## Slide 1: Полиэтилен: промышленные методы синтеза при высоком давлении. Особенности процессов и свойств полимеров, технологические параметры

## Slide 2
В 1873 г. полимеризацию этилена впервые изучал А. М. Бутлеров, а в 1884 г. ее осуществил русский химик Г. Г. Густавсон, применяя в качестве катализатора бромистый алюминий.

## Slide 3
Сырьем для производства полиэтилена служит этилен—С2Н4.— бесцветный газ, представляющий простейший непредельный углеводород класса олефинов.
Этот метод прост, но требует большого количества ценного химического сырья — этилового спирта, поэтому в настоящее время для получения полиэтилена используют нефтяные и попутные газы.
Нефтяные газы образуются в процессе крекинга при 400— -450°С и пиролиза нефти при 700°С и содержат кроме этилена водород, метай, этан, пропан, пропилен, бутан, изобутилен и т. д. Попутные газы, выделяющиеся при добыче нефти и содержащие в основном парафиновые углеводороды: метан, этан, пропан, бутан и т. д., подвергаются высокотемпературному крекингу, в результате чего превращаются в этилен с достаточно высоким выходом.

## Slide 4
Полиэтилен (ПЭ) [-СH2-СH2-]n карбоцепной термопластичный кристаллический полимер белого цвета со степенью кристалличности при температуре 20°С, равной 0,5—0,9. При нагревании до температуры, близкой к температуре плавления, он переходит в аморфное состояние. Макромолекулы полиэтилена имеют линейное строение с небольшим количеством боковых ответвлений.
ПЭ водостоек, не реагирует со щелочами любой концентрации, с растворами любых солей, карбоновыми, концентрированной соляной и плавиковой кислотами. Он разрушается 50%-ной азотной кислотой, а также жидкими и газообразными хлором и фтором. Бром и иод через полиэтилен диффундируют.

## Slide 5
ПЭ не растворяется в органических растворителях при комнатной температуре и ограниченно набухает в них, но при температуре выше 70 °С набухает и растворяется в ароматических углеводородах и галогенпроизводных углеводородов. Обладает низкой газо- и паропроницаемостью. Звенья полиэтилена неполярны, и он обладает высокими диэлектрическими свойствами. Практически безвреден. Может эксплуатироваться при температурах от -70 до +60 °С.

## Slide 6: Таблица 1 - Свойства полиэтилена

## Slide 7
ПЭ получают радикальной полимеризацией этилена при высоком давлении (ПЭВД) и ионной полимеризацией при низком или среднем давлении (ПЭНД).
В зависимости от способа полимеризации свойства полиэтилена значительно изменяются (табл. 1).

## Slide 8
Полиэтилен, получаемый при высоком давлении, характеризуется более низкой температурой плавления и плотностью (полиэтилен низкой плотности — ПЭНП), чем полиэтилен, получаемый ионной полимеризацией. При радикальном механизме полимеризации образуется продукт, содержащий значительное число разветвленных звеньев в цепи, в то время как при ионном механизме полимер имеет линейное строение и высокую степень кристалличности. ПЭНД отличается от ПЭВД лучшими температурными характеристиками и физико-механическими свойствами.

## Slide 9
Получение полиэтилена при высоком давлении
Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) (низкой плотности) получают методом радикальной полимеризации при т=200—270 °С и Р=150—400 МПа в присутствии инициаторов (кислород, органические пероксиды).
Относительная молекулярная масса пЭ, как в любом свободнорадикальном процессе, зависит от условий полимеризации — давления, температуры, концентрации инициатора.
При повышении давления скорость роста цепи при радикальной полимеризации этилена возрастает очень быстро. Например, при 150 °С и Р=15,7 МПа скорость роста цепи в 3000 раз больше, чем при той же температуре и атмосферном давлении.
При этом большое влияние на скорость реакции оказывает плотность этилена, которая при 200 °С повышается от 0,2 кг/м3 при атмосферном давлении до 450 кг/м3 при 150 МПа.
В промышленности полимеризацию этилена проводят при Р=150-400 МПа.

## Slide 10
Макромолекулы полиэтилена высокого давления (n1000) содержат боковые углеводородные цепи C1—С4, молекулы полиэтилена среднего давления практически неразветвлённые, в нём больше доля кристаллической фазы, поэтому этот материал более плотный; молекулы полиэтилена низкого давления занимают промежуточное положение. Большим количеством боковых ответвлений объясняется более низкая кристалличность и соответственно более низкая плотность ПЭВД по сравнению с ПЭНД и ПЭСД.

## Slide 11: Показатели, характеризующие строение полимерной цепи различных видов полиэтилена
Показатель | ПЭВД | ПЭНД
Общее число групп СН3 на 1000 атомов углерода: | 21,6 | 5
Число концевых групп СН3 на 1000 атомов углерода: | 4,5 | 2
Этильные ответвления | 14,4 | 1
Общее количество двойных связей на 1000 атомов углерода | 0,4—0,6 | 0,4—0,7
в том числе: |  | 
винильных двойных связей (R-CH=CH2), % | 17 | 43
винилиденовых двойных связей ( ), % | 71 | 32
транс-виниленовых двойных связей (R-CH=CH-R'), % | 12 | 25
Степень кристалличности, % | 50-65 | 75-85
Плотность, г/см3 | 0,91-0,93 | 0,95-0,96

## Slide 12
С повышением температуры полимеризации этилена возрастает скорость реакции и увеличивается степень превращения этилена в полимер.
Повышение температуры влияет и на свойства пЭ:
Таким образом, для получения пЭ с высокой относительной молекулярной массой процесс полимеризации необходимо проводить при низких температурах.
Нижний предел температуры ограничен температурой распада инициатора. Верхний предел (примерно 260—280 °С) зависит от рабочего давления в реакторе и ограничен условиями взрывобезопасности и требуемой относительной молекулярной массой полимера и молекулярно-массовым распределением.
снижаются относительная молекулярная масса,
снижаются
степень кристалличности,
снижаются
плотность,
возрастает степень разветвленности полимера.

## Slide 13
Большое влияние на полимеризацию этилена оказывает инициатор. Расход инициатора обычно очень мал, так как расход одной молекулы инициатора приводит к взаимодействию многих тысяч молекул мономера. С увеличением концентрации инициатора относительная молекулярная масса полиэтилена снижается. В промышленных условиях концентрация кислорода не превышает 0,03 % (об.) в расчете на мономер.

## Slide 14
Производство полиэтилена высокого давления
1. Выделение большого количества тепла при полимеризации ограничивает конверсию этилена до 20—30 %. Поэтому процесс проводится с рециркуляцией больших количеств непрореагировавшего этилена.
2. Этилен, применяемый для полимеризации, должен иметь высокую степень чистоты, так как реакции, протекающие по радикальному механизму, очень чувствительны к примесям, обрывающим полимерную цепь. Поэтому на полимеризацию должен поступать этилен 99,9—99,99%-й степени чистоты.

## Slide 15
3. Для проведения процесса при P= 150—400 МПа требуются компрессоры сверхвысокого давления специальной конструкции. Для уплотнения применяются самоуплотняющиеся затворы с металлическими кольцевыми прокладками-обтюраторами. Малейшие дефекты в уплотнениях могут привести к большим потерям газа и авариям вследствие токсичности и воспламеняемости этилена.
4. Очень важен выбор предохранительных клапанов ввиду возможности повышения давления в реакторе и других аппаратах, что может вызвать взрыв. Применяются предохранительные клапаны импульсного типа с пружинами и мембранами.
5. Реакторы должны быть толстостенными и цельноковаными. Процессы полимеризации в трубчатом реакторе и автоклаве различаются температурным режимом и временем пребывания реакционной массы в аппарате.

## Slide 18
Этилен, сжатый до рабочего давления, поступает в емкость 1, из которой двумя потоками подается в трехзонный реактор автоклавного типа с перемешивающим устройством. Верхний поток, предварительно нагретый в теплообменнике 2, подается в верхнюю зону 3 реактора, а нижний вводится между средней 4 и нижней 5 зонами. Полимеризация проводится под P=110-160 МПа при т=170-200 °С. Для ускорения процесса в верхний трубопровод этилена дозируется инициатор. В результате реакции часть этилена полимеризуется в пЭ. Степень полимеризации колеблется в пределах 10-12%. Смесь непрореагировавшего этилена и пЭ поступает в отделитель 6. При дросселировании смеси давление падает до 30 МПа. ПЭ скапливается в нижней части отделителя и периодически выгружается в приемник 8, а этилен непрерывно направляется в циклон 7 для очистки. ПЭ из приемника поступает на переработку, а этилен после очистки вновь возвращается в процесс.

## Slide 19
ПВД – это самый распространенный упаковочный материал. Именно из него производят пленку и пакеты, пластиковые контейнеры. Он достаточно прочный, мягкий, стойкий при растяжении и сжатии. Он безопасен при контактах с ним в нормальных условиях, нетоксичен. Именно из него делают пищевые контейнеры, пластиковую посуду и покрытия для теплиц.
Однако его недостаток – низкая температура размягчения. Уже при ста градусах такой материал начинает разрушаться. А при понижении температуры, наоборот, становится хрупким

## Slide 20
Области применения ПЭВД
ПЭВД по объему производства и применения занимает ведущее место в мире. ПЭВД был впервые использован в электротехнической промышленности, главным образом в качестве изоляционного материала для подводных кабелей и позднее - для радаров. Кристалличность ПЭВД обычно колеблется в интервале 55-70 % (по сравнению с 75-90% ПЭНД).
Сферами применения ПЭВД являются:
- экструзия пленок;
- производство кабеля;
- литье пластмасс под давлением;
- производство выдувных изделий.