## Slide 1: Полимеризация в суспензии. Полимеризация в растворе.

## Slide 2: Суспензионная полимеризация
При полимеризации в суспензии мономер диспергируют в воде в виде мелких капель.
Устойчивость дисперсии достигается механическим перемешиванием и введением в реакционную систему специальных добавок – стабилизаторов. Ими могут быть гидрофильные полимеры, такие как поливиниловый спирт, полиакриловая кислота, крахмал, а также оксид алюминия, тальк, тонкодисперсная глина. Стабилизаторы, которые применяют в сравнительно больших концентрациях (3-5%), адсорбируются на поверхности капель, образующихся при перемешивании, и препятствуют их слиянию. Капли относительно большие. Их диаметр колеблется от 0,1 до 5 мм в зависимости от условий перемешивания, природы и количества стабилизатора.
гранульной
бисерной
жемчужной
Эту полимеризацию иногда называют

## Slide 3
Инициаторы обычно не растворимы в воде, но растворимы в мономере. Полимеризация протекает самостоятельно в каждой капле, являющейся своеобразным «резервуаром» мономера. Образуется полимер в виде шарообразных частиц (гранул, бисер) с высокой молекулярной массой, которые не растворимы в воде и легко оседают без специальной коагуляции при прекращении перемешивания. Благодаря малой удельной поверхности сравнительно крупных гранул и слабых сил адсорбции стабилизатор легко отмывается и практически отсутствует в готовом полимере. Поэтому такие полимеры обладают высокими диэлектрическими свойствами, а изделия, изготовленные из них, отличаются хорошей прозрачностью.

## Slide 4
При полимеризации в водной суспензии реакционная система представляет собой множество микрореакторов, в которых процесс протекает в массе, разновидность блочной полимеризации, так как гранулы являются как бы «микроблоками». Благодаря малым размерам этих «микроблоков», диспергированию их в воде и возможности хорошего перемешивания исключены перегревы, достигается достаточно интенсивный отвод тепла, высокая молекулярная масса и малая полидисперность полимера.

## Slide 5
Суспензия образуется только тогда, когда конверсия достигает примерно 70 %. Суспензионная полимеризация, проводимая в изотермических условиях, позволяет получать более однородный продукт, чем полимеризация в массе. Обычно ее проводят при температурах ниже 100 °С, но применение повышенного давления позволяет повысить температуру до 150 °С. Гибкое регулирование температуры процесса имеет решающее значение, например, при полимеризации винилхлорида, при которой молекулярная структура полимера необыкновенно чувствительна к изменению температурного режима. Устойчивость суспензии на начальных стадиях процесса относительно мала, при нарушении температурного режима возможна коагуляция частиц, сопровождающаяся ухудшением теплоотвода и автоускорением реакции. Это приводит к весьма неприятным в технике последствиям – образованию твердого неплавкого блока в объеме реактора. Кинетика суспензионной полимеризации описывается теми же уравнениями, что и полимеризация в массе. Недостатком процесса суспензионной полимеризации является его многостадийность, наличие значительного количества сточных вод, требующих очистки, а также трудность перевода его на непрерывный режим работы.

## Slide 6
Основные стадии полимеризации Ст суспензионным способом:
1.Подготовка исходного сырья
2.Приготовление растворов стабилизаторов в воде, инициатора растворенного в стироле
3.Полимеризация Ст
4.Выделение из суспензии ПС его отмывка
5.Сушка ПС
6.Грануляция и упаковка ПС

## Slide 8
Растворы инициаторов из емкостей 1 и стирол из емкости 2 подаются в реактор 3 на полимеризацию. Полимеризация стирола проводится при непрерывном перемешивании в течение 12…15 ч при 85…130 °С. После завершения процесса реакционная смесь охлаждается до 40…50 °С. Затем суспензия полимера в водной фазе перекачивается насосом 5 через сито 6 в промежуточную емкость 4, в которой полистирол поддерживается мешалкой во взвешенном состоянии. Далее полимер поступает на центрифугу 7 для отделения от водной фазы и промывки. Отжатый полистирол с содержанием влаги около 4 % подается в сушилку 8. При периодическом процессе используют сушилку барабанного типа.

## Slide 9
Достоинства процесса суспензионной полимеризации стирола
1.Регулируемая молекулярная масса и достаточно узкое молекулярно-массовое распределение суспензионного ПС по сравнению с блочным полимером обуславливают его большую ударную вязкость и теплостойкость.
2.Суспензионный ПС имеет низкое остаточное содержание мономерa (Ст) в готовом продукте – 0,1%, что позволяет его применять в производстве изделий соприкасающихся с пищевыми продуктами.
3.Суспензионный ПС хотя и содержит примеси, но они легко отмываются от ПС и не влияют на эксплуатационные свойства.
4.Полимеризация проводится в водной среде, что облегчает отвод тепла экзотермической реакции.

## Slide 10: Недостатки процесса суспензионной полимеризации
1.Многостадийность процесса.
2.Образуются сточные воды требующие очистки.
3.Трудно перевести процесс суспензионной полимеризации Ст на непрерывную схему.
4.Низкая устойчивость суспензии с дальнейшим налипанием ПС на мешалку и стенки аппарата. Поэтому в промышленности данный способ проводят по периодической схеме.

## Slide 11
Полимеризация мономеров в растворе
Полимеризация В РАСТВОРЕ, способ проведения полимеризации, при к-ром исходный мономер находится в жидкой фазе в растворенном состоянии. Реакц. система м. б. гомогенной или гетерогенной в зависимости от р-ри-мости катализатора и образующегося полимера в реакц. среде. Р-ритель должен быть инертен к мономеру и возбудителю полимеризации; чаще всего это алифатич. или арома-тич. углеводороды. Т-ру можно изменять в пределах, в к-рых мономер и р-ритель остаются жидкими. Напр., катионную полимеризацию изобутилена в р-ре осуществляют при -1000C. Процессы при высоких т-рах часто проводят при избыточном давлении, чтобы воспрепятствовать кипению реакц. смеси. Концентрацию мономера в р-ре изменяют в широких пределах.
Гомогенная полимеризация в растворе описывается классич. ур-ниями кинетики полимеризации. При гетерог. процессе возможны диффузионные затруднения, связанные с поступлением мономера к активным центрам.
Полимеризация мономеров в растворе включает собственно мономер, инициатор и растворитель. Начальная реакционная система может быть гомогенной или гетерогенной. Это практически единственный способ полимеризации газообразных мономеров на гетерогенных катализаторах. По сравнению с полимеризацией в массе этот метод имеет преимущество с точки зрения гибкости управления процессом, скоростей реакции и теплоотвода. Для мономеров, полимеризующихся по радикальному механизму, эти преимущества в большинстве случаев недостаточны, чтобы сделать полимеризацию в растворе экономически выгодной для крупнотоннажного производства. Помимо дополнительных затрат на удаление реакционной среды, этот метод обусловливает ведение процесса с пониженной скоростью. Разбавление мономера приводит к получению полимера с меньшей молекулярной массой.

## Slide 12
Методом радикальной полимеризации в растворе производят лаки, т. е. растворы относительно низкомолекулярных продуктов, олигомеры, а также ряд среднетоннажных полимеров специального назначения: полиакрилаты, поливинилацетат, фторированные полимеры и др. Значительно более важную роль процессы в растворе приобрели в ионной полимеризации. Благодаря относительно большим скоростям ионных процессов проблема повышения концентрации мономеров для увеличения ее не играет здесь существенной роли. В то же время практически всегда можно подобрать растворитель, достаточно инертный к реакциям передачи цепи. Обычно в этих процессах используются бензины и другие алифатические углеводороды, толуол, бензол и др

## Slide 13
Во многих случаях мономеры в условиях проведения процесса находятся в газообразной форме, каталитическую систему обычно растворяют или суспендируют в инертном растворителе. Затем в реактор, где интенсивно перемешивается реакционная среда, непрерывно или периодически подают газообразный мономер под избыточным давлением, которое может меняться в достаточно широких пределах. Мономер при этом растворяется в реакционной среде и полимеризуется. Наиболее часто для ведения процесса полимеризации в растворе используются реакторы смешения. Разбавление мономера растворителем позволяет относительно легко регулировать температурный режим процесса в реакторах с внешним теплоотводом. При относительно низ-ких скоростях процесса реакцию ведут или в реакторах периодического действия или непрерывно в каскаде последовательно соединенных реакторов смешения. Высокие скорости полимеризации при ионном инициировании в газожидкостном (гетерофазном) варианте процесса позволяют проводить реакцию в одноступенчатом реакторе смешения. Например, при полимеризации формальдегида скорость реакции столь высока, что стационарная концентрация формальдегида в растворе близка к нулю, и процесс протекает в диффузионной области относительно мономера.