## Slide 1: Полипропилен: технологические методы получения, их влияние на структуру и свойства. Переработка и применение полиолефинов.

## Slide 2: Полипропилен
вещество молочно-белого цвета, один из самых легких полимеров, имеющий высокую степень кристалличности, высокие физико-механические свойства, стойкость к образованию и развитию усталостных трещин, твердость, хорошие антифрикционные свойства, высокую теплостойкость и хорошие диэлектрические показатели.

## Slide 3: синтетический термопластичный неполярный полимер, принадлежащий к классу полиолефинов.

## Slide 4
Недостаток - невысокая морозостойкость (-30°С).
Отличительные черты полипропилена (ПП): | 
- высокая прочность - низкая плотность - цена достаточно низкая - устойчивость к ударам и многократным изгибам - хорошая износостойкость, повышающаяся с ростом молекулярной массы - отличная электроизоляция - высокая химическая стойкость - низкая паро- и газопроницаемость - при высоких температурах стойкость к щелочам, кислотам, растворам солей, растительным и минеральным маслам | - при комнатной температуре не растворимость в растворителях - органических - растворимость только в ароматических и хлорированных углеводородах (при высокой температуре) - высокая водостойкость - практическая прозрачность в тонких пленках - легко перерабатываемый - хорошее смешивание с красителями - легко хлорируется - легко кристаллизуется - физиологически безвреден - отличная свариваемость

## Slide 5: Получение полипропилена
Полипропилен получают полимеризацией пропилена в присутствии металлокомплексных катализаторов, например, катализаторов Циглера—Натта (например, смесь TiCl3 и AlR3):
nCH2=CH(CH3) → [-CH2-CH(CH3)-]n
Полипропилен выпускается в виде порошка белого цвета или гранул с насыпной плотностью 0,4—0,5г/см3. Полипропилен выпускается стабилизированным, окрашенным и неокрашенным.

## Slide 6
Сырье: пропилен выделяют из газов крекинга нефти или нефтепродуктов.

## Slide 7
Технологический процесс получения полипропилена состоит из стадий:
приготовления катализаторного комплекса,
полимеризации пропилена,
удаления непрореагировавшего мономера,
разложения катализаторного комплекса,
промывки полимера,
отжима от растворителя,
сушки полимера,
окончательной обработки полипропилена,
регенерации растворителей.

## Slide 9
Приготовление катализаторного комплекса осуществляется смешением 5%-ного раствора диэтилалюминийхлорида в бензине с трихлоридом титана в смесителе 1. Суспензия катализатора поступает в промежуточную емкость 2, из которой дозируется в полимеризатор 3. Полимеризатор представляет собой аппарат емкостью 25 м3, снабженный якорной мешалкой, рубашкой для обогрева и охлаждения и холодильником 4. В полимеризатор при перемешивании непрерывно подаются жидкий пропилен, катализаторный комплекс, бензин и водород.
Т= 70 °С, Р=1,0 Мпа, Время= около 6 часов.
Степень конверсии 98%.

## Slide 10
Соотношения компонентов (в масс, ч.):
Пропилен – 100;
Катализатор — [Аl(С2Н5)2Сl :TiCl3=3: 1] — 9;
Бензин — 225;
Из полимеризатора полимер в виде суспензии поступает в сборник 5, где за счет снижения давления осуществляется сдувка растворенного в бензине непрореагировавшего пропилена и разбавление суспензии бензином до соотношения полимер : бензин = 1 : 10 (масс. ч.).
Разбавленная суспензия обрабатывается на центрифуге 6 раствором изопропилового спирта в бензине (до 25%-ной концентрации по массе).
Разложение остатков катализатора проводится в аппарате 8 при интенсивном перемешивании суспензии подогретым до 60 °С раствором изопропилового спирта в бензине (фугатом). Суспензия полимера через сборник 9 подается на промывку и отжим в центрифугу 10, затем в емкость 11, откуда на сушку, грануляцию и упаковку.
Непрореагировавший пропилен, растворитель, промывные растворы и азот поступают на регенерацию и возвращаются в цикл.

## Slide 11
Свойства и применение полипропилена
В зависимости от условий проведения процесса полимеризации пропилена получают полимеры с различной молекулярной структурой, которая и определяет их физико-механические свойства:
изотактический;
синдиотактический;
атактический.

## Slide 12
Изотактическая и синдиотактическая молекулярные структуры могут характеризоваться разной степенью совершенства пространственной регулярности.
Стереоизомеры полипропилена существенно различаются по механическим, физическим и химическим свойствам.
Атактический полипропилен представляет собой каучукоподобный материал с высокой текучестью, температурой плавления — около 80°С, плотностью — 850 кг/м3, хорошей растворимостью в диэтиловом эфире.

## Slide 15
Изотактичсский полипропилен по своим свойствам выгодно отличается от атактического, а именно: он обладает высоким модулем упругости, большей плотностью — 910 кг/м3, высокой температурой плавления — 165—170°С и лучшей стойкостью к действию химических реагентов.
Стереоблокполимер полипропилена при исследовании с помощью рентгеновых лучей обнаруживает определенную кристалличность, которая не может быть такой же полной, как у чисто изотактичоских фракций, поскольку атактические участки вызывают нарушение в кристаллической решетке.

## Slide 16
Молекулярная масса полипропилена колеблется в широких пределах— от 35 000 до 150 000. Полимеры с молекулярной массой ниже 35 000 обладают большей хрупкостью.
Различные физико-механические свойства полимера зависят от величины молекулярной массы по-разному. Так, при механических нагрузках, связанных с малыми деформациями или малыми скоростями, с изменением молекулярной массы (у полипропилена с низкой молекулярной массой) такие свойства полимера, как предел текучести, модуль упругости, изменяются незначительно. Показатели механических свойств полипропилена, связанные с большими деформациями, сильно зависят от молекулярной массы.

## Slide 17
С повышением молекулярной массы механические показатели полипропилена улучшаются (предел текучести и предел прочности при растяжении). Ударная вязкость изотактического полипропилена не может быть определена при 20°С, так как этот полимер не разрушается в обычных температурных условиях. При более низких температурах, например, она имеет следующие величины: при —20°С ударная вязкость составляет 20—30 кДж/м2 и при —80°С — 13—17 кДж/м2.

## Slide 18
Теплофизические свойства. Изотактический полипропилен резко отличается от атактического, причем не только в твердом виде, но и в расплаве. Удельная теплоемкость изотактического полипропилена возрастает линейно при температуре до 100°С, а при более высокой удельная теплоемкость резко возрастает, переходит через крутой максимум в область температуры плавления (166°С), а затем падает до относительно постоянной величины примерно 2,72 кДж/кг-°С (для расплава). Кривая температурной зависимости удельной теплоемкости для атактического полипропилена имеет более сложную форму

## Slide 19
Вследствие неоднородности молекул и различных размеров кристаллитов температура плавления полипропилена изменяется от 160 до 175°С. При отсутствии механического воздействия изделия (трубы) из полипропилена сохраняют форму при температуре 150°. На теплоемкость полипропилена оказывает большое влияние наличие примеси и контакт с некоторыми металлами, например медью или ее сплавами. Поэтому при устройстве полипропиленовых трубопроводов для горячего водоснабжения не следует применять фитинги, содержащие медные элементы.

## Slide 21
Химическая стойкость полипропилена благодаря его парафиновой структуре весьма высока. При нормальной температуре изотактическии полипропилен очень хорошо противостоит действию органических растворителей. Однако любое нарушение правильности структуры цепей, проявляющееся в уменьшении степени кристалличности полипропилена, вызывает снижение его стойкости к растворителям. Вследствие плохой растворимости полипропилена исключается возможность склеивания полипропиленовых деталей и получения пленок и защитных покрытий методом полива и нанесения растворов.

## Slide 22
Атмосферостойкость полипропилена в условиях воздействия солнечного света и повышенной температуры должна быть признана недостаточной, так как в этих условиях полипропилен подвергается деструкции со значительным снижением физико-механических свойств. В целях предотвращения деструкции полипропилена при его термической обработке (нагреве и окислении) и при эксплуатации изделий (пленок, труб) необходимо введение в полипропилен стабилизаторов. Особенно сильно изменяется нестабили-зированный полипропилен при воздействии прямого солнечного света, в результате чего полимер и изделия из него становятся хрупкими.