# Лекция 13

ЛИТЬЕ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ. ВИБРОФОРМОВАНИЕ

Процесс литья без давления позволяет изготовить изделия непосредственно из мономеров или олигомеров, минуя промежуточную стадию получения полимера. Иногда этот процесс называют "свободным литьем", "заливкой", "химическим формованием".

Литье без давления объединяет в одном технологическом цикле синтез полимера и его переработку. Большинство мономеров в жидком (или расплавленном) состоянии обладает низкой вязкостью. Поэтому для осуществления процесса не требуется приложения значительного внешнего давления, а вполне достаточно давления порядка долей атмосферы или нескольких атмосфер, создаваемого перекачивающим оборудованием (насосами).

Технологическая схема получения изделий методом литья без давления приведена на рис. 1.

Методом литья без давления можно перерабатывать как мономеры, дающие при полимеризации термопластичные продукты, так и термореактивные материалы, дающие при отверждении неплавкие и нерастворимые продукты с пространственным строением. Этим методом можно получать изделия из ненаполненных, наполненных и высоконаполненных композиций.

1. ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ

Термопластичные полимеры. Типичными мономерами, дающими в процессе полимеризации термопластичные полимеры, являются жидкие акриловые (метилметакрилат и др.) мономеры или порошкообразный е-капролактам, полимеризация которого с получением капролона происходит в расплаве. Для осуществления полимеризации к жидкому мономеру добавляют инициаторы или катализаторы, а также активаторы, ускоряющие их действие [2— 4]. В состав композиций могут входить наполнители (дисперсные или волокнистые), пластификаторы, пигменты и другие добавки, в частности полимерные модификаторы (ПММА, ПС, ПВХ, каучуки) или сомономеры (винилацетат, акрилонитрил, стирол и др.). Высокая прочность и химическая стойкость получаемых полиакрилатов и полиамидов, простота их переработки позволяют получать из этих материалов крупногабаритные изделия: детали судовых механизмов, работающие в узлах трения, — шестерни, втулки, прокладки; электротехнические изделия (капролон); плоские и рельефные листы, коробчатые изделия, монолитные объемные детали, стержни, прутки, скульптурные и архитектурные элементы (ПММА).

Наполненные термореактивные полимеры. Методом литья без давления можно перерабатывать и композиции на основе реак-ционноспособных олигомеров (ненасыщенных полиэфиров, ЭС, ФС, ПУ). Для химического сшивания к олигомерам добавляют отвердители, инициаторы, катализаторы. В состав олигомерных композиций могут также входить наполнители, красители, пластификаторы и другие добавки.

Олигомерные литьевые смеси обычно применяются в наполненном состоянии (20—50 % по объему) для приготовления заливочных масс, скульптурных и архитектурных деталей (эпоксидные и полиэфирные смолы), ремонтных мастик и шпатлевок (фура-новые, эпоксидные и полиэфирные смолы).

Высоконаполненаые композиции. Для уменьшения тепловых эффектов, сопровождающих полимеризацию или отверждение мономерных или олигомерных композиций, а также для значительного снижения стоимости и полимероемкости изделий применяют наполнение композиций до 80—90 % по объему. Высоконаполненные материалы после отверждения обладают хорошими конструкционными свойствами. Их прочность при сжатии, например, близка к прочности гранита. Такие материалы называют полимер-бетонами. Для их получения применяют эпоксидные, полиэфирные, фурановые смолы, метилметакрилат и некоторые другие мономеры, а также минеральные (гранит, кварц, стекловолокно, керамика, каменная мука) и другие (графит, углеродное волокно) наполнители. Применяют полимербетоны для изготовления коррозионностойкого технологического оборудования и строительных конструкций (фурфурол-ацетоновые полимербетоны); деталей прецизионных станков, машин и приборов (эпоксидные и акрилатные полимербетоны); декоративных покрытий (полиэфирные полимербетоны), полов, покрытий мостов и для других ответственных сооружений.

Рис. 1. Технологическая схема получения изделий методом литья без давления:

I	— участок приготовления жидких компонентов смеси: / — емкость для мономера (смолы); 2 — емкость для катализатора (инициатора, отвердителя); 3 — емкость для активатора (пластификатора, разбавителя); 4, 5 — реакторы доя предварительного смешения компонентов; 6 — реактор для приготовления форполимера (связующего);

II	— участок приготовления твердых компонентов смеси: 7—9 — емкости для наполнителей, пигментов, модификаторов; 10 — промежуточный смеситель для сыпучих компонентов;

- — участок смешения, заливки и формования композиций: 11 — смешение композиций; 12 — заливка композиции в форму; 13 — виброуплотнение композиции; 14 — вакуумирование композиции;

- — участок отверждения композиций: 15— подогрев форм; 16— выдержка форм до окончательного отверждения композиций; 17 — охлаждение форм;

V	— участок подготовки форм: 18 — выемка изделия; 19-— чистка и сборка форм; 20 — смазка и подготовка форм; 21 — контроль готовых изделий

Основной подготовительной операцией является тщательная сушка всех ингредиентов, в том числе минеральных наполнителей. Содержание влаги в них, например при полимеризации е-капролак-тама или полиэфирной смолы, не должно превышать 0,02 %, при полимеризации фурфурол-ацетонового мономера или ЭС — 0,05-0,1 %.

Технология и оборудование для смешения и литья. Стадия заливки композиций в форму требует точного выполнения всех заданных временных и температурных параметров, так как даже 2— 3-минутная задержка при заливке или небольшой перегрев реакционной массы могут привести к частичной или полной потере текучести.

При смешении мономеров или олигомеров с большим количеством наполнителей для улучшения равномерности распределения небольших добавок катализаторов и инициаторов по всему объему смеси применяют последовательные 2—3-стадийные режимы смешения. На первой стадии смешивают мономерное или олигомерное связующее с наиболее мелкой фракцией наполнителя, катализаторами и активаторами отверждения. На второй, а в случае необходимости и на третьей стадии, вводят остальной наполнитель пофракционно. Время смешения ненаполненных заливочных композиций обычно не превышает 1—2 мин, а наполненных и высоконаполненных композиций — 2—5 мин.

Повышению вязкости исходной композиции способствует снижение температуры заливочной массы. Для снижения вязкости повышают температуру, вводят добавки низковязких сомоно-меров (например, стирола в акрилатные и полиэфирные композиции), разбавителей и пластификаторов (в эпоксидные компаунды). Снижение вязкости особенно важно для смол, являющихся основой (связующим) для высоконаполненных композиций.

Полимеризация (отверждение) начинается сразу же после смешения мономера (смолы) с инициатором, катализатором или отвердителем и приводит к повышению вязкости композиции. Возрастание вязкости идет в две стадии: вначале медленно, а затем ускоренно. Виброформование возможно лишь на первой стадии роста вязкости.

Форполимеры и связующие получают в реакторах-смесителях с обогревом (охлаждением), мешалкой и возможностью вакууми-рования реакционной смеси. Для приготовления смесей сыпучих ингредиентов применяют вибросмесители, лопастные мешалки, смесители типа "пьяная бочка". Для получения смесей жидких и сыпучих ингредиентов применяют смесители типа бетономешалок или тестосмесителей, а также установки непрерывного действия, представляющие собой одношнековые смесители в сочетании с емкостями и бункерами для хранения и подогрева ингредиентов (3—4 жидких и 5—6 сыпучих компонентов), оснащенные автоматической системой управления.

Формы и формовая оснастка. Формы для заливки компаундов и высоконаполненных композиций изготавливают из жестких (сталь, алюминий, дерево и т. п.) или гибких (пластмассы, стеклопластики, силиконовые полимеры, резина и т. п.) материалов. Жесткие формы являются разборными, а гибкие позволяют вынимать изделия не разбирая формы. Гибкие (эластичные) формы применяют для тиражирования по моделям небольших по размеру предметов искусства. Для предотвращения прилипания изделий к формам на их внутреннюю поверхность наносят смазки (составы на основе воска, парафина, вазелина, силиконовых олигомеров и т. п.). Для придания блеска декоративным изделиям внутреннюю поверхность форм полируют. Жесткие формы применяют для изготовления массивных крупногабаритных изделий, гибкие — для мелких изделий. Формы для литья должны быть герметичными, чтобы не происходило вытекания низковязких мономеров при заливке.

Формовая оснастка играет важную роль в процессах литья без давления. Это обусловлено тем, что полимеризация реакционно-способных мономеров и смол сопровождается их значительной усадкой. Объемная усадка е-капролактама и метилметакрилата при полимеризации составляет 19—20 %, эпоксидных, полиэфирных и фурановых смол — 5—10 %. Усадка наполненных композиций уменьшается пропорционально объемной доле наполнителя. В процессе литья без давления изделий простой конфигурации без внутренних полостей усадку необходимо учитывать при расчете размеров форм. Если же изделие имеет внутренние полости, то усадка материала может приводить к раздавливанию внутренних сердечников или к растрескиванию изделий. Чтобы обеспечить свободную усадку отверждающегося материала в форме, внутренние сердечники должны уменьшаться в размерах в процессе отверждения. Это достигается за счет усложнения их конструкции путем применения клиновых или винтовых зажимов, прокладок, а также за счет применения легко деформирующихся или разрушающихся сердечников.

Технология и оборудование для формования. Для облегчения заполнения форм, удаления пузырьков воздуха, попавших в реакционную массу, и для ускорения процессов уплотнения наполненных и высоконаполненных композиций применяют вакуумирование или вибрацию. При получении труб также возможно применение центробежного или ротационного формования. Вакуумирование с разрежением 0,04 —0,07 атм применяют обычно при формовании небольших по размеру изделий из жидких наполненных или ненаполненных мономеров. Для проведения ва-куумирования требуются герметичные формы или специальные вакуумные камеры. Хорошие результаты дает вакуумирование реакционной смеси на стадии смешения.

Для уплотнения высоконаполненных композиций применение вибрации является необходимым, так как при этом не только облегчается выход воздуха, но и достигается наиболее плотная укладка частиц наполнителя. Источниками механических колебаний средней частоты (40—60 Гц), способствующих уплотнению, являются механические или электродинамические вибраторы, создающие колебания за счет вращения несбалансированных противовесов или за счет колебательного перемещения сердечника в электромагнитной катушке. Существуют также пневматиче-

ские вибрационные устройства. Амплитуда вибрации ОД—0,5 мм. Возможно формование изделий за счет применения вибраторов, закрепленных прямо на литьевых формах или установленных на специальных площадках.

Применение вибрации для уплотнения заливочных композиций наиболее эффективно при переработке полимербетонов. Вибрация облегчает взаимное перемещение грубодисперсных частиц наполнителей, обычно неправильной формы, в смеси. Возрастание плотности композиции проходит в две стадии. Первая стадия связана с разрушением исходного случайного каркаса частиц в высоконаполненной смеси и с переукладкой частиц в более выгодные положения. Вторая, более медленная, стадия связана со сближением частиц и с выходом воздушных включений из уплотняемой смеси. Темп уплотнения высоконаполненных композиций определяется интенсивностью виброколебаний и концентрацией жидкой фазы в смеси.

Технология и оборудование для отверждения. Проведение процесса отверждения также требует тщательного соблюдения температурных (температура форм и камеры) и временных (время прогрева и выдержки) параметров. Для большинства термореактивных смол и мономеров саморазогрев при отверждении настолько значителен, что приводит к термическому разложению получаемых полимерных продуктов. Например, полимеризацию метилметакрилата даже при разбавлении его собственным полимером обычно проводят при интенсивном охлаждении форм водой. Наиболее целесообразным способом разработки рационального режима отверждения композиций является его математическое моделирование на базе системы дифференциальных уравнений теплопередачи, решаемых совместно с уравнениями, описывающими скорость выделения тепла мономером или олигомером. Математическое моделирование позволяет рассчитать наиболее мягкие режимы отверждения изделий (с учетом внешнего нагрева или охлаждения), не приводящие к ухудшению их эксплуатационных свойств.

Отверждение изделий, получаемых методом литья без давления, проводят при комнатной температуре в многоярусных поли-меризационных камерах. При повышенных температурах отверждение изделий проводят в печах туннельного типа или в печах периодического действия, обогрев которых осуществляется горячим воздухом, с помощью электронагревателей или ИК-излуче-ния. Весьма удобными в эксплуатации оказались печи аэродинамического подогрева, нагрев воздуха в которых осуществляется за счет вращения мощных вентиляторов с очень низким аэродинамическим качеством лопастей (переход механической работы в тепло). Эти печи выгодно отличают практически безынерционные нагрев и охлаждение, что позволяет осуществлять заданные скорости прогрева или охлаждения.

Основным параметром стадии охлаждения является скорость снижения температуры, которая обычно составляет 0,1—0,5 "С в 1 мин. Превышение скорости охлаждения снижает прочностные показатели получаемых изделий за счет возникновения больших градиентов температур и высоких температурных напряжений или за счет нарушения оптимального режима кристаллизации полимера (в случае капролона).

21.3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Для контроля качества готовых изделий, изготавливаемых методом литья без давления, применяют так называемые неразрушаю-щие методы: ультразвуковую дефектоскопию, рентгеновскую или радиоинтраскопию и т. д., а также визуальный осмотр. Для большинства изделий проводится контроль геометрических размеров (усадки). Изделия, предназначенные для использования в виде емкостей, резервуаров, требуют проверки на герметичность. Электроизоляционные изделия подвергают испытаниям под электрической нагрузкой.

Другим методом является контроль физико-механических показателей материала: прочности, модуля, плотности, твердости, ударной вязкости, стойкости к истиранию, химической стойкости и т. п. Такой контроль обычно проводится на получаемых одновременно с изделием образцах-спутниках, а также при лабораторных или натурных испытаниях с разрушением определенного процента полученных изделий.

ОРИЕНТАЦИОННАЯ ВЫТЯЖКА

Процесс заключается в том, что полимерные пленки, листы, ленты из термопластичных аморфных или кристаллических полимеров при нагревании подвергаются вытяжке — деформированию в одном или двух направлениях с последующим охлаждением.

1. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ВЫТЯЖКИ

Ориентированные пленки, листы, ленты получают несколькими способами.

Одноосная вытяжка получения одноосно-ориентированных изделий. Метод заключается в растяжении предварительно сформованных заготовок при помощи тянущих или сдавливающих валков, а также с помощью зажимов (клуппов). Первый способ непрерывный, последний — периодический.

Двухосная вытяжка получения двухосно-ориентированных изделий тремя способами: 1) одноосно-ориентированную пленку еще раз растягивают в перпендикулярном направлении; 2) изотропную, неориентированную пленку растягивают одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях; 3) рукавную пленочную заготовку растягивают и раздувают одновременно.

Первый способ получил название "последовательная, или раздельная, двухосная ориентация", второй способ — "одновременная двухосная ориентация". Это наиболее распространенный способ. Реже применяются способы одновременной ориентации листов и предварительно сформованной экструзионной рукавной пленки.

Технологическая схема получения одноосно-ориентированных пленок и лент непрерывным способом представлена на рис. 2 а.

Полимерные гранулы пневмотранспортом 1 дозированно подаются в бункер 2 одношнекового экструдера 3. В цилиндре экс-трудера происходят нагревание полимера, его плавление и гомогенизация. Далее расплав полимера продавливается через систему фильтрующих сеток либо в переходник 4, либо в дозирующий насос. После этого расплав поступает в формующую плоскощелевую головку 5 и выходит в виде широкой ленты расплава 6. Благодаря достаточной формоустойчивости расплав сохраняет свою плоскую форму к моменту охлаждения на холодной поверхности приемного барабана 8. Барабан вращается в направлении движения пленки 6. Для удержания пленки на гладкой поверхности охлаждаемого барабана 8 вблизи поверхности пленки находится электрод 7 высокого напряжения. Пленка приобретает электрический заряд, противоположный заряду поверхности барабана, и плотно прижимается электростатическими силами к его поверхности.

Охлажденная пленка 9 поступает в агрегат для продольной (одноосной) ориентационной вытяжки 12. Деформирование пленки в этом агрегате происходит за счет большей скорости движения пленки на выходе, чем на входе в него. Входя в агрегат 12 с линейной скоростью V1, пленка удерживается прижимными валками 10 от возможного проскальзывания и далее с этой же скоростью проходит по поверхности вращающихся валков 11, где и нагревается в зоне /предварительного подогрева. После этого пленка поступает на ориентирующие валки 13, где дополнительно разогревается нагревателем 14. Разогретая таким образом до необходимой температуры вытяжки Т, пленка растягивается в промежутке между двумя валками 13 за счет того, что линейная скорость V2 вращающихся валков /5 выше, чем V1. На валках 15 пленка равномерно охлаждается и прижимными валками 16 транспортируется из агрегата. Одноосно-ориентированная пленка 17 может служить как полуфабрикатом, так и самостоятельным изделием.

Рис. 2. Схема одноосной, а также последовательной (раздельной) (а) и одновременной (б) двухосной ориентации плоской пленочной заготовки: 1 — патрубок пневмотранспорта; 2 — бункер; 3 — экструдср; 4 — переходник (либо насос); 5 — щелевая головка; 6— пленочный расплав; 7— электрод электростатического прижима пленки; 8— охлаждающий, формующий барабан (стрелка — направление вращения барабана); 9 — изотропная пленка; 10, 16 — прижимные валки; 11 — нагревательные, медленно вращающиеся валки; 12— агрегат для продольной (одноосной) ориентации; 13— ориентирующие валки; 14— нагреватель; 15 — быстровращающисся охлаждаемые валки; 17 — одноосно-ориентированная пленка; 18— компенсатор; 19а — агрегат для поперечной (двухосной) ориентации; 196 — агрегат для одновременной двухосной ориентации; 20 — клуппы (зажимы); 21 — движущаяся непрерывная цепь; 22 — обрезанная кромка пленки; 23 — устройство для намотки пленки

Зоны: I — подогрева; II — ориентации; III — охлаждения с релаксацией; IV — подогрева; V — двухосной ориентации; VI — термофиксаиии; VII — охлаждения; Х\ — степень вытяжки по длине; Х2 — по ширине пленки

Пленки из кристаллических полимеров в процессе обработки обычно проходят также стадию термофиксации. В этом случае на дополнительных валах производится интенсивный быстрый прогрев пленки для ускорения кристаллизации полимера с сохранением ориентированной структуры. Такие ориентированные и тер-мофиксированные (закристаллизованные) пленки, ленты обладают пониженной усадкой.

Последовательная двухосная ориентация пленок представлена на рис. 2 а.

Заготовка 17 проходит через компенсатор 18, благодаря которому сглаживаются возможные колебания скорости подачи пленки. Пленка входит в агрегат 19а для растяжения ее по ширине. Здесь пленка с двух сторон захватывается зажимами (клуппами) 20 (см. вид "По Б') и направляется в зону предварительного прогрева IV; в последующей зоне V она растягивается по ширине и одновременно дополнительно разогревается. После зоны V двух-осно-ориентированная пленка из аморфных полимеров (ПС) охлаждается на открытом воздухе в зоне VI, а из кристаллизующихся полимеров — поступает в зону термофиксации, где происходит кристаллизация. Охлаждение проходит в зоне VII на воздухе. Агрегат 19а иногда называют ширильной рамой. Выходя из агрегата 19а, клуппы 20 освобождают края пленки, которые тут же обрезаются и в виде отходов 22 идут на переработку. Оставшаяся плоская пленка с минимальной разнотолщинностью наматывается на барабан с помощью намоточного устройства 23.

Одновременная двухосная ориентация пленок и тонких листов осуществляется по схеме, показанной на рис. 2, б, на агрегате 19б, который имеет более сложную конструкцию.

Изотропная пленка 9 поступает в зону IV, захватывается клуппами и предварительно подогревается. В зоне V она разогревается до температуры вытяжки и одновременно происходит ее вытяжка по ширине за счет движения зажимов по направляющим и вытяжка по длине — за счет увеличения расстояния между соседними зажимами. В этом случае зажимы вытягивают пленку в двух направлениях. Остальные операции аналогичны схеме, приведенной на рис. 2 а.

Оба процесса непрерывны. Ширина ориентированной пленки ограничена и определяется конструкцией агрегата.

Ориентация рукавной экструзионной пленки осуществляется непрерывно по мере ее экструзии. Для этого после получения сложенного рукава пленка вновь нагревается и либо последовательно раздувается и растягивается, либо это происходит одновременно. Наиболее распространен способ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА

Изменение структуры аморфных и кристаллических полимеров при одноосной вытяжке в различных условиях иллюстрируются рис. 3.

В исходном изотропном состоянии (рис. 3, а) макромолекулы находятся в виде клубков (1) либо в виде кристаллитов, распределенных в аморфной части и связанных проходными макромолекулами 2. При ориентацией ной вытяжке макромолекулы аморфных полимеров распрямляются и образуется структура типа показанной на рис. 3, д, а кристаллические полимеры (через стадию рекристаллизации) образуют структуру, приведенную на рис. 3, б. Ориентация кристаллических полимеров проходит через образование шейки, а аморфных в зависимости от условий — либо через образование шейки (вынужденная эластичность), либо без нее (высокая эластичность). При образовании шейки толщина исходной заготовки резко уменьшается. Если шейка не образуется, то толщина заготовки меняется плавно, пропорционально изменению степени вытяжки.

Рис.3. Схема образования различных структур при ориентации аморфного (1) и кристаллического (2) полимеров:

а — изотропное состояние; б, д — одноосно-ориентированное состояние; в, г — неориентированное состояние

Если температура вытяжки Т очень высока или же скорость вытяжки v очень мала, то при деформировании цепи не будут распрямляться, и структура становится похожей на изображенную на рис. 3, в или г, т. е. при неблагоприятных для ориентации цепей условиях (Т и v) макромолекулы успевают отрелаксировать — вновь свернуться.

Глубина ориентации, или степень ориентации, цепей зависит также и от величины степени вытяжки (1. При благоприятных условиях чем больше (1, тем в большей степени распрямляются цепи, т. е. тем более степень их ориентации. При неблагоприятных условиях с увеличением (1 происходит лишь утонение заготовки, а структура остается похожей на структуру типа в или г.

Изменение структуры аморфных полимеров при благоприятных условиях двухосной ориентации показано на рис. 4.

При одновременной двухосной ориентации (рис. 4, в) участки макромолекул имеют направление, совпадающее с направлением действия растягивающей силы. При одинаковых степенях вытяжки в продольном и поперечном направлениях ((1= (2) наблюдается симметричность структурных элементов в этих направлениях. Если (1((2, то и структура соответственно искажена: большая направленность цепей в сторону большей (1,2. При неблагоприятных для ориентации условиях (Т, v) структура в мало чем отличается от структуры а, а образец лишь становится тоньше. В случае последовательной двухосной ориентации исходная одноосно-ориентированная структура б постепенно, по мере вытяжки в поперечном направлении, преобразуется в структуру г. Решающим условием такого преобразования является удержание краев пленки г от сужения зажимами 2. Если края не удерживать, то будет вновь образовываться структура б, но с расположением цепей вдоль растягивающей силы, т. е. перпендикулярно первоначальному расположению.

Рис. 4. Схема образования различных структур при двухосной ориентации аморфных полимеров:

а — неориентированная структура; б— одноосная ориентация; в —- одновременная двухосная ориентация; г — последовательная двухосная ориентация: 1 — направление движения зажимов; 2 — зажимы, удерживающие пленку от сужения

Цепи макромолекул г частично сохраняют первоначальную направленность, а часть их располагается в новом направлении, т. е. перпендикулярном первому. Благоприятные условия для второго этапа ориентации определяются величинами Т2 и v2. В принципе их действие аналогично тому, которое они оказывают и при одноосной ориентации, но имеются существенные количественные отличия.

Термофиксация является заключительной стадией для кристаллизующихся полимеров. Цель термофиксации — по возможности максимально снизить усадку изделий, эксплуатируемых при повышенных температурах. Термофиксация осуществляется при повышенных значениях ТТФ в течение определенного времени, причем образец должен находиться в зажимах, т. е. в несвободном состоянии. Если образец освобожден от зажимов, то при термофиксации произойдет его усадка, а ориентация цепей исчезнет. При термофиксации происходит кристаллизация цепей при сохранении их ориентированного состояния.

Для некристаллизующихся полимеров после ориентации производится лишь охлаждение с целью "замораживания" ориентированного состояния цепей. При повторном нагреве таких образцов в свободном состоянии происходит усадка, сопровождаемая разориентацией цепей. При правильном выборе Т и v, благоприятствующих ориентации цепей полимера, и при достаточной величине степени вытяжки изделия из таких полимеров имеют значительный уровень механических характеристик, намного превышающий таковой для изотропного образца. Реальная прочность широко распространенных изделий далека от предельных, расчетных величин, т. е. имеется колоссальный ресурс прочности, заложенный природой в сам полимер, который мы еще далеко не полно используем.

РАЗНОВИДНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Простейшей разновидностью процесса одноосной ориентации толстых пленок и листов является каландрование, т. е. формование изделия путем продавливания расплавленной массы в зазор между вращающимися валками. Благодаря интенсивному сдвигу массы в зазоре валков происходит ориентация цепей по длине листа. Эффект ориентации между валками носит название каландрового эффекта. Степень ориентации макромолекул в этом случае значительно меньше, чем при ориентационной вытяжке. Ориентация существенно увеличивается, если уже сформованную заготовку пропускать между валками прокатного стана либо через щелевые устройства с уменьшающимся сечением. Поскольку температура деформирования при этом гораздо ниже Тпл, то и ориентация изделий выше, чем при каландровании.

Для получения плоских одноосно-ориентированных волокон, узких лент используется рукавная пленка, которая непрерывно, по ходу движения рукава разрезается на полоски. В свою очередь полоски, касаясь горячей поверхности нагревателя, тянутся валками с большей скоростью, чем они поступают на него. Таким способом происходит ориентация узких полосок и плоских волокон.

Пленки с различными физико-механическими характеристиками получаются по каскадным схемам.

Так, располагая агрегаты (рис. 1) в различной последовательности (поперечная вытяжка -> термофиксация -> продольная вытяжка -»термофиксация или продольная -> поперечная -> продольная с промежуточной термофиксацией, и т. п.), можно получать пленки с регулируемыми усадкой и прочностью в различных направлениях, и т. д.

ВИДЫ БРАКА И ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Наиболее типичными видами брака изделий и неполадками процесса являются следующие.

Изотропная пленка имеет неоднородности, называемые "геликами", размерами от нескольких микрометров до миллиметра. Неоднородности отличаются от общей структуры изделия по коэффициенту преломления света, и поэтому видны как области искажения оптической прозрачности полотна. Возможная причина этого — проскальзывание непроплавленных частиц полимера через систему фильтрующих сеток. Сетки могут быть с разрушенными ячейками. Для устранения данного дефекта следует сменить сетки на новые или установить более частые сетки. Этот же вид дефекта может возникать и по причине плохой гомогенизации расплава полимера в экструзионной машине. Более сложная ситуация — некондиционный полимер, например с очень широким распределением молекулярной массы, т. е. высокомолекулярные фракции полимера могут образовывать сгустки в полотне пленки, состоящей из фракций со средней молекулярной массой.

Большая разнотолщинность пленки на каждом этапе получения. Причиной этого может служить разнотолщинность изотропной заготовки из-за плохой регулировки зазора формующей щели головки экструдера; при поперечной ориентации из-за больших температурных перепадов по площади зоны растяжения происходит большая вытяжка областей с высокой температурой, и наоборот. Желательно, чтобы температурные поля колебались в пределах ±0,1 "С.

Недостаточная прочность пленки связана в основном с отклонением температурных или скоростных режимов ориентации: либо высока температура, либо мала скорость вытяжки. Если прочность недостаточна в каком-либо из направлений пленки, то следует увеличить степень вытяжки в этом направлении.

Пленки имеют большую термическую усадку водном или в обоих направлениях. Причина — неполнота прохождения процессов кристаллизации (термофиксации) либо из-за недостаточной температуры, либо из-за недостаточного времени пребывания образцов в этой зоне.

Хрупкость изделий связана в основном с деструктивным действием влаги исходного сырья на полимер в расплавленном состоянии.

Частые разрывы полотна пленки на стадии ориентации обусловлены отклонением от оптимальных режимов: либо завышена скорость вытяжки, либо занижена температура. Причиной этого могут также служить слишком высокие степени вытяжки, которые при данных режимах превышают разрывные величины.

Листы, получаемые способом двухосной одновременной ориентации, могут иметь пониженное относительное уд-линение при разрыве. Это связано с очень большой степенью ориентации образцов.

Механические повреждения поверхности готовых изделий связаны в основном с плохим состоянием поверхности перерабатывающего оборудования (зазубрины на валках, царапание о поверхность неподвижных частей движущейся ленты и т. п.), а также с небрежностью при резке пленок, их перемотке и упаковке.

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА

Промышленное производство ориентированных ПЭТФ-пленок (терилен и др. фирменные названия) началось в Англии до 1941 г., а затем в США. Позже было начато производство ориентированных пленок из ПС, ПП и других термопластов по мере их промышленного синтеза.

Основным стимулом развития технологии производства ориентированных изделий из полимеров служит военная промышленность: авиа-и ракетостроение.

В нашей стране производство ориентированных пленок из лавсана (ПЭТФ) и листов из ПММА началось несколько позже — в 1950-х годах.

Первыми схемами получения пленок были схемы постадий-ной последовательной, а для листов — одновременной ориентации (СССР, США, Англия, Германия, Япония, Голландия, Франция). Одновременная двухосная ориентация получила развитие в последние 20—25 лет в связи с потребностью промышленности в сверхтонких пленках (1—3 мкм и тоньше).

Широкое развитие получают ориентированные листы, пленки из композиционных материалов на основе термопластов с полимерными, органическими и неорганическими компонентами. Благодаря ориентации у таких изделий не только возрастают физико-механические характеристики, но и появляются новые качества: непрозрачность, шероховатость и т. п.

## НАНЕСЕНИЕ ПЛАСТМАСС НА МЕТАЛЛ

Метод заключается в нанесении порошкообразных или жидких полимерных композиций на поверхность металла с целью создания покрытия или для получения тонкостенных изделий после отделения полимера от формы. Можно напылять как термо-, так и реактопласты, а также композиционные материалы на их основе. Процесс напыления складывается из следующих операций: 1) подготовка поверхности детали или формы; 2) равномерное нанесение (напыление) полимера на поверхность; 3) монолитизация нанесенной массы полимера; 4) дополнительная термообработка; 5) охлаждение конструкции.

Существуют несколько способов напыления пластмасс.

Напыление в электрическом поле состоит в том, что частицам порошка сообщают, как правило, отрицательный заряд, а форме — положительный. Распыляемые частицы плотно прилегают к поверхности детали, накапливается нужной толщины слой и далее частицы сплавляются в печи.

Для придания заряда частицам применяются специальные распылительные головки с электродами, обеспечивающими коронный разряд, создающий поток ионов (ионный способ). Заряд частицам может быть сообщен и контактным способом: частица заряжается в результате контакта с металлическим электродом, соединенным с источником высокого напряжения. Источником высокого напряжения служат генераторы с параметрами: 50—120 кВ, 100—250 мкА, 10—20 кГц. Напыление заряженных частиц полимера обеспечивает толщину покрытия 10 мкм — 1 мм.

Способ нанесения покрытия в электрическом поле получил наибольшее распространение; он экономичен и может быть максимально автоматизирован.

Основным видом брака изделий, получаемых нанесением пластмассы на металл, является отслоение покрытия от поверхности изделия. Это весьма нежелательно, так как покрытия из полимеров предназначаются в основном для защиты поверхности металлов от коррозии. Главная причина отслоения — плохая адгезия полимера к поверхности изделия, которая обусловлена некачественной подготовкой поверхности детали (не снята оксидная пленка, плохо проведено обезжиривание и т. п.)- Плохая адгезия может быть также из-за неполного сплавления и уплотнения частиц полимера.

Напыление в псевдоожиженном слое порошка. Для этого в емкость, в которой порошок находится в псевдоожиженном состоянии, помещают на несколько секунд деталь, предварительно нагретую на 50—150 °С выше температуры плавления термопласта или температуры отверждения реактопласта. При этом порошок, соприкасаясь с горячей поверхностью, прилипает к ней, сплавляется. Окончательное сплавление происходит отдельно в печи.

Способ довольно прост, не требует дорогостоящего оборудования, качество покрытия хорошее. Недостаток способа заключается в трудности получения покрытий равномерной толщины, особенно на деталях сложной конфигурации. Для улучшения равномерности толщины слоя применяется комбинированный способ: псевдоожижение порошка происходит с одновременным сообщением заряда частицам.

Газопламенный способ напыления состоит в том, что струя порошка, выходящая из специального пистолета, проходит через пламя газовой (ацетиленовой) горелки. При этом частицы порошка, окисляясь, попадают на поверхность детали, где и спекаются. Окончательное сплавление происходит в печи. Таким способом получают покрытия толщиной 0,1—0,3 мм.

Порошок нагревается пламенем (1500 °С) не более чем доли секунды, что позволяет избежать значительной термоокислительной деструкции. Для улучшения качества покрытия, его адгезии рекомендуется предварительно прогревать (той же горелкой) поверхность детали. Несмотря на это способ малопроизводителен; покрытие имеет большую разнотолщинность; существенно коробление покрываемых тонкостенных изделий (листов). Способ применяется при ремонте поврежденных покрытий (заделка трещин, раковин и т. п.).

Струйное напыление заключается в нанесении с помощью пневматических распылителей порошка на предварительно нагретую поверхность. Изменяя режим последующего охлаждения покрытия, можно влиять на его свойства. Так, медленное охлаждение покрытия ведет к снижению уровня остаточных напряжений в полимере, повышает адгезию к поверхности изделия. Такой режим можно рекомендовать для аморфных полимеров.

В случае высококристаллических полимеров необходимо как можно быстрее охлаждать сплавленное покрытие. В этом случае получается структура полимера с меньшей кристалличностью, что улучшает свойства покрытия.

При нанесении на изделия полимера в виде лакокрасочной композиции толщина покрытия может колебаться в пределах 50—100 мкм (реже — до 300 мкм). В зависимости от состава композиции покрытие наносится, как правило, несколькими слоями. Это связано с тем, что растворитель предыдущего слоя должен испариться перед нанесением последующего.

Технологическая схема включает в себя те же операции, но вместо сплавления полимера применяется сушка покрытия. Особое значение придается методам подготовки поверхности детали: механическая, химическая очистка, создание различных грунтованных слоев. Методами нанесения покрытия являются пневматическое распыление, распыление в электрическом поле, аэрозольное распыление, окунание в ванну, электроосаждение, нанесение кистью и валиком, и т. п.

Заключительным этапом (после сушки) является отделка изделия (шлифование, полировка). В качестве полимерного материала применяются лаки на основе полиэфирных, эпоксидных, карбамидных и других смол.

Полые тонкостенные изделия из полимеров можно получить лишь методами напыления. Необходимая толщина стенки изделия достигается напылением нескольких слоев порошка, повышением температуры формы, изменением напряженности электрического поля. Сплавленную заготовку дополнительно тер-мообрабатывают в термошкафу или в масляной ванне.

Полые тонкостенные изделия из полимеров можно получить лишь методами напыления. Необходимая толщина стенки изделия достигается напылением нескольких слоев порошка, повышением температуры формы, изменением напряженности электрического поля. Сплавленную заготовку дополнительно тер-мообрабатывают в термошкафу или в масляной ванне.

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПЛАСТМАСС

Металлизация пластмасс — это нанесение металлических покрытий на изделия или полуфабрикаты из пластмасс. В зависимости от назначения изделия и задач, которые решаются с помощью металлизации, толщина наносимого слоя может колебаться в широких пределах. Так, покрытия толщиной 0,01—0,1 мкм относятся к классу тонких. Они являются декоративными, обеспечивающими значительное светоотражение и металлический блеск изделия, в пленочных материалах они также снижают проницаемость пленок. Покрытия толщиной до 2 мкм относятся к числу толстых. Они обеспечивают необходимые декоративные качества изделия, а также хорошие защитные свойства и высокую поверхностную электропроводность. Покрытия толщиной до 30— 50 мкм считаются очень толстыми. Они являются также упрочняющими, увеличивающими прочность и теплостойкость изделий (особенно тонкостенных) на 20—80 %.

При правильном выборе толщины металлические покрытия обеспечивают: а) декоративную отделку (панели, игрушки, скульптуры, барельефы, чеканка и т. п.); б) уменьшение массы (колпаки колес, решетки радиаторов, крышки); в) увеличение износостойкости (печатающие головки, шестерни и т. д.); г) увеличение прочности (подвески, рукоятки и пр.); д) снижение светопроницаемости и диффузии (отражатели, светофильтры, металлизированная пленка, изолирующие оболочки для пищевых продуктов и технических целей и т. п.); е) увеличение электропроводности (печатные платы, мембраны микрофонов, волноводы и т. п.).

Методы нанесения металлических покрытий на полимеры (синтетические и натуральные, природные) отличаются многообразием. Их можно подразделить на три основные группы: 1) механические; 2) физические; 3) химические. Рассмотрим сущность этих методов.

Механические методы характерны тем, что покрытие формируется заранее и только потом крепится к покрываемой поверхности. Наиболее простые способы — это крепление слоя металла к пластмассе или дереву с помощью: а) заклепок, б) огибания металлической фольгой погонажных заготовок простого профиля' или в) путем склеивания. Способы "а" и "б" отличаются большой металлоемкостью и относительно трудоемки, поскольку слой металла значительной толщины нуждается в дополнительной шлифовке и декорировании. Способ "в" широко применяется для получения фольгированных диэлектриков (фольгированные пластики). При этом листы металлической, обычно медной фольги толщиной 35—40 мкм наклеивают на листы стеклотекстолита, асбо-текстолита, гетинакса.

Физический метод нанесения металла состоит в осаждении его паров на холодной поверхности полимера в высоком вакууме. Час-то его называют поэтому методом вакуумного напыления. Метод основан на том, что в высоком вакууме пары металла имеют значительную длину свободного пробега. Это дает возможность удалить источник высокой температуры (испаритель металла) от поверхности полимера во избежание термодеструкции последнего.

В качестве металла применяют обычно алюминий высокой (до 99,99 %) степени очистки. Металл помещают в тигель или испаритель, выполненный в форме спирали из вольфрамовой проволоки. Температура испарителя — около 1500 °С. Испаритель и покрываемое изделие заключены в сосуд в котором поддерживается остаточное давление 0,06—1 Па (10     — Iff"3 мм рт. ст.) (рис. 25.6). Толщина слоя около 0,01—0,1 мкм достигается за 10—30 с. Металлизируемая   поверхность  должна  быть   максимально гладкой и хорошо очищена. Поэтому пыль удаляют обдувом воздухом, а затем на поверхность наносят слой изоцианатного лака. В ряде случаев лаковую поверхность для улучшения адгезии к металлу обрабатывают холодной плазмой (коронный разряд 0,3 кВ в вакууме в течение 2—3 мин). После напыления тонкий, непрочный слой металла снова покрывают лаком. Меняя цвет лака, можно менять окраску металлизированной поверхности, в том числе получая золотистый оттенок.

Для напыления применяют не только алюминий, но также медь, хром, никель и другие металлы. Чем выше температура испарения металла, тем более термостойким должен быть полимер, который в случае тугоплавких металлов может нагреваться до 150-200 "С.

Металлизации подвергают изделия из ПС, ПЭ, АБС-пластика, ПА и других полимеров и пленки из ПЭТФ, ПП, ПС, ПИ и др. Химическая или химико-гальваническая металлизация — это осаждение металла за счет реакций восстановления на поверхности полимера с последующим электролитическим наращиванием толщины покрытия.

Рис. 5. Вакуумная камера для напыления металла на изделия, размещенные на тележке (о), и для нанесения покрытия на пленку (б). Пленка сматывается с рулона / и переходит на рулон 2, покрываясь слоем металла на барабане 3

Очистка поверхности может начинаться с обработки абразивами, если поверхность сильно неровная, а получаемое металлическое покрытие — толстое. В других случаях ограничиваются лишь обработкой органическими растворителями (спирт, ацетон) или растворами детергентов для удаления пятен жира. Далее следует травление поверхности окислительными средами типа перманганата калия, соединений хрома и т. п. Этой же цели служит практически более удобный способ плазменного травления поверхности.

Активирование (сенсибилизация) имеет целью создание каталитически активных центров, прочно связанных с поверхностью полимера. Для этого поверхность обрабатывают солянокислым раствором SnCl2- Ионы Sn+2 способны прочно адсорбироваться на протравленной поверхности, Кроме того, часть SnCl2 гидролизуется на поверхности металла, и слой продуктов гидролиза толщиной в десятки ангстрем оказывается прочно соединенным с полимером. Иногда такую обработку называют сенсибилизацией.

Изделие далее обрабатывается активирующим раствором. Чаще всего это слабокислый раствор PdCl2 с концентрацией 0,01— 5 г/л. Палладий осаждается на сенсибилизированной поверхности, образуя каталитический слой.

Нанесение электропроводящего слоя металла производится на тщательно отмытую поверхность, поскольку даже следы активирующего раствора могут вызвать преждевременное восстановление наносимого металла уже в растворе. Изделие погружают в раствор солей Си+2 или Ni . Раствор содержит также восстановитель металла, например формальдегид, гипофосфит натрия или другие добавки. Рецепт раствора подобран так, что восстановитель практически не восстанавливает ионы Си+2 или Ni+2 до металла вне контакта с катализатором на поверхности пластмассы. Реакция на поверхности приводит к восстановлению металла и возникновению тонкого слоя меди или никеля, обладающего электропроводностью.

Гальваническое нанесение покрытия производится в принципе так же, как никелирование или хромирование металлических изделий. Так, сначала дают слабый ток (0,5—1,0 А/дм2), а затем ток усиливают, доводя толщину покрытия до нужной величины. На полученный подслой, например меди, наносят слой никеля, а затем слой хрома или на подслой никеля — слой хрома. Таким образом часто получают многослойные покрытия медь-никель—хром или никель—хром и т. п. Нанесение хрома в виде наружного слоя толщиной не более 0,3 мкм уже существенно увеличивает твердость и износостойкость всего покрытия.

Способ позволяет получать покрытия разной толщины, в том числе толстые упрочняющие (30—50 мкм) на тонкостенных изделиях с толщиной стенок 2—5 мм.

Указанным способом покрывают пластмассы, способные эффективно протравливаться. Это в первую очередь АБС-пластики, имеющие микронеоднородную структуру с микрочастицами каучука, которые легко вытравливаются плазмой и окислителями, что увеличивает развитость поверхности и ее сцепление с металлическим покрытием. Металлизируют также ПП, ПСФ и некоторые другие пластмассы.

### СКЛЕИВАНИЕ

Склеивание — это современный метод стыковки, с помощью которого создаются неразъемные соединения. Значение склеивания постоянно возрастает, что обусловлено следующими причинами;

- Высокая доля изделий из полимеров плохо или совсем неподдающихся сварке.

- Соединяются изделия, выполненные из различных материалов, сочетание которых возможно только посредством склеивания. Кроме того, изделия должны соответствовать техническим и декоративным требованиям, например, при изготовлении мебели и отделке помещений в автомобилестроении и строительстве.

- Экономичность такого способа при проведении монтажных работ.

Клеевые соединения выполняются с помощью клея. В соответствии с DIN 16921 действительно следующее определение;

Клеи - это неметаллические материалы, с помощью которых стыкуемые детали связываются друг с другом за счет адгезии поверхностей, При этом структура соединяемых деталей значительно не изменяется.

Прочность сцепления клеевого соединения определяется адгезией и когезией.

Под адгезией понимают силы связи в местах контакта поверхностей, подлежащих склеиванию изделий и клея. Когезия здесь — это силы связи внутри самого клея. Адгезия основана на действии молекулярных сил или сил химического взаимодействия между клеем и стыкуемым изделием, которые объясняются концентрацией положительных или отрицательных зарядов на поверхностях. Вещества с подобными скоплениями называются полярными, а вещества, в основном ведущие себя нейтрально, — неполярными.

Когезия же в большей степени основывается на сцеплении самих молекул, то есть исключительно на межмолекулярном взаимодействии различной природы.

Отсюда можно вывести два основных требования, предъявляемые к клеям и стыкуемым изделиям: Клеи должны обладать высокой собственной прочностью и проявлять значительную склонность к соединению с подлежащей склеиванию поверхностью. Склеиваемые изделия также должны обладать достаточной прочностью и склонностью к соединению.

2. Полимерные материалы, подлежащие склеиванию

Существуют две основных причины, по которым не нес полимеры склеиваются одинаково хорошо, не все из них могут быть соединены одним и тем же клеем и по единой технологии:

1. Химическое строение полимерии (и клеев)

По химическому строению полимеры можно разделить на полярные и неполяр-ные. Полярность — это предпосылка для образования электромагнитных взаимодействий. Кроме того, химическое строение определяет поверхностное натяжение материалов; оно, в свою очередь, является признаком смачиваемости.

Еще одной важной неличиной является растворимость, которая может стать причиной диффузии клеев внутрь объема стыкуемого изделия, что создает дополнительные силы связи между ними.

Способность к склеиванию определяют следующие свойства: полярность, хорошая смачиваемость и растворимость.

3. Клеи

В современных условиях клей можно изготовить из различных полимеров, по на первый план выдвигаются материалы, обладающие полярностью.

Ранее уже говорилось о том, что клеи должны обладать высокой собственной прочностью (когезией). Кроме того, важно чтобы клей мог хорошо смачивать поверхность стыкуемой детали, то есть его поверхностное натяжение должно быть меньше, чем у стыкуемой детали. Перерабатываться клеи должны в соответствующем их свойствам состоянии. Клей не всегда состоит из чистых полимеров; в зависимости от технических и технологических требований могут использоваться наполнители, пластификаторы, средства, повышающие эластичность материала и др.

При рассмотрении и оценке клея решающее значение имеет механизм отверждения. Принципиально различают химическое и физическое отверждение клеев. Последнее характеризуется процессами расплавления, охлаждения и испарения. При химическом отверждении образование прочного клеевого шва происходит за счет химических реакций, например, полимеризации, поликонденсацин, а отчасти и вулканизации. Классификация клеев основана именно на этом.

Клейкость, создаваемая прямой диффузией клея в стыкуемую деталь изделия, называется диффузионной. Если же прямой диффузии пет, речь идет об адгезионной клейкости.

4. Механизм отверждения

Для клеев с растворителями, как правило, используются органические растворители. Такие клеи в основном используются для соединения растворимых стыкуемых деталей. При этом происходит частичная прямая диффузия растворителя в стыкуемую деталь. С одной стороны, это благоприятствует взаимодействию между клеем и деталью, но с другой — может отрицательно сказаться па ее структуре. Поэтому важно обеспечить возможность обратной диффузии растворителя без какого либо отрицательного воздействия на изделие. Испарение растворителя перед стыкованием должно быть гарантировано при соединении нерастворимых и непористых деталей.

Особенностью для этой группы клеев является склеивание с использованием чистых растворителей (например, бедного ароматическими соединениями тетрагидро-фурана). Такая стыковка применяется в строительстве, например, при герметизации сооружений.

Использование дисперсионных клеев практически всегда предполагает наличие пористой или обладающей всасывающей способностью поверхности стыкуемых деталей, поскольку в качестве дисперсионной среды чаще всего выступает медленно испаряющаяся вода. Термоклеи (клеи-расплавы) наносятся в виде расплава. Склеивание происходит сразу же после нанесения, то есть еще до того, как температура упадет ниже точки плавления или температуры текучести. Однако возможно и охлаждение клея, а в случае использования растворителя — его испарение и повторное расплавление непосредственно перед склеиванием. Существует ряд химически отверждаемых клеев, которые расплавляются в момент стыковки.

Контактные клеи технического применения чаще всего содержат растворители, которые перед стыковкой должны испариться (открытое время). Склеивание возможно только после того, как клей станет сухим на ощупь. После сопряжения деталей, дополнительная корректировка невозможна.

Также существуют контактные клеи без растворителей, которые используются при изготовлении этикеток, лейкопластыря, самоклеющихся пленок и т. д.

Принцип отверждения термореактивных клеев основан на связывании макромолекул после склеивания. Реакции отверждения те же самые, что и при образовании полимеров (см. главу 1), а именно полимеризация, полиприсоединение или поликонденсация. При этом, как правило, образуются сшитые макромолекулы. Химические реакции могут запускаться с помощью отверждающих систем (отвердители, ускорители) или нагрева. В случае применения отвердителей, речь идет о двух- или многокомпонентных клеях. В прочих методах отверждения (схватывания) запуск реакции (чаще всего полимеризации) обеспечивается наличием влаги или кислорода. Клеи, схватывающиеся под воздействием влаги, называются анаэробными (например, цианакрилаты), а благодаря кислороду — аэробными (например, производные метакриловой кислоты). Термореактивные клеи наиболее важны в конструктивной инженерии.

Технология склеивания

Сразу за подготовкой поверхности следует процесс склеивания, начинающийся с нанесения клея. При этом следует следить за равномерным смачиванием стыкуемых поверхностей и равномерной толщиной наносимого клея. При склеивании отдельных деталей нанесение клея осуществляется с помощью ручных инструментов (кисть, шпатель), тогда как в условиях серийного производства используются специальные устройства и машины для нанесения клея. Механическое нанесение клея чаще всего осуществляется напылением клеевыми «пистолетами», которые в зависимости от структуры клея оборудуются различными форсунками (с круглым выходным отверстием, плоскощелевая или поворотная струйная). Диаметры форсунок составляют от 0,8 до 3,0 мм, а давление распыления от 2 до 5 бар.

Б ходе непрерывных производственных процессов, например, при изготовлении комбинированных материалов, флокированных пленок и так далее, клеи наносятся валками, а также в соответствии с технологиями литья или нанесения покрытий. При этом соблюдается наиболее точное соответствие необходимой толщины слоя клея (от 10 до 200 мкм). Нанесение клея с помощью валков позволяет наносить клеевое покрытие с обеих сторон детали, а также полосами.

Если стыкуемые поверхности шероховаты или изогнуты, рекомендуется наносить клей с использованием метода литья. Оба метода предусматривают регулировку толщины наносимого слоя за счет вязкости клея, скорости течения и ширины зазора (между валком и стыкуемой поверхностью или зазора литьевой ванны).

В случае использования двух- или многокомпонентных клеев, следует обращать внимание на однородность смешения компонентов. Смеси изготавливаются вручную или механически с помощью дозирующих и смесительных установок.

Для нанесения термоклеев (клеев-расплавов) используются особые устройства. Подобные машины наряду с устройством нанесения оборудованы плавильным агрегатом, температура которого должна регулироваться в соответствии с типом используемого клея.

При использовании двух- или многокомпонентных клеев стыковка деталей может осуществляться напрямую. При работе с клеями, содержащими растворители, или стыкуемыми деталями, поверхности которых не должны подвергаться легкому растворению, необходимо контролировать испарение растворителя перед стыковкой (время испарения растворителя). Если же поверхности подвергают легкому растворению, то перед стыковкой необходимо выдержать лишь определенное время (открытое время), чтобы растворитель сохранил необходимую эффективность. Для контактных клеев особое значение имеет время испарения растворителя. Стыкуемые поверхности следует соединять только после того, как клей перестанет образовывать нити (тест на пальце). Пористые или растворимые стыкуемые детали при использовании дисперсионных клеев могут частично впитывать растворители или днепергаторы, чтобы в последствии вновь отдать их.

Вес клеи после соединения стыкуемых деталей требуют фиксирующего давления или давления прижима, прилагаемого до тех пор, пока процесс отверждения в основном не будет завершен (исключение контактные клеи). Отверждение зависит от времени и температуры. Поэтому необходимо строго придерживаться инструкций производителей клеев. Для фиксации клеевого шва прижимом па рынке предлагаются различные устройства.

Время прижатия ел сдует особенно тщательно выдерживать при использовании термореактивных клеев, поскольку их отверждение происходит за счет зависимых от времени химических реакций. Термореактивные клеи часто схватываются, если используется нагрев (охлаждение). Нагревание значительно сокращает время отверждения.

Воздух в производственных помещениях, где осуществляется склеивание, по возможности должен быть обеспылен. Кроме того, присутствие паров растворителей требует эффективной вентиляции.

При работе с растворителями и отвердителями персонал должен строго соблюдать меры безопасности (ношение спецодежды, перчаток и защитных очков). Клеи, а в особенности клеи с растворителями, могут быть огнеопасны!

После завершения процесса склеивания до того момента, пока клеевой шов может быть нагружен, следует выдержать некоторое время. Это время выдержки может длиться до одной недели. Здесь также необходимо соблюдать рекомендации производителей клеев.

При точном соблюдении технологии склеивание полимеров и других материалов можно рассматривать как эффективный метод, с помощью которого создаются полноценные неразъемные соединения.