ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Химия және химиялық технология факультеті

Органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен  технологиясы кафедрасы

| Келісілген: Факультет деканы ОңғарбаевЕ.Қ. " 31 " мамыр 2014 ж. | Университеттің ғылыми-әдістемелік кеңесінде бекітілді Хаттама №11 «27» маусым 2014 ж. Оқу жұмысы жөніндегі проректор Ахмед-Заки Д.Ж. " __ " маусым 2014 ж. |
| --- | --- |

# ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Сыр-бояу материалдарының химиясы мен технологиясы»

(пәннің аты)

Мамандық  «050721- «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»

(шифры, аты)

Оқу түрі     күндізгі

Алматы, 2014

Пәннің оқу-әдістемелік  кешенің дайындаған  химия ғылымдарының кандидаты,  доцент Тоқтабаева А.Қ.

«050721- «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығына сәйкес  эксперименталдық оқұ бағдарламасы және элективті пәндер каталогы   негізінде  әзірленді.

Органикалық заттар, табиғи қосылыстар мен полимерлер химиясы және технологиясы кафедрасы  мәжілісінде қаралып ұсынылды.

« 17 »   маусым    2014 ж.,  хаттама № 42

Кафедра меңгерушісі,

х.ғ.д., профессор 		                                  	Әбілов Ж.А.

### Факультеттің әдістемелік   кеңесінде  ұсынылды.

« 25  »  маусым   2014 ж.,  хаттама № 12

Төрайымы   		                          	Сыздыкова Л.И.

Алғы сөз

Сыр-бояу материалдарының химиясы мен технологиясы жоғары молекулалық қосылыстар химиясы ғылымының қарқынды түрде дамып келе жатқан бағыттарының бірі. Сыр-бояу материалдарында қолданылатын синтетикалық және табиғи полимерлерді алу әдістері және оларды модификациялау, аранйы мақсатты қасиеттерін алу қазіргі заманда өте маңызды. Заманауи сыр-бояу материалдарын және жабындыларын алу және олардың технологиясын дамыту халықшаруашылық негізінде негізгі бағыттардың бірі.

Курстың мазмұны: медицинада, фармакологияда, биологияда, биотехнологияда кеңінен қолданылатын синтетикалық және табиғи жоғарымолекулалық қосылыстар бойынша фундаменталды білімді игеру; зерттелген барлық алгоритмдер түрін практикада қолдануға және жасауға болатын құрал-саймандарды практикада қолдану, есептер шығару.

Курстың мақсаты: Курстың мақсаты медицинада, фармацияда және биотехнологияда қолданылатын биомедициналық полимерлердің практикалық маңызын шешу үшін курста алатын білімі мен біліктілігі теориялық негізді құрайды; полимерлерді фармакологияда емдік құрамдарды дайындауда қолдану үшін олардың алынуы және қасиеттері толық қарастырылады. Курсты оқыту кеңейтілген лабораториялық практикуммен жалғасады.

Курстың міндеттері:

Студенттерді сыр-бояу материалдарында қолданылатын синтетикалық және табиғи полимерлерді алу әдістерін және олардың қасиеттері мен заңдылықтарын игеру.

Студенттер бойында келесі біліктіліктер қалыптасуы керек:

Сыр-бояу материалдарында қолданылатын синтетикалық және табиғи полимерлерді алу әдістерін және оларды модификациялау арқылы өзгеретін қасиеттерін, құралымын және қолдану бойынша теориялық білімдерін қалыптастыру қажет.

Игеруі керек:

Студент курс бойынша алған фундаменталды білімін тұрмыста, практикада қолдана білу қажет.

Қалыптасатын дағдылары:

Студент сыр-бояу материалдарында қолданылатын синтетикалық және табиғи полимерлерді алу әдістерін және оларды модификациялау арқылы қасиеттерін және теориялық білімдерін қолдана білуі қажет.

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Химия және химиялық технология факультеті

Органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен  технологиясы кафедрасы

СИЛЛАБУС

«Сыр-бояу материалдарының химиясы мен технологиясы»

050721 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы,

3 курс, қ/б, семестр көктемгі, 4 кредит

Оқытудың формасы – күндізгі

Барлығы – 4 кредит

Курсы – 3 						семестрі – 6

Дәрістер 2 кредит 				АБ (аралық бақылаулар) саны – 2

Тәжірибелік сабақтар 2 кредит 		аудиторлық сабақтар, барлығы 60 сағ.

СОӨЖ (дәрісханалық) __ кредит

Емтихан 6 семестрде

4.Оқытушы жайлы мағлұматтар -   Тоқтабаева Асель Қырғызбаевна, коллоидты химия және жоғары молекулалы қосылыстар химиясы кафедрасының оқытушысы

телефон: 379-68-01, 87771580684

e-mail: A.Toktabayeva@inbox.ru

каб.: 409

Пререквизиттер: Органикалық заттардың химиясы мен физикасы; Органикалық заттардың химиялық технологиясы; Полимерлердің химиясы мен физикасы

Постреквизиттер:  бітіру жұмысын орындау

Курстың мақсаты: медицинада, фармакологияда, биологияда,ибиотехнологияда кеңінен қолданылатын синтетикалық және табиғи жоғарымолекулалық қосылыстар бойынша фундаменталды білімді игеру; зерттелген барлық алгоритмдер түрін практикада қолдануға және жасауға болатын құрал-саймандарды практикада қолдану, есептер шығару; Медицинада, фармацияда және биотехнологияда қолданылатын биомедициналық полимерлердің практикалық маңызын шешу үшін курста алатын білімі мен біліктілігі теориялық негізді құрайды; полимерлерді фармакологияда емдік құрамдарды дайындауда қолдану үшін олардың алынуы және қасиеттері толық қарастырылады. Курсты оқыту кеңейтілген лабораториялық практикуммен жалғасады.

Курс құрылысы:

| Апта | Тақырып атауы | Сағат | СӨЖ тақырыбы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кіріспе. Сыр-бояу материалдарының (СБМ) және жабындыларының жалпы мағлұматтары. | 1 | СБМ өндірісінде қолданылатын толтырғыштардың түрлері. СБМ және Ж құрамындағы органикалық пигменттер және бояғыштар, оларды идентификациялау әдістері. СБМ және Ж құрамындағы бейорганикалық пигменттер, оларды идентификациялау әдістері |
| 2 | СБМ өндіруге арналған шикізат. | 1 |  |
| 3 | Синтетикалық үлдіртүзгіш заттар. | 1 |  |
| 4 | Табиғи және суда еритін үлдіртүзгіш заттар. | 1 | Табиғи үлдіртүзгіштер және олардың қасиеттері. |
| 5 | Пигменттер және толтырғыштар. СБМ өндіруге арналған қосымша материалдар. | 1 |  |
| 6 | СБМ және жабындыларының классификациясы. Сыр-бояу тауарларының негізгі түрлері. | 1 |  |
| 7 | СБМ өндіру технологиясы. | 1 | Синтетикалық полимерленген үлдіртүзгіштер және олардың қасиеттері. Синтетикалық поликонденсацияланған үлдіртүзгіштер және олардың қасиеттері. |
| 8 | СБМ белгілеу және маркировкасының жүйесі. | 1 |  |
| 9 | СБМ жағу әдістері | 1 |  |
| 10 | Сыр-бояу материалдарына қойылатын талаптар. Сыр-бояу материалдарының қатты бетпен әрекеттесуі | 1 | Эфирцеллюлозды үлдіртүзгіштер және олардың қасиеттері. |
| 11 | Дайын СБМ және СБЖ талдау | 1 |  |
| 12 | СБМ-нан түзілген жабындының морфологиясын зерттеу. | 1 |  |
| 13 | СБМ және жабындыларын зерттеу әдістері. | 1 | Құрылыс бояуларының құрамы, құрылысы және қасиеттері. |
| 14 | Көпқабатты СБЖ сынау. | 1 |  |
| 15 | Қорытынды | 1 |  |

Лабораториялық жұмыстар

| № | Лабораториялық жұмыстар тақырыбы | Апта | Сағат саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жабындынын статикалык асерге турактылыгы | 1 | 4 |
| 2 | Сыр бояу материалдарынын адгезиясын аныктау адистери. | 2-3 | 8 |
| 3 | Сыр-бояу материалдары мен жабындыларынын тығыздығы мен йодометрлік шкаланың көмегімен түсін анықтау. | 4 | 8 |
| 4 | Эмальдын суйылу дарежесин аныктау. | 5-6 | 8 |
| 5 | Сыр-бояу материалдарының кебу дәрежесін және ұзақтығын анықтау | 7 | 4 |
| 6 | Сыр-бояу материалдарының шығымын және сыр-бояу үлдірінің қалыңдығын анықтау | 8-9 | 8 |
| 7 | Сыр-бояу материалдарының бетти жабу қасиетін анықтау | 10-11 | 4 |
| 8 | Дайын сыр-бояу өнімін талдау а) Сыр-бояу өнімінің еріткішін бөліп алу. Қасиеттерін зерттеу. б) Ұшпайтын сыр-бояу өнімінің бөліп алу. Қасиеттерін зерттеу. | 12-13 | 8 |
| 9 | Резоль сырын дайындау а) Резоль типті олигомерлерді алу б) Сыр алу және оның қасиеттерін зерттеу | 14-15 | 8 |

Әдебиеттер тізімі

# Негізгі әдебиет:

- Орлова О.В., Фомичева Т.Н. Технология лаков и красок. М.: Химия, 1990, 384 с.

- Яковлев А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий. Л.: Химия, 1989, 350 с.

- Общие сведения о лакокрасочных материалах и покрытиях, технологии окраски автомобилей. М., 1978, 121 с

- Митричев В.С., Хрусталев В.Н. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них. Питер, 2003, 590 с.

- Криминалистической исследование лакокрасочных материалов и покрытий. М.: ВНИИСЭ, 1988, 1989. Вып. 1, 2, 3.

Қосымша әдебиет:

- Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий // под ред Савенко В.Г. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1993.

- Карякина М.И. Лабораторный практикум по испытанию лакокрасочных материалов и покрытий. М.: Химия, 1977.

- Морфологическое исследование покрытий, образованных строительными красками. М.: 1979.

- Горловский И.А., Индейкин Е.А., Толмачев И.А.

- Лабораторный практикум по пигментам и пигментированным лакокрасочным материалам. Л.: Химия, 1990.

Білімді бағалау формалары:

Бақылау жұмыстары: семестрде 4 жұмыс

СӨЖ:  семестрде 4 тапсырма

Қорытынды емтихан: Емтихан сессиясы кезінде.

Білімді бағалау критерийлері, баллдар  % түрінде

Бақылау жұмыстары, Жеке тапсырмалар(СӨЖ) зертханалық жұмыстар  60

Қорытынды емтихан		 40

Аралық бақылау дәрістер мен зертханалық жұмыстарда өткен (7 апта ішінде) теориялық және практикалық сұрақтар бойынша жүргізіледі. Студентке теориялық сұрақтер мен практикалық тапсырмалар беріледі.

Білімді бағалау шкаласы:

| Бағаның әріп түріндегі эквиваленті | Бағаның сан түріндегі эквиваленті | Баллдар % түрінде | Дәстүрлі жүйе бойынша баға |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4 | 91-100 | «өте жақсы» |
| A- | 3,67 | 91-95 |  |
| B+ | 3,33 | 86-90 | «жақсы» |
| B | 3 | 81-85 |  |
| B- | 2,67 | 76-80 |  |
| C+ | 2,33 | 71-75 | «қанағаттанарлық» |
| C | 2 | 66-70 |  |
| C- | 1,67 | 61-65 |  |
| D+ | 1,33 | 56-60 |  |
| D | 1 | 51-55 |  |
| F | 0 | <50 | «қанағаттанарлық емес» (өтпейтін баға) |
| I | 0 | 0 | «пән бітпеген» |
| W | 0 | 0 | «пәннен бас тарту» |
| AW | 0 | 0 | «пәннен шығырылды» |
| AU | 0 | 0 | «пән тыңдалды» |
| P/NP (Pass/ No Pass) | - | 65-100 | «есептелді / есептелген жоқ» |

Студенттердің семестр бойы жұмысын бағалау кезінде төмендегілер ескеріледі:

- сабаққа қатысуы;

- практикалық сабақтарда белсенді және жемісті қатысуы;

- негізгі және қосымша әдебиетерді оқу;

- СӨЖ орындау;

- барлық тапсырмаларды өз уақытымен тапсыру.

Академиялық мінезқұлық және этика политикасы

Сабырлы болыңыз. Басқа адамның ой-пікірін бағалаңыз. Қарсылығыңызды корректі түрде қалыптастырыңыз. Плагиат және әділетсіз жұмыстың басқа да түрлеріне жол берілмейді. СӨЖ, арлық бақылау және қорытынды емтихан тапсыру кезінде көшіріп жазуға және сыбырлап айтуға жол берілмейді.

Көмек: Өзіндік жұмысты орындауда консультация алу, оны тапсыру мен қорғау барысында, сонымен қатар өткен материлдар бойынша қосымша мағлұмат және басқа да оқылған курс бойынша туындаған сұрақтарға жауап алу үшін оқытушыға офис-уақыты кезінде жолығыңыз.

Кафедра меңгерушісі,

х.ғ.д., профессор 		                                                              	Әбілов Ж.А.

Лектор 				  	                                            Тоқтабаева А.Қ.