## Slide 1: Полимеризация в эмульсии. Особенности химической модификации.

## Slide 2
Полимеризация в эмульсиях всегда происходит по механизму радикальной полимеризации. Анионные и катионные концы цепочек тут же будут потушены водой. Продукт, получаемый в результате эмульсионной полимеризации называют латексом.

## Slide 3
После перемешивания, мономер может находиться в трех местах.
Во-первых, мономер может быть собран в большие капли, бесцельно плавающие в воде.
Во-вторых, некоторое количество мономера может быть растворено в воде, но это не слишком вероятно. Как вы помните, такие органические мономеры, как стирол и метилметакрилат гидрофобны.
В третьих, мономер может встречаться внутри мицелл, а это именно то, что нам нужно. Несмешивающейся жидкостью является наш гидрофобный мономер, основой раствора является вода, а эмульгатором - ПАВ.

## Slide 4
Инициирование присходит, когда инициирующий фрагмент попадает в мицеллу и взаимодействует с молекулой мономера. Обычно используются водорастворимые инициаторы, такие как пероксиды и персульфаты (это также помогает предотвратить полимеризацию в больших отдельных каплях мономера). С того момента, как начинается полимеризация, мицеллы принято называть частицами. Частицы полимера могут достигать чрезвычайно высокого молекулярного веса, особенно, если концентрация инициатора мала. Это также делает малой концентрацию радикалов и низкой скорость обрыва цепочек. Иногда даже добавляют специальные реактивы, способствующие передаче цепочек, чтобы не дать молекулярному весу стать слишком большим.

## Slide 6: Описание схемы производства эмульсионного полистирола периодическим способом.
Перед полимеризацией из мономера удаляют ингибитор промывкой его
5…10%-м раствором щелочи с последующей отмывкой щелочи водой.
Полимеризацию проводят при 95…98 С в течение 7…8 ч до содержания
остаточного мономера в полимере не более 0,5 %.

## Slide 7
В аппарате 1 готовят водную фазу – раствор в
дименирализованной воде эмульгатора (олеат натрия), инициатора (персульфат калия) и различных добавок, и смесь загружают в реактор 2. Эмульсию готовят введением стирола при сильном перемешивании рамно-лопастной или турбинной мешалкой.
Содержимое реактора 2 через рубашку нагревают до 70…95 0С и
процесс ведут в течение 1,5 ч. Холодильник 3 работает как обратный и обеспечивает возврат сконденсированных паров водно-стирольной смеси. При остаточном содержании непрореагировавшего стирола не более 0,5 % реакцию прекращают.

## Slide 8
Образовавшийся латекс, из которого острым паром отгоняют
свободный стирол, собирают в приемник 4. Латекс охлаждают до 50 0С
и сливают в сборник 5. Выделение полимера из латекса проводят в
осадителе 6 с добавлением водного раствора алюмокалиевых квасцов.
Электролит нарушает устойчивость латекса и вызывает выпадение
частиц полистирола.

## Slide 9
Из аппарата 6 суспензия полимера поступает в промыватель,
снабженный рамной мешалкой. После фильтрования водный раствор поступает на очистку, а полимер промывают при перемешивании свежей порцией воды с температурой 70…80 0С. После 3…5 промывок взмученную в воде суспензию полимера подают на центрифугу 8 для полного обезвоживания. Порошок полистирола с влажностью 60 % поступает в сушилку 9, а после сушки с влажностью около 0,5 % – в бункер 10. Затем высушенный полимер просеивают на сите и подвергают гранулированию.
Полистирол имеет молекулярную массу около 1000000 и очень низкую текучесть при литье под давлением. В этой связи за счет частичной деструкции при гранулировании снижается молекулярная масса и облегчается при этом литье под давлением.

## Slide 10: Эмульсионная полимеризация
ПАВы бывают:
- Анионные (соли щелочных металлов и жирных кислот, арилаты или алкилаты сульфокислот)
- Катионные (галоиды алкиламония, гидрохлориды алкиламинов)
- Неионные (эфиры сахарозы, эфиры жирных кислот) При наличии мицелл, часть молекулы мономера диффундируют во внутреннюю часть мицелл и эту часть можно считать растворѐнной. Раствор мыла может растворять мономер до 7-9%-ного коллоидного раствора. Максимальная концентрация, выше которой ПАВ образует только мицеллы принято называть критическая концентрация мицеллообразования (ККМ)

## Slide 11: Основные стадии эмульсионной полимеризации Ст периодическим способом
1.Подготовкаисходногосырья.
2.Полимеризациястирола.
3.Осаждение ПС из реакционной массы (коагуляция латекса).
4.Отделение маточного раствора и промывка ПС.
5.Сушка ПС.
6.Грануляция ПС.
7.Рассеивание на вибросите и упаковка ПС.

## Slide 13: Описание схемы производства суспензионного полистирола.
Растворы инициаторов из емкостей 1 и стирол из емкости 2 подаются в реактор 3 на полимеризацию. Полимеризация стирола проводится при непрерывном перемешивании в течение 12…15 ч при 85…130 °С. После завершения процесса реакционная смесь охлаждается до 40…50 °С. Затем суспензия полимера в водной фазе перекачивается насосом 5 через сито 6 в промежуточную емкость 4, в которой полистирол поддерживается мешалкой во взвешенном состоянии. Далее полимер поступает на центрифугу 7 для отделения от водной фазы и промывки. Отжатый полистирол с содержанием влаги около 4 % подается в сушилку 8. При периодическом процессе используют сушилку барабанного типа. Для обеспечения максимального превращения мономера в полимер при конверсиях более 80 % необходимо постепенное повышение температуры до 130 °С.

## Slide 14
Достоинства метода суспензионной полимеризации:
1.Регулируемая молекулярная масса, образуется более высокомолекулярный продукт и достаточно узкое молекулярно-массовое распределение суспензионного ПС посравнению с блочным полимером обуславливают его большую ударную вязкость и теплостойкость.
2.Суспензионный ПС имеет низкое остаточное содержание мономера (Ст) в готовом продукте–0,1%, что позволяет его применять в производстве изделий соприкасающихся с пищевыми продуктами.
3.Суспензионный ПС хотя и содержит примеси, но они легко отмываются от ПС и не влияют на эксплуатационные свойства.
4.Благодаря наличию водной фазы облегчен отвод тепла экзотермической реакции, что упрощает управление процесса регулирования режима работы реактора.
Недостатки метода суспензионной полимеризации:
1.Многостадийность процесса.
2.Образуются сточные воды требующие очистки.
3.Трудно перевести процесс суспензионной полимеризации Ст на непрерывную схему.
4.Низкая устойчивость суспензии с дальнейшим налипанием ПС на мешалку и стенки аппарата. Поэтому в промышленности данный способ проводят по периодической схеме.

## Slide 16
Процесс полимеризации | Достоинства | Недостатки
Полимеризация в массе | Присутствует только мономер - никаких добавок. Можно достичь большой молекулярной массы. | Области с повышенной температурой, высокая вязкость, присутствует непрореагировавший мономер
Полимеризация в растворе | Простой температурный контроль, контроль молекулярной массы | Необходимо удалять растворитель, происходит передача цепочки на растворитель
Эмульсионная полимеризация | Реагирует весь мономер, латекс готов к употреблению, возможен температурный контроль, изготовление материалов с низкой температурой стеклования Tg, малая вязкость | Присутствие поверхностно-активного вещества может привести к появлению чувствительности к воде.