ТРЕХФАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

РЕАКТОР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

В.Г. Лукьященко, В.Е. Мессерле, А.Б. Устименко, С.Х. Акназаров,

З.А. Мансуров, К.А. Умбеткалиев, В.Н. Шевченко

Институт проблем горения КН МОН РК, КазНУ им. аль-Фараби

Аннотация

В данной работе рассматриваются вопросы технологии электроплавки и переработки минеральных пород с температурой плавления до 2200 К в трехфазном универсальном технологическом реакторе. Приведены результаты термодинамических расчетов плавки различных материалов, включая базальт, хромовый шлам и отходы пылеочистки хромового производства. В результате расчетов было показано, что в газовой и конденсированной фазах отсутствуют токсичные вещества, а при плавке монохроматного шлама токсичный шестивалентный хром полностью переходит в безопасный трехвалентный. Приведены результаты экспериментальных плавок указанных минеральных веществ, на основе которых определены оптимальные технологические параметры реактора и показана перспективность переработки минеральных веществ при их электроплавке с электромагнитным перемешиванием расплава. При этом, на основе расчетных и экспериментальных данных, определено, что удельные энергозатраты на переработку базальта и хромового шлама не превышает 1 кВт·ч/кг, а при восстановлении оксидов хрома до его карбидов – 1,5 кВт·ч/кг.

Введение

Для плавления минерального сырья во всех странах используют в основном громоздкие угольные ваграночные или мазутные и газовые печи [1, 2]. В последние годы в связи с ужесточением требований по экологии и с тем, что традиционные виды ископаемого углеводородного топлива стано-вятся все более дефицитными и дорого-стоящими, пристальное практическое внима-ние привлекают электрические печи. В финан-совые затраты, связанные с работой элек-трической печи, входят не только стоимость электроэнергии.

Достаточно обоснованное сравнение стоимости двух печей можно сделать только для периода 10-12 лет. В оценку необходимо включить начальные капитальные затраты. процентную ставку на капитал, материальные и трудовые затраты на ремонт, время простоя, потери продукции во время простоя, стоимость потребления энергии в рабочий и нерабочий периоды, расходы на техобслуживание, эксплуатацию и стоимость партии.

Электрические печи для плавки минерального стекла при суточной производительности менее 25 тонн оказы-ваются экономически более выгодными. Если учесть необходимость использования дорого-стоящего оборудования для снижения загряз-нения, создаваемого обычной печью, то пре-имущества электрической печи возрастают.

При этом надо учитывать, что традиционные электропечи представляют громоздкие сооружения, футерованные дорогостоящей керамикой. Указанных недостатков лишен электромагнитный реактор (ЭМР) с объемным электромагнитным перемешиванием расплава для плавки базальта и другого минерального сырья с тремя силовыми электродами.

- Расчетно-теоретическая часть

Для определения оптимальных парамет-ров осуществления технологии плавки мине-ральных веществ были выполнены термоди-намические расчеты процесса нагрева и плав-ления в электромагнитном реакторе.

Термодинамический анализ высокотемпературных процессов плавки и переработки минерального сырья были выполнены с помощью универсальной программы расчета многокомпонентных гетерогенных систем TERRA [3, 4].

Для переработки в ЭМР было выбрано следующее сырье: базальтовая порода (таблица 1) с целью получения минерального волокна из расплава (теплоизоляционного материала); отходы хромового производства -