Жұмыс № 1

Интерполимерлі комплекстердің органикалық заттарды қосқандағы тұрақтылығын турбидиметриялық титрлеу әдіспен бағалау.

Құралдар: 	спектрофотометр

кюветалар

магнитті араластырғыш

стакандар 50 мл

бюретка, пипеткалар 10 мл

Реактивтер Полиакрилқышқылының, поливинил спиртінің, поливинилпирролидонның, этиленгликольдің поливинил эфирінің концентрациясы 0,01 нег.-моль/л тең (рН=2) сулы ерітіндісі. Этил спирті.

Жұмысты жүргізу әдісі

Спектрофотометрді қосып, қажетті толқын ұзындығын орнатып және оны 15-20 мин. қыздырады..Зерттелінетін кювета мен салыстыратын кюветаларға дистилденген су құйып оларды спектрге орнататып, 0-ге тұрақтандырады. ПАК-тың 0,01 нег. моль/л ерітіндісінен кюветапға ерітіндіден құйып, оның лалығынантексереді. Содан 0,2 мл ионегенді емес полимер қосып, 30-60 сек. араластырып, лайлануын спектро фотометрде анықтай отырып, турбодиметриялық титрлеуді бастайды. Титрлеуді полиқышқыл ерітіндісіне 10 мл ионогенді емес полимер көлемін қоса салысымен тоқтатады. Алынған нәтижелерді кестеге енгізеді.

Нәтижелерді өңдеу

| Vионогнді емес полимер, мл | n=[ионогенді емес полимер]/ [ПАК] | D |
| --- | --- | --- |

n=[ионогенді емес полимер]/ [ПАК] бұл қатынасты келесі формула бойынша есептейді n= (0,01нег. моль/л * Vионогнді емес полимер, мл)/(0,01 нег.моль/л*5 мл) немесе n= Vионогнді емес полимер/5

Нәтижелердің қорытындысын келесі тәуелділікте D= f(n) график тұрғызып көрсетеді.

Тапсырма:

Түзілген ИПҚ құрамын анықтаныз.

Комплекстүзілудің сұлбасын жазындар.

рН-тың әртүрлі мәндерінде ИПҚ түзілуі мүмкіндіктерін болжандар.