ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Химия ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАР, ТАБИҒИ ҚОСЫЛЫСТАР ЖӘНЕ ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ химиясы МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ

| Факультеттің ғылыми кеңесінде келісілген: Хаттама № 11 "29 " _маусым 2016 ж. Факультет деканы ____________________Оңғарбаев Е.Қ. "---- " ------------------ 2016 ж. | Университет Ғылыми-әдістемелік кеңесінде бекітілді Хаттама №6 «30 » маусым 2016 ж. Оқу жұмысы жөніндегі проректор ___________________Хикметов А.Т. " " 2016 ж. |
| --- | --- |

ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

Полимерлердің химиясы мен физикасы

(пәннің аты)

Мамандық 	5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы

(шифр, аты)

Оқу формасы  күндізгі

Алматы 2016

Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындаған органикалық заттар,табиғи қосылыстар және полимерлер  химиясы мен технологиясы кафедрасының доценті, х.ғ.к. Абдыкалыкова Р.А. «5В072100 – органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығына сәйкес эксперименттік білім беру бағдарламасы негізінде әзірленген.

Органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимердердің  химиясы  мен технологиясы кафедрасының  мәжілісінде қаралып, ұсынылған

«21 »  маусым    2016ж., хаттама № 43

Кафедра меңгерушісі, х.ғ.д.,  профессор  _________________      Мун Г.А.

(қолы)

### Факультеттің әдістемелік бюро кеңесінде ұсынылды

«28 » маусым 2016 ж.,  хаттама № 11

Төрайымы, к.х.н.        ___________________     Рахметуллаева Р.К.

Алғы сөз

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы осы ғылымның қарқынды түрде дамып келе жатқан бағыттарының бірі. Жобаланған қасиеттері бар синтетикалық полимерлі материалдар алу үшін зерттеу жұмыстары қарқынды жүргізіліп келеді. Қазіргі кезде полимерлердің маңызы зор, сондықтан оларды өндіру мен тиімді пайдалану халқшаруашылығын дамытудағы негізгі бағыттарының бірі.

Курстың мазмұны: Студенттерді полимер жөнінде ғылыммен таныстыру, негізгі ұғымдары мен анықтамаларымен таныстыру. Полимерлерді синтездеудің негізгі жолдарымен және заңдылықтарымен таныстыру.

Курстың мақсаты: Курстың мақсаты студенттерді полимерлерді синтездеу және өңдеу әдістерін игеру және полимерлі ғылымның негізгі заңдылықтарымен таныстыру

Курстың міндеттері: Студенттерді жоғары молекулалық қосылыстардың ерекшіліктерін, оларды  алу жолдары және заңдылықтарын игеру.

Студенттер бойында келесі біліктіліктер қалыптасуы керек:

Жоғары молекулалық қосылыстардың негізгі ерекшілігін, олардың құрылымы жөнінде түсініктерін, физика химиясын және қолдану қасиеттері бойынша түсініктер қалыптасу қажет

Игеруі керек:

Студент курс бойынша алған фундаменталды білімін тұрмыста, практикада қолдана білу қажет.

Қалыптасатын дағдылары:

Студент полимерлерді синтездеу әдістерін және алынған жаңа полимерлердің қасиеттерін және теориялық білімдерін қолдана білуі қажет.

| әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті химия және химиялық технология факультеті Органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы және технологиясы кафедрасы Силлабус Көктемгі семестр, 2016-2017 оқу жылы Курс туралы академиялық ақпарат |
| --- |
| Пән коды | Пән атауы | Түрі | Апта бойынша сағат саны | Кредит саны | ECTS |
|  |  |  | Лек | Практ | Зерт |  |  |
| PHF 2420 | Полимерлердің химися мен физикасы | БП | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Пререквизит-тер | Органикалық химия 1бөлім; -Органикалық химия 2 бөлім; -Бейорганикалық химия; Аналитикалық химия. |
| Дәріскер | Абдыкалыкова Раушан Асыгатовна, х.ғ.к., доцент | Офис-сағаты | Кесте бойынша |
| e-mail | r.abdykalykova@mail.ru |  |  |
| Телефон | 87772649926 | Аудитория | 409 |
| Курстың академилық презентациясы | «Полимерлердің химисы мен технологиясы» курсы «5В072100-Органикалық заттардың химилық технологиясы» мамандығы бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламасының базалық курсы болып табылады. Курстың мақсаты: жүйеде кәсіби құзыреттілік қалыптастыру Когнитивті: жоғары молекулалық қосылыстар химиясының негізгі анықтамаларын және ерекшіліктерін білу, негізгі физика-химилық қасиеттерін сипаттау білу, сонымен қатар полимерлерді синтездеу әдістерін білу. Функционалды: полимердің негізгі ұғымдарын, негізгі физика-химиялық қасиеттерін, полимерлерді синтездеп алу жолдары туралы болжам жасау үшін пайдалану Жүйелі: полимерлердің негізгі түсініктерін және синтездеу әдістерін, қасиеттерін өзара байланысты талдай білу |
| Пререквизиттері | Органикалық химия , физикалық химия |
| Әдебиеттер және ресурстар | . Ергожин Е.Е., Құрманәлиев М.Қ. Алматы, 2008, 407 б. 2. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы. Алматы: Білім, 1995, 315 бет. 4. Қаржаубаева Р.Ғ. Полимерлеу процестерінің химиясы //Оқу құр. -Қазақ унив.-2002, 80 б. 5. Абдықалыкова Р.А. Полимерлерді хим. түрлендіру ж/е модиф. //Оқу құр. -Қазақ унив.-2003.-44 б. 6. Абдықалыкова Р.А., Рахметуллаева Р.К. Оқу құралы. Алматы, «Қазақ университеті», 2011. -177 бет Қосымша: 1. Құрманәлиев М.Қ. Жоғары молекулалық қосылыстар // Алматы: Санат. -1993, 111 б. 2. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения: Учебник для вузов. М.:Академия, 2003, 368 . 3. Тугов И.И., Кострыкина Г.И. Хим. и физ. полимеров: Уч.пос. для вузов. М.: Химия, 1989. 432 с. 3. Стрепихеев А.А., Деревицкая В.А. Основы ХВМС // Уч.пособие. М.: Химия, 1976. 436 с. 4. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения: Учебник для вузов. М.: ВШ, 1992.-512 с. 5. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения: Уч. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. школа, 1981. 656 с. 6. http://www.nd.edu/~chemlib/ - Chemistry-Physics Library Web Journals Журналы по физике и химии, расположенные по алфавиту. Оглавления, рефераты. http://www.rsc.org/ - Royal Society of Chemistry (Great Britain). Разделы: Journals.Conferences. A-Z Contents. Library. “Journals” – доступ к 33 журналам, даются полные тексты. http://www.chemweb.com/ - Chemistry Preprint Server: архив научно-исследовательских статей в Глобальной сети. Требуется регистрация. Рекомендовано INASP. http://www.mdpi.org/ - Molecules - бесплатно предоставляемый журнал по синтетическим и природным химическим соединениям. Рекомендовано INASP. http://www.chem.msu.su/ - Сервер «Chemnet Россия – Химические науки и образование в России» химического факультета МГУ содержит раздел «Электронная библиотека по химии», включающий в себя ряд полнотекстовых электронных публикаций в области химии». http://caty.catalysis.nsk.su/ - Страница «Химия в INTERNET» сервера Химических наук СО РАН представляет собой значительный по объему список ресурсов (с аннотациями на русском языке). Список организован по видам ресурсов. Включает химические сервера, базы данных в Интернет, патенты, журналы и электронные публикации, научные фонды, словари, просто интересные и полезные ссылки. http://ruscience.newmail.ru/- Сайт «Русский научный клуб». «Химия. Страницы научных журналов в Интернет».Иностранные журналы. |
| Университеттің моральды-этикалық құндылықтары контекстіндегі академилық саясат | Академиялық тәртіп (мінеэ-құлық) ережесі: Сабақтарға міндетті қатысу, кешігуге жол бермеу. Оқытушыға ескертусіз сабаққа келмеу немесе кешігу О баллмен бағаланады. Тапсырмалардың ,жобалардың, емтихандардың (СӨЖ,аралық бақылау,зертханалық,жобалық және т.б.бойынша)орындау және өткізу мерзімін сақтау міндетті. Өткізу мерзімі бұзылған жағдайда орындылған тапсырма айып балды шегере отырып бағаланады (айып баллдың мөлшері жұмыс түріне қойылылатын бағаның 20%құрайды). Академиялық құндылықтар: Академиялық адалдық және тұтастық: барлық тапсырмаларды орындаудағы дербестік; плагиатқа, алдауға, шраргалактарды қолдануға, білімді бақылаудың барлық сатысында көшіруге, оқытушыны алдауға және оған құрметсіз қарауға жол бермеу.(ҚазҰУ студентінің ар-намыс кодексі). |
| Бағалау және аттестациялау саясаты | Критерийлік бағалау: дескрипторларға қатысты барлық оқыту нәтижелерін бағалау (аралық бақылауда және емтихандарда құзіреттіліктің қалыптасуын тексеру). Суммативті бағадау: дәрісханадағы белсенді жұмысы мен қатысуын бағалау, орындаған тапсырмаларын бағалау, СӨЖ (жоба/кейс/бағдармалар/...) Қорытынды бағалауды есептеу формуласы |

| ОҚУ КУРСЫ МАЗМҰНЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КҮНТІЗБЕСІ |
| --- |
| Апталар | Тақырып а | Сағат саны | баға |
| 1 | Дәріс(Д). Кіріспе. Полимерлердің химия ғылымындағы орны. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. | 1 |  |
|  | Зертханалық жұмыс 1. Метилметакрилатты (1) немесе (стиролды) (2) массада радикалды полимерледің кинетикасын азо-бисс-изомай қышқылының қатысында дилатометрлік әдіспен зерттеу. Практикалық сабақ Полимерлердің номенклатурасы мен жіктелінуі | 4 | 15 3 |
| 2 | 2-ші дәріс.Полимерлердің номенклатурасы мен түрге бөлінуі | 1 |  |
|  | Зертханалық жұмыс 2. Полимердің молекулалық массасын вискозиметрия әдісімен зерттеу; Практикалық сабақ Полимердің конфигурациялық изомериясы бойынша есеп шығару, тапсырманы орындау | 4 | 15 3 |
| 3 | 3-ші дәріс. Заттың полимерлі күйінің ерекшеліктері. Макромолекуланың конформациялық және конфигурациялық изомериясы | 1 |  |
|  | Зертханалық жұмыс 3. Вискозиметрия әдісімен полимердің полидисперстілігін бағалау: а) полимердің сипаттамалық тұтқырлығын жақсы еріткіште анықтау; Практикалық сабақ Полимер иілгіштігін анықтау | 4 | 5 |
|  | СОӨЖ 1 Тақырып бойынша тестік тапсырмалар |  | 4 |
| 4 | 4-ші дәріс. Полимерлі тізбектің иілгіштік қасиеттері, еркін мүшеленген тізбек Зертханалық жұмыс 4. б) полимердің сипаттамалық тұтқырлығын нашар еріткіште анықтау; Практикалық сабақ Полимерлердің молекулалық массасы және дисперстілігін анықтау әдістері бойынша бақылау жазу | 1 4 | 10 3 |
| 5 | 5-ші дәріс. Полимерлер ерітіндісінің табиғаты. Макромолекулалардың ерітіндідегі гидродинамикалық қасиеттері. Полимерлердің молекулалық массасын анықтау әдістері. Зертханалық жұмыс 5. Алдынғы жұмыстардың графиктерін тұрғызу, реакцияларын келтіру Практикалық сабақ Полимер ерітінділері бойынша есептер шығару | 1 |  |
|  | СОӨЖ 2 Тақырып бойынша тестік тапсырмалар |  | 4 |
| 6 | 6-ші дәріс. Иондалатын макромолекулалардың (полиэлектролиттердің) қасиеттері Зертханалық жұмыс 6. Полиамфолиттің изоиондық нүктесін анықтау Практикалық сабақ Полимер ерітінділерінің екінші вириал коэфф. анықтау | 1 4 | 15 |
| 7 | 7-ші дәріс. Аморфты және кристалды полимерлердің молекуладан жоғары құрылымдары және физика-механикалық қасиеттері Зертханалық жұмыс 7. Полиамфолиттің изоэлектрлік нүктесін анықтау Практикалық сабақ Полиамфолиттер тақырыбы бойынша есептер | 1 4 | 3 |
|  | СОӨЖ 3 Тақырып бойынша тестік тапсырмалар |  | 4 |
|  | СӨЖ |  | 7 |
|  | Аралық бақылау |  | 100 |
|  | Midterm |  | 100 |
| 8 | №2 модуль 8-ші дәріс. ЖЭК, шыны тәрізді күй және тұтқыраққышты күйлердің қасиеттері |  |  |
|  | Зертханалық жұмыс 8. а) Желатин ерітіндісін дайындау және қышқыл ерітіндісімен титрлеу және рН анықтау; Практикалық сабақ 8. Аморфты полимерлердің термомеханикалық қасиеттері ; | 4 | 10 3 |
| 9 | 9-ші дәріс. Релаксациялық құбылыс және релаксациялық қасиет Зертханалық жұмыс 9 б) келтірілген тұтқырлықты әртүрлі рН мәндерінде анықтау Практикалық сабақ Полимерлердің физика-механикалық қасиеттері | 1 | 3 |
|  | СОӨЖ 4 Тақырып бойынша тестік тапсырмалар |  | 4 |
| 10 | 10-ші дәріс. Полимерлердің синтездеу әдістері. Радикалды полимерлеу | 1 |  |
|  | Зертханалық жұмыс 10. Анилин мен формальдегидтің поликонденсациялау реакциясының кинетикасын анықтау. а) әртүрлі уақытта реакциялық жүйеден үлгі алу; Практикалық сабақ Полимерлеу әдісі бойынша есептер шығару | 4 | 10 3 |
| 11 | 11-ші дәріс. Радикалды сополимерлеу әдістері, сополимерлену константасы Зертханалық жұмыс 11. Анилин мен формальдегидтің поликонденсациялау реакциясының кинетикасын анықтау б) алынған үлгілірдің балқу температурасын анықтау; Практикалық сабақ Радикалды сополимерлену тақырыбы бойынша есептер | 1 4 | 3 |
|  | СОӨЖ 5Тақырып бойынша тестік тапсырмалар |  | 4 |
| 12 | 12-ші дәріс. Иондық полимерлеу. Катионды және анионды полимерлеудің кинетикасы, ионды координациялық полимерледің механизмі | 1 |  |
|  | Зертханалық жұмыс 12. Катионды полимерлеу әдісі бойынша полистиролды алу а) полистирол синтезі; Практикалық сабақ Ионды полимерлеу тақырыбы бойынша есептер ; | 8 | 10 |
| 13 | 13-ші дәріс. Поликонденсациялау әдістері, механизмі және кинетикасы Зертханалық жұмыс 13. Катионды полимерлеу әдісі бойынша полистиролды алу б) полимердің шығымын анықтау, механизмін келтіру Практикалық сабақ 1 Поликонденсация тақырыбы бойынша тестер тапсыру | 1 4 |  |
|  | СОӨЖ6 Тақырып бойынша тестік тапсырмалар |  | 4 |
| 14 | 14-ші дәріс. Полимерлерді химиялық түрлендіру реакциялары. | 1 |  |
|  | Зертханалық жұмыс 14. Фенол мен формальдегидтен поликонденсациялау әдісімен шайыр алу а) резол мен резит алу; Практикалық сабақ Полимерлердің түрлендіруіне әсер ететін факторларды талдау | 8 | 10 3 |
| 15 | 15-ші дәріс. Полимерлену дәрежесін өзгертетін, ұлғайтатын және өзгертпейтін реакциялар түрлері Зертханалық жұмыс 15. б) резол мен новолактың ерігіштігі мен физико-механикалық қасиеттерін зерттеу; Практикалық сабақ Қорытынды | 1 |  |
|  | СӨЖ |  | 8 |
|  | Коллоквиум |  | 20 |
|  | Аралық бақылау |  | 100 |
|  | Ағымды үлгерім бағасы (АБ1+АБ2)/2 |  | 100 |
|  | Емтихан |  | 100 |

Дәріскер, х.ғ.к., доцент	                                                                   Абдыкалыкова Р.А

| Кафедра меңгерушісі, х.ғ.д., профессор | Мун Г.А. |
| --- | --- |

Әдістемалік бөро төрайымы, х.ғ.к.                                                     Рахметуллаева Р.Қ.