Лекция 6. Теоретические основы электрохимической поляризации

Цель: познакомить с теорией электрохимической поляризации

Если лимитирующей стадией является сама химическая реакция – такое перенапряжение электрохимическое. Теории электрохимической поляризации были созданы в 30-40 годах. Авторы М.Фольмер, Т.Эрдей- Груз, Л.Н.Фрумкин. Познакомимся с теорией Фольмер – Эрдей-Груза. Она соответствует концентрированным растворам электролитов, когда отсутствует адсорбция. При ее создании была использована зависимость скорости химической реакции от энергия активации электрохимической реакции.

Пусть на катоде идет реакция:

Ox+ne↔Red или А + ne = В

По условию ей не предшествуют и не сопутствуют другие реакции. Тогда согласно кинетике сложных реакций общая скорость запишется как:

ϑобщ.=ϑ-ϑ=K1CA-K2CB ; так как K=A0e-EaRT,

ϑобщ.=A1∙COx∙e-E1RT-A2∙CRed∙e-E2RT,

где: Е1 и Е2 – энергия активации прямой и обратной электрохимической реакции,

А1, А2 – соответственно предэкспоненциальные  множители этих реакций.

Но в электрохимии скорость определяется плотностью тока в соответствии с уравнением:

i=nF∙ϑ  ,

и тогда общая скорость электрохимической реакци  запишется как:

ϑобщ.=nF∙A1∙COx∙e-E1RT-nF∙A2∙CRed∙e-E2RT,      (1)

Согласно представлениям Фольмера и Эрдей – Груза энергия активации электрохимической реакции состоит из двух составляющих: E1I и E2I - энергия активации, когда в системе  нет электрического тока и ∆E1 и ∆E2 - энергия активации в присутствии электрического тока, т.е. Еа связана с электрическим полям, создаваемым электродным потенциалам.

Т.к. электрохимическая реакция идет на  катоде, то естественно скорость прямой реакции увеличивается, а скорость обратной реакции уменьшается, т.е. энергия активации прямой уменьшается на величину ∆E1 , а энергия активации обратной реакции увеличивается на эту величину ∆E2   и тогда можно записать:

и                                (2) .

Ускорению прямой реакции способствует некоторая часть α  общей энергии электрического поля αnF∆φ , а замедлению обратной - 1-αnF∆φ, где α  - коэффициент переноса электрона, 0<α<1 и тогда (2) перепишем:

E1=E1I-αnF∆φ ,

E2=E2I+(1-α)nF∆φ                                                                           (2а) 
Поскольку величнина катодного потенциала имеет отрицательный знак, то (2а) перепишем как:

E1=E1I+αnF∆φ

E2=E2I-(1-α)nF∆φ

Подставим эти значения в уравнение (1):

i-i=nF∙A1∙COx∙e-E1IRT∙e-αnF∆φRT-nF∙A2∙CRed∙e-E2IRT∙e(1-α)nF∆φRT.                               (3)

При постоянной температуре и давлении  соотношения между   A1  и E1I, а также  A2 и E2I  равны  константе скорости К1 и К2 соответственно, то:

i-i=nF∙COx∙K1e-αnF∆φRT-nF∙CRed∙K2e(1-α)nF∆φRT=i                         (4)

В состоянии равновесия:     , т.е.

nF∙COx∙K1e-αnF∆φRT=i0 , то

K1=i0nF∙COx∙eαnF∆φpRT

K2=i0nF∙CRed∙e -1-αnF∆φpRT.                                                                             (5)

Подставим    K1 и K2 в уравнение (4):

ip-ip=i0e-αnFφRT∙eαnFφpRT-i0∙e1-αnFφRT∙e -1-αnFφpRT=i0(e-αnF∆φRT-e(1-α)nF∆φRT)                                                                                          (6)

Так как разность потенциала над током и равновесным φp-φ=∆φ=η равно поляризации, то (6) перепишем:

, где η  - перенапряжение.

Если через электрохимическую систему проходит значительный ток и система существенно отклонена от равновесного, то ϑ≫ϑ, поэтому ϑ  можно пренебречь и тогда:

ik=i0e-αnFηkRT ,a ia=i0e1-αnFηaRT.                                               (7)

Прологарифмируем оба уравнения:

(-) φк = -                                 (8)

(+)φа =+                                (9)

в общем виде оба уравнения имеют следующий вид:

φ=а+blni                                                  (10)

где а – коэффициент, характеризующий поляризацию электрода при плотности тока, равной 1 А/см2, он зависит от природы электрода;

b – коэффициент, зависящий от механизма (стадии) электрохимической реакции и температуры.

Уравнение (10) называется уравнением Тафеля, которое показывает зависимость электрохимической поляризации от плотности тока.

Рассмотрим электрохимическую поляризацию на примере процесса выделения водорода, в этом случае поляризацию часто называют перенапряжением водорода и обозначают буквой

= а  +  blni                                                              (11)

Процесс выделения водорода на катоде в основном состоит из трех стадии:

а) Н+ + е   Н   -  стадия разряда

б) Н + Н  Н2    - стадия рекомбинации

в) Н+ + е  + Н  Н2  стадия электрохимической десорбции.

Каждая из этих стадий может быть медленной и в зависимости от этого коэффициент b в уравнении Тафеля принимает разные значения.

Если лимитирующей является стадия разряда, то уравнение Тафеля будет иметь вид: =а+0,118lgiк=-φк                                                                                                 (12)

Если замедленная стадия рекомбинации, то =а  +  0,029lgiк = - φк    (13)

Если лимитирующей стадией является электрохимическая  десорбция, то

=а + 0,059lgiк = - φк                                                                                 (14)

Графическое изображение уравнения Тафеля (рисунок 9).

-1

-2

-3

-4

-5

θ

tgθ = b

a

-ΔφK

lgi

Рисунок 9.  Общий вид зависимости перенапряжения от плотности тока

На основании графической зависимости находят коэффициент по данным tg = b (по его значению можно судить о механизме электродной реакции при данной температуре).

В реальных условиях возможно протекание нескольких последовательных стадий и такую кинетику называют смешанной