## Slide 1: Пән аты : Электрохимия негіздері Дәріс: Электродтардағы процестер және олардың қолданылуы.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Әл-ФАРАБИ АТЫНТАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Алматы, 2018

## Slide 2
Біздің тоқталатын тақырыбымыз электролиз кезіндегі электродта өтетін үдерістер:
[1] Катодтағы процестер.
[2] Анодтағы процестер.
I. Электродтардағы процестер және олардың қолданылуы:

## Slide 3: Су ерітінділерінде, катод электродында жүретін негізгі реакциялардың бірі сутегінің бөлінуі.
Қышқыл ерітінділерінде:
2Н3О+ + 2е  Н2 + 2ОН- (1)
2Н2О + 2е  Н2 + 2ОН- (2)
Сілті ерітінділерінде:
Катодтағы процестер
[1] Катодтағы процестер.

## Slide 4: Сутегінің бөліну процесі:
электродқа тасымалдау
Н3О+ + Н2О ерітінді көлемінде
Н3О+ немесе Н2О электрод бетінде
разрядталу
Катод бетінде адсорбцияланған Н-атомы
Каталитикалық Электрохимиялық Эмиссия
реакомбинация десорбция
Н2 – электрод - электролит зонасында
газ фазасына өту
Газ түріндегі сутегі молекуласы
I
II
III
IV
Катодтағы процестер
2Н3О+ + е  Надс + Н2О не Н2О - е  Надс + ОН-

## Slide 5
Каталитикалық рекомбинация:
Надс + Надс  Н2 (3.1)
Электрохимиялық десорбция:
Н3О+ +Надс + е  Н2 + Н2О (3.2)
немесе Н2О + Надс + е = H2+ ОН-
Эмиссия:
Надс  Н2 (3.3)
Катодтағы процестер

## Slide 6: Ең таза сутегі газын электролиз арқылы алуға болады. Катодта – қосымша реакция түрінде ерітіндіде еріген оттегінің тотықсыздану реакциясы жүреді:
О2 + 2Н2О + 4е = 4OH- (4)
Қарапайым катод реакциясының механизмі:
Fe3+ + e = Fe2+ (5)
Ti4+ + e = Ti3+ (6)
Ал кейбір көп валентті металл иондары тотықсыздану реакциясы жоғары поляризация кезінде жүреді:
V5+  V4+  V3+ (7)
Mo6+  Mo5+  Mo3+ (8)
W6+  W5+ т.с.с. (9)
Иондарға диссоциацияланбайтын көптеген органикалық қосылыстар және кейбір органикалық емес иондар (мыс., NO3- иондары) тотықсыздануы қайтымсыз және аса кернеулікпен жүреді.
RO- + e = RO2- ; RO2- + H+ = RO- + H+ = ROH (10)
Ал басқа бір жағдайда, сутегі ионын және электронды қосып алу бір уақытта бірден жүруі мүмкін, мыс., хинон гидро хинонға дейн тотықсызданғанда:
С6Н4О2 + 2Н+ + 2е = C6H4(OH)2 (11)
Катодтағы процестер

## Slide 7: Органикалық заттардың тотықсыздануын түсіну үшін, нитробензолдың тотықсыздануын қарастырайық:
C6H5NO2  C6H5NO  C6H5NHOH  C6H5NH2 (15)
Нитробензол  нитрозобензол  фенилгидроксиламин  анилин
NH2
C6H5NHOH  С6Н4 (16)
OH
Фенилгидроксиламин n-аминофенол
C6H5NO + C6H5NHOH  C6H5N NC6H5 + H2O (17)
O
нитрозобензол фенилгидроксиламин азоксиамин
Ал кейбір кезде, катодта аралық тотықсыздандырғыш түзіліп, сонан соң ол тотықсызданатын затпен әрекеттеседі:
Н+ + е = Hадс ; R + Hадс = RH (13)
Cr3+ + e = Cr2+ ; 2Cr2+ + 2H+ + C2H2 = 2Cr3+ + C2H4 (14)
Катодтағы процестер

## Slide 8
Катодтағы процестер
Металл иондарының катодта тотықсыздануы:
Металл- катиондарының ерітінді көлемімен, қос электрлі қабатына жылжуы не катиондарды тасымалдау стадиясы.
Қос электрлі қабатының тығыз бетінде жүретін разрядталу процесі
Түзілетін нейтралды атомдардың металдық кристалды торына енуі не жаңа кристал орталықтарының түзілуі
E < E0 + (RT/nF) ln [Men+]

## Slide 9
Күрделі электролиттердің негізгі компоненттері бастапқы компоненттердің әрекеттесу нәтижесінен туындайтын комплексті тұздар болып табылады. Комплексті тұз ерітінділері мен металдардың механизмі көптеген зерттеулерде көрсетілген.
1) KM(CN)2 ↔ К+ + М(CN)-2
M (CN)2 ↔ M+ + 2CN-
M+ + е → М
2) KM(CN)2 ↔ К+ + М(CN)-2
M(CN)2- + е → М + 2CN-
Катодтағы процестер

## Slide 10
Литий-воздушные аккумуляторы
O2 + 2 e + 2 Li+ → Li2O2↓
O2 + 4 e + 4 Li+ → 2 Li2O↓
Li2O2 → O2 + 2 e + 2 Li+

## Slide 11
Литий-серные аккумуляторы
2 Li + S ↔ Li2S
1165 Ач/кг
2950 Втч/кг

## Slide 12
Сурет 1. Екі өлшемді ұрықтың (двумерный зародыш) өсу сызбанұсқасы

## Slide 13
КАТОДТАҒЫ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Тоқ көзі
Органи-калық заттар
Н2 өндірісін-де
Анилин
Қаптама алуда
Таза металл алуда
Гидроэлектро-металлургия
Катодтағы процестер

## Slide 14
[1] Анодтағы процестер.
Анодтағы процестер

## Slide 15: Қарапайым анод реакциясының механизмі:
Fe2+ - e = Fe3+ (21)
MnO42- - e = MnO4- (22)
Fe(CN)64- - e = Fe(CN)63- (23)
Әдетте, электрохимия реакциясынан басқа да – тотықтыратын агент түзіліп, ол тотығатын затпен әрекеттеседі. Тотықтыратын агенттер бола алатындар:
Гидроксид иондары не су молекуласы:
2ОН- – 2е = Оадс + Н2О немесе Н2О – 2е = 2Н- + О (24)
Гидроксил радикалдары:
ОН- – е = О немесе Н2О – е = ОН- + Н+ (25)
Гидроксил-радикалдарының димеризация негізінде түзілетін – Н2О2
2ОН - = H2O2 (26)
Электрод бетінде түзілетін тұрақсыз оксидтер;
Молекулярлы оттегі;
Электролит құрамына қосылатын металдардың ауыспалы валентті иондары (церий, кобальт, хром т.б.)
Анодтағы процестер

## Slide 16
Келесі реакцияның түрі (типі) аниондардың полимеризациясымен байланысты:
(сульфаттың пероксосульфатқа дейін тотығуы)
(сульфаттың дитионатқа дейін тотығуы)
(карбонаттың пероксокарбонатқа дейін тотығуы)
Анодтағы процестер
Екі валентті марганец иондарын анодта тотықтыру арқылы MnO2 өнім ретінде алуға болады, кейін электролиз кезінде түзілетін Mn(SO4)2 гидролиз реакциясына түсіп, марганец (IV) гидроксиді дегидротацияланып, нәтижесінде MnO2 өнім алынады:
Mn(SO4)2 + 4Н2О = Mn(OH)4 + 2H2SO4 (29)
MnO2 + 2Н2О

## Slide 17
Манганаттың перманганатқа электрохимиялық тотығуы келесі электрохимиялық реакцияларда жүреді:
(анодта)
(катодта)
(жалпы процесс)
Сілтілі ортада марганецтің анодтық тотығуы Mn7+дейін, төмендегі сызбанұсқа бойынша жүреді:
Сонымен қатар негізгі реакция OH- -иондарының разрядталуынан O2 бөліну жүреді:
Катодта сутегі бөлінеді және сілті регенерирленеді:
Алғашқыда анодта түзілген хлор сумен әрекеттесіп, гипохлорид түзіледі:
НClO нейтралдануы теңдікті оң жаққа ығыстырып хлордың жаңа мөлшерінің еруіне мүмкіндік береді.
НClO нейтралдануы теңдікті оң жаққа ығыстырып хлордың жаңа мөлшерінің еруіне мүмкіндік береді.

## Slide 18: Анодта жүретін электрохимиялық реакциялардың поляризациялық қисықтары:
Ia
Ea
a
а) Металл амальгамаларының (HgMe) анод поляризациясы кезінде еруі.
Анодтағы процестер

## Slide 19: Анодта жүретін электрохимиялық реакциялардың поляризациялық қисықтары:
Ia
Ea
б
б) Металдардың анодты поляризациялық еруі кезінде, бетінде вентильдік қасиеті бар оксидтердің түзілуі.
Анодтағы процестер

## Slide 20: Анодта жүретін электрохимиялық реакциялардың поляризациялық қисықтары:
Ia
Ea
в
в) Металдардың анодты поляризациясы кезінде еруі.
Анодтағы процестер

## Slide 21: Анодта жүретін электрохимиялық реакциялардың поляризациялық қисықтары:
Ia
Ea
г
г) Инертті электродтарда (Pt, C, Au т.б.) оттегінін бөлінуі.
Анодтағы процестер

## Slide 22: Анодта жүретін электрохимиялық реакциялардың поляризациялық қисықтары:
Ia
Ea
д
д) Әртүрлі валентті иондардың не қосылыстардың инертті ерімейтін электродта төменгі валентті түрінен жоғарғы валентті түріне тотығуы.
Анодтағы процестер

## Slide 23
АНОДТАҒЫ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Тоқ көзі
MnO2
O2 алуда
Cu2O
қосылысын алуда
Органи-калық заттар
Электрорафинир-леуде
Гипохлорид
Анодтағы процестер

## Slide 24: Электролиз үдерісінің негізі
Электролиз дегеніміз - өздігінен өтпейтін реакциялардың (термодинами калық тұрғыда қарастырылғанда) жүйе арқылы ток жіберу кезінде орын алуы.
Электролиз барысындағы шығатын өнімдерді алдын – ала анықтау үшін металдардың кернеулерінің қатарлық және аниондардың тотығу қатарларымен орналасу кестелерін пайдалана білу қажет.

## Slide 25: Сулы ортадағы стандардты электрод потенциалдарының кестесі

## Slide 26: Катодтағы электролизбен алынатын өнімдерін анықтау ережесі
Өнімдердің сулы ортадан электродарда бөлініп шығу түрлері катод материалына байланыста болмайды.
Олардың бөлінуі металдардың кернеулік қатарда орналасуы мен анықталады (кесте - слайд):
Стандарттық потенциалдары өте аз, немесе өте теріс мәнге ие метал катиондары (мысалы: Li+;Na+;K+;Rb+;...Мn+2; Al3+ - ге дейін), электролиз өту кезінде тотықсызданбайды. Ал, мұндай кезде судың электрохимия лық ыдырауы орын алып, катодта сутегі бөлінеді.
Стандарттық потенциалдары мәндері оң және кестедегі сутегі потенциалынан жоғары орналасқан металдар: Cu2+;Zn2+;Cr3+; Fe2+;…;Pt4+-ға дейін, электролиз кезінде толықтай тотықсыз данады. Немесе, металл күйінде электродта бөлініп, тұнба болып түседі.
Егерде қарастытылудағы металл Al мен Н2 аралығында орна ласқан уақытта, металл мен су арасында конкуренттік үдерістер дің жүруі орын алады, немесе катодта сутегінің де бөлінуі жүреді.