## Slide 1
Introduction to Electroplating Technology

## Slide 3
Гальванотехника
Electrotyping
Galvanoplasty
Electroforming
Гальванопластика
Гальваностегия
Electroplating
получение металлических копий предметов методами электролиза
chemical method for forming metal parts that exactly reproduce a model
Inventor - Moritz von Jacobi, Russia, 1838
нанесение покрытий
методами электролиза

## Slide 4
Briefly about Electrotyping

## Slide 5
- изготовление точных художественных копий небольших скульптур и ювелирных изделий
Application of Electrotyping
- making exact artistic copies of small sculptures and jewelry
- в технике - при производстве грампластинок, печатных валов, металлических изделий с микронными параметрами
- in technology - in the production of gramophone records, printing rollers, metal products with micron parameters

## Slide 6
C. L'Harmonie (1869) by Charles Guméry is a 7.5-metre (25 ft) tall sculpture that crowns the Palais Garnier (the Opera) in Paris, France.
The statue is a gilded copper electrotype, sometimes called a galvanoplastic bronze.
Copper electrotype (1911) of Ernst Rietschel's 1857 sculpture for the Goethe–Schiller Monument in Weimar. This sculpture is about 3.5 metres (11 ft) tall, and was produced by the WMF Company in Germany

## Slide 7
Бюст Агриппа
ГМЗ «Павловск» (копия с бюста музея Академии художеств)
Бюст Первого Президента РК (работа сотрудников ЦФХМА, Библиотека КазНУ им.аль-Фараби)
Гальванопластические скульптуры
на Исаакиевском соборе
(г.Санкт- Петербург)
Г.Клуж-Напока, Румыния. Платье изготовлено студентами университета

## Slide 9
Гальваностегия
Electroplating

## Slide 10
protective (anti-corrosion)
protective and decorative
special - to impart special properties to the surface of parts (wear resistance, hardness, magnetic properties, etc.)
CLASSIFICATION OF ELECTROPLATED COATINGS

## Slide 11
Моховый агат
Which Metal Finishing Option Is For You? - Sharretts Plating Company

## Slide 12
Памятный знак площади входной группы
центральной аллеи
Научно-образовательного комплекса
«Назарбаев Университет»

## Slide 14
Question 1. What is the item made of?
Non-conductive material
Metal
Creation a conductive layer
What is the surface condition?

## Slide 15
Surface treatment methods
Mechanical
Chemical
Electrochemical

## Slide 17
Question 2. What metal needs to be coated
(function)?

## Slide 18
Li, Rb, К, Ва, Sr, Са, Mg, Al, Be, Mn, Zn, Cr, Ga, Fe, Cd, Tl, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, As, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au.

## Slide 21
Question 3: Structure of metal?

## Slide 22
Electron gas

## Slide 23
Electrolysis parameters
Current density
Temperature
Composition of electrolyte
(nature of anion, concentration, presence of additives)
Mixing presence
Bath design

## Slide 25
Electrocrystallisation
(crystal growth), structure of coatings

## Slide 26
Концентрационное перенапряжение
Диффузионное перенапряжение
Кристализационное
перенапряжение
Перенапряжение
пассивации

## Slide 28
Восстановление ионов металла происходит при сдвиге потенциала электрода от равновесного или стационарного значения в отрицательную сторону:
= Е – Ер
- перенапряжение (поляризация)
Е – потенциал электрода при пропускании тока
Основные элементарные стадии восстановления металлов:
Доставка ионов из объема раствора к поверхности металла
(диффузия, миграция, конвекция).
2. Разряд ионов (перенос заряда).
3. Образование кристалла.
Mn+ + ne = M

## Slide 29
Основные этапы электрокристаллизации:
Образование зародышей
Рост зародышей
Образование поликристаллического осадка
В результате роста возникают кристаллические образования различного типа.
Слоистый тип.
Блочная структура.
Складчатый рост.
Пирамидальный рост.
Спиральный рост.
Усы.
Дендриты.
Main stages of electrocrystalization:
Nucleation
Formation of small clasters
Formation of a polycrystalline precipitate

## Slide 33
Электрохимический эквивалент qэ – показывает теоретическое количество вещества, которое должно участвовать в электрохимическом процессе при прохождении через электролизер единицы количества электричества.
Выражают в граммах на ампер-час (г/А . ч) или в миллиграммах на кулон (мг/Кл).
Вычисление электрохимического эквивалента основано на законах Фарадея, согласно которым:
Электрохимическая терминология, используемая в расчетах
где М - грамм-молекулярный вес вещества (или А - грамм-атомный вес вещества);
z - число электронов в реакции, которое соответствует количеству фарадеев электричества, участвующему в электрохимическом преобразовании одного моля (грамм-атома) вещества;
F - число Фарадея, равное 26,8 А . ч/г-экв (или 96500 Кл/г-экв).
Значение электрохимического эквивалента для одного и того же вещества может быть различным в зависимости от вида электрохимического процесса, в котором данное вещество участвует.

## Slide 34
Для расчета теоретического количества вещества mтеор , которое
должно окислиться или восстановиться на электроде, рассчитывают по закону
Фарадея:
m = I . t . qЭ = Q . qЭ
где I - сила тока, А; I = i/S
t - продолжительность электролиза, час;
Q - количество прошедшего электричества, А . час.
i - плотность тока, А/м2;
S - площадь электрода, м2.
Степень отклонения количества фактически прореагировавшего вещества mпр от величины mтеор , рассчитанной по законам Фарадея, характеризуется выходом по току – Вт ().
d
Толщина покрытия, мкм:

## Slide 35
Formation of metal–solution interphase