## Slide 1
Лекция 13. Способы стабилизации и управления размерами наносистем.
седиментационная
Устойчивость наносистем
матричная
агрегативная

## Slide 2
Теория ДЛФО
Дерягин Ландау Фервей Овербек
В прослойке жидкости между частицами давление P будет меньше давления в объеме жидкости из-за притяжения поверхностных сил. В результате часть жидкости будет приближаться к прослойке 3 и создается расклинивающее давление 𝜋, препятствующее слипанию частиц:

## Slide 3
Компоненты расклинивающего давления
молекулярный
электростатический
пространственный
адсобрционный
структурный
Толщина поверхностного слоя
-
П< 0 , притяжение
П> 0, отталкивание

## Slide 4
Энергии притяжения и отталкивания

## Slide 5
Κ = 1/λ
λ = εоεRT/2F2I
Параметр Дебая

## Slide 6
Для дисперсных ненаноразмерных систем энергия межмолекулярного взаимодействия:
Константа Гамакера зависит от диэлектрической проницаемости твердой фазы и жидкой дисперсионной среды; его значения колеблются для SiO2, TiO2, Al2O3 и алмаза в пределах 10-21 Дж.
Если расстояние между наночастицами меньше радиуса наночастиц, т.е. h больше r, энергия межмолекулярного взаимодействия:
,
где r радиус наночастиц, h расстояние между ними.

## Slide 7
A - постоянная Гамакера, принимает постоянное значение для частиц и дисперсионной среды;
знак минус означает притяжение.
Константа Гамакера при взаимодействии двух частиц через жидкую прослойку:
,
где A1 постоянная Гамакера при взаимодействии двух частиц без жидкой прослойки;
A2 – на границе с жидкой фазой.
Примеры постоянной Гамакера для наночастиц в таблице 1.

## Slide 8
Система | Постоянная Гамакера(A121) J
Gold-water-gold | 2.5·10-19
Gold- KCl solution-gold | 4.0·10-19
Platinum-KCl solution-platinum | 1.4·10-19
Platinum-MgSO4-platinum | 8.5·10-20
Silicon-water-silicon | 1.2·10-19
Quartz-water-quartz | 7.5·10-21
Quartz-water-quartz | 8.5·10-21
Sapphire-water-sapphire | 5.3·10-20
Polyvinylchloride-water- polyvinylchloride | 1.2·10-20
Polystyrol-water-polystyrol | 1.3·10-20
Polyisoprene-water-polyisoprene | 7.4·10-21
Fluorite-water-fluorite | 1.0·10-20
Polytetrafluoroethylene-water- polytetrafluoroethylene | 3.3·10-21
Ice-water-gold | 1.6·10-21
Ice-water-quartz | 3.0·10-23
Ice-water-polystyrol | 1.2·10-22

## Slide 9
Энергия межмолекулярного взаимодействия наночастиц отличается от аналогичного взаимодействия не наночастиц.
Сила электростатического отталкивания для не наночастиц равна:
Fe e-h/λ,
где λ толщина диффузионного слоя.
Энергия электростатического взаимодействия для наночастиц:
,
где – электрическая постоянная и – диэлектрическая проницаемость среды; - потенциал поверхности.
При сравнении формул наблюдается различие электростатических составляющих наночастиц и макрочастиц, т. Е. При уменьшении размеров наночастиц увеличивается энергия электростатического отталкивания, преобладает межмолекулярное притяжение, приводящее к коагуляции. Здесь показано влияние размерного эффекта.

## Slide 10
Матричная устойчивость принципиально отличается от других видов устойчивости.
Наночастицы помещены в матрицу.
Согласно классификации, принятой в коллоидной химии, они соответствуют системе Т / Т: твердая дисперсная фаза наночастиц (Т) распределена в твердой дисперсионной среде (Т). В матричном состоянии наночастицы контактируют непосредственно с твердой поверхностью матрицы, и стабилизация определяется взаимодействием двух твердых поверхностей.
При контакте наночастиц с поверхностью матрицы могут происходить физические или физико-химические процессы.

## Slide 11
Матричная изоляция
Добавление в коллоидный раствор НЧ полимерного стабилизатора
Приготовление НЧ в присутствии стабилизатора или на получении стабилизторов в среде готовых НЧ. – Нч Ni в пористой пропиленовой матрице.
Формирование НЧ в среде полимера – композиции получают после отвердевания полимера (наночастицы золота, благородных металлов, никеля).
На устойчивость Нч, окруженных матрицей влияет адсорбция, диффузия, химическое взаимодействие на границе раздела фаз, а с другой сторонывозникает стабилизирующий фактор, фиксированное положение НЧ.
Adilbekova A.O

## Slide 12
Вопросы?
Спасибо за внимание!
Akbota.Adilbekova@kaznu.kz