## Slide 1: Лекция 6. Размерные эффекты. Свойства нанодисперсных систем.
Размерные эффекты:
Эффекты, связанные с кривизной поверхности жидкой или газовой дисперсной частицы.
Изменения физических и химических свойств:
А) кристаллическая структура;
Б) термодинамические параметры – теплоемкость, температура плавления (кристаллизации);
В) механические свойства: прочность и пластичность;
Г) магнитные и электрические свойства;
Д) химическая активность – каталитическая активность.

## Slide 2: Влияние дисперсности на реакционную способность
Изменение энергии Гиббса при изменении степени дисперсности следует из объединенного уравнения I и II начал термодинамики. При постоянных температуре Т, площади межфазной по-
верхности s, числе молей i-го компонента ni, количестве электричества q имеем
dGg = Vdp. (1)
Запишем это выражение через приращения
ΔGg = VΔp. (2)
С учетом уравнения Лапласа,
где Vм – мольный объем.

## Slide 3
Уравнение (3) показывает, что приращение реакционной
способности пропорционально 1/r или дисперсности системы.
С уменьшением размера частиц возрастает их реакционная способность, а значит, происходит интенсификация химических взаимодействий, в том числе, например, реакций горения. При достаточно высокой степени диспергирования горючей жидкости, в частности до состояния тумана, кинетика процессов горения может стать безактивационной и будет носить взрывной характер. Повышение реакционной способности некоторых металлов в порошкообразном состоянии может сопровождаться их горением даже в бескислородной среде, например, в атмосфере азота, что, естественно, следует принимать во внимание при прогнозировании возникновения и развития пожара с участием дисперсных систем.

## Slide 4: Влияние дисперсности на растворимость вещества

## Slide 5: Влияние дисперсности на равновесие химической реакции

## Slide 6: Влияние дисперсности на температуру фазовых переходов

## Slide 7: Термодинамические свойства.
Рисунок 1. Зависимость температуры плавления (Тпл,д) нанодисперсных частиц золота от их размера; пунктиром показано изменение температуры плавления макроскопического образца золота.
T=Tпл,0 – Тпл,d d 20 нм
T 100 град d 5 нм
T  1000 град d= 2 нм
Pb, Bi, Sn, In

## Slide 8
Понижение температуры плавления и испарения с увеличением дисперсности тем больше, чем выше ее значение в недиспергированном состоянии и величина поверхностного натяжения, а также меньше энтальпия фазового перехода. Следует сказать, что некоторые металлы с низкой температурой плавления после диспергирования в нормальных условиях будут находиться в жидком агрегатном состоянии. В связи с этим их поведение будет значительно отличаться.

## Slide 10
d/d0» 1, d> 5—10 нм.
InFe Тб,d  Tб,0
InAl Тб,d  Tб,0

## Slide 11: Влияние дисперсности на переохлаждение при кристаллизации
Размер дисперсных частиц оказывает сильное влияние не только на процесс плавления, но и на процесс кристаллизации. Высокодисперсные капли разных жидкостей могут длительное время сохраняться в жидком состоянии при сильном переохлаждении.
Значительное переохлаждение наблюдается и для капель других веществ, например воды, органических жидкостей и расплавов солей.

## Slide 12
Капли жидких металлов | Tmax= Ткр,d –Tкр,0
Hg | 77
Ga | 76
Sn | 118
Pb | 80
Ag | 227
Au | 230
Cu | 236
Mn | 308
Ni | 309
Pt | 370
Переохлаждение капель
Вода 39
Хлороформ 49
Бензол 70
Тетрахлорметан 50
Октан 30
Декан 29
Гексадекан 14

## Slide 13
Теплоемкость Влияние размера наночастиц на теплоемкость проявляется в области низких температур. Например для кластеров палладия зависимость с = f(T) отклоняется для соответствующей зависимости для макроскопических образцов.
1 К < Т < 20 К С(Т) = аТ + bТ2 + сТ3
Сu , CuО (50 нм)

## Slide 14: Влияние дисперсности на механические свойства

## Slide 15: Механические свойства.
pc = pc, min + /d

## Slide 16
Парамагнетики
намагничиваются по направлению магнитного поля.
Они относятся к слабым магентикам.
Атомы (молекулы или ионы) парамагнетиктиков обладают собствеными магнитными моментами. В отсутствии внешнего магнитного поля парамагнетик не намагничен, так ака из-за теплового движения собственые магнитные моменты атомов ориентированы совершенно беспорядоченно.
Диамагнетики
вещества, намагничивающиеся против направления внешнего магнитного поля.
Ферромагнетики - такие вещества, которые при охлаждении ниже определенной критической температуры (точки Кюри) приобретают магнитные свойства, становятся парамагнетиками. Однако в отличие от них ферромагнетики сохраняют свою намагниченность и в отсутствие магнитного поля.
Суперпарамагнетизм (CoO, NiO, Fe2O3). CeO2, TiO2, Al2O3, MgO, GdS, CdSe, GaN
Магнитные свойства

## Slide 17
Paramagnetic probe without magnetic field
Paramagnetic probe with weak magnetic field

## Slide 18
Paramagnetic probe with strong magnetic field

## Slide 19
Ферромагнитные частицы
Металлы | Tc², К
Fe | 1043
Co | 1403
Ni | 631
Gd | 289
Tb | 223
Dy | 87
Ho | 20
Er | 19,6
Соединение | Tc, К | Соединение | Tc, К
Fe3AI | 743 | TbN | 43
Ni3Mn | 773 | DyN | 26
FePd3 | 705 | EuO | 77
MnPt3 | 350 | MnB | 578
CrPt3 | 580 | ZrZn2 | 35
ZnCMn3 | 353 | Au4V | 42–43
AlCMn3 | 275 | Sc3ln | 5–6

## Slide 21
Гистерезисная петля

## Slide 22
Парамагнетики | Диамагнетики
Азот | Водород
Воздух | Бензол
Кислород | Вода
Эбонит | Медь
Алюминий | Стекло
Вольфрам | 
Платина | Кварц
Жидкий кислород | Висмут

## Slide 23
Каталитические свойства. Нанодисперсные частицы металлов, их оксидов обладают высокой каталитической активностью. Это дает возможность проводить химические реакции при пониженной температуре и давлении.
Биологические свойства