## Slide 1: Лекция 13. Устойчивость нанодисперсных систем. Типы устойчивости. Коагуляция.

## Slide 2
Нанодисперсные системы характеризуются избытком поверхностной (свободной) энергии, следовательно они термодинамически неустойчивы. Под устойчивостью системы понимают способность сохранять неизменным во времени степень дисперсности и равномерное распределение дисперсной фазы в дисперсионной среде. Поскольку укрупнение частиц ведет к снижению поверхностной энергии, то в пределе коллоиды стремятся к равновесному состоянию, отвечающему разделению системы на две фазы с минимальной поверхностью раздела.
Проблема устойчивости – проблема «жизни и смерти» дисперсных систем – является одной из самых важных и сложных. При рассмотрении устойчивости необходимо провести различие между устойчивостью лиофильных коллоидов и лиофобных коллоидов.

## Slide 3: Лиофильные коллоиды
Лиофильные коллоиды – молекулярные коллоиды, а также лиофильные суспензоиды (глины, мыла) – диспергируются самопроизвольно, образуя термодинамически устойчивые системы. При диспергировании увеличивается поверхностная (свободная) энергия. Для лиофильных систем свободная энергия уменьшается:
ΔFs =ΔU- TΔS<0 (1)
- это выражение служит критерием лиофильности (Ребиндер и др.). Увеличение энтропии в процессе диспергирования обычно способствует уменьшению ΔFs , поскольку система приходит к более равномерному распределению дисперсной фазы в среде (ΔS смешения >0).

## Slide 4
Баланс внутренней энергии ΔU в процессе диспергирования складывается из затраты энергии на разрыв молекулярных связей с образованием новой поверхности (работа когезии ) и выигрыша в результате межфазного сольватационного взаимодействия (работа адгезии ). Для лиофильных систем
Это означает, что внутренняя энергия системы уменьшается в результате диспергирования ( ΔU<0).

## Slide 5: Лиофобные коллоиды
Лиофобные коллоиды характеризуются энергией связи внутри дисперсной фазы значительно большей, чем энергия межфазного взаимодействия
и это различие не компенсируется энтропийным фактором:
ΔFs =ΔU- TΔS>0 (2)
В этом случае диспергирование не идет самопроизвольно, а требует затраты внешней работы. Лиофобные системы термодинамически неустойчивы и обладают значительным поверхностным натяжением (σ ) на межфазной границе.
Таким образом, для лиофобных систем проблема устойчивости имеет первостепенное значение.
Несмотря на термодинамическую неустойчивость, многие лиофобные системы существуют в метастабильном состоянии очень долгое время.
Песковым было введено понятие о различных видах устойчивости: седиментационной и агрегативной.

## Slide 6: Седиментационная устойчивость
Седиментационная устойчивость – устойчивость дисперсной фазы по отношению к силе тяжести. Нарушение седиментационной устойчивости может быть вызвано:
оседанием частиц в грубодисперсных системах;
изотермической перегонкой мелких частиц в крупные с последующим оседанием последних;
потерей агрегативной устойчивости в результате слипания частиц (коагуляции) под действием различных факторов.

## Slide 7: Агрегативная устойчивость
Агрегативная устойчивость – это способность дисперсной системы сохранять дисперсность и индивидуальность частиц дисперсной фазы. Потеря агрегативной устойчивости происходит в результате коагуляции – слипания частиц под действием различных факторов.
Потеря одного или другого вида устойчивости приводит к разрушению дисперсных систем. Процессы, протекающие при получении и разрушении дисперсных систем, можно схематически изобразить следующим образом:

## Slide 8
Устойчивые
дисперсии
Истинный
раствор
Грубые
дисперсии
Агрегаты частиц, разделенных жидкими прослойками
растворение
конденсация
пептизация
растворение
конденсация
флокуляция
диспергирование
диспергирование
коалесценция

## Slide 9: Флокуляция
Флокуляция – процесс взаимной фиксации частиц на сравнительно малых расстояниях друг от друга, отличается от процесса коагуляции (коалесценции) – полного слипания (слияния, объединения) частиц. Во флокулированном, но устойчивом к коалесценции, состоянии отдельные частицы объединены в крупные агрегаты и образуют так называемую коагуляционную структуру – системы, промежуточные по своим физико-механическим свойствам между идеально упругими телами и ньютоновскими жидкостями.

## Slide 10: Коагулирующее действие электролитов
Все без исключения электролиты вызывают коагуляцию. Действие электролитов на устойчивость лиофобных коллоидов можно резюмировать следующим образом:
1. Коагуляция наступает при определенной критической концентрации Ск электролита, называемой порогом коагуляции.
2. Коагуляция вызывается ионом, знак заряда которого противоположен заряду коллоидной частицы, т.е. противоионом.
3. Коагулирующее действие ионов возрастает с их валентностью (правило Шульце-Гарди). В рядах неорганических ионов с одинаковыми зарядами коагулирующее действие возрастает с уменьшением гидратируемости ионов; например, в ряду однозарядных катионов щелочных металлов коагулирующее действие возрастает от лития к рубидию:
γ (Li+) > γ (Na+) > γ (К+) > γ (Rb+)
Ряды, в которые сгруппированы по возрастанию либо по убыванию коагулирующего действия ионы с одинаковым зарядом, называют лиотропными рядами.
4. Особенно сильным коагулирующим действием обладают сильно адсорбирующиеся органические ионы.

## Slide 11: Механизм и кинетика коагуляции золей электролитами
Необходимому для коагуляции сближению частиц дисперсной фазы препятствует, как было показано выше, электростатическое отталкивание имеющих одноименный заряд коллоидных частиц и противоионов и взаимодействие сольватных оболочек противоионов диффузного слоя. При добавлении к золю раствора электролита имеющееся равновесие адсорбции – десорбции между противоионами адсорбционного и диффузного слоев смещается в сторону адсорбции вследствие увеличения в дисперсионной среде концентрации ионов, имеющих заряд, противоположный заряду ядра (ионы с одноименным зарядом в равновесии адсорбции – десорбции не участвуют). Адсорбция дополнительного числа противоионов приводит к уменьшению заряда коллоидных частиц, уменьшению числа противоионов диффузного слоя (уменьшению толщины ДЭС) и, следовательно, к снижению агрегативной устойчивости золя. При достижении некоторого предельного значения заряда коллоидные частицы получают возможность сближения и объединения в более крупные агрегаты за счет ван-дер-ваальсовых сил; иными словами, происходит коагуляция золя.
Очевидно, что, поскольку при адсорбции многозарядных противоионов заряд коллоидной частицы уменьшается быстрее, чем при адсорбции того же числа однозарядных противоионов; адсорбируемость неорганических ионов с увеличением их заряда также возрастает. Следствием этого и является тот факт, что величина порога коагуляции для неорганических ионов будет тем меньше, чем больше заряд иона-коагулянта (величина порога коагуляции γ обратно пропорциональна заряду иона-коагулянта в шестой степени z6).

## Slide 12: Взаимная коагуляция золей
Коагуляция золя может быть вызвана его взаимодействием с другим золем, частицы которого имеют противоположный заряд. Так, смешение золя гидроксида железа, частицы которого имеют положительный заряд, с отрицательно заряженным золем сульфида мышьяка приводит к их взаимной коагуляции:
{[Fe(OH)3]m · n FeO+· (n-x)Cl–}x+ · xCl–
{[Аs2S3]m · n НS–· (n-x)Н+}x– · xН+
В данном случае коагуляция обусловлена тем, что коллоидные частицы одного вида являются как бы очень крупными многозарядными ионами – коагулянтами для частиц другого вида. Взаимная коагуляция коллоидных систем может наблюдаться и тогда, когда частицы золей имеют одноименный заряд; в этом случае причиной потери устойчивости одного из золей является сильная специфическая адсорбция иона – стабилизатора данной системы поверхностью коллоидных частиц другой системы.

## Slide 13: Старение золей и пептизация
Термодинамическая неустойчивость лиофобных коллоидных систем является причиной старения золей – самопроизвольной коагуляции (автокоагуляции) золей. Автокоагуляция золей происходит значительно медленнее, чем коагуляция электролитами; так, золи золота могут сохраняться без видимых изменений десятилетиями. Одной из основных причин старения золей является медленно совершающийся процесс перекристаллизации вещества ядра.

## Slide 14: Пептизация
Пептизацией (дезагрегацией) называется процесс расщепления коагулировавшего золя (коагулята) на первичные частицы – процесс, противоположный коагуляции. Пептизация возможна лишь тогда, когда структура частиц в коагуляте не изменена по сравнению с первоначальной (т.е. когда еще не произошло полного сращивания частиц и они слабо связаны друг с другом). Различают непосредственную и опосредованную пептизацию.
Непосредственная пептизация происходит в результате добавления к коагуляту электролита, содержащего потенциалопределяющий ион; в результате его специфической адсорбции на поверхности частиц дисперсной фазы их заряд вновь увеличивается, толщина двойного электрического слоя возрастает. Это приводит к тому, что силы отталкивания между частицами начинают преобладать над силами притяжения; происходит деагрегация – распад образовавшегося ранее агрегата из слипшихся частиц.
Опосредованная пептизация вызывается добавлением в систему вещества, химическое взаимодействие которого с поверхностью коагулята приводит к высвобождению потенциалопределяющих ионов. Например, коагулировавший золь гидроксида железа(III) может быть пептизирован добавлением в систему либо какой-либо соли железа (непосредственная пептизация), либо соляной кислоты (опосредованная пептизация).

## Slide 15: Кинетика быстрой и медленной коагуляции.

## Slide 16: Зоны коагуляции

## Slide 17
Теория быстрой коагуляции была разработана М. Смолуховским в 1916 г.
При разработке своей теории он исходил из следующих предпосылок:
1) При быстрой коагуляции любое столкновение оказывается эффективным
2) частицы дисперсной фазы сферические, а сами дисперсные системы являются монодисперсными, т.е. содержат частички одного размера;
3) скорость коагуляции определяется тремя факторами:
– радиусом сферы сил притяжения частиц;
– интенсивностью броуновского движения, которая определяет число столкновений в единицу времени и характеризуется коэффициентом диффузии D;
– начальной концентрацией частиц ν0;
4) между частицами существуют только силы притяжения.
Теория быстрой коагуляции

## Slide 18
Выражая скорость коагуляции через уменьшение числа частиц в единице объема за единицу времени и учитывая, что общее число частиц может только уменьшаться, записываем
- d/d = К 2 . (1)
где v – скорость коагуляции,
К = 8RD (D- коэффициент диффузии, R-расстояние между частицами, равное R=2r,
r- радиус частицы).
Здесь - численная концентрация частиц;
 – время; К – константа скорости коагуляции.

## Slide 19
Интегрируя уравнение (1) получаем:
 = 0 /(1 + К0 ) (2),
где  - суммарная численная концентрация частиц; 0 – начальная численная концентрация частиц. Это уравнение названо уравнением кинетики быстрой коагуляции М.Смолуховского.

## Slide 20
Уравнение М. Смолуховского рассматривает скорость коагуляции в зависимости от численной концентрации частиц и интенсивности броуновского движения. Поскольку расчет константы коагуляции представляет собой трудную задачу, М.Смолуховский ввел понятие времени коагуляции (времени половинной коагуляции ). Время половинной коагуляции определяется временем уменьшения начальной численной концентрации частиц в два раза. Так, когда  =  ,  = 0 / 2, тогда уравнение М.Смолуховского можно записать в виде:
 = 0 /(1 + / ). (3)
Здесь  = 1/ Кж 0.

## Slide 21
Константу скорости быстрой коагуляции можно определить графическим путем. Для этого уравнение М.Смолуховского записывают в виде уравнения прямой:
1/ = 1/0 + / (0 ). (4)
Затем строят график зависимости 1/ от времени () (рис.1).
Из графика находят К =tg , а пересечение прямой с осью ординат равно 1/0.

## Slide 22: Рисунок 1

## Slide 23
Во время коагуляции одиночные частицы образуют двойные, они, объединяясь, образуют тройные, затем четвертные частицы. Тогда для частиц с частичной концентрацией объединенных m раз:
m = 0 (/ )(m -1) /(1+ /)(m +1). (5)
Здесь m- степень, определяющая число частиц (если m =1 – единичные частицы, m = 2 - двойные частицы и т.д.). Тогда, для единичных частиц: 1 = 0 /(1+ /)2, для двойных частиц 2=0 (/ )/(1+ +/)3, для тройных частиц 3= 0 (/ )2 /(1+ /)4.

## Slide 24
Константа коагуляции определяется:
К = 8RDРexp[-E / (kT)]. (6)
К = 8RD = 82rkT / (6r) = 8kT / (3). (7)
Здесь  - вязкость среды;
k – константа Больцмана
Т- абсолютная температура.
Период половинной концентрации определяется:
 = 3 / 8kT0 . (8)

## Slide 25: Рисунок 2

## Slide 26
Согласно теории кинетики коагуляции, различают быструю и медленную коагуляцию. При быстрой коагуляции все столкновения частиц заканчиваются их слипанием. Такому положению отвечает условие: и Р=1, где Р- стерический фактор
При медленной коагуляции , Р≠1 (необходимо учитывать эффективность соударений). Фуксом был введен коэффициент замедления: W=υм / υб

## Slide 27: Теория устойчивости Дерягина-Ландау-Фервей-Овербека (ДЛФО)

## Slide 29: Основные составляющие расклинивающего давления:
а) электростатическая, обусловленная взаимным перекрыванием ДЭС (положительный вклад);
б) молекулярная, обусловленная Ван-дер-ваальсовыми силами притяжения (отрицательный вклад);
в) адсорбционная, возникающая при перекрывании молекулярных адсорбционных слоев, что создает осмотический поток в сторону прослойки и приводит к отталкиванию;
г) структурная, связанная с образованием граничных слоев растворителя с особой структурой (положительный вклад).

## Slide 30: Силы притяжения
Силы притяжения называют силами Ван-дер-Ваальса, которые слагаются из трех компонентов:
1) диполь-дипольного взаимодействия (силы Кеезома),
2) индукционного взаимодействия (силы Дебая),
3) дисперсионного взаимодействия (силы Лондона).

## Slide 31
Для энергии молекулярного притяжения двух сферических частиц одинакового радиуса Гамакером было предложено следующее уравнение
При r >>H
где А – постоянная Гамакера – сложная константа, отражающая природу вещества частиц и дисперсионной среды

## Slide 32
В отличие от сил молекулярного притяжения между отдельными атомами или молекулами силы притяжения между коллоидными частицами убывают гораздо медленнее.
На величину энергии молекулярного притяжения оказывает влияние форма частиц.

## Slide 33
Для двух бесконечных плоскопараллельных пластин толщиной δ Фервеем и Овербеком предложено уравнение
при условии

## Slide 34
В случае, когда расстояние между частицами намного больше толщины пластин

## Slide 35: Силы отталкивания
Рассмотрим сближение двух плоскопараллельных пластин, толщина и длина которых гораздо больше толщины диффузной части двойного слоя.
В общем случае для больших и малых значений потенциалов энергия отталкивания может быть выражена как

## Slide 36
Для малых значений потенциалов:
πэ = 2 0  æ2 2 e (-æh) ;
Uэ (h) = 2 0  æ 2 e (-æ h).
Для больших значений потенциалов :
πэ = 64 с0 RT  2 e (-æ h) ;
Uэ(h) = 64 с0 RT  2 e (-æ h) / æ.
Здесь:
 = {exp [zF  /(2RT)] –1}/{exp [zF  /(2RT)] +1};
с0 – концентрация противоионов; z – заряд противоионов; F – постоянная Фарадея

## Slide 37: Зависимость энергии отталкивания частиц от концентрации электролита
1 - 1·10-3, 2 - 5·10-3, 3 – 2,5·10-2 моль/л; φ0=50 мВ

## Slide 38: Суммарные силы взаимодействия частиц

## Slide 39
Полная энергия взаимодействия двух пластин при малых потенциалах:
U (h) = 2 0  æ 2e (-æ h) - A / (12  h2).
Полная энергия взаимодействия двух пластин при больших потенциалах:
U (h) = 64 с0RT 2e (-æ h)/ æ - A/ (12 h2).
Для сферических частиц:
U (h) = 2 0  r 2 ln (1+exp(-æ h)) - Ar /(12h).

## Slide 40: Чередование зон устойчивости и коагуляции (зоны коагуляции заштрихованы)