## Slide 1: Лекция 14. Структурно-механические свойства нанодисперсных систем. Периодические коллоидные системы. Коагуляционные структуры, их механические свойства, применение.

## Slide 2: Кривые потенциальной энергии в зависимости от расстояния между частицами

## Slide 3
1.

## Slide 4
2.
,

## Slide 5
3.

## Slide 6
3.

## Slide 8: Концентрационная коагуляция
характерна для сильнозаряженных золей
или
1:( 1/1)6:( 1/2)6:(1/ 3)6=1:0,016:0,0013

## Slide 9: Нейтрализационная коагуляция
когда потеря устойчивости связана с незначительным зарядом частиц золей и малой величиной потенциала (<10мВ).

## Slide 10: Коллоидные структуры
Твердые тела различной прочности и с различными механическими свойствами могут возникать двумя принципиально различными путями
путем кристаллизационного структурообразования
коагуляционного структурообразования.
Коагуляционные структуры в суспензиях возникают под действием вандерваальсовских молекулярных сил сцепления мелких и более крупных частиц, находящихся в суспензии. Коагуляционные сцепление частиц происходит путем преодоления энергетических барьеров, созданных сольватными оболочками и выражающихся в их расклинивающем давлении. Преодоление таких энергетических барьеров происходит за счет кинетической энергии благоприятно соударяющихся частиц. Сцепление частиц возникает в результате прорыва сольватной оболочки в соответствии с термодинамической теорией смачивающих пленок, развитой А. Н. Фрумкиным, через остаточные адсорбционные слои жидкой среды.

## Slide 11: Кривые потенциальной энергии; объединение кривых протяжения и отталкивания

## Slide 12
В местах контакта частиц (рис.) остается тончайшая прослойка воды, состоящая из немногих (до бимолекулярного) слоев воды, адсорбционно-связанных с поверхностью. Частицы сохраняют свою индивидуальность, и система в целом сохраняет свою дисперсность и вели­чину удельной поверхности. Наличие тонких устойчивых прослоек жидкой среды в участках коагуляционного сцепления, препятствующих дальнейшему сближению частиц, и обусловливает небольшую силу сцепления частиц в таких структурах, максимальное значение которой не превышает ~ 10-10 н.

## Slide 13: Вид контактов в пространственных дисперсных структурах

## Slide 14: Факторы, влияющие на образование коагуляцилнных структур
1 Концентрация
2 Форма частиц
3 Температура
4 Механические воздействия

## Slide 15: Конденсационно-кристаллизационные структуры
Конденсационно-кристаллизационные структуры образуются в результате срастания частиц, т.е. возникновения первичных химических связей в процессах конденсации полимеров или кристаллизации из растворов или расплавов. Это – структуры с фазовыми контактами; энергия связи в контактах велика. В отличие от подвижных, эластичных, относительно малопрочных коагуляционных структур, они характеризуются высокой прочностью, хрупкостью, нетиксотропностью. Они лишены высокоэластичности и пластичности, если только этими свойствами не обладают частицы, образующие структуру.

## Slide 16: Структурообразование
Структурообразование сопровождается появлением сначала агрегатов частиц и повышением вязкости системы, затем вязкость скачком возрастает на несколько порядков при формировании сплошной структурной сетки. Возникновение сплошной структуры характеризуется появлением у системы предельного напряжения сдвига. Количественно структурообразование характеризуют прочностью структуры, которая определяется силой сцепления частиц в контакте, числом контактов в единице объема, дисперсностью, формой частиц, т.е. топологией и параметрами образующейся структуры. Кинетика структурообразования, расчет прочности структуры и разработка методов регулирования структурообразования - основные направления исследований в этой области химии.

## Slide 17
При переходе от лиофильных к лиофобным системам концентрация структурообразование тем меньше, чем меньше размер частиц и чем больше степень их анизометричности. Для большинства реальных систем характерна так называемая мозаичная поверхность частиц, когда отдельные участки обладают свойствами лиофильности или лиофобности. Мозаичная поверхность, в частности, возникает в результате адсорбции на поверхности частицы вещества-стабилизатора. Образующиеся из мозаичных частиц коагуляционные структуры обладают пониженной прочностью, ползучестью при малых напряжениях, тиксотропией, пластичностью при высокой концентрации дисперсных частиц. Подобные свойства типичны для структур, образуемых пигментом и наполнителем в лаках, красках, др. полимерных системах. Наибольшей прочностью характеризуются структуры, возникающие в системах с предельно лиофобизованной поверхностью частиц. В этом случае толщина прослойки жидкой среды между частицами снижается до минимума, а сила и энергия межчастичных взаимодействий в контактах возрастает.

## Slide 18
Если структурообразование обусловлено преим. броуновским движением частиц, образуются т.наз. фрактальные агрегаты, для которых характерна степенная зависимость радиуса агрегата R от числа N агрегировавших частиц: . Показатель степени df- фрактальная размерность - в общем случае не превышает 3. Фрактальные структуры возникают в системах, содержащих частицы весьма малых размеров ( 1 мкм) с лиофобной поверхностью, напр. частицы SiO2 в органических неполярных средах. Они возможны также в системах, содержащих сильно анизометричные частицы. Например, частицы V2O5 в воде образуют фрактальную структуру при концентрации порядка десятых и даже сотых долей процента.

## Slide 19
В высококонцентрированных системах структурообразование происходит в результате сцепления частиц, непосредственно контактирующих друг с другом в начальной (случайной) упаковке в "стесненных" условиях как в статических системах, так и при внешних динамических воздействиях (например, при мех. перемешивании, вибрации, принудит. уплотнении и т.п.) или при действии гравитационного, электрического, магнитного полей. При этом образуется структура как результат двух процессов-возникновения (восстановления) и разрыва связей-контактов между частицами. Если число восстанавливающихся после разрушения связей превышает число разрушаемых связей, обнаруживается увеличение вязкости системы и упрочнение структуры – так называемое тиксотропное восстановление коагуляционных структур.

## Slide 20: Периодические коллоидные структуры
Периодические коллоидные структуры (ПКС) - особый тип обратимых коагуляционных структур, образующихся преим. В концентрирированных дисперсных системах - свежеприготовленных гелях, стабилизированных добавками ПАВ и электролитов, латексах, монодисперсных золях металлов, золях V2O5, средах, содержащих вирусы и бактерии, и т. п. Эти структуры обладают способностью к пептизации, синерезису, тиксотропии.
1 Слои Шиллера
2 Тактоиды
3 Биконтинуальные дисперсные системы
4 Кольца и слои Лизенганга

## Slide 21
В системах, образованных сферическими частицами в растворах электролитов, частицы могут занимать устойчивое положение друг относительно друга на довольно значит. расстоянии (доли мкм). Гексагональная сетка из таких частиц, видимая в оптический микроскоп, считается периодической структурой, хотя система не обладает механической прочностью. По структурно-реологическим свойствам различают два типа периодических коллоидных структур (ПКС). Для ПКС 1-го типа характерна коагуляция на дальних расстояниях и, как следствие, способность к легкой пептизации. Такие структуры образуются в тех случаях, когда молекулярное притяжение между частицами уравновешивается их электростатическим отталкиванием. Относительно малая глубина энергетической ямы на потенциальной кривой межчастичного взаимодействия определяет низкую прочность структуры и проявление ею тиксотропных свойств.
ПКС 2-го типа образуются в условиях ограниченного объема системы при повышении концентрации дисперсных частиц в результате того, что силы отталкивания начинают превосходить мол. притяжение. Эти структуры самопроизвольно полностью пептизируют, т.к. процесс сопровождается возрастанием энтропии системы. Вместе с тем ПКС 2-го типа проявляют ярко выраженные тиксотропные свойства, полностью (или частично) восстанавливаясь после многократного разрушения, напр. при вибрации.

## Slide 22: Периодические реакции в гелях и студнях
В гелях и студнях могут протекать разнообразные химические реакции. Но из-за того, что в студнях и гелях отсутствуют перемешивание и конвекционные токи, реакции в них имеют специфический характер. В растворах есть полная возможность быстро привести реагирующие вещества в соприкосновение, что обеспечивает высокую скорость реакции. В гелях и студнях реагирующие вещества соприкасаются только в результате медленно протекающего процесса диффузии, поэтому химические реакции в студнях идут с небольшой скоростью, причем в соседних участках студня могут возникнуть независимо одна от другой различные реакции.
Характер реакции в гелях и студнях во многом зависит от растворимости вновь получаемого вещества. Если продукт реакции растворим, то диффузия идет в обоих направлениях. Например, когда диффундирует аммиак в содержащий сернокислую медь студень агара, он переходит из раствора в студень, сернокислая медь – из студня в раствор, а образующаяся комплексная соль – в обоих направлениях.
Если в результате реакции получается нерастворимое вещество, то образование осадка возможно в растворе, на поверхности или внутри геля. Осадки в них появляются обычно не по всему объему, а слоями или в виде колец, отделенных друг от друга совершенно прозрачными промежутками. Эти реакции получили название периодических.

## Slide 23
Слоистое отложение нерастворимых осадков в гелях было описано впервые Лизегангом (1896 г.) поэтому обычно называется его именем (кольца Лизеганга).
Периодические реакции можно хорошо наблюдать в 4%-ном растворе желатина, в который предварительно введено немного K2Cr2O7. Окрашенный в желтый цвет раствор наливают тонким слоем в чашку Петри. Когда желатин застынет, на середину слоя наносят несколько капель 8.5%-ного раствора AgNO3. В месте соприкосновения его со студнем появляется красно – бурый осадок Ag2Cr2O7.
Со временем в желатине не наблюдается дальнейшего распространения сплошного осадка, а появляется ряд концентрических колец, разделенных промежутками, не содержащими осадка. Расстояние между отдельными кольцами осадка непостоянны, они, как правило, увеличиваются по мере удаления от центра капли раствора AgNO3.
Периодическими реакциями объясняют возникновение слоистой узорчатости многих минералов, полосатость различных органов растений и животных, слоистость в строении «камней» в почках и печени.