## Slide 1: Промышленный катализ в нефтепереработке
Лекция 6. Технологические установки процесса каталитического крекинга. Установки с движущимся слоем шарикового катализатора, с псевдоожиженным слоем микросферического катализатора, с лифт-реактором.

## Slide 2: Цель лекции:
Ознакомление с технологическими установками каталитического крекинга.

## Slide 3
Различают установки по организации процесса:
Периодические (реакторы Гудри). Через нагретый стационарный слой катализатора пропускают сырье и, после того как он закоксуется, реактор ставят на регенерацию;
Непрерывной регенерации. Из реактора выводится закоксованный катализатор, с поверхности которого выжигается кокс в отдельном аппарате и возвращается в реактор. После регенерации катализатор сильно нагрет, чего хватает для процесса крекинга, поэтому процесс каталитического крекинга не нуждается в подводе внешнего тепла.

## Slide 4
Установки непрерывной регенерации подразделяются:
Реакторы с движущимся слоем катализатора. Слой шарикового катализатора движется сверху вниз по реактору навстречу поднимающимся парам сырья. При контакте происходит крекинг, катализатор через низ отправляется на регенерацию, продукты на разделение. Регенерация протекает в отдельном аппарате с помощью воздуха; при этом выделяющееся при сгорании кокса тепло используют для генерации пара. Типовая установка - 43-102.
Реакторы с кипящим слоем катализатора. Микросферический катализатор витает в потоке паров сырья. По мере закоксовывания частицы катализатора тяжелеют и падают вниз. Далее катализатор выводится на регенерацию, которая проходит также в кипящем слое, а продукты идут на разделение. Типовые установки - 1-А/1М, 43-103.
Реакторы с лифт-реактором. Нагретое сырье в специальном узле ввода диспергируется и смешивается с восходящим потоком катализатора в специальном узле. Далее смесь катализатора и продуктов крекинга разделяется в кипящем слое сепаратора специальной конструкции. Остатки продуктов десорбируются паром в десорбере. Время контакта сырья и катализатора составляет несколько секунд. Типовая установка - Г-43-107.
Миллисеконд. Характерная особенность процесса - отсутствие лифт-реактора. Катализатор поступает в реактор нисходящим потоком, в катализатор перпендикулярно направлению его движения впрыскиваются пары сырья. Общее время реакции составляет несколько миллисекунд, что позволяет (повысив соотношение катализатор:сырье) добиться повышения выхода бензиновой фракции вплоть до 60-65%
На данный момент наиболее совершенными являются лифт-реакторы. Выход бензина на них составляет 50-55% с октановым числом 91-92,5 , тогда как у реакторов с кипящим слоем выход бензина 49-52% с октановым числом 90/92,5.

## Slide 6
Применение в промышленности процесса каталитического крекинга в подвижном слое шарикового катализатора позволило осуществить многотоннажное производство высококачественных бензинов и повысить выход дистиллятных топлив из газойлей первичного и вторичного происхождения. Простота процесса, небольшие капитальные затраты и эксплуатационные расходы, значительный выход бензина, по сравнению с выходом газа и кокса, обусловили высокую эффективность такой установки.

## Slide 7
Установки с подвижным слоем шарикового катализатора. Установка с подвижным слоем шарикового катализатора состоит из двухосновных частей — нагревательно-фракционирующей и реакторной. Назначение нагревательно-фракционирующей ча-сти — нагрев и испарение сырья, а также разделение продуктов крекинга. Главное назначение реакторной части — непрерывная подача катализатора в реактор, осуществление реакций каталитического крекинга, пневмотранспорт катализатора и регенерация закоксованногокатализатора. В нагревательно-фракционирующей части установки применяются обычные для нефтеперерабатывающих заводов аппаратура и оборудование. В реакторной части имеется специфическое оборудование.

## Slide 8
В настоящее время на заводах эксплуатируются установки двух типов с подвижным слоем циркулирующего шариковою катализатора и псевдоожиженным слоем циркулирующего микросферическогокатализатора.

## Slide 9
APT — процесс ТАД ТНО с высокими коксуемостью и содержанием металлов, разработан в США и пущен в 1983 г. в эксплуатацию мощностью около 2,5 млн. т/год. Процесс осуществляется на установке, аналогичной установке каталитического крекинга с лифт —реактором

## Slide 10
В результате испытаний, проведенных в опытнопромышленном масштабе на установке со сквозным лифт-реактором и движущимся пылевидным железоокисным катализатором, установлено, что снижение температуры и времени контакта, достигаемое при такой реализации процес (484-520 0, позволяет снизить выход газообразных продуктовокисления (СО2 + СО) (до 0.55-1.61% — для вакуумного газойля и до 0.99-2.3% — для мазута) и одновремен- [

## Slide 11: Вопросы самоконтроля:
1. Какие технологические установки процесса каталитического крекинга вы знаете
2.Какие установки с движущимся слоем шарикового катализатора, с псевдоожиженным слоем микросферического катализатора, с лифт-реактором.

## Slide 12: Список литературы:
Иванова, Л.В. Технология переработки нефти и газа: [Учеб. пособие для нефт. техникумов] М.: Химия, 1966.- 419 с.
Капустин В.М. Технология переработки нефти. В 4-х частях. Часть первая Первичная переработка нефти. М.: КолосС, 2012. 456с.