Работа №3

Привитая сополимеризация каучука, проводимая

методом передачи цепи

Цель работы:  исследование реакции образования привитого сополимера, изменение конформации и физико-механических свойств образцов макромолекулы сополимера в зависимости от природы осадителя.

Реактивы:

4% - ый раствор натурального каучука в толуоле                   12,5 мл

Метилметакрилат                                                                       7,5 мл

Динитрил азоизомасляной кислоты (ДАК)                             0,0075 г

Этанол                                                                                         50 мл

Ацетон                                                                                         30 мл

Бензол                                                                                          7,5мл

Бензин                                                                                         40 мл

Инертный газ (аргон)

Приборы и посуда:     Мешалка электрохимическая, водяная баня, ЛАТР, обратный холодильник с хлоркальциевой nрубкой, трехгорлая колба на 150 мл, стакан на 150 мл, колба однагорлая на 150 мл, чашки Петри 2 шт.

Методика работы:

В трехгорлую колбу-реактор наливают 12,5 мл 4%-ного раствора каучука в толуоле, 7,5 мл метилметакрилата и насыпают 0,0075 мг ДАК. Пускают ток инертного газа, включают мешалку и перемешивают смесь в течение 20 мин. Без нагревания при комнатной температуре. Затем реакционный раствор нагревают на водяной бане при 100°С в течение 1,5 ч., не прекращая перемешивания и подачи инертного газа. По окончании реакции отключают ток инертного газа, разбирают прибор и переливают реакционную смесь в стакан с 30 мл этанола. Отмечают, что при этом происходит. Осадку дают отстояться 7-10 мин., растворитель сливают в “слив”, а осадок промывают 10 мл этанола. Для предотвращения высаживания полимера в виде плотного осадка (что может затруднить отделение гомополимеров) реакционную смесь следует прибавлять к этанолу небольшими порциями при перемешивании. В случае образования комков полимерную массу снова растворяют  в небольшом количестве толуола при нагревании и вторично осаждают этанолом, осторожно приливая раствор полимера к осадителю при перемешивании стеклянной палочкой. Собирают прибор и последовательно экстрагируют гомополимеры из их смеси к привитым сополимерам.

К смеси полимеров приливают 30 мл ацетона и нагревают до кипения с обратным холодильником. Реакционную смесь кипятят в течение 15 мин. Образовавшийся раствор отделяют от осадка и сливают  в “слив”. К оставшейся смеси приливают 30 мл бензина и нагревают до кипения с обратным холодильником в течение 30 мин. Образовавшийся раствор отделяют от осадка и сливают в “слив”.

К оставшейся смеси приливают 15 мл бензола и растворяют её при нагревании. Затем в чашку Петри с 20 мл этанола постепенно выливают половину раствора; другую половину выливают в чашку Петри с 20 мл бензина. Следят за тем, что происходит. Сопоставляют физико-механические свойства (эластичность) полученных образцов.

Задание:

- Написать реакцию образования привитого сополимера и объяснить её механизм.

- Показать схематически изменение конформации макромолекулы сополимера в зависимости от природы осадителя.

- Объяснить  различие в фихико-механических свойствах образцов сополимеров в зависимости от природы осадителя.