Лекция 13 Теоретические и приладные аспекты электрохимических реакций, диффузионный и кинетический режим электрохимических роцессов.

Цель: познакомить с теоретическими основами электрохимической кинетики

Скорость электрохимической реакции.

Электрохимическая реакция является разновидностью гетерогенной реакции, так как протекает на границе двух фаз металл – раствор электролита и подчиняется законам химической кинетики. Но особенностью электрохимической реакции является то, что она проводится в электролитической ячейке или в электрохимической системе. Сама электрохимическая система может быть двух видов: работающая по принципу электролизера (электролизная ванна) или как источник тока (гальванический элемент, топливный элемент). Независимо от типа электрохимической системы, на катоде идут процессы катодного восстановления, а на аноде – процессы анодного окисления. Оба процесса строго сбалансированы и соблюдается принцип электронейтральности. Но знаки катода и анода будут разными. В процессе электролиза электрод, присоединенный к положительному полюсу источника тока, называется анодом, а к отрицательному полюсу – катодом.

В гальваническом элементе: положительный полюс – катод, а отрицательный полюс – анод.

Обычно скорость электрохимической реакции на электроде характеризуется силой пропускаемого через электрод тока, отнесенного к единичной поверхности электрода, т.е. плотностью тока:

(1)

где i – плотность тока, А/см2 (или А/дм2, А/м2);

J – сила тока, в амперах;

S – поверхность раздела электрод-раствор, см2, дм2, м2.

На основе закона Фарадея можно показать, что скорость электрохимической реакции определяется силой тока, или, более правильно, плотностью тока. Для этого запишем, что

Q=nFm                                                       (2)

где Q – количество пропущенного электричества;

m – масса вещества;

n – число электронов;

F=96485 Клмоль-1 – постоянная Фарадея.

## Разделим обе части уравнения (2) на S и возьмем производную по времени (при S=const).

(3)

По определению  ;  - скорость гетерогенной реакции, то из соотношения (3) получим:

i=nFw                                                       (4)

Из уравнения (4) следует, что плотность тока в электродных реакциях служит мерой скорости, протекающих на них процессов.

Уравнение (4) является общим уравнением электрохимической кинетики, но в каждом конкретном случае, в зависимости от природы лимитирующей стадии, оно имеет определенную разновидность.

Любой электрохимический процесс состоит из нескольких стадий:

а) диффузия частиц к поверхности электрода:

б) собственно сама электрохимическая реакция:

в) отвод продуктов реакции с поверхности электрода в объем раствора.

Кроме этих стадий могут быть и другие: сопутствующие или параллельные основной электрохимической реакции, либо последующие и т.д.

Каждая из них может быть лимитирующей и влиять на общую скорость электродного процесса. Если лимитирующей является стадия массопереноса: а) и в) стадии, то электрохимическая реакция протекает в диффузионном режиме, а если сама электрохимическая реакция – то ей соответствует кинетический режим.

Для кинетического анализа электрохимической реакции при диффузионном режиме используют уравнение Фика:

(5)

где D – коэффициент диффузии;

-  изменение концентрации потенциалопределяющих частиц.

При кинетическом режиме протекания электрохимической реакции скорость зависит от соотношения констант скоростей. Рассмотрим простейший случай, когда площадь электрода постоянная, т.е. S=1. Пусть на электроде протекает только одна реакция:

Тогда скорость прямой реакции , а скорость обратной реакции .

С другой стороны, используя уравнение (4) можно записать:

;

Общая скорость обратимой электродной реакции

(6)

или

(7)

и  - константы скорости электрохимической реакции, которые зависят от энергии активации прямой и обратной реакций. В общем виде:

(8)

(9)

где ,  - числа переноса электрона в катодном и анодном направлениях соответственно;

Yк, Yа – изменение значения (поляризация) электродного потенциала соответственно катодного и анодного процессов.

С учетом уравнений (8) и (9) можно переписать уравнение (7):

(10)

Уравнение (10) – уравнение разряда ионизации для катодного процесса, а для анодного процесса:

(11)

Из уравнений (10) и (11) на основании уравнения (6) можно записать:

(12)

(13)

Величина                ,      где i0 – ток обмена.

При равновесном потенциале на электроде устанавливается динамическое равновесие и через электроды протекают два противоположных тока (катодный и анодный) одинаковой величины. Этот ток называют током обмена .

Ток обмена это количество электричества, участвующего в электродной реакции в единицу времени при равновесном потенциале.

С учетом тока обмена скорость электрохимической реакции при кинетическом режиме записывается в общем виде:

(14)

(15)

Литература

1. Оспанова А.К., Шабикова Г.Х., Сыздыкова Л.И. Теории и проблемы физической химии. Алматы. Изд-во КазНУ им. Аль-Фараби. 2021. С.191

2. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. М.: Высшая школа, 2003.-527. 193 экз.

3.Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия. – М.: Химия,  Колос С, 2006. – 672 с..25 экз.