КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  им. АЛЬ-ФАРАБИ

Факультет химии и химической технологии

Кафедра химической технологии органических веществ, природных

соединений и полимеров

| Согласовано: Декан факультета _____________Онгарбаев Е.К. "_______"___________2014 г. | Утверждено На заседании Научно-методического Совета университета Протокол №_6_ от _27___июня_ 2014 г. Проректор по учебной работе __________________ Ахмед-Заки Д.Ж. "__27__"__июня___2014 г. |
| --- | --- |

# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

### Химическая технология переработки полимеров

(наименование дисциплины)

5В072100 – «Химическая технология органических веществ»

(шифр, название)

Форма обучения  дневная

(дневная, заочная)

г. Алматы 2014 г.

#### УМК дисциплины составлен к.х.н., доцентом Токтабаевой А.К., на основании экспериментальной образовательной программы и каталога элективных дисциплин для специальности 5В072100- Химическая технология органических веществ.

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры химической технологии органических веществ, природных соединений и полимеров

от « 17 » июня 2014 г., протокол №42

Зав. кафедрой

д.х.н., проф. _________________ Абилов Ж.А.

### Рекомендовано  методическим Советом (бюро) факультета

«_25_»_июня_ 2014 г.,  протокол №_12_

Председатель ________________________ Сыздыкова Л.И.

Предисловие

Краткое содержание курса: Данная дисциплина рассматривает наиболее востребованные в настоящее время отрасли производства и позволяет выпускникам найти работу инженера или технолога на химических и машиностроительных предприятиях, связанных с переработкой пластических масс, производством и использованием изделий из пластмасс. Выпускникам открыты широкие возможности для работы в качестве предпринимателей и менеджеров в крупном, среднем и малом бизнесе. Они также могут найти свое будущее в качестве научных работников и исследователей в различных научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях.

Пластмассы – это органические материалы, основой которых являются различные высокомолекулярные соединения (полимеры). В настоящее время существуют десятки видов различных пластмасс, каждая из которых имеет собственные индивидуальные характеристики. Вокруг себя вы можете обнаружить десятки изделий из пластмасс: детали автомобилей и мотоциклов, различные виды упаковочных материалов, корпуса компьютерной и бытовой техники, профили для изготовления окон и дверей, канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь. Из пластмасс изготавливают даже части человеческого тела: эндопротезы, сердечные клапаны, зубные протезы и т.д.

Цели курса: Дать студентам, специализирующимся в области химической технологии органических веществ, необходимый объем фундаментальных знаний и практических навыков в области технологических принципов получения полимерных материалов.

Задачи курса: Ознакомить с важнейшими методами их получения, структурой, свойствами и практическим применением в различных областях народного хозяйства.

Знания и умения после прохождения курса

Студенты должны знать: В результате изучения данного спецкурса слушатели должны знать: основные типы полимерных материалов, методы их получения, , методы переработки; основные аспекты практического применения полимеров.

Уметь: Полученные во время изучения дисциплины знания помогут выпускникам работать на производстве изделий из пластмасс: выбирать основное оборудование для переработки, составлять композиции для получения изделий с заданными свойствами, проектировать формы для изделий, устанавливать причины брака и т.д.

Методология курса: развить мыслительную способность, научить студента подбирать оборудование, для производства и переработки полимеров и пластмасс, проектировать цеха и предприятия данной отрасли химического производства, отрабатывать теоретические и практические задания.

В процессе изучения дисциплины используются интерактивные методы обучения: дискуссия, работа в малых группах, логические задания, короткий доклад.

Материалы для обязательного ознакомления:

Басов Н.И. Техника переработки пластмасс, 1980

Власов С.В., Кандырин Л.Б., Кулезнев В.Н. Основы технологии переработки пластмасс, 2000

Коршак В.В. Технология пластических масс, 1978

Тадмор.Теоретические основы переработки полимеров, 1985

Крыжановский.Производство изделий из полимерных материалов.2004

Материалы для дополнительного чтения:

Хан.Реология в процессах переработки полимеров, 1979

Филатов.Технологическая подготовка процессов формования изделий из пластмасс, 1991

Лебедев Г.А. и др. Напыление. Сварка. Склеивание, 1995

Воробьев В.А., Андрианов Р.А. Технология полимеров, 1985

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.аль-Фараби

Факультет химии и химической технологий

Программа преподования по специальности

«5В072100 – Химическая технология органических веществ»

|  | Утверждено на заседании Ученого совета факультета Протокол №_11__от «27»__06___ 2014 г. Декан факультета __________Онгарбаев Е.К. |
| --- | --- |

Дисциплина по выбору

СТРР 3304 – «Химическая технология переработки полимеров» // СТРР 3304 – «Полимерлерді өндеудің химиялық технологиясы» // СТРР 3304 – «Chemical technology of polymers treatment»

3 кредита, 3 курс, р/о, осенний семестр,

СИЛЛАБУС

Лектор:

к.х.н., доцент Токтабаева Асель Кыргызбаевна

Моб.тел.: +7 7756959995, e-mail: a.toktabayeva@inbox.ru, каб.:409

Телефон: 393-19-12, каб. 409

Препод. (практич., семинар., лабораторные занятии):

к.х.н., доцент Токтабаева Асель Кыргызбаевна

Цели курса: Дать студентам, специализирующимся в области химической технологии органических веществ, необходимый объем фундаментальных знаний и практических навыков в области технологических принципов получения полимерных материалов.

Задачи курса: Ознакомить с важнейшими методами их получения, структурой, свойствами и практическим применением в различных областях народного хозяйства.

Компетенции:

Студенты должны знать: В результате изучения данного спецкурса слушатели должны знать: основные типы полимерных материалов, методы их получения, , методы переработки; основные аспекты практического применения полимеров.

Уметь: Полученные во время изучения дисциплины знания помогут выпускникам работать на производстве изделий из пластмасс: выбирать основное оборудование для переработки, составлять композиции для получения изделий с заданными свойствами, проектировать формы для изделий, устанавливать причины брака и т.д.

Методология курса: развить мыслительную способность, научить студента подбирать оборудование, для производства и переработки полимеров и пластмасс, проектировать цеха и предприятия данной отрасли химического производства, отрабатывать теоретические и практические задания.

В процессе изучения дисциплины используются интерактивные методы обучения: дискуссия, работа в малых группах, логические задания, короткий доклад.

Пререквизиты: химия ВМС, химия и физика полимеров, органическая химия, физическая химия, общая и неорганическая химия, основные процессы и аппараты химических производств, общая химическая технология.

Постреквизиты: массо- и теплообменные процессы химической технологии; теоретические основы технологии органических веществ.

Структура курса:

| Недели | Название темы | Часы | Темы СРM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные классы полимерных материалов, их характеристика, структура производства и основные задачи в области их разработки. | 1 | СРС-1. Теплофизические свойства полимерных материалов. Электрические свойства полимерных материалов. |
| 2 | Мономеры и вспомогательные вещества для полимерных материалов. Введение в технологию синтеза полимерных материалов. | 1 |  |
| 3 | Основные технологические узлы химических производств. | 1 | СРС-2. Оптические свойства полимерных материалов. Химические свойства полимерных материалов. |
| 4 | Классификация технологических схем производства полимеров. Основные критерии создания непрерывных производств полимеров | 1 |  |
| 5 | Классификация оборудования для синтеза полимеров | 1 | СРС-3. Синтетические иониты. История развития производства ионитов. Методы их получения, характеристика основных свойств и применение. |
| 6 | Введение в системный анализ полимеризационных процессов. Общая характеристика промышленных способов полимеризации и Поликонденсации. | 1 |  |
| 7 | Основы технологии производства полимеров. Полимеризация в массе. Газофазная полимеризация. | 1 | СРС-4. Способы стабилизации полимерных материалов. Общая характеристика вторичных полимеров. |
| 8 | Полимеризация в суспензии. Полимеризация в растворе. | 1 |  |
| 9 | Полимеризация в эмульсии. Особенности химической модификации. | 1 | СРС-5. Поливинилацетали – свойства и применение. Производство поливинилацеталей. |
| 10 | Особенности химической модификации. Технология поликонденсационных методов синтеза. | 1 |  |
| 11 | Технология получения полимерных покрытий, клеев и герметиков. | 1 | СРС-6. Пластические массы на основе фенолоальдегидных полимеров (фенопласты). Пресс-порошки, волокниты, слоистые пластики: особенности технологии производства, свойства и применение. |
| 12 | Технология производства каучука и резины. | 1 |  |
| 13 | Основные принципы разработки безотходных технологий. | 1 | СРС-7. Полимеры для лакокрасочной промышленности. Типы полимерных покрытий и их химическая структура. Термостойкие и огнестойкие полимеры. |
| 14 | Введение в технологию переработки полимерных материалов. | 1 |  |
| 15 | Заключительные операции в синтезе полимеров. | 1 | СРС-8. Полиакрилонитрил и полиакриламид. Свойства и применение. |

Лабораторные работы

| № | Название лабораторных работ |
| --- | --- |
| 1 | Физические и химические свойства каучука |
| 2 | Приготовление резольного лака и исследование его свойств |
| 3 | Изготовление полиэтиленовых труб методом экструзии |
| 4 | Получение слоистого пластика на основе бумаги |
| 5 | Способы получение наполненных материалов на основе фенол-формальдегидных смол |
| 6 | Изготовление текстолита на основе олигоэпоксида и фенол-формальдегидного резола |
| 7 | Исследование влияние параметров пропитки и отверждения связующего на свойства микропластика |

Литература

Основная:

- Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология. Под.редакцией Берлина А.А. – СПб., Изд-во «Профессия», 2008. – 560с.

- С.В. Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев и др. Основы технологии переработки пластмасс. – М.: Мир, 2006. – 600 С.

- Принципы создания композиционных полимерных материалов/А.А.. Берлин, С. А. Вольфсон,  В. Г. Ошмян, Н. С. Ениколопов. — М.: Химия, 1990. — 240 с.

- Барашнов Н.Н.   Полимерные   композиты: получение, свойства, применение.— М.: Наука, 1984.—128 с.

- Липатов Ю.С. Физико-химические основы наполнения полимеров.-М.:Химия.-1991.

- Дж. Мэнсон, Л. Сперлинг. Полимерные смеси и композиты.-М.:Химия.-1979.-440с.

- М.Ричардсон. Промышленные полимерные композиционные материалы.-М.:Химия.-1980.-472с.

Дополнительная:

- В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, Ю.В. Крыжановская. Технические свойства полимерных материалов. – СПб., Изд-во «Профессия», 2003. – 240 С.

- Л.Нильсен Механические свойства полимеров и полимерных композиций.-М.:Химия.-1978.-312с.

- Бюллер  К.-У.  Тепло-  и  термостойкие  полимеры. - М.: «Химия» , 1984.

4. Наполнители для полимерных композиционных материалов. Справочное пособие / Под ред. Г.С. Каца и Д.В. Милевски. М.: Химия, 1981. 632 с.

Формы контроля знаний:

СРС: 8 заданий в семестр

СРСП: 2 задания в семестр

Промежуточный контроль: 2 в семестр

Итоговый экзамен:  в период экзаменационной сессии.

Критерии оценки знаний, баллы в %

Индивидуальные задания (СРС)                                      2*8=16

Лабораторные работы                                                   30

Промежуточный контроль                                            2*7=14

Итоговый экзамен                                                            40

Промежуточный контроль проводится по теоретическим и практическим вопросам, изученных на предыдущих лекциях.

Время сдачи заданий:

| Задания | СРС | Промежуточный контроль | СРСП | Выполнение и здача лабораторных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С 1-7 недели, 30% | 2 |  | 2 |  | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| С 8-15 недели 30 % |  | 2 |  | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Неделя № | 4-6 | 11-13 | 7 | 15 | 2,4, 6,7 | 9,11, 13,15 | 1,2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |

Шкала оценки знаний:

| Буквенный эквивалент оценки | Цифровой Эквивалент оценки | Баллы в % | Оценка по традиционной системе |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-10 | Отлично |
| А- | 3,67 | 90-94 |  |
| В+ | 3,33 | 85-89 | Хорошо |
| В | 3,0 | 80-84 |  |
| В- | 2,67 | 75-79 |  |
| С+ | 2,33 | 70-74 | Удовлетворительно |
| С | 2,0 | 65-69 |  |
| С- | 1,67 | 60-64 |  |
| D+ | 1,33 | 55-59 |  |
| D | 1,0 | 50-54 |  |
| F | 0 | 0-49 | Неудовлетворительно (Непроходная оценка) |
| I (Incomplete) | 0 | 0 | «Дисциплина не завершена» |
| W (Withdrawal) | 0 | 0 | «Отказ от дисциплины» |
| AW (Academic Withdrawal) | 0 | 0 | Отчислен с дисциплины |
| AU (Audit) | 0 | 0 | «Дисциплина прослушана» |
| P/NP (Pass/NoPass) | - | 65-100 | «Зачтено» /«Не зачтено» |

При оценке работы студента в течение семестра учитывается следующее:

- Посещаемость занятий

- Активное и продуктивное участие в практических занятиях

- Изучение основной и дополнительной литературы

- Выполнение домашних заданий

- Выполнение СРС

- Своевременная сдача всех заданий

За несвоевременную сдачу трех СРС выставляется оценка AW.

Политика академического поведения и этики

Будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в корректной форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы подсказывание и списывание во время сдачи СРС, промежуточного контроля и финального экзамена, копирование решенных задач другими лицами, сдача экзамена за другого студента. Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, получит итоговую оценку «F».

Помощь: За консультациями по выполнению самостоятельных работ (СРС), их сдачей и защитой, а также за дополнительной информацией по пройденному материалу и всеми другими возникающими вопросами по читаемому курсу обращайтесь к преподавателю в период СРСП.

Зав. кафедрой химической технологии органических

веществ, природных соединений и полимеров,

проф.										Абилов Ж.А.

Доцент, к.х.н.								Токтабаева А.К.

Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины

| № | Название дисциплины | Авторы и название учебника | Количество в библиотеке им. Аль-Фараби | Число после 2000 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основная | дополнительная | основная | дополнительная |
|  |  |  | каз. | русс | каз. | русс | каз. | русс | каз. | русс |
| 1 | «Химическая технология органических веществ» | Н.Н. Лебедев Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза, 4-е изд. - М.: Химия, 1988. – 592 с. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | В. С. Тимофеев, Л. А.Серафимов. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза. - 2-е изд., перераб. М.: ВШ, 2003.-536с. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | И.П.Мухленов. Расчеты химико-технологических процессов. М.: Химия, 1982. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | А.Г.Касаткин. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1973, 656с. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Н.А.Платэ, Е.В.Сливинский Основы химии и технологии мономеров, Москва, 2002. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | А.Ф. Николаев Технология пластических масс, Химия, 1977. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Р.С.Соколов Химическая технология, Москва, 2000. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | Миндлин С.С. Технология производства полимеров и пластических масс на их основе. М.: Химия, 1973.-398 с. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | П.Бенедек, А.Ласло. Научные основы химической технологии. Пер. . с англ./Под ред. Романкова П. Г., Курочкиной М. И., М., Изд. «Химия», 1970. –376 с. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология : учеб. пособие / М. Л. Кербер и др.; под общ. ред. А. А. Берлина.- СПб.: Профессия, 2009.- 556, [4] с. |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 13 | Батаев, А. А. Композиционные материалы. Строение, получение, применение : учеб. пособие / А. А. Батаев, В. А. Батаев.- М.: Логос, 2006.- 397, [3] с.- (Новая унив. б-ка). |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Лектор,

к.х.н., доцент		                                                                                               Токтабаева А.К.