РАЗРАБОТКА НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ШИННОГО КОРДА

Шора А.А., Отарова Н.Е.

Научные руководители: д.х.н. Алмабеков О.А., к.х.н. Динистанова Б.К.

Алматинский технологический университет

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

anelya_29@mail.ru

Целью данной работы является разработка новых композиционных материалов арил-алициклического строения с улучшенными физико-механическими свойствами на основе эпоксидиановых соединений алициклического снижения с регулируемыми технологическими и эксплуатационными характеристиками. Композиционные материалы на основе эпоксидных соединении нашли применение благодаря адгезии, теплостойкости, малой усадке при отверждении и ряду других свойств,  что обеспечило их широкое использование в качестве изоляционных покрытия стекло-углепластов, компаундов и композиционных материалов. Свойства композиционных материалов зависит от состава компонентов, их сочетания, количественного соотношения и прочности связи между ними.

В работе были получены композиционные материалы эпоксидная смола:лигносульфонат и эпоксидная смола:лигносульфонат:шинный корд. Полученные вязкие материалы налили в форму для получения определенной формы и сушили 30 минут при 50 0С. Полученный композит на основе эпоксидная смола:лигносульфонат представляет  собой твердый, гладкий, коричнегого цвета материал, а композит эпоксидная смола:лигносульфонат:шинный корд был темно-коричневым.

Изучена реакция взаимодействия бисимидодиаминов  аддуктов бензола,  хлорбензола,  с эпихлоргидрином. Установлены  оптимальные  условия получения  эпоксиимдных  олигомеров алициклического строения. Синтезированные соединения  были  идентифицированы  по данным элементного  анализа и ИК-спектроскопии.

Впервые исследованы процессы отверждения эпоксиимидов с лигносульфанатом хлорсодержащих  диангидридов  трициклодецентетракарбоновых  кислот. Исследованы физико-механические  свойства  бисэпоксиимидных  соединений. Показано,  что  стеклопластики  на основе бисэпоксиимидов имеют более  повышенные  значения предела  прочности, ударной  вязкости, а также обладает огнестойкими свойствами в  сравнении  с эпоксиимидами  на  основе  аддукта бензола. Указанные  соединения могут  найти  применение  в качестве  клеев, композиционных материалов, конструкционных изделии, стекол-углепластов, теплоизоляционных материалов, характеристики полученных эпоксисоединении алицилического строения превышают промышленные образцы.

Была разработана методика введения лигносульфонатов в качестве отвердителя в эпоксидную матрицу и определены оптимальные составы. Введение лигносульфонатов в эпоксидную матрицу приводит к повышению разрушающего напряжения при сжатии на 2,5 раза.