УДК: 544.47-022.532:665.637-404

Ж.Б.Кудьярова, ст. преп., канд. хим. наук;

А.В.Мироненко, доц., канд. хим. наук;

З.А.Мансуров, проф., д-р хим. наук;

А.Б.Казиева, магистрант;

А.М.Айтмагамбетова, магистрант

(КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы)

Влияние макрокинетических факторов на конверсию сухого риформинга метана и выходы целевых продуктов

В настоящее время идет поиск новых каталитически-активных соединений, способных как по активности, так и по устойчивости стать альтернативой никелевым контактам. В представленной работе исследована каталитическая активность полиоксидных катализаторов на основе стеклоткани в процессе углекислотной конверсии метана.

Образцы катализаторов готовились на основе стеклоткани марки КТ-11-ТО, выдерживающей температуру 1200 оС. Активные компоненты катализатора наносились на поверхность стеклотканой матрицы методом “solution combustion” [1].

Активность катализаторов проверялась on-line с использованием газохроматографического метода анализа на приборе «ХРОМОС ГХ-1000». Анализ проводился на насадочных колонках внутренним диаметром 3мм, длинной 2м, заполненных сорбентами NaХ и Porapak N. В качестве газов носителей выступали He и Ar с использованием детекторов по теплопроводности.

Проведены эксперименты по исследованию каталитической активности системы, включающей в себя MgO-NiO-CoO (восстановитель - карбамид), по температуре и объемной скорости подачи исходных компонентов. Содержание оксида магния варьировалось от 0,5 до 3%, содержание оксида никеля и оксида кобальта  изменялись от 0 до 1,5 %.

На основе полученных газохроматографических данных установлено, что для катализатора (MgO - 1,6 %; NiO - 0,75 %; CoO - 0,75 %) и Q - 8700 ч-1 при подъеме температуры от 600 до 850 оС  конверсия метана достигает 84.7 %, а диоксида углерода 93,2 %. В этих же условиях выходы водорода и монооксида углерода составляют -  37.5 и 48,8 %, соответственно.

Объемная скорость задавалась от 4800 до 12000 ч-1. Условия проведения процесса: MgO - 1,6 %; NiO - 0,75 %; CoO - 0,75 %; Т - 730 оС. При указанных условиях конверсия метана и диоксида углерода, а также выходы продуктов реакции проходят через максимумы расположенные в области объемных скоростей 10200-10500 ч-1 и составляют для конверсии метана 66 %, а для конверсии диоксида углерода - 76,5 %.  Выходы водорода и монооксида углерода в области максимумов соответствуют для Н2 - 27,6 и  для СО - 37,4 %.

На рисунке 1 представлены данные по проверке образца катализатора  на длительность сохранения каталитической активности. Был испытан образец, в состав которого входили 3% MgO; 1% NiO; 0,5% CoO (восстановитель - карбамид). Испытания проходили в течении 42 часов и показали устойчивые результаты.

Рисунок 1 - Влияние продолжительности работы катализатора  на конверсию исходных компонентов (а) и выход синтез газа (б)

Расчет материального баланса по углероду показал, что небаланс по углероду в среднем составил 0,5 % и за время проведения испытаний находился практически на одном уровне с отклонениями ± 1 %.

Таким образом, синтезированные каталитические системы показали высокую каталитическую активность в процессе превращения метана в синтез газ.

Литература

Aldashukurova G.B., Mironenko A.V., Mansurov Z.A., Shikina N.V., Yashnik S.A., Kuznetsov V.V., Ismagilov Z.R. Synthesis gas production on glass cloth catalysts modified by Ni and Co oxides // Elsevier, Journal of Energy Chemistry. – 2013. - Vol. 22. - № 5. – Р. 811–818.