- Технология получения монокристаллического кремния и кремниевых пластин.

- ОСЧ материалы в микроэлектронике.

- Метод формирования p-n перехода сплавлением.

- Метод формирования p-n перехода диффузией.

- Метод формирования p-n перехода ионной имплантацией

- Метод формирования p-n перехода эпитаксией.

- Принцип планарной технологии.

- Физические ограничения при фотолитографии.

- Фоторезисты для фотолитографии.

- Фотошаблоны для фотолитографии.

- Контактная фотолитография.

- Проекционная фотолитография.

- Электронно лучевая литография.

- Чистые комнаты.

- Вакуум в технологии производства микросхем. Форвакуум, высокий вакуум, свервысокий вакуум.

- Форвакуумные насосы.

- Высоковакуумные насосы.

- Термопарные вакуумметры.

- Газоразрядные вакуумметры.

- Общая топология микросхем.

- Послойная топология микросхем.

- Тонкие металлические пленки в микроэлектронике.

- Тонкие диэлектрические пленки в микроэлектронике

- Тонкие керметные пленки в микроэлектронике

- Тонкие полупроводниковые пленки в микроэлектронике

- Начальные стадии роста пленки.

- Поверхностное сопротивление тонких пленок.

- Монокристаллические материалы в современной микроэлектронике.

- Аморфные материалы в современной микроэлектронике.

- Тонкие пленки в микроэлектронике.

- Осаждение тонких пленок в микроэлектронике термическим испарением.

- Осаждение тонких пленок в микроэлектронике электронно-лучевым испарением.

- Осаждение тонких пленок в микроэлектронике молекулярно-лучевой эпитаксией.

- Газовый разряд в технологии напыления пленок.

- Катодное распыление на постоянном токе в технологии напыления пленок.

- Магнетронное распыление на постоянном токе в технологии напыления пленок.

- СВЧ магнетронное распыление в технологии напыления пленок.

- Легированный полупроводник.

- Перенос информации тонкой оптической пленкой в микросхеме.

- Тонкопленочные диэлектрические светофильтры .

- Рассчитайте поверхностное сопротивления медной пленки толщиной 10 нм.

- Рассчитайте поверхностное сопротивления алюминиевой пленки толщиной 20 нм.

- Рассчитайте поверхностное сопротивления серебряной пленки толщиной 30 нм.

- Рассчитайте поверхностное сопротивления медной пленки толщиной 40 нм.

- Рассчитайте поверхностное сопротивления алюминиевой пленки толщиной 50 нм.

- Рассчитайте вес навески для напыленния пленки толщиной 10 нм для расстояний 15 см от испарителя.

- Рассчитайте вес навески для напыленния пленки толщиной 30 нм для расстояний 25 см от испарителя.

- Рассчитайте вес навески для напыленния пленки толщиной 60 нм для расстояний 20 см от испарителя.

- Рассчитайте вес навески для напыленния пленки толщиной 70 нм для расстояний 22 см от испарителя.

- Рассчитайте вес навески для напыленния пленки толщиной 90 нм для расстояний 25 см от испарителя.

- Рассчитайте необходимую длину для изготовления резистора 10 кОм из кермета с удельным сопротивлением 1 кОм на квадрат при допустимой ширине 50 нм.

- Рассчитайте необходимую длину для изготовления резистора 20 кОм из кермета с удельным сопротивлением 5 кОм на квадрат при допустимой ширине 100 нм.

- Рассчитайте необходимую длину для изготовления резистора 30 кОм из кермета с удельным сопротивлением 6 кОм на квадрат при допустимой ширине 70 нм.

- Рассчитайте необходимую длину для изготовления резистора 100 кОм из кермета с удельным сопротивлением 25 кОм на квадрат при допустимой ширине 90 нм.

- Рассчитайте необходимую длину для изготовления резистора 80 кОм из кермета с удельным сопротивлением 20 кОм на квадрат при допустимой ширине 75 нм.

- Рассчитайте концентрацию примеси в ОСЧ кремнии марки 5N. 2,33 г/см3

- Рассчитайте концентрацию примеси в ОСЧ кремнии марки 6N, 2,33 г/см3

- Рассчитайте концентрацию примеси в ОСЧ кремнии марки 7N. 2,33 г/см3

- Рассчитайте концентрацию примеси в ОСЧ кремнии марки  8N. 2,33 г/см3

- Рассчитайте концентрацию примеси в ОСЧ кремнии марки 9N. 2,33 г/см3

.