## Slide 1
Лекция 6. Размерные эффекты. Свойства нанодисперсных систем. Квантовые эффекты. Квантовые точки.
На свойства влияет не только природа вещества, но и его размер.
Размерный эффект
Положение атомов на поверхности геометрически и физически отличается от положения в объеме тела.
На поверхности происходит атомная реконструкция и другой порядок расположения атомов. Состав поверхности не соответствует стехиометрическому составу химических соединений в массе. По глубине это несоответствие занимает несколько межатомных слоев.
Adilbekova A.O

## Slide 2
Au
золь
Осадок
кусок
(about 10-9 m)
(about 10-3 m)
(about 10-1 m)

## Slide 3
Количественно размерный эффект можно представить как соотношение между поверхностью наночастиц (для сферических частиц ) и их объемом (),
величина Ssurf/Vvol обратно пропорциональна радиусу или диаметр частиц, т.е. 1 / r или 1 / d.
Отношение количества атомов (молекул) на поверхности наночастиц (Nn) к количеству атомов в объеме (Nvol) можно представить как:
, (1)
где 𝛽 определяет долю поверхности атомов (молекул) по отношению к их количеству в объеме наночастиц. В соответствии с формулой для сферических наночастиц 𝛽 изменяется, как показано в Таблице 1:

## Slide 4
Число атомов в объеме | 106 | 105 | 104 | 103 | 102
β (доля поверхностных атомов), % | 4 | 9 | 19 | 40 | 86
Число атомов в объеме, равное 104, соответствует меньшему размеру наночастиц (2-3 нм), которые могут образовывать частицу дисперсной фазы.
Таблица 4

## Slide 5
При толщине поверхностного слоя h, равной 3-4 атомам (0,5-1,5 нм), и при среднем размере наночастиц 10-20 нм, то около 50% общей массы наночастиц располагается на поверхностном слое.

## Slide 6
b) давление насыщенного пара :
a) поверхностное натяжение жидкости:
c) Капиллярное давление
pc – капиллярное давление;
σ – поверхностное натяжение;
r1 , r2 –радиусы кривизны поверхности;
“+” – для выпуклой поверхности;
“–” –для вогнутой поверхности.
pc = ± σ | ( | 1 | + | 1 | )
 |  | r1 |  | r2 | 
Закон Лапласа
pr - p0 | = | 2σVm
p0 |  | rRT
pr –давление пара над криволинейной поверхностью;
p0 - давление пара над плоской поверхностью;
σ - поверхностное натяжение;
Vm - молярный объем жидкости;
r - радиус капли;
R - газовая постоянная;
Т - температура
Закон Юнга
cos Θ = | σтг - σтж
 | σжг
I. Размерные эффекты, связанные с кривизной поверхности жидких или газообразных дисперсных частиц.
pc = ± | 2σ
 | r

## Slide 7
а) Термодинамический параметр - температура плавления:
При уменьшении радиуса частицы температура плавления также уменьшается (для аэрозоля).
Hm,d – Hm,0 | ≈ | 2d0
Hm,0 * Sm,0 |  | 3Rd
Hm,0 , Hm,d – энтальпия плавления макро- и высокодисперсного образца;
Sm,0 – энтропия плавления макроэлемента;
2d0 – минимальный диаметр частиц, при котором жидкость = твердое тело;
d – диаметр частицы
R – газовая постоянная
Δ Hm ̴ | 1
 | d
II. Изменение физико-химических свойств из-за небольшого размера дисперсных частиц:

## Slide 8
Рис. 1. Температура плавления (⁰C) в зависимости от диаметра частиц (нм).

## Slide 9
При уменьшении радиуса частицы точка кристаллизации также уменьшается.
Переохлаждение (ΔT = T0 - Td).
Таблица 1. Максимальное переохлаждение (ΔT, ⁰C) капель жидкого металла (d = 2-100 мкм).
II.
a) Термодинамический параметр - точка кристаллизации:
ртуть | 77 | золото | 230
галлий | 76 | медь | 236
олово | 118 | марганец | 308
свинец | 80 | никель | 309
серебро | 227 | платина | 370

## Slide 10
вода | 39
хлороформ | 49
бензол | 70
carbon tetrachloride | 50
октан | 30
декан | 29
гексадекан | 14
Фторид лития | 232
Фторид натрия | 281
Хлорид натрия | 168
Бромид калия | 168
Бромид цезия | 161
Таблица 2. Максимальное переохлаждение (ΔT, ⁰C) капель жидкостей или расплавов солей.

## Slide 11
pc = fc / Ω
pc – ограничение стресса;
fc – растягивающая сила;
Ω – площадь поперечного сечения образца;
β – постоянная, зависит от хим.
природы вещества.
pc = pc, min +β/d
d, mkm | 22,0 | 16,0 | 12,5 | 8,0 | 2,5
pc , N/m^2 | 220 | 1070 | 1460 | 2070 | 5600
Таблица 3. Предельное напряжение в зависимости от диаметра стекловолокна.
II.
б) Механические свойства - механическая прочность:
Показателем качества прочности на разрыв является предельное напряжение сдвига.
При уменьшении радиуса частицы предельное напряжение увеличивается.

## Slide 12
II.
в) Магнитные свойства - точка Кюри:
Точка Кюри (Tc) - это температура перехода из ферромагнитного в парамагнитное состояние.
При уменьшении радиуса частицы точка Кюри сильно уменьшается.
Fe,
Co,
Ni
d = 10 nm, Tc,d ≪ Tc,macro
Мёссбауэровская спектроскопия.
d = 20-50 nm, Tc,d ≪ Tc,macro , если лишняя энергия

## Slide 13
Парамагнетики
намагничиваются по направлению магнитного поля.
Они относятся к слабым магентикам.
Атомы (молекулы или ионы) парамагнетиктиков обладают собствеными магнитными моментами. В отсутствии внешнего магнитного поля парамагнетик не намагничен, так ака из-за теплового движения собственые магнитные моменты атомов ориентированы совершенно беспорядоченно.
Диамагнетики
вещества, намагничивающиеся против направления внешнего магнитного поля.
Ферромагнетики - такие вещества, которые при охлаждении ниже определенной критической температуры (точки Кюри) приобретают магнитные свойства, становятся парамагнетиками. Однако в отличие от них ферромагнетики сохраняют свою намагниченность и в отсутствие магнитного поля.
Суперпарамагнетизм (CoO, NiO, Fe2O3). CeO2, TiO2, Al2O3, MgO, GdS, CdSe, GaN
Магнитные свойства

## Slide 14
Парамагнитный зонд без магнитного поля
Парамагнитный зонд со слабым магнитным полем

## Slide 15
Парамагнитный зонд с сильным магнитным полем

## Slide 16
II.
в) Магнитные свойства - коэрцитивное поле:
Коэрцитивное поле (Hc) характеризует поле размагничивания, при котором остаточная намагниченность равна нулю.
Ферромагнитные материалы:
-жесткий магнитный(Hc > 100 A/m)
- мягкий магнитный (Hc < 100 A/m)
сердечники трансформаторов, электромагнитов
постоянные магниты, магнитные ленты и магнитные диски для записи и хранения информации
d < 4 nm, Hc ≈ 0
d = 20-25 nm, Hc ≈ max
Нанокластеры железа
Notes: Ферромагнитные материалы условно можно разделить на два типа: магнито-мягкие и магнито-жёсткие материалы. Магнито-мягкими называют такие ферромагнитные материалы, у которых после прекращения действия внешнего магнитного поля собственное магнитное поле почти полностью исчезает, вещество размагничивается. Из магнито-мягких материалов изготавливаются сердечники трансформаторов, электромагнитов. Магнито-жёсткие материалы используются для изготовления постоянных магнитов, магнитных лент и дисков для магнитной записи и хранения информации.

## Slide 17
II.
c) Магнитные свойства:
Ферромагнитные жидкости
дисперсная фаза - наномагнитные частицы,
d = 10 нм;
дисперсная среда -
вода или органические растворители.
Охлаждение мощных трансформаторов в электротехнике.
Обогащение.

## Slide 18
II.
c) Каталитические свойства:
макрочастицы
сосредоточенный на лице
кубическая кристаллическая решетка
наночастицы
(d = 3-5 нм)
икосаэдрическая структура
Au
более специфическая каталитическая активность
окисление CO при -70 oC
Нанослои MoSi2
Селективность зависит от:
- количество слоев;
- толщина, длина, площадь поверхности слоев.

## Slide 19
Викторина
Уменьшение размера выборки приводит к:
увеличение
уменьшение
или
давление насыщенного пара
капиллярное давление
температура плавления и кристаллизации
прочность
Точка Кюри
коэрцитивное поле
каталитическая активность

## Slide 20
Вопросы?
Спасибо за внимание!
Akbota.Adilbekova@kaznu.kz