## Slide 1
Лекция 8. Электрокинетические явления и свойства наночастиц
Электрокинетические явления, такие как электрофорез и электроосмос, характены для наночастиц.
Электрофорез - это движение частиц дисперсной фазы под действием внешнего электрического поля.
Электроосмос - это направленное движение частиц дисперсионной среды под действием приложенной разности потенциалов.

## Slide 2
Эти электрокинетические явления имеют некоторые особенности по отношению к наночастицам
соразмерность диаметра наночастицы с размерами двойного электрического слоя (ДЭС),
электроосмос в наноразмерных капиллярах,
возможность разделения смеси наночастиц.

## Slide 3
Толщина адсорбционного слоя δ определяется размером ионов, которые намного меньше размеров наночастиц.
Толщина диффузионного слоя λ в десятки раз больше адсорбционного слоя и близка к размерам наночастиц. Такие условия влияют на электрофорез наночастиц.

## Slide 4
Электрофоретическая подвижность равна скорости электрофореза ν, которая рассчитывается на единицу внешнего электрического поля E:
(1)
В свою очередь, электрофоретическая подвижность равна:
, (2)
где ε - относительная диэлектрическая проницаемость среды; ζ - электрокинетический или дзета-потенциал, а η - вязкость дисперсионной среды.

## Slide 5
1 - слой потенциалопределяющих ионов, 2 - противоионы адсорбционного слоя, 3 - противоионы диффузионного слоя: δ, λ - толщина адсорбционного и диффузного слоев; φ - поверхностный потенциал; ζ - электрокинетический потенциал (дзета-потенциал)

## Slide 6
Особенности электрофореза наноразмерных объектов определяются зависимостью электрофореза от размера наночастиц. Зависимость электрокинетического потенциала алмаза от размера частицы представлена в таблице 1.
Размер частиц, nm | 130 | 8
ζ –потенциал, mV | -6,5 | -78,6
при уменьшении размера наночастиц наблюдается существенный рост дзета-потенциала, связанный с увеличением удельной поверхности. Рост ζ-потенциала означает увеличение скорости электрофореза.

## Slide 7
Электрофорез нанотрубок можно использовать:
при сборке наночастиц на поверхности различных объектов;
для их разделения по геометрическим свойствам (длинам);
для их разделения по электрическим свойствам (при постоянной разности потенциалов внешнего электрического поля нанотрубки ориентируются по линиям напряженности электрического поля).

## Slide 8
Электроосмос в наноразмерном капилляре
В случае r / λ << 1 EDL перекрывает наноразмер капилляра, и внутренняя структура существенно изменяется. Для макросистем такой закономерности не наблюдается. В случае, когда r / λ >> 1, двойной электрический слой закреплен на стенках капилляров.

## Slide 9
При достаточно малой толщине диффузионного слоя по сравнению с радиусом нанокапилляра при r / λ >> 1 линейная скорость электроосмоса составляет:
(3)
, (4)
где - коэффициент электроосмотической проводимости для одиночного капилляра, /V·s; /L - разность потенциалов между концами электрода; ɛ - относительная диэлектрическая проницаемость; - электрическая постоянная.
Если вязкость воды принята равной Pa·s и ζ=50 mV, то коэффициент электроосмотической диэлектрической проницаемости будет3.5· /с·В.

## Slide 10
Электрофоретическая подвижность - один из важнейших параметров, характеризующих электроосмос и электрофорез.
зависит от времени контакта наночастиц с раствором.
При перекрытии ДЭС и r/λ<<1 скорость электроосмоса уменьшается и определяется соотношением:
f( (5)
где - линейная скорость электроосмоса по формуле (4); f (𝑟 / 𝜆) - функция, зависящая от сечения нанокапилляра.

## Slide 11
Электрофоретическая подвижность с учетом параметра Дебая - величина, обратная толщине диффузного слоя и размера частицы
Для шарообразных частиц она передается аппроксимирующей формулой Охсима

## Slide 12
Вопросы?
Спасибо за внимание!
Akbota.Adilbekova@kaznu.kz