Лабораториялық жұмыстар: 30 (60) сағ.

| Жұмыстың № | Жұмыстың тақырыбы | Сағат саны |
| --- | --- | --- |
| 1 (2) | 1 модуль: Метилметакрилатты (1) немесе (стиролды) (2) массада радикалды полимерледің кинетикасын азо-бисс-изомай қышқылының қатысында дилатометрлік әдіспен зерттеу. а) радикалды полимерлеудің кинетикасын дилатометрлік әдіспен зерттеу; б) полимердің молекулалық массасын вискозиметрия әдісімен зерттеу; | 4 4 |
| 3 | Вискозиметрия әдісімен полимердің полидисперстілігін бағалау: а) полимердің сипаттамалық тұтқырлығын жақсы еріткіште анықтау; б) полимердің сипаттамалық тұтқырлығын нашар еріткіште анықтау; | 2 2 |
| 4 | Полиамфолиттің (желатин) изоэлектрлі нүктесін анықтау а) Желатин ерітіндісін дайындау және қышқыл ерітіндісімен титрлеу және рН анықтау; б) келтірілген тұтқырлықты әртүрлі рН мәндерінде анықтау; | 2 2 |
| 5 | Полиамфолиттің (желатин) изоионды нүктесін анықтау а) әртүрлі рН мәндері бар ерітінді даярлау; б)желатин ерітіндісінің рН-ын анықтау; | 2 2 |
| 6 | Метилметакрилат-стирол жүйесінің радикалды сополимерленуінің кинетикасын зерттеу а) әртүрлі бастапқы мономерлік қоспалар үшін радикалды сополимерлеудің кинетикасын дилатометрлік әдіспен зерттеу; б) Компьютерлік әдіспен сополимерлеу тұрақтыларын санау; | 2 2 |
| 7 | Катионды сополимерлеу әдісі бойынша полистиролды алу а) полистирол синтезі; б) полимердің молекулалық ассасын анықтау; | 2 2 |
| 8 | 2 модуль: Термореактивті және термопласты фенолформальдегид шәйірлерін алу а) резол мен новолакты алу; б) резол мен новолактың физико-механикалық кқасиеттерін зерттеу; | 4 2 |
| 9 | Фенолсульфоқышқыл мен формальдегид негізіндегі катионалмасқыш шәйір синтезі а) фенолды сульфидтеу б) шәйір синтезі; в) алмасу сыйымдылығын анықтау; | 4 2 2 |
| 10 | Полиэфир шайырын фтал ангидриді мен глицеринді поликонденсациялау арқылы алу. Процестің кинетикасын зерттеу. а) полиэфир шайырын синтездеу б) әртүрлі полимерлеу дәрежесін өзгерісінде кышқыл санын анықтау | 4 4 |