№3 жұмыс

Потенциометрлік титрлеу әдісімен полимерлі қышқыл және оның төменгі молекулалы аналогының диссоциациялану константасын анықтау

Құралдар:  универсалды иономер ЭВ-74

50 мл-лік стақандар

Реактивтер:  полиакрил қышқылының судағы ерітіндісі (0,03)

Пропион қышқылының судағы ерітіндісі (0,03)

Натрий гидроксидінің судағы ерітіндісі (0,1н)

Универсалды иономермен жұмыс істеу тәртібі

- 220 В токқа иономерді қосып, бақылаушамы жағылған соң қызғанша 30мин беру қажет.

- Электродты дистилденген сумен жуу.

- Бақылау ерітіндісінің температурасын «температура раствора» кілтімен қою.

- Ерітіндінің рН-ның шамасы (А-К) және 1-19 клавишалары басылған жағдайда РХ клавишасын басу арқылы анықталады.

- рН-тың шамасын дәлірек анықтау үшін тар диапазонды клавишалар басылады (1-4, 4-9, 9-14). Титрлеу кезінде ерітінді магнит араластырғышы арқылы араластырылады.

- Әр анықтау алдында рН тұрақтанғанша 1-2 мин уақыт беру қажет.

- Жұмыс біткеннен кейін электродтарды дистилденген сумен жуып, суға батырып қалдыру қажет.

Жұмысты жүргізу әдісі

Стақанға 20 мл 0,03 полиакрил қышқылының ерітіндісін құйып 0,1н ерітіндісімен титрленеді. рН әрбір 0,5 мл сілті ерітіндісі құйылғаннан кейін өлшенеді. Сол сияқты пропион қышқылы титрленеді.

Титрлеу нәтижелері екі кесте ретінде жазылады.

| Қосылған сілті ерітіндісінің мөлшері (мл) | Ерітіндінің рН-ы |
| --- | --- |

Нәтижелерді өңдеу

Полиакрил және пропион қышқылдарының потенциометрлік титрлеу қисықтары тұрғызылады, яғни ерітіндінің рН-ның қосылған сілті ерітіндісінің шамасына байланысты. Потенциометрлік титрлеу қисықтар негізінде рН-α координаттарында график тұрғызылады. –ны табу үшін сілті жоқ жағдайда қышқылдың диссоциациялану дәрежесі нөлге тең деп алынады, ал толығымен бейтарап жағдайда α=1, α-мен қосылған сілті ерітіндісінің мөлшері арасында тура тәуелділік. рН-сілті көлем тәуелділігі координаттарында график тұрғызылады. Ордината өсіне екінші шкала α=0+1,0 тұрғызылып, координат басымен титрлеу қисығындағы иілудің ортасына сәйкес абциссадағы сілті көлемі нүктесі арасы түзу арқылы қосылады, ал α=1. Қосалқы қисық арқылы α–ның әр түрлі мәніне сәйкес рН мәндері анықталады.

Полиакрил және пропион қышқылдары үшін рН-α қисықтарының негізінде рК-ның α–дан тәуелділік қисығы тұрғызылды. Ордината осіне рК=рН-lgα/(1-α) -ал абцисса осіне мәндері көрсетіледі. Ол үшін төмендегі кесте толтырылады.

| α | 1-α | α/(1-α) | lgα/(1-α) | Полиакрил қышқылы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рН | рК |
| 0,1 |  |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  |  |  |  |

Полиакрил қышқылы үшін тұрғызылған рК-α тәуелділігін α=0-ге экстрополяциялау арқылы диссоциациялану константасы рК0 анықталады.

Тапсырма:

- Полимерлі қышқыл және оның төменгі молекулалы аналогының рК0 шамаларын анықтаңдар.

- Полимерлі қышқылдың және оның төменгі молекулалаық аналогының қасиеттерінің әр түрлі болуын түсіндіріңіз.

- Ерітіндінің иондық күші ерітіндідегі полиэлектролиттің қасиетіне қалай әсер етеді?