Лекция 1 Общие сведения необходимые при конструировании пиротехнических средств. Физико-химические свойства пиротехнических составов. Краткая характеристика часто используемых традиционных пиротехнических средств. (Инициаторы воспламенения, окислители, горючие, цементаторы, пламягасители, катализаторы)

Общие сведения необходимые при конструировании пиротехнических средств

Любой пиротехнический эффект происходит в результате процесса горения, представляющего собой окислительно-восстановитель-ную реакцию, при которой окисление одних компонентов протекает одновременно с восстановлением других.

При горении веществ повышается их температура и это ведет к образованию пламени, свечению или выделению дыма. Для получения того или другого эффекта пиротехнические составы сжигают на открытом воздухе, либо в смесь с горючими веществами вводят вещества богатые кислородом и способные легко отдавать его (окислители). Это в основном соли хлорноватой, азотной и других кислот, перекись бария, окислы железа, марганца и свинца.

В качестве горючих материалов используют:

- металлы: Мg, Al, Сu, Bе, Zn, Fe, Sb;

- неметаллы: Р, S, С, Si, В;

- органические и неорганические соединения: бензол, толуол, нафталин, антрацен, парафин, сульфиды, карбиды и др.

Смесь из горючего вещества и окислителя называют двойной смесью. На основе двойной смеси приготавливают различные пиротехнические составы. В зависимости от требований, предъявляемых к составу, в основную смесь добавляют различные добавки – компоненты.

Для придания составу прочности используют вещества, которые способны связывать состав при его прессовании (цементаторы). В качестве цементаторов применяют идитол, бакелиты, канифоль, шеллак, олифа, клей (декстрин), различные лаки и др.

Для понижения чувствительности пиротехнических составов к механическим и тепловым импульсам в составы добавляют вещества, замедляющие процесс горения (флегматизаторы). В их число входят парафин, канифоль и некоторые масла.

Для ускорения процесса горения в составы вводят вещества, называемые активаторами. К ним относят перекись марганца, тиомочевину и другие химикаты.

Вводя в состав различные компоненты, либо меняя их количественное соотношение, можно регулировать течение процесса горения в соответствии с требованиями, которые предъявляют к пиротехническим изделиям различного назначения.

Для получения пламени, окрашенного в определенный цвет, используют только те вещества, свечения атомов которых при реакции горения дает яркие полосы в определенной видимой области спектра. В пиротехнике часто используют атомарное свечение натрия и молекулярное свечение стронция, бария, меди и других веществ.

В сигнальных и осветительных составах применяют огни красного, желтого, синего, зеленого и белого цвета. Для создания самых разнообразных эффектов используют цветные, белый и черный дымы.

На больших расстояниях лучше всего различим красный цвет. Объясняется это тем, что лучи красного цвета из всех видимых имеют наибольшую длину волны равную приблизительно 0,75 мкм и атмосфера пропускает их лучше других лучей. Кроме того, они меньше других рассеиваются в воздухе. Цветность красного огня с увеличением расстояния изменяется незначительно.

В качестве солей окрашивающих пламя в красный цвет обычно применяют карбонат, оксалат, нитрат и иногда сульфат стронция. В практике наибольший расход солей стронция приходится на нитрат стронция (Sг(NОЗ)2).

Наилучшую окраску пламени в желтый цвет дает оксалат натрия (NаС2О2). Для увеличения силы света огня и яркости окраски пламени в пиротехнический состав иногда вводят магний (Mg).

Пламя синего (голубого) цвета получают на основе излучения монохлорида меди (CuCl), который образуется в результате разложения соединений меди под действием высокой температуры.

Пламя в зеленой части спектра дает монохлорид бария (BaCl). В некоторых случаях используют свечение атомов таллия (Tl).

Если возникает необходимость получить пламя оранжевого или фиолетового цвета смешивают различные цветно-пламенные добавки. Например, если включить в состав огня красного цвета соли натрия или в состав огня желтого цвета соли стронция, то можно получить пламя оранжевого цвета. Если смешать в определенных пропорциях составы огней синего и красного цветов, то образуется пламя фиолетового цвета.

В пиротехнические составы некоторых фейерверочных изделий часто добавляют различные металлические опилки. При горении фейерверочных составов опилки раскаляются, выбрасываются наружу и сгорая в воздухе дают эффект искрения. Цвет искр зависит от свойств металлов: стальные опилки дают белые искры, цинковые голубые искры, опилки древесного угля дают красные искры и т.д. Существуют и другие способы искрения. Например, искры горящие в воздухе ярким бриллиантовым цветом, что дает эффект не сравнимый ни с какими опилками. Эти искры еще в воздухе делятся на несколько частей, напоминая микровзрывчики с разлетом мелких искринок в разные стороны.

Искрение бывает двух видов: форсовым и шлаковым. Форсовое искрение вызывается неполным сгоранием частиц вещества, которые выносятся газами за пределы пламени и догорают в воздухе, как было сказано о бриллиантовых искрах. Шлаковое искрение происходит за счет разбрасывания раскаленных частиц продуктов горения состава. Именно в форсовых изделиях используют  крупку бриллиантового огня.

Надо заметить, что горение пламенных составов в большинстве случаев хорошо видно ночью и в сумерках. В дневное время лучше видны дымы различных цветов.

Дымы относятся к категории аэрозолей. Дымом называют скопление в воздухе тончайшей взвеси частиц твердых веществ. Размеры частиц дымовой системы чрезвычайно малы. Их размеры бывают от 1 до 100 мкм.

Цветные дымы получают двумя способами:

- дисперсионным, то есть путем распыления вещества в воздухе;

- конденсационным, то есть путем химической реакции или возгонкой органических красителей.

В последнем случае пиротехнические смеси выделяют дым, основа которого состоит в том, что окрашенные вещества при их нагревании переходят непосредственно из твердого в газообразное состояние. Возгонка осуществляется в дымовой шашке за счет тепла, выделяющегося при горении основной пиротехнической смеси. Температура горения дымовых составов 800-1200 0С.

Для образования цветных дымов используют органические красители и полупродукты. Красный дым в основном дает родамин, желтый – паранитроанилин, аурамин, синий – индиго, ультрамарин, черный – металлохлоридных смеси с некоторыми углеводородами (нафталин, антрацен).

Лучше других наблюдаются клубы оранжево-красного дыма (длина волны спектра 0,57-0,75 мкм) и желтого дыма (длина волны 0,55-0,58 мкм), так как глаз человека наиболее чувствителен к лучам именно этой части спектра.

Для воспламенения любого пиротехнического состава, необходимо затратить определенное количество энергии. Эта энергия называется начальным импульсом. В качестве начального импульса могут быть использованы механическая, химическая, тепловая, лучистая и другие виды энергии, оказывающие тепловое воздействие.

Характер горения пиротехнического состава во многих случаях зависит от вида начального импульса. Например: один и тот же состав при воспламенении его от искры горит сравнительно ровно и медленно, а при воздействии на него более мощного импульса – взрывается (шашки черного дыма).

Каждый пиротехнический состав воспламеняется при определенной температуре. Температура, при которой начинается горение пиротехнического состава, называется температурой воспламенения. Часто пиротехнический состав, без воздействия на него открытого огня, воспламеняется самопроизвольно. По температуре воспламенения пиротехнического состава устанавливают безопасный режим производства, хранения и применения этого изделия.

Можно значительно снизить температуру самовоспламенения, вводя в пиротехнический состав хлораты.

Пиротехнические составы, при горении которых образуется интенсивно светящееся пламя, называются пламенными составами. Сила света пламени, как и его окраска, зависит от свойств компонентов (химикатов) состава и конечных продуктов горения (реакции). Температура горения большинства пиротехнических пламенных составов колеблется от 2000 до 3500 0С.

Физико-химические свойства пиротехнических составов

К основным физико-техническим свойствам пиротехнического состава относятся: чувствительность, стойкость, гигроскопичность, взрывчатые свойства и скорость горения состава.

Чувствительностью называется способность пиротехнического состава реагировать на воздействие начального импульса, то есть пламени, удара, трения и т.д. Она зависит от химических свойств веществ, входящих в состав, степени их измельчения, примесей, содержащихся в компонентах, плотности состава и т.д.

Чувствительность состава тем больше, чем выше степень измельчения состава и его компонентов, и тем меньше, чем более плотно спрессован состав. Посторонние примеси в основных компонентах уменьшают или увеличивают чувствительность пиротехнических составов. Поэтому, прежде чем вводить в состав тот или иной компонент, необходимо знать, насколько процентов данный химикат состоит из чистого вещества. Большое значение в составах имеют флегматизаторы, снижающие чувствительность пиротехнических составов, и катализаторы – повышающие их чувствительность. Чувствительность пиротехнических составов определяет условия изготовления, режим хранения и методы применения всех без исключения пиротехнических средств и изделий.

Стойкостью называется способность пиротехнического состава сохранять свои первоначальные физические и химические свойства в процессе хранения. Стойкость составов позволяет судить о качестве данного пиротехнического изделия. С течением времени состав претерпевает определенные химические и физические изменения, которые иногда настолько существенны, что изделие из такого состава становится непригодным, а порой даже опасным для хранения и применения. Причина этого в том, что отдельные компоненты состава со временем самопроизвольно вступают между собой в реакцию, в результате которой может выделиться тепло, а это в свою очередь приведет состав к самовоспламенению.

Значительное влияние на стойкость состава оказывают различные примеси, в частности вода (влага), которые способны вступать в реакцию с металлическими порошками вызывая нагревание состава и, как следствие, его самовоспламенение.

Физические изменения, возникающие в составе при его хранении, обусловливаются в основном увлажнением, которое приводит к частичному растворению компонентов, разрыхлению состава и деформации заряда пиротехнического изделия. Нередко изменения происходят в составе и за счет явления возгонки летучих веществ смеси.

Гигроскопичностью называется способность пиротехнического состава или отдельного компонента поглощать влагу из окружающей среды, что способствует разложению отдельных компонентов  и всего состава в целом. Гигроскопичность обусловливается главным образом физическим состоянием состава и зависит от плотности его в заряде и гладкости поверхности заряда. Разрыхленная смесь притягивает влагу в большей степени, нежели спрессованная. При прочих равных условиях гигроскопичность тем больше, чем выше степень измельчения компонентов пиротехнического состава.

Химические изменения состава, происходящие в результате его увлажнения, носят различный характер. Составы, содержащие в качестве горючего порошки металлов, а в качестве окислителей неорганические вещества, начинают разлагаться обычно из-за коррозии порошков металлов.

Если состав не содержит металлических порошков, то при его увлажнении значительных химических процессов обычно не наблюдается. Увлажнение пиротехнического состава приводит также к понижению его спецэффекта, т.е состав горит медленнее, не развивает при горении нормальной температуры, меньше излучает световой энергии и т.п.

Для понижения способности составов поглощать из окружающей среды влагу вещества компонентов покрывают защитной пленкой из пластификаторов. К пластификаторам относятся парафин, олифа и некоторые другие масла, а также спиртовые растворы различных клеящих веществ. Спирт улетучивается оставляя лаковое покрытие на частицах химикатов (компонентов) готовых пиротехнических составов.

Взрывчатые свойства состава проявляются в его способности создавать при определенных условиях взрыв. Большинство составов, из которых изготавливают пиротехнические средства, рассчитано на равномерное горение. Такие пиротехнические составы обладают минимальными взрывчатыми свойствами или не имеют их вообще. Однако, при определенных условиях, например при воздействии на состав мощного начального импульса многие пиротехнические составы способны взрываться. Взрывчатые свойства составов характеризуются скоростью детонации, бризантностью и фугасным действием. Скорость детонации – это скорость распространения реакции горения при воздействии мощного начального импульса. Для многих пиротехнических составов, которые способны дeтонировать, скорость детонации около 3000 м/сек, а для взрывчатых веществ эта скорость 9000 м/ceк. Составы, содержащие в качестве окислителя нитраты, имеют малую скорость детонации не превышающую 1000 м/сек. Многие пиротехнические составы вообще не детонируют.

Бризантность или мощность взрыва состава, оценивается количеством работы, которую этот взрыв может выполнить в единицу времени. Пиротехнические составы имеют малую бризантность.

Фугасное действие проявляется в способности состава расширять свой объем в начальный момент образования продуктов взрыва. Пиротехнические составы обладают сравнительно небольшой фугасностью.

Под скоростью горения пиротехнического состава понимается время, в течение которого горение распространяется на 1 см длины заряда за 1 сек. Скорость горения пиротехнического состава зависит от свойств окислителя и горючего, степени измельчения веществ и плотности  смеси. Например, хлораты в смеси с горючими веществами горят значительно быстрее, чем нитраты с теми же горючими. Чем больше измельчение вещества, тем выше скорость горения смеси. Спрессованные составы горят медленнее. Кроме того, с повышением внешнего давления и начальной температуры состава скорость горения возрастает, в разреженной среде горение смеси происходит медленнее.

Краткая характеристика некоторых пиротехнических средств

Большинство заводских пиротехнических изделий приводят в действие с помощью капсюля-воспламенителя путем накалывания, удара или резкого трения специальных материалов, к которым относится порох, пороховая мякоть, подмазка, стопин, огнепроводный (бикфордов) шнур, спички различного назначения, факелы, электровоспламенители и прочее.

Дымный или черный порох представляет собой механическую смесь серы, угля и калиевой селитpы (нитрат калия). Смесь эта зерниста и обладает свойствами взрывчатого вещества. Температура вспышки пороха 300 0С, чувствительность к удару сравнительно невелика. Дымный порох используют в основном для изготовления различных вышибных зарядов, применяемых в пиротехнике. К тому же среди взрывчатых веществ он значится как метательное взрывчатое вещество.

Пороховая мякоть – измельченный до тонкого порошка черный порох. Она более чувствительна к внешним воздействиям, применяют ее в качестве воспламенительного состава во многих пиротехнических изделиях.

Подмазка – тестообразная смесь из легковоспламеняющегося соединения и какого-либо клеящего вещества: декстрин, крахмал, лак. На производстве чаще других используют подмазку из пороховой мякоти. Подмазку наносят на изделия и, высохнув, она образует слой, который служит воспламенительным средством.

Стопин (нить стопина) – изделие из ниток или ткани в виде шнура, пропитанное и покрытое сверху горючим веществом. Основным стопинирующим веществом является порох или пороховая мякоть с добавкой клеящих веществ. Стопин предназначен для быстрой передачи огня от одной части пиротехнического устройства к другой.

Огнепроводный шнур служит для передачи огня заряду через строго определенное время после его поджигания. Шнур набит слабо спрессованным пороховым составом, через который пропущены специальные хлопчатобумажные нитки.

Спички состоят из двух элементов: терки и головки. Основой состава спичечной головки содержит хлорат калия (бертолетова соль), серу и животный клей. Кроме того, в состав входит молотое стекло, железный сурик, цинковые белила (cyxиe) и другие вещества. В состав терочной намазки входят: красный фосфор, антимоний, идитол, мел, двуокись марганца и некоторые другие материалы. Температура воспламенения головки обычной спички 220-315 0С.

Терочные составы применяют также непосредственно и в самих пиротехнических изделиях и служат для воспламенения. Эти составы чрезвычайно чувствительны к трению и относятся к разряду материалов весьма опасных при хранении и обращении.

Капсюли, используемые в пиротехнических cpeдстваx, воспламеняются от накола либо от направленного удара. Капсюль представляет собой металлический колпачок, в котором сосредоточен заряд ударного воспламенительного состава. В ударный состав входит гремучая ртуть, антимоний, бертолетова соль и другие химикаты. Сверху состав закрыт кружком из оловянной или другой фольги. Обычно используют капсюли заводского изготовления.

Фaкелы пиротехники изготавливают из подручных материалов. Основой обычно служит пакля и любое жидкое горючее от керосина, солярки до парафина. Хороши факелы из пористой резины – горят долго и пламя имеет более высокую температуру.

Есть и другие средства воспламенения пиротехнических составов, но пользоваться надо теми, которые являются стандартными для данного состава или изделия во избежание возможных нежелательных последствий.

Окислители

Окислители – вещества, которые обеспечивают поставку кислорода для пиротехнических смесей:

- Ва(NО3)2 – нитрат бария или азотнокислый барий – получаются хорошие смеси с  мaгнием и алюминием, а также цирконием, который окрашивает пламя в зеленый цвет. Ядовит. Не гигроскопичен. В пиротехнике применяют технический продукт. При работе с азотнокислым барием необходимо следить за тем, чтобы были защищены органы дыхания и не допускать попадания пыли в глаза.

- КСlО3 – хлорат калия или бертолетова соль – ядовита,  токсична, взрывоопасна, может служить основой суррогатной взрывчатки при добавках нефтепродуктов, опасна с тиомочевиной (CSN2Н4), с солями аммония (NH4) – не смешивать! Не допускать контакта! В пиротехнических составах, применяемых при съемках кинофильмов и фейерверочном искусстве, хлорат калия является основой большинства изделий.

- NH4СIO4 - перхлорат аммония или аммоний хлорнокислый – взрывоопасен, взрывается при температуре 1200 0С. Скорость детонации 2500-3500 м/с. Хороший поставщик кислорода. Опасны смеси с бертолетовой солью!

- КСlO4 – перхлорат калия или хлорнокислый калий –характеристики такие же, как у бертолетовой соли, но его разложение ускоряется в присутствии железа, кобальта, никеля, вольфрама  и всех солей меди. Хороший поставщик кислорода в пиротехнических смесях. Применяется при изготовлении цветных огней. Собственное пламя окраски не имеет, но усиливает цветность других компонентов, окрашивающих пламя.

- КNО3 – нитрат калия, азотнокислый калий или селитра калиевая – основа пороха и многих пиротехнических фейерверочных изделий. Благодаря относительно низкой температуре разложения применяется в воспламенительных составах. Легко отдает кислород, чем и опасен в обращении.

- Sr(NО3)2 – нитрат стронция или азотнокислый стронций. Бывает «технический» и «химически чистый». В пламенных пиротехнических составах окрашивает пламя в красный цвет. Применяют в пиротехнике «химически чистый». Гигроскопичен. Активного кислорода при реакции разложения участвует 40 %.

- NaNО3 – нитрат натрия, азотнокислый натрий – химикат, который отдает 47% кислорода при реакции. Это один из высших показателей в дешевых окислителях. Однако из-за своей большой гигроскопичности не применим в двойных смесях с порошками металлов: Mg, Al, Zr и другими. Изделия с солями натрия требуют жесткой гидроизоляции и не могут храниться длительные сроки. Применяют в чистом виде, при горении дает чистое яркое желтое пламя. Работать с этим химикатом рекомендуется в респираторах и перчатках.

- NаСlО3 – хлорат натрия или хлорнокислый натрий – весьма гигроскопичен, в чистом виде редко встречается.

- NН4NО3 – нитрат аммония или аммоний азотнокислый – в производстве используют «чистый» нитрат аммония. Сильно гигроскопичен, с порошками металлов составы весьма нестойки из-за агрессивности нитрата. Химикат мало чувствителен к трению, удару. Ядовит.  При работе с ним обязательны защита органов дыхания и рук.

- Fe2О2 – оксид железа – плотный, тяжелый материал, применяется в зажигательных и термитных изделиях. Не чувствителен к механическим воздействиям.

- FеЗО4 – оксид железа или окись железа – кубические кристаллы темно-красного цвета. Не гигроскопичен, ядовит. При работе с оксидом железа необходимы меры защиты органов дыхания и открытых частей тела.

- MnО2 – двуокись марганца или перолюзит – порошок черного цвета, применяют «химически чистый». Используют в зажигательных смесях. Отличный катализатор. Чувствительность к механическим воздействиям средняя.

- ВаО2 – перекись бария – тонкодисперсный порошок белого цвета, применяют в воспламенительных  составах, чувствителен к механическим воздействиям в смесях. При контакте с водой образует перекись водорода (Н2О2). Продукт не богат кислородом, при его горении кислорода участвует в реакции всего 9 %. Химикат весьма токсичен. При работе с перекисью бария необходимы меры защиты органов дыхания и открытых частей тела.

- С2С16 – гексахлорэтан (ГХЭ) – применяют в дымовых составах. В смесях с порошками Mg, Аl и другими активными металлами весьма чувствителен к механическим воздействиям (трению, удару). Ядовит. При работе с ГХЭ необходимо пользоваться противогазом, резиновыми перчатками. Необходимо регулярно проветривать рабочее помещение.

- С2С16 –гексахлорбензол (ГХБ) – применяют в дымовых смесях. Менее ядовит, чем ГХЭ, но необходимо работать в промышленных респираторах Ф-46 и РН-16. С порошками металлов образует весьма чувствительные смеси. Пыль ГXБ опасна самовоспламенением от случайной искры. Не допускать пыли в рабочем помещении!

- (С2F4)n – политетрафторэтилен, тефлон, флоулон или фторопласт – полимер, применяют в дымовых составах в виде порошка. При нагревании тефлона выделяются токсичные продукты, поэтому он в пиротехнике мало применим. Применение смесей с тефлоном в помещениях абсолютно запрещено! На открытом воздухе при пользовании пиротехническими изделиями, содержащими тефлон, не допускается попадания дыма на людей, животных и птиц!

Химическая промышленность вырабатывает много других окислителей, но необходимо строго соблюдать основные технические требования к окислителям:

а) максимальное содержание основного вещества (обычно не менее 98-99%);

б) минимальное содержание влаги (не более 0,1-0,2 %). В условиях повышенной влажности, перед вводом окислителей в пиротехнические смеси, они должны быть просушены;

в) минимальное содержание примесей гигроскопичных солей и солей тяжелых металлов (Рb, Сu и другие);

г) реакция водных растворов окислителей солей должна быть нейтральной;

д) отсутствие горючих примесей и примесей твердых веществ (стекло, песок и другие), которые повышают чувствительность пиротехнических составов к механическим воздействиям (трение, удар);

е) отсутствие примесей, понижающих химическую стойкость или ухудшающих специальный требуемый эффект;

ж) перед вводом окислителя в пиротехнический состав строго соблюдать технологический процесс о степени измельчения химиката-окислителя, пропуская его через сито соответствующего размера ячеек.

Горючие

При выборе горючего надо учитывать многие факторы и свойства каждого из них. Для пламенных горючих нужны высококалорийные и средней калорийности порошки металлов, которые окисляясь дают необходимое свечение. Для дымовых составов нужны горючие, образующие при своем сгорании большое количество газов.

Применяемые в пиротехнических составах горючие должны отвечать следующим требованиям:

а) быть химически и физически стойкими при перепадах температуры от 60 до -60 0C;

б) быть по возможности устойчивыми к действию слабых растворов и щелочей, так как окислителями чаще всего бывают соли щелочных и кислотных металлов;

в) быть малогигроскопичными, еще лучше не гигроскопичными;

г) иметь теплоту горения, обеспечивающую требуемый эффект наилучшим образом;

д) легко окисляться (вступать в реакцию) за счет кислорода окислителя или за счет кислорода среды;

е) сгорать при минимальном количестве кислорода;

ж) легко подвергаться измельчению (по возможности);

з) не быть токсичным при обработке и не выделять токсичных продуктов реакций при горении.

Все горючие можно разделить на две категории:

1. неорганические горючие:

- металлы – магний, алюминий, сплавы алюминия с магнием в различных пропорциях и различного размера, реже сплавы циркония и сам цирконий, а также титан, цинк, железо, мapгaнeц, вольфрам, сурьма;

- неметаллы – фосфор, углерод (древесный уголь, сажа), сера, сульфиды фосфора (Р4S3), сурьмы и другие, а также карбиды, силициды, фосфиды металлов.

2. органические горючие:

- бензол, толуол, нафталин, антрацен;

- углеводородные смеси: бензин, керосин, нефть, мазут, асфальты, сахар молочный и свекловичный, древесные опилки;

- сложные веществa других классов: стеарин, уротропин, дициандиамид, тиомочевина и другие горючие.

Основными горючими в пламенных пиротехнических составах являются алюминий и магний. Эти металлы более дешевые, чем цирконий, титан и другие редкоземельные элементы.

Al – алюминий – металл, порошок, стружка. В пиротехнике применяют более пяти разновидностей порошка: от пудры до № 1 (самого крупного) и стружки. Химически активен, дает хорошее свечение, окислению препятствует оксидная пленка (Al2O3). Применяют в пиротехнике сплав А1 с Мg четырех фракций (размеров частиц) от самого мелкого №4 до крупного №1. С щелочными нитратами натрия, калия, лития быстро разлагается. Смеси с этими нитратами не рекомендуют применять. Лучший нитрат в смесях с порошками Аl – нитрат бария [Ba(NO3)2]. Именно на этой смеси сделаны почти все вспышки и другие пиротехнические изделия недлительного хранения. Нестойки смеси Al с марганцево-кислым калием (КМnОЗ) из-за обменной реакции. Не рекомендуют смешивать порошки Al (пудру тем более!) с бертолетовой солью (КСlO3), так как такая смесь весьма чувствительна к механическим воздействиям! Взвесь алюминиевой пудры в местах работы при большой концентрации в воздухе способна взрываться от малейшей искры!

Плотность Al равна 2,7 г/смЗ, температура воспламенения порошка № 4 нa воздухе 800 0С, температура плaвления 660 0С, кипения 2500 0С. Температура плавления оксида алюминия 2030 0С, температура кипения (с разложением) 3000 0С. Количество Al, сгорающее за счет 1 г кислорода 1,12 г.

Mg – магний – металл, в пиротехнике применяют в виде порошка. Он имеет четыре разновидности от № 1 (МПФ-1) – магния порошок фрезерованный – дo № 4 (МПФ-4). В инертном газе в шаровых мельницах стружку после фрезерного станка дробят и просеивают на разных ситах. Получают зерна Мg разного размера: №№ 1, 2, 3, 4. Магний очень активный металл, но его защищает, так же, как и Аl, защитная пленка MgO. Оксидная пленка Мg менее прочная нежели у Al, но более пористая, и потому порошки магния в одинаковых с Аl условиях быстрее приходят в негодность. Применяют магний в составах осветительных, цветных, фейерверочных и имитационных огней. Для защиты порошков магния в кислых смесях используют различные масла, стеарин, парафин. Порошки магния не рекомендуют смешивать с хлоридом аммония (NН4Cl). С серой смесь магния недопустима! С тяжелыми металлами и их солями [например с Рb(NО3)2] не имеет смысла смешивать из-за обменной реакции: (Рb(NО3)2 + Mg = Мg(NО3)2 + Рb. Смесь Mg + КСlO3 неустойчива из-за окисления, такой состав очень чувствителен к трению и удару.

Плотность Mg равна 1,7 г/смЗ; температура воспламенения порошка № 4 на воздухе 550 0С, плавления 650 0С, кипения 1100 0С. Оксид магния MgO имеет температуру плавления 2800 0С. ПАМ – порошок алюминиево-магниевый (сплав Al и Мg), также имеет размер зерен от № 1 до 4. Надо отметить, что сплав алюминия с магнием (в пропорции Мg4Al3) содержит 54% магния, плотность его 2,15 г/см3, температура плавления 463 0С. Этот сплав выгодно отличается от других сплавов Al+Mg тем, что меньше корродирует, весьма хрупок и поэтому его легче измельчить. При работе необходимо соблюдать все предосторожности, как с порошками алюминия.

Zr – цирконий – в пиротехнике не применяют из-за дороговизны. Весьма стоек к коррозии, к тому же порошок циркония почти всегда содержит значительное количество гидрида – ZrH. Грубые фракции порошков циркония воспламеняются при температуре 180-200 0С. Температура воспламенения тонкодисперсного порошка циркония 80-85 0С. Работа с такими порошками опасна, особенно в условиях полукустарных производств.

Плотность Zr равна 6,5 г/смЗ, температура воспламенения на воздухе 180-2000C, плавления 1868 0С, кипения 4750 0С. В одном грамме кислорода сгорает 2,85 г циркония. Оксид циркония ZrО2 плавится при температуре 2700 0С, кипит при температуре 4300 0С.

Ti – титан – в пиротехнике мало применим из-за высокой цены. Теоретические показатели титана очень хорошие. Смеси титана устойчивы к агрессивным химикатам. Многие пиротехники используют его в качестве искрообразующего элемента. Фонтаны с порошками Ti пользуются большим спросом. Эффектны форсы и звездки из титана.

S – сера – традиционное пиротехническое горючее. В пиротехнике применяют тонко измолотый порошок. Очищенную от добавок серу применяют в дымовых порохах, фейерверочных составах.

При применении не путать с так называемым «серным цветом». Это тоже сера тонкого помола, но добыта из конденсата и содержит большое количество серной кислоты. Составы с этим химикатом могут самовозгораться и поэтому опасны!

Сера не токсична. Не рекомендуют использовать двойные смеси с хлоратами из-за высокой опасности самовозгорания. Плотность серы 2,06 г/см3; температура кипения 444,6 0С; в воде не растворима, в спирте плохо растворима; легко растворяется в сероуглероде: при 0 0С в 100 г сероуглерода (CS2) растворяется 46,1 г серы, при 55 0С в 100 г растворяется 181 г серы.

Форма кристаллов серы – ромбическая. Цвет желтый. Плохо проводит тепло и электричество. На воздухе сера воспламеняется при температуре не ниже 260 0С и горит слабым синим пламенем. Удельная теплотворная способность 0,172 кал/г. Сера представляет собой важнейший носитель пламени в безопасной зажигательной смеси спичечной массы и является наилучшим горючим во многих пиротехнических рецептах.

Сера известна в этом качестве до изобретения пороха. В некоторых пиротехнических рецептах серу заменили канифолью или другими смолами, но благодаря тому, что при сгорании серы легче регулировать реакцию, сера, как и прежде, является основным носителем пламени в пламенных составах пиротехнических изделий. Активность обменной реакции серы зависит от удельной поверхности, от концентрации (количества в смеси) и от имеющегося кислорода. Исследования в отношении различных концентраций при постоянном содержании КСlO3 показали, что содержание серы дo 1 % уже является достаточным, чтобы обеспечить гopeние и произошла реакция. При содержании в смеси серы более 1 %, быстро растет чувствительность состава к механическим воздействиям. Повышение содержания серы в пиротехнических составах больше расчетных не способствует улучшению этих cоставов. Фактически, при небольшом содержании серы (0,5-1%) и содержании хлората калия (КСlO3) около 50% в смесях обеспечивается хорошее взаимодействие. Более того, излишнее содержание серы в смесях приводит к медленному горению этих составов. Надо помнить, что большое содержание серы в изделиях увеличивает образование двуокиси серы – опасного химиката! Надо помнить и о том, что в порошке серы очень много примесей различных веществ. Особо опасной примесью является окись кремния (SiО2). Наличие примесей других веществ в порошках серы приводит к значительному повышению чувствительности такой смеси с серой к механическим воздействиям. Поэтому степени чистоты серы следует придавать особое значение! Опытный пиротехник работает с серой, имеющей большой запас чистоты и надежности в отношении требований техники безопасности. Сера должна содержать в своей массе не более 1% посторонних примесей.

С – углерод – относятся: алмаз, графит, древесный уголь, сажа. Алмазы – из-за дороговизны в пиротехнике не применяют. Графит требует для своего воспламенения очень высокой температуры и поэтому в пиротехнике почти не применяют. Остается сажа и древесный уголь. Условно именно древесный уголь называют «углеродом». Соединения с углеродом называют карбонатами. В таком углероде много других примесей – от 25 до 40 %, (это зависит от температуры, при которой была сделана перегонка древесины в древесный уголь). Как горючее древесный уголь не стабилен, поэтому каждый раз при поступлении новой партии древесного угля, его надо проверить. Чаще всего приходится менять его соотношение как компонента именно по этой причине. Для искрящихся составов удобен уголь, приготовленный из твердых пород лиственных деревьев: дуба, граба, бука, ясеня, березы, ольхи. Для подготовки пороховой мякоти, пороха, в форсовых составах лучше зарекомендовал себя уголь из мягких пород лиственных деревьев: липы, осины, тополя, ивы. Различить эти сорта угля можно по их твердости и звуку, который они издают при ударе. Твердые сорта издают «звонкий» звук. Уголь из хвойных пород деревьев в пиротехнике неприменим. Большая концентрация угольной пыли в помещении может привести к взрыву, по этому помещения, где происходит размол, просеивание и развеска угля, необходимо часто проветривать. При работе с углем надо пользоваться защитными средствами – респираторами, ватно-марлевыми повязками. Древесный уголь не токсичен.

Сажа – горючее – характеризуется как жирный уголь. Наравне с древесным углем применима в пиротехнике. Если ввести в смесь сажу от 3% до 8%, то получают смеси цветного и белого дымов, искристые cоставы. Сажа – легкий летучий материал. Взвесь сажи большой концентрaции в воздухе помещения опасно в пожарном отношении! Сажа не токсична. Однако, необходимо пользоваться средствами защиты органов дыхания, как при работе с обычным углем.

В – бор или «аморфный бор» – порошок тeмнo-коричневого цвета, имеет мелкий размол (дисперсность) менее 1 мкм, неметалл. Рецепты с бором дают хорошие составы с отличными харaктеристиками, однако в пиротехнике пpименять бор накладно из-за его дороговизны.

Р (кр) – фосфор (красный) – порошок темно-красного цвета, гигроскопичен, поэтому фосфор хранят в герметичной посуде. В соединении с влажным воздухом образует фосфорную кислоту [РН2О(ОН)2]. Для большей устойчивости в пиротехнике применяют с нейтрализаторами (окисью цинка, карбонатом кальция, окисью алюминия). Применяют и с клеевыми добавками: крахмала (С6Н10О5), декстрина (С6Н10О5) на спирте.

Никогда нельзя делать сухих (без увлажнения) смесей фосфора с хлоратами! Они образуют весьма чувствительные смеси и потому опасны! Нельзя смешивать сухие компоненты фосфора со всеми окислителями! Фосфор красный применяют в терочных, капсюльных, пистонных составах. Фосфор белый в пиротехнике не применяют. Работать с фосфором и его составами надо в респираторах и резиновых перчатках.

Si – кремний (силициум) – темно-серый порошок, неметалл, хотя кремний обладает всеми характеристиками металлов. В пиротехнике применяют как горючее. Намного дешевле бора. Сам не воспламеняется, но имеет высокую температуру возгорания. Si применяют в основном в зажигательных смесях, в частности, в спичечной промышленности.

Sb2S3 – сурьма трехсернистая или антимоний. Цвет кристаллов оранжевый или черный, имеет характерный металлический блеск. Легко подвергается измельчению. Применяют во многих пиротехнических составах: зажигательных, бенгальских огнях, терочных составах спичек, хлопушках. Сурьму трехсернистую чаще других сульфидов используют в пиротехнике и поэтому она лучше других изучена и опробована на практике. Плотность равна 4,5 г/см3, температура плавления 548 0С. При сгорании получают два продукта: Sb2О (окись сурьмы) и SО2 (сернокислый газ). За счет 1 г кислорода сгорает 2,36 г сурьмы трехсернистой. Весьма активное горючее. Работать с антимонием необходимо в респираторе и peзиновых перчатках.

Веретенное масло – нефтепродукт, плотностью 0,88-0,89 г/см3; температура вспышки 160 °С. Используют в пиротехнике, как предохранитель порошков металлов от окисления и разложения (Al, Мg и др.), составы с веретенным маслом хранятся значительно дольше, чем без него. Надо сказать и о том, что в пламенных составах масло несколько ухудшает эффект, выделяя при горении большое количество дыма.

Веретенное масло можно применять при получении «тяжелого дыма» за счет возгонки при высокой температуре и мгновенном резком охлаждении углекислым газом.

Скипидар – продукт перегонки смолистой древесины и смолы хвойных деревьев – растворитель лаков, смол, красок. Он отличается от предельных углеводородов (бензина, керосина, веретенного масла и прочего) большей легкостью окисления, легко воспламеняется при соприкосновении с концентрированной азотной кислотой. Смесь паров скипидара с воздухом легко взрывается. Работать со скипидаром рекомендуют вне помещений с большой осторожностью.

Цементаторы

В чистом виде цементаторы в природе не существуют. Чаще это горючие, выполняющие роль и цементаторов и горючих. Среди горючих встречаются соединения, которые несут функции и катализаторов, и газообразующих, и дымообразующих, и пламягасящих в дымовых составах. Встречаются соединения, которые выполняют не одну или две, а иногда и три функции. Рассмотрим некоторые из них.

Углеводы

Крахмал – картофельная мука – для расчета в рецептах берут (C6H10О5)n – пищевой продукт, а в пиротехнике – вещество связующее горючее. Служит цементатором в цветных огнях, а также при изготовлении нити стопина. Плотность крахмала 1,6 г/см3. Является основой декстрина (C6H10О6). В холодной воде почти не растворим, в горячей растворим значительно лучше. В кислой среде крахмал гидролизуется до виноградного сахара.

Сахар молочный – С12Н22О11.Н2О – «лактоза». Получают из молока в виде желтоватых вязких кристаллов. В смесях с хлоратами проявляет себя как весьма активное горючее. Такие смеси чувствительны к механическим воздействиям. При невысокой температуре сгорания дает очень много газообразного продукта, хорошо окрашивающегося любым цветом красителя. Поэтому применим в цветных дымах. Плотность молочного сахара 1,5 г/см3. Вода удаляется при температуре 125°С. Плавится при температуре около 200°С с разложением на свои cocтaвные части. Молочный сахар безвреден.

Свекловичный сахар, тростниковый сахар (С12Н22О11) – пищевой продукт. В пиротехнике применяют мало. Плотность его 1,6 г/см3. Плавится при температуре 160°С с небольшим разложением. Гигроскопичен. Пиротехнические рецепты ориентированы на молочный сахар – лактозу, который в пищу непригоден. Но эффект сгорания свекловичного сахара в пиротехнических состaвax тот же, что и при лактозе.

Древесина (С6Н10О5)n – мелкие древесные опилки – в древесных опилках очень много клетчатки, в сухих опилках примерно 2/3 от всей массы. Это дешевое горючее-связующее. Древесина безвредна.

Стеарин (С17Н35СООН) или стеариновая кислота – продукт перегонки нефти. Главное применение – изолирующий материал частиц порошков металлов от коррозии, может служить в качестве пропитки бумажных гильз для некоторых изделий. Применяют в спичечном производстве. Хорошее горючее-цементатор и гидроизолятор. Применяют в качестве основного горючего при производстве пламенных пиротехнических составов различных оттенков голубого огня. Плавится при температуре 71 0С, кипит при температуре 359-383 0С (при атмосферном давлении), плотность невелика – 0,94 г/см3. Стеарин обладает высокой поверхностной активностью, поэтому в рыхлых составах его активность велика, а в спрессованных он позволяет гореть составу ровно без скачков и затуханий. Стеарин – отличный пластификатор-горючее. Технический стеарин представляет собой смесь стеариновой и пальмитиновой кислот. При работе с расплавленным стеарином необходимы меры защиты органов дыхания.

Парафин (С26Н54) – такая формула парафина условна, ее используют для расчетов в рецептах. Парафин – смecь насыщенных углеводородов, продукт нефтеперегонки, белая или желтоватая масса без запаха и вкуса. Плавится при температуре 44-58 0С, плотность 0,88-0,91 г/см3. Парафин менее химически агрессивен, чем стеарин, и поэтому в составах с порошками металлов более предпочтителен, но менее, нежели стеарин, пластичен. Однако составы с парафином хорошо сохраняются в спрессованном виде. Обязательна защита органов дыхания при работе с парафином.

Антрацен (С14Н10) – это белые кристаллы с плотностью 1,25 г/см3, температура плавления 218 0С, температура кипения 342 0С. «Химически чистый» антрацен стоит дорого. Используют для производства «черного дыма». Изомер антрацена – фенантрен – имеет такую же формулу, но по своим химическим и физическим свойствам (температура плавления 99 0С и температура кипения 240 0С) еще более подходит для пиротехнических составов, так как для его реакции требуется меньше окислителя. Но фенантрен еще дороже, чем антpaцeн.

Технический антрацен или просто антрацен в массе своей содержит примерно лишь 29% чистого антрацена, а 75% этой зеленовато-желтой или темно-зеленой массы составляют другие  углеводороды. Если заняться разложением антрацена на отдельные фракции его составляющие, то можно выделить фенантрен (С14Н10), карбазол (С12Н9N) и другие углеводороды, а также различные масла, в том  числе и эфирные. Но именно наличие различных углеводородистых добавок и масел в техническом aнтрацене позволяет получить вспышку антрацена уже при температуре 150-165 0С. С одной стороны, это не совсем хороший показатель для работы с техническим антраценом, так как низкая температура возгорания химиката – показатель его опасности при работе. С другой стороны, как уже было сказано выше, химикат с такой низкой температурой разложения будет хорошо реагировать с окислителем, имеющим небольшое количество кислорода или с небольшим количеством окислителя, богатого кислородом. Технический антрацен (химикат весьма дешевый), нафталин и другие углеводородные соединения в пиротехнических составах выполняют роли не только горючих, но и дымообразователей, и газообразователей, что не менее важно, чем горючее в данных составах. Если бы нафталин и антрацен были бы только горючими, то от них бы пиротехники отказались, потому что им нужно дымообразование, и чем большее дымообразование дает та или иная смесь или отдельный химикат, тем более приемлемы они. И одно дымообразование, само по себе без большого газообразования, еще не есть необходимый конечный результат для пиротехники. Когда же дымообразование сочетают с большим количеством выделенных газов, которые окрашивают дым, считают, что рецепт удался.

Вот один из примеров – рецепт черного дыма на металлохлоридной основе:

- гексахлорэтан (С2Сlб) – 60%;

- магний порошок (Mg) – 19%;

- нафталин (С10Н8) – 21%.

Сейчас никто из пиротехников не делает такого состава черного дыма, хотя в свое время эта смесь была лучшей. Однако, когда нет других химикатов, а черный дым нужен, то поневоле сделаешь такую смесь. Однако смесь, сделанная по этому рецепту, не отвечает требованиям длительного хранения. Сначала улетучивается ГХЭ, потом улетучивается нафталин. К тому же эта смесь чувствительна к удару. Если заменить летучий нафталин на такое же количество антрацена, то смесь будет лучше по всем показателям, особенно потеряет чувствительность к удару, а значит станет безопасной в производстве, хранении, перевозках и при пользовании. А если гексахлорэтан заменить бертолетовой солью (КСlO3), химикатом богатым кислородом, то можно отказаться и от металлического порошка-горючего – магния. А смесь черного дыма из бертолетовой соли плюс антрацен выгодно отличается по всем параметрам от смеси на металлохлоридной основе.

Уротропин (C6H12N4) – гексаметилентетрамин – бесцветные кристаллы, хорошо растворяются в воде и потому весьма гигроскопичны. Получают при конденсации формальдегида с аммиаком. Содержит очень большое количество азота и потому горит почти бесцветным пламенем, бездымен. Применяют в цветных огнях, а с небольшой добавкой окислителя имитирует горение газовых плиток. Многие пиротехники используют гopeниe уротропина для создания эффекта «марево», когда воздух колеблется от жары. Уротропин является главной составной частью при промышленном производстве так называемого «сухого спирта». Уротропина в воде (в 100 г.) растворяется 167 г. В этиловом спирте малорастворим. Термически устойчив, загорается трудно. При работе с уротропином необходима защита дыхательных путей, открытых частей тела и глаз. После работы необходимо принять душ. Уротропин ядовит!

Дициандиамид – ДЦДА (С24N4H4) – является в пиротехнических составах не только горючим, но еще и пламягасителем, поэтому в пламенных составах не применяют.  Широко применяют в цветных дымах. ДЦДА – кристаллы стекловидные, плохо растворяются в холодной воде, но хорошо растворяются в ацетоне, в горячей воде, в подогретом спирте. При нагревании более 180 0С разлагаются, отщепляя аммиак, что можно почувствовать по запаху. При работе с дициандиамидом  необходимо использовать респиратор, резиновые перчатки, необходимо частое мытье рук.

Тиомочевина (CSN2H4 . H2NCSH2) – кристаллический белый порошок, с хлоратами образует весьма активные составы, даже опасные, поэтому двойных смесей не рекомендуется делать. Тиомочевина содержит много азота, поэтому как горючее очень ценна, но, имея в своей молекуле атом неокисленной серы, тиомочевина oчень реакционна и тем опасна. Плавится при температуре 182 0С, плотность 1,4 г/см3, в воде слабо pacтворима, поэтому считается не гигроскопичной. Тиомочевину применяют во многих пиротехнических изделиях: в цветных дымах, во вспышках, в имитаторах взрывов. Тиомочевина  ядовита! При работе с ней необходимы меры защиты органов дыхания и открытых частей тела.

Органические полимеры

В качестве цементаторов (связующих) часто используют масло веретенное, олифу натуральную, канифоль, декстрин, бакелиты, идитол, эпоксидные смолы, шеллак и другие лаки. В пиротехнике иногда применяют в качестве связующих нитроклетчатки, асфальты, битумы и растворы каучука. Требования к таким связующим веществам особые. Они не должны растворяться в воде, иметь полную сопротивляемость гниению и разложению, что происходит с клеящими веществами животного происхождения. Эти вещества должны растворяться в органических растворителях и иметь способность при высыхании к образованию пленки из своих растворов для надежной защиты от попадания влаги в готовое изделие.

Идитол – С1ЗН12О2 (условная формула для расчета рецептов) – «новолак» или «новолачная» смола – комки янтарного цвета с красноватым оттенком. Получают конденсацией избытка фенола с формальдегидом в присутствии какого-либо кислого катализатора, например HCl. При обычной температуре легко измельчается в порошок. Можно вводить в пиротехнические составы в виде порошка с последующим введением в состав спирта или спиртовогo раствора. При высыхании спирт улетучивается, идитол же остается прочной пленкой. Идитол хорошо растворяется в этиловом спирте. Его используют как горючее-связующее во многих рецептах цветных огней. Отличный цементатор. Температура его размягчения не ниже 97-100 0С. Красноватый оттенок идитол придает большое присутствие свободного фенола. Меры защиты: респиратор, перчатки, проветривание помещения, где работают с идитолом.

Бакелиты – C12H11О2 (формула условна). По другим источникам – С14Н4О3 – искусственная смола, получаемая конденсацией фенола с избытком формальдегида в присутствии щелочного катализатора (аммиака). В пиротехнических составах, как и идитол, применяют в качестве связующего горючего. Бакелиты устойчивы к химическим воздействиям, являются хорошей защитой активных металлических порошков в смесях с нитратами и хлоратами.

Бакелит «А» размягчается при температуре 75-1000С, он хорошо растворяется в этиловом спирте. Если нагревать бакелит «А» выше 1000С, он переходит в форму «В». С дальнейшим повышением температуры до 1800С его форма меняется и переходит в бакелит «С». Бакелит «С» – неплавкое вещество, не размягчается, не растворим в большинстве органических растворителей, очень устойчив к химическим воздействиям и обладает большой механической прочностью. Чаще работают с бакелитом формы «А» в виде спиртового лака. Если составы с примесью бакелита «А» нагреть в спрессованном виде до температуры 150-1800С, то бакелит «А» через форму «В» перейдет в форму «С», чем весьма укрепит пиротехническое изделие не только химически, но и механически. Изделия, изготовленные таким методом, будут очень устойчивы к лучу огня, то есть возгорание таких изделий потребует или специального зажигательного состава или более мощного начального импульса. Иногда в изделиях требуется не только зажигательный состав, но еще и переходный – от зажигательного к основному. Бакелиты применяют в термитно-зажигательных смесях, в осветительных cocтавах. Бакелит можно использовать в некоторых составаx цветных звездок для «бураков» и «люсткугелей». При работе с бакелитами необходимо обязательно проветривать помещение. Бакелиты токсичны!

Канифоль (С20Н30О) – естественная смола, получаемая из древесины и смолы хвойных деревьев, обработанная высокой температурой. Низкая температура плавления канифоли (немногим выше 650С) не дает возможности получать тонкие порошки и изучить все ее возможности. Главной составной частью канифоли является ненасыщенная абиетиновая кислота (С20Н30О2). Плотность канифоли 1,0-1,1 г/см3. Канифоль растворима в этиловом спирте, эфире, бензоле, частично в бензине. При нагревании paстворяется в олифе. Канифоль применяют в качестве горючего в дымном составе, а качестве связующего применяют очень редко. Большая концентрация пыли канифоли в воздухе взрывоопасна! Канифоль не вредна, однако при работе с канифолью в помещении надо надевать респиратор или ватно-марлевую повязку (ибо канифоль забивает дыхательные пути, покрывает пленкой слизистую носа и глаз). После работы обязателен душ.

Резинаты – получают от сплавления солей металлов с канифолью, вернее, с абиетиновой кислотой. Так, резинат кальция получают сплавлением канифоли с гашеной известью при температуре 230-240 0С [(C19H29СОО)Ca]. Эта формула берется только для расчета при составлении новых смесей, новых рецептов. Резинаты бывают не только кальция, но и стронция, калия и других металлов. Плотность резината кальция 1,2 г/см3, условная молекулярная масса 643. За счет сгорания 1 г кислорода резината кальция сгорает 0,61 г. Элементарный состав резината кальция содержит: углерода – 75, водорода – 9 и кислорода – 10 атомов. Резинат кальция растворяется в бензине или в смеси бензина со спиртом 1:1. В пиротехнических cocтaвax дает яркое белое пламя. Из других резинатов интересен резинат стронция (Sr20Н30О2). Смеси с резинатом стронция дают чистое красное пламя. Высокая стоимость не позволяет применение резината стронция в пиротехнических целях. Резинаты почти безвредны, при работе с ними надо только защищать органы дыхания от пыли.

Олифа натуральная (С16Н28О2) – вязкая жидкость бурого цвета. Получают олифу продуванием воздуха через нагретое до 160 0C льняное или конопляное масло. В пиротехнике используют только чистую олифу без каких-либо добавок ускоряющие ее высыхание. Для некоторых coставов можно применять раствор канифоли в олифе, но только в тех рецептах, где указана канифоль в качестве компонента со своим процентным соотношением. Олифа не ядовита.

Декстрин (C6H10О5) – клей растительного происхождения. Полyчают из крахмала путем нагревания с разбавленными кислотами. Имеет вид желтого порошка, легко растворим в горячей и холодной воде. Как клей – готов к употреблению без предварительной подготовки. Как горючее-связующее – улучшает чистоту пламени в цвeтныx огнях. Продукт недорогой, безвредный. В пиротехнических составах широко применяют как компонент и как клеящее вещество. Клей можно получить из кукурузы, из картофеля. Это продукт расщепления состава, который образуется в результате разложения крахмала под действием ферментов и высокой температуры (180-2000С) или кислот. Декстрин состоит из точно не известного количества молекул глюкозы и потому eгo формула является приблизительной. Декстрин встречается по меньшей мере в двух разновидностях: декстрин «а» – (С6Н10О5)5 и декстрин «б» – (С6Н10О5)6.

IIIeллaк (С16Н24О5) – естественная смола, аморфная твердая коричневая чешуйка. Хорошо растворяется в спиртах, ацетоне, эфире, скипидаре. В воде не растворяется. Шеллак дефицитен и дорог. В пиротехнических составах используют в виде лака, лачного раствора в спирте. Применим и в спекаемой смеси с окислителем с последующей размолкой двухкомпонентного состава до необходимой величины частиц. Так, для пламенных составов красного цвета шеллак смешивают с нитратом стронция и спекают в открытом виде до однородных кусков неправильной формы с последующим их измельчением. Шеллак безвреден.

Смола ФР-12 – фенольно-резерциновая, применяют в качестве горючего-связующего, цeмeнтатора в газообразующих составах, обязательно с отвердителем-параформом. Активное горючее с нитратами, скорость горения составов со смолой ФР-12 близка к скорости горения дымного черного пороха. Работа со смолой требует дополнительного оборудования из-за вязкости смолы, а при добавлении параформа – для быстрого высыхания. При работе со смолой ФР-12 рекомендуют использовать респираторы из-за ее летучих свойств в смесях с параформом.

Сырой буроyгoльный воск – озокерит, «монтан воск», «горный воск» – продукт перегонки бурого каменного угля. Применение  самое широкое в качестве горючего-связующего в составах цветных огней и различных составах белого дыма. Из-за низкой температуры плавления (около 75 0С) горный воск при размалывании летом может cпекаться в монолит прямо в шаровой мельнице. Поэтому его рекомендуют размалывать зимой,  при низких температурах. Хорошо размалывается до тонкодисперсного порошка, не гигроскопичен, хранится без слеживания и кристаллизации, безвреден, не опасен. При размолке, просеивании и работе с пылящими составами  необходима защита органов дыхания. Горный воск не растворим в воде, легко растворяим в спирте, бензине, ацетоне. Применяют  в виде порошка с последующим вводом растворителя. Покрывает надежной прочной пленкой отдельные компоненты состава, а при среднем давлении запрессовки цементирует пиротехнические смеси.

Катализаторы

Катализаторы – химические вещества, которые вводят в пиротехнические составы для ускорения гopeния этих составов. Проблема катализа при горении пиротехнических составов еще полностью не разрешена. Опыты в лабораторных испытаниях показали, что катализаторы наибольшее влияние имеют в пиротехнических смеcяx с низкой температурой горения. С повышением температуры горения составов, как правило повышается и внутреннее давление продуктов сгорания, а при таких условиях роль катализатора будет уменьшаться. Во многих пиротехнических coставах их не используют вообще, так как горение поддерживают на высоком уровне за cчет сгорания компонентов: окислителя, горючего, дополнительных специальных химикатов, солей, окрашивающих пламя в заданный цвет и образующих много дыма или много газов и т.п.

Аммоний хлористый (NН4Cl) – нашатырь. Технический аммонии хлористый весьма гигроскопичен. В пиротехнике используют аммоний хлористый только «чистый». Это дымообразующее горючее способное к обменным реакциям в смесях с хлоратами, но в присутствии других компонентов аммоний хлористый более химически устойчив. В основном применяют в различных дымовыx составах с низкой температурой горения, где он выполняет и роль катализатора. Аммоний хлористый применим и в составах цветных огней, где также выполняет функции катализатора, так как цветные звездочки горят в воздухе. Аммоний хлористый не токсичен.

Двуокись марганца (MnО2) – пиролюзит. Черный или коричневый порошок. Как катализатор снижает температуру горения хлоратов, если добавить в пиротехнический состав всего 5% общего объема состава. Токсичен, ядовит! Резко повышает чувствительность пиротехнических смесей с хлоратами к механическим воздействиям. Смешивать такие составы, надо обязательно в спиртово-водной среде. Готовое изделие просушить. Молекулярная масса MnО2 равна 87, плотность 5,0 г/см3, температура плавления больше либо равна 500 0С, активного кислорода в составах имеет 37 %. Используют в термитных смесях. При работе с двуокисью марганца необходимо пользоваться противогазом, резиновыми перчатками. После работы обязательно принять душ.

Окись кобальта (Со2О3) – черно-серые кристаллы. Является катализатором, по своим свойствам и характеристикам в пиротехнических составах производит такие же действия, как и двуокись марганца. Не рекомендуют смешивать с хлоратами, особенно в сухом виде. Токсичен, ядовит! Все меры предосторожности при работе с окисью кобальта, как и с предыдущим химикатом (MnО2).

Соединения хрома: (NH4)2Cr2О7 – бихромат аммония, СгО3 – трехокись хрома и K2CrО4 – хромат калия применяют как катализаторы в газообразующих и искристых составах с нитратом аммония. Соединения хрома крайне токсичны, вызывают аллергию!  Особенно хромат калия. По этим причинам используют его редко. Людям с повышенной чувствительностью и больным аллергией работать с этими солями запрещено!

Железистосинеродистое железо (берлинская лазурь, прусская синька, «милори») – Fе4[Fе(СN6)]3 – порошок темно-синего цвета, не летуч, гигроскопичен. Является катализатором в искристых и газообразующих составах, в некоторых фейерверочных изделиях. Не токсичен. Защита от пыли – ватно-марлевая повязка, респиратор.

Пламягасители

Вещества выделяющие при своих реакциях углекислый газ (СО2) являются пламягасителями. Пламягасители обычно в пиротехнических составах применяют при производстве дымов различного цвета. Хорошими пламягасителями зарекомендовали себя углекислые соли: мел – СаСО3, углекислый магний – MgCO, ортофосфат кальция - Са(РО4)2, фторид бария – BaF2. Последний является и флегматизатором – химикатом, препятствующим слеживанию составов и перекристаллизации химикатов в составах при их длительном хранении. Все эти соединения не токсичны. Но продукты их горения ядовиты!