## Slide 1: Ароматты және гетероциклды орынбасарлары бар винилды мономерлер
Стирол және оның туындылары
Стирол, -метилстирол, винилтолуол, винилкетондар, винилпиридиндер, винилкарбозолдар
Стирол С6Н5-СН=СН2- түссіз сұйықтық, Тқайнау= 1450С, Тбалқу =30,60С, =905,9кг/м3. Суда нашар ериді, метанол, этанол, диэтил эфирі, ацетон, ССІ4 жақсы араласады. Әр түрлі органикалық заттарды жақсы ерітеді.
Стиролды алудың өндірістік әдістері:
Стиролды этилбензолдан дегидрлеумен алу.
С6Н5-СН2СН3 → С6Н5-СН=СН2 + Н2
Н0 = +124кДж, Т = 873 К
Реакция қайтымды, эндотермиялық, гетерогенді-каталитикалық реакция.

## Slide 2
Катализаторлар: теміроксидті катализаторлар К-24, құрамы: Fe2O3, K2CO3, Cr2O3, ZnO, K2SiO3
Стирол мен пропиленоксидтің біріккен өндірісі
І- сатыда: С6Н5-СН2СН3 → С6Н5-СН(ООН)СН3 (О2, 403К)
Реакция гиддропероксидтың 10% дейін жүреді.
Жанама өнімі - ацетофенон және фенилметилкарбинол.
ІІ- сатыда: пропиленнің сұйықфазалы эпоксидтеуі
Т =353-403К, Р-1,6-6,5МПа. Катализатор Мо нафтенаты

## Slide 3
ІІІ- сатыда: фенилметилкарбинолдың дегидратациясы:
С6Н5-СН(ОН)СН3 → С6Н5-СН=СН2 +Н2О (ТiO2, 373K)
Этиленнің стильбенмен метатезис арқылы стиролды алу:
1саты: стильбенді алу (PbO2 н/е Bi2O3, T=873K)
2С6Н5-СН3+ О2 → С6Н5-СН=СН-С6Н5 +2Н2О
2 саты: C2H4 мен стильбеннің метатезисы (WO3, T=723K)
С6Н5-СН=СН-С6Н5 +C2H4 → 2С6Н5-СН=СН2
Бутадиеннің каталитикалық циклодимеризациясымен стиролды алу:
Темір карбонилдары қатысында, Т=553К. Тиімсіз процесс.

## Slide 4
-метилстиролды алу
-метилстирол мен диенді көмірсутектер негізіндегі термоэластопласт түріндегі блоксополимерлері- жоғары температураға тұрақты, босқа полимерлермен үйлесімді, май және минералды толтырғыштармен толтыруға қабілетті.
-метилстирол алудын негізгі үрдісі изопропилбензолдын дегидрлеуі:
С6Н5-СН(СН3)2→ С6Н5-С(СН3)=СН2 + Н2
-метилстиролды кумолдан алу:
1Сатыда:
2 сатыда:
3 сатыда:

## Slide 5
Винилпиридиндер:
ВП (2-ВП, 3-ВП, 4-ВП, 5-Винил-2-метилпиридин,
2-Винил-5этилпиридин) – түссіз сұйықтар, органикалық еріткіштерде жақсы ериді, суда нашар ериді.
ВП сополимерлері (бутадиен-ВП, изопрен-ВП, бутадиен-стирол-ВП, бутадиен-АН-ПВ) синтезінде қолданады (вулканизаттар) .
ВП латекстер ретінде әр түрлі адгезив, жабындылар, желімдер алуда қолданады.
5В-2МП ПВ Пиридинді каучуктер өндірісінде қолданады.
ВП текстиль, Шайырлап, кинофотоматериалдар, ФармПрепараттар өндірістерінде қолданады.

## Slide 6
-түссіз сұйықтық, органикалық еріткіштерде жақсы, суда нашар ериді.
2-винилпиридин алғаш рет 1887 г.
(Пиридин+С2Н4) қоспасын қыздырылған түтікшеден өткізумен синтезделген. Кейіннен А. Ладенбург 2-пиколинді 2-пиридилэтанолға оксиметилдеу және оны 2-винилпиридинге дегидратациялаумен шығымы жоғары 2-винилпиридин алған. ВП-ды осы әдіспен синтездеу «Ладенбург әдісі» деп аталады:

## Slide 7
ВП өндірістік алу әдістері
5-винил-2-метилпиридиннің синтезі
Бастапқы алкилпиридин – метилэтилпиридинді (МЭП) алу сатысы. Оның шикі заты ацетальдегид (паральдегид түрінде) және NH3.
Паральдегидті артық мөлшердегі NH3–пен сұйық фазада Т=473-523К және 5,0-10,0 МПа CH3COONH4 немесе NH4F немесе CH3COOH қатысында қыздырғанда 2-метил-5-этилпиридин түзіледі. Содан кейін МЭП дегидрлейді. Жанама өнімдер: 2- және 4-пиколиндер, бір қатар жоғары температурада қайнайтын пиридинді негіздер. МЭП реакциялық қоспадан ректификациялаумен бөліп алады.

## Slide 8
2-метил-5-этилпиридиннің дегидрлеуі МЭП МВП дегидрлеуі қайтымды эндотермиялық реакция. Процесс Т-848-923 К, инертті тасымалдаушы (су булары) ортасында.
Катализаторлар: аралас Ме оксидтері, бастапқы компоненттері Fe203, ZnO, Mg203, A1203. Промоторлар ретінде Сг203, К2С03, KF, СаО. МЭП конверсиялану дәрежесі 35-70%, МВП шығымы - 40-85%.

## Slide 9
2- мен 4-винилпиридиндер және 2-винил-5-этилпиридиннің синтезі
Ладенбург әдісі бойынша осы мономерлерді алудың бастапқы өнімдері 2- мен 4-пиколиндер және метилэтилпиридин жатады.
Пиколиндер, МЭП сияқты ацетальдегид пен аммиактың конденсациялауымен алынады. Реакция-газды фазада оксидты катализаторларда, жиі алюмосиликатта, Т=648-723К. Натижесінде бірдей қатынастағы, жалпы шығымы 50-60% 2- және 4-пиколиндер түзіледі.
Жанама өнімдер: 4-М-3-ЭП және жоғары температурада қайнайтың пиридинді негіздер. Негізгі өнімдер реакциялық қоспадан ректификациялаумен бөлінеді.

## Slide 10
N-винилпирролидон (N-ВП):
ПВП негізгі қолдану саласы-медицина. ММ қарай ПВП
- токсикалық заттарды ағзадан шығару (ММ —10000-15000);
-плазманың орнына қолданатын ерітінділер ретінде (ММ- 25000-40000);
- дәрілік заттардың әсерін ұзарту үшін (ММ —60 000);
- энтеросорбенттер ретінде (тігілген).
ВП және оны сополимерлері текстильді өндірісте, қағаз және фотоматериалдар өндірісінде, тамақ өндірісінде, ауылшаруашылығанда, құрылыста кеңінен қолданылады.
Алғаш рет N-ВП -пирролидонды ацетиленмен винилдеу арқылы синтезделді. Кейіннен басқа әдістер, ажырату реакцияларына негізделген (дегидрогалогендеу, дегидратациялау т.б.) және орынбасу реакциялары (қайтавинилдеу)

## Slide 11: -пирролидонды С2Н2-мен тікелей винилдеу
Реакция Т- 373-573 К және 1,5-4 МПа. Осы жағдайда С2Н2 жарылумен ыдырайды:
С2Н2 → 2С + Н2 Н = 226 кДж/моль.
Пирролидонның винилдеу процессі 5 сатыдан тұрады:

## Slide 12
Катализаторлары: сілтілік және сілтілік жер металдардың оксидтері және гидроксидтері, алкоголяттар, лактам, имид, амид тұздары.
Судың кішкентай мөлшері қатысында процесс жүрмейді.