КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.аль-Фараби

Факультет физико-технический

Образовательная программа по специальности

«6M074000 «Наноматериалы и нанотехнологии»»

|  | Согласовано Декан факультета ____________________ Давлетов А.Е. " 20 " 06 2015 г. |  | # Утверждено На заседании Ученого Совета университета Протокол № 5 от 22. 06. 2015 г. Проректор по учебной работе ___________________ Ахмет-Заки Д.. " 22 " 06 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СИЛЛАБУС

«Методы получения наноматериалов»

1 курс, р/о, семестр (весенний), количество кредитов 3

Лектор: Приходько Олег Юрьевич, д.ф.-м.н., и.о.профессор, Телефон: 377-34-12

е-mail: Oleg.Prikhodko@kaznu.kz; каб.217

Преподаватель (семинарские занятия): Приходько Олег Юрьевич, д.ф.-м.н., и.о.профессор, Телефон: 377-34-12

е-mail: Oleg.Prikhodko@kaznu.kz; каб. 217

###### Предисловие

Цель и задачи преподавания дисциплины, её роль и её значение в подготовке специалистов. Целью преподавания спецкурса «Основы нанотехнологии в материаловедении» является подготовка высококвалифицированных магистров в области физики и техники наноматериалов.

Данный спецкурс направлен на последовательное изложение физических основ получения наноматериалов, а также методов исследования наноразмерных объектов. Целесообразность чтения этого спецкурса обусловлена тем, что эти материалы обладают весьма разнообразными и интересными свойствами, в них ярко выражены уникальные физические явления, вызванные электронными процессами в конденсированных средах. Наноструктурные материалы и приборы на их основе в настоящее время является наиболее развитой как в теоретическом, так и в экспериментальном отношении областью физики твердого тела. Данный спецкурс позволяет докторантам значительно расширить и углубить свои знания в области физики наноструктурных объектов, понять и закрепить полученные знания из квантовой механики, статистической физики и др.

Компетенции (результаты обучения):

#### Задачи дисциплины. Магистрант, изучивший данный спецкурс, должен знать: физические основы получения нанотструктурных материалах и методы их исследования.

Магистрант, изучивший данный спецкурс, должен уметь: анализировать и формулировать определенные выводы по тем или иным явлениям при получении наноструктурированных конденсированных сред. Уметь ориентироваться в проблемных вопросах и самостоятельно мыслить в данной области физики конденсированного состояния.

#### Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины(пререквизиты). Для изучения курса "Физические основы нанотехнологии" необходимо знание курсов "Основы математического анализа", "Дифференциальные уравнения", всех разделов «Общей физики», "Квантовая механика", "Статистическая физика и термодинамика", "Электродинамика", "Кристаллофизика".э «Физическое материаловедение»

Пререквизиты курса. Для изучения курса «Основы нанотехнологии в материаловедении» необходимо знание разделов общих курсов смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной. "Структурный анализ", "Физика диэлектриков", "Радиационная физика твердого тела", «Электронная и квантовая теория твердого тела», «Физика полупроводников», «Физика металлических и диэлектрических конденсированных сред», «Физическое материаловедение».

Постреквизиты курса. Магистрант, изучивший данный спецкурс, должен знать физические основы технологии получения и образования наноструктурных материалов, ориентироваться в потоке современной научно-технической информации в области нанотехнологий.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

| Неделя | Название темы | Кол-во часов | Макси-мальный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1 Введение. История развития основных методов получения наноматериалов. Приоритетные направления нанотехнологии. Основные научные термины и определения |  |  |  |
| 1 | Лекция №1 ,2. Чему соответствует единица «нано». Что такое нанотехнология. Как возникла нанотехнология. | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 1. Основные этапы развития сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ). | 1 | 6 |
| 2 | Лекция № 3, 4. Развитие физических основ нанотехнологий. Приоритетные направления нанотехнологии. Разновидности наноматериалов: консолидированные наноматериалы, нанополупроводники, нанополимеры, нанобиоматериалы, фуллерены и тубулярные наноструктуры, катализаторы, нанопористые материалы и супрамолекулярные структуры. Наночастицы (нанопорошки). Наука о малоразмерных объектах (nanoscience). Фундаментальные проблемы индустрии наносистем. | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 2. Принципы работы сканирующих зондовых микроскопов. | 1 | 9 |
| 3 | Лекция № 5, 6. Естественные границы развития существующей микроэлектроники. Квантовые ямы, проволоки и точки. | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 3. Сканирующие элементы (сканеры). Нелинейность пьезокерамики. Крип пьезокерамики. Гистерезис пьезокерамики. | 1 | 9 |
|  | СРСП 1. Составить перечень и обосновать приоритетные направления развития нанотехнологий. | 1 | 8 |
| 4 | Лекция № 7, 8. Физические основы создание нанообъектов по принципам «сверху – вниз» и «снизу – вверх». Фантастические возможности нанотехнологии. Основные научные термины и определения (наноматериалы, нанотехнология, нанодиагностика, наносистемотехника). Фундаментальные проблемы индустрии наносистем. | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 4. Устройства для прецизионных перемещений зонда и образца. Шаговые электродвигатели. Шаговые пьезодвигатели | 1 | 9 |
|  | СРМП 2. Обосновать физико-химические основы нанотехнологий по принципу «сверху – вниз» в области материаловедения и создания новых материалов. | 1 | 8 |
| Модуль 2 Основы нанотехнологии получения материалов «сверху – вниз и снизу вверх» |  |  |  |
| 5 | Лекция № 9, 10. Физические основы формирование твердотельных нанокластеров. Твердотельные химические реакции. . Наноструктурирование под действием давления со сдвигом. | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 5. Защита приборов от внешних воздействий. Защита от вибраций. Защита от акустических шумов. Стабилизация термодрейфа положения зонда над поверхностью. | 1 | 9 |
|  | СРМП 3. Получения нанокомпозитов. | 1 | 8 |
| 6 | Лекция № 11, 12. Механохимические превращения. Ударно-волновой синтез. Наноструктурирование под действием давления со сдвигом. Наноструктурирование путем кристаллизации аморфных структур. Компактирование (консолидация) нанокластеров Модифицированные методы осаждения из паровой фазы. | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 6. Формирование и обработка СЗМ изображений. Вычитание постоянной составляющей. Вычитание постоянного наклона. Устранение искажений, связанных с неидеальностью сканера. | 1 | 9 |
|  | СРМП 4. Физические способы синтеза наночастиц | 1 | 8 |
| 7 | Лекция № 13, 14. Порошковые технологии. Конденсационный метод (метод Глейтера). Высокоэнергетическое измельчение. Механохимический синтез. Плазмохимический синтез. Синтез в условиях ультразвукового воздействия. Электрический взрыв проволочек. Методы консолидации. Электроразрядное спекание. Интенсивная пластическая деформация (кручение под высоким давлением, равноканальное угловое прессование). Компактирование (консолидация) нанокластеров | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 7. Фильтрация СЗМ изображений. Медианная фильтрация. Усреднение по строкам. Фурье-фильтрация СЗМ изображений. Метод восстановления поверхности по ее СЗМ изображению. | 1 | 9 |
|  | СРМП 4. Свойства изолированных наночастиц и нанокристаллических порошков. | 1 | 8 |
|  | 1 Рубежный контроль |  | 100 |
| 8 | Лекция № 15, 16. Контролируемая кристаллизация из аморфного состояния. Технология наноструктурированных пленок и покрытий: термическое испарение, ионное осаждение, осаждение из газовой фазы, импульсное электроосаждение, газотермическое напыление, термическое разложение. Высокоэнергетическое измельчение. . | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 8. Сканирующая туннельная микроскрпия (СТМ). Зонды для туннельных микроскопов. Измерение локальной работы выхода в СТМ. Измерение вольт-амперных характеристик туннельного контакта. | 1 | 4 |
|  | СРМП 5. Оборудование для синтеза объемных нанокомпозиционных материалов | 1 | 5 |
| 9 | Лекция № 17, 18. Основы нанотехнологии полупроводниковых материалов. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Механизмы роста нанопленок по Фольмеру-Веберу, Франку-Ван дер Мерве, Крастанову-Странскому. Методы CVD и PCVD. Технология получения полупроводниковых | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 9. Система управления СТМ. Конструкция сканирующих туннельных микроскопов. Туннельная спектроскопия | 1 | 8 |
|  | СРМП 7. Равноканальное угловое прессование | 1 | 5 |
| 10 | Лекция № 19, 20. Основы технологии полимерных, пористых, трубчатых и биологических наноматериалов. Гибридные и супрамолекулярные материалы. Нанопористые материалы (молекулярные сита). Трубчатые наноматериалы. Полимерные наноматериалы. Наноматериалы, полученные методом самосборки. | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 10. ВАХ контакта металл – металл. ВАХ контакта металл – полупроводник. ВАХ контакта металл – сверхпроводник. | 1 | 8 |
|  | СРМП 8 Классификация НМ по составу, распределению и форме структурных составляющих | 1 | 5 |
| Модуль 3 Основы методов создания наноструктур |  |  |  |
| 11 | Лекция № 21, 22. Основные методы создания наноструктур: электронолитография и наноимпринтинг, локальня эпитаксия и эпитаксия поверхностно напряженных структур, самоформирование и синтез в матрицах (темплатный синтез), зондовые методы литографии | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 11. Атомно-силовая микроскопия (АСМ). Зондовые датчики атомно-силовых микроскопов. Технология изготовления зондовых датчиков АСМ. Контактная атомно-силовая микроскопия. Зависимость силы от расстояния между зондовым датчиком и образцом. | 1 | 8 |
|  | СРМП 9. Наноматериалы конструкционного и функционального класса | 1 | 5 |
| 12 | Лекция № 23, 24. Метод локального зондового окисления. Физико-химические основы метода локального зондового окисления. Особенности создания электропроводящих зондов. | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 12. Система управления АСМ при работе кантелевера в контактном режиме. Колебательные методики АСМ. Вынужденные колебания кантелевера. Бесконтактный режим колебаний кантелевера АСМ. «Полуконтактный» режим колебаний кантелевера АСМ. | 1 | 8 |
|  | СРМП 10. Метод формирования нанотрубок | 1 | 5 |
| 13 | Лекция № 25, 26. Кинетика процесса локального зондового окисления полупроводников и сверхтонких металлических пленок. Метод формирования диэлектрической пленки, модулированной по толщине. Использование метода локального зондового окисления для создания наноструктур и элементов наноэлектроники. | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 13. Электросиловая микроскопия (ЭСМ | 1 | 8 |
|  | СРМП 11. Литографические методы создания наноструктур. | 1 | 5 |
| Модуль 4 Основные области применения наноматериалов |  |  |  |
| 14 | Лекция № 27, 28. Введение. Применение конструкционных, инструментальных и триботехнических наноматериалов. Применение пористых наноматериалов и наноматериалов со специальными физико-химическими свойствами | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 14. Магнитно-силовая микроскопия (МСМ). Квазистатические Методики МСМ. Колебательные методики МСМ. Система управления АСМ, ЭСМ, МСМ (колебательные методики). | 1 | 8 |
|  | СРМП 12. Применение пористых наноматериалов и наноматериалов со специальными физико-химическими свойствами. | 1 | 5 |
| 15 | Лекция № 29, 30. Наноматериалы со специальными физическими свойствами: магнитные наноматериалы, проводящие наноматериалы и изоляторы, наноструктурированные полупроводниковые материалы (эмиттеры, транзисторы, выключатели). Наноматериалы для ядерной энергетики. Наноматериалы для медицины и биологии. Микро- и наноэлектромеханические системы: создание сверхмалых копий известных макрообъектов; разработка принципиально новых образцов, не имеющих традиционных аналогов. | 2 |  |
|  | Пракическое занятие 15. Ближнепольная оптическая микроскопия (БОМ). Зонды БОМ на основе оптического волокна. «Shear-force» метод контроля расстояний зонд-поверхность в ближнепольном оптическом микроскопе. Конфигурации БОМ | 1 | 8 |
|  | СРМП 13. Последние достижения нанотехнологий в области материаловедения и создания новых материалов. | 1 | 5 |
|  | 2 Рубежный контроль |  | 100 |
|  | Экзамен |  | 100 |
|  | ВСЕГО |  | 100 |

Содержание семинарских занятий

Физические основы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ)

I.  Техника сканирующей зондовой микроскопии.

1. Основные этапы развития сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ). – 1 ч.

2. Принципы работы сканирующих зондовых микроскопов. – 1 ч.

3. Сканирующие элементы (сканеры). Нелинейность пьезокерамики. Крип пьезокерамики. Гистерезис пьезокерамики. – 2 ч.

4. Устройства для прецизионных перемещений зонда и образца. Шаговые электродвигатели. Шаговые пьезодвигатели. – 1 ч.

5. Защита приборов от внешних воздействий. Защита от вибраций. Защита от акустических шумов. Стабилизация термодрейфа положения зонда над поверхностью. – 1 ч.

6. Формирование и обработка СЗМ изображений. Вычитание постоянной составляющей. Вычитание постоянного наклона. Устранение искажений, связанных с неидеальностью сканера. – 1ч.

7. Фильтрация СЗМ изображений. Медианная фильтрация. Усреднение по строкам. Фурье-фильтрация СЗМ изображений. Метод восстановления поверхности по ее СЗМ изображению. – 1 ч.

II. Методы сканирующей зондовой микроскопии.

8. Сканирующая туннельная микроскрпия (СТМ). Зонды для туннельных микроскопов. Измерение локальной работы выхода в СТМ. Измерение вольт-амперных характеристик туннельного контакта. – 1 ч.

9. Система управления СТМ. Конструкция сканирующих туннельных микроскопов. Туннельная спектроскопия. – 1 ч.

10. ВАХ контакта металл – металл. ВАХ контакта металл – полупроводник. ВАХ контакта металл – сверхпроводник. – 1 ч.

11. Атомно-силовая микроскопия (АСМ). Зондовые датчики атомно-силовых микроскопов. Технология изготовления зондовых датчиков АСМ. Контактная атомно-силовая микроскопия. Зависимость силы от расстояния между зондовым датчиком и образцом. – 1 ч.

12. Система управления АСМ при работе кантелевера в контактном режиме. Колебательные методики АСМ. Вынужденные колебания кантелевера. Бесконтактный режим колебаний кантелевера АСМ. «Полуконтактный» режим колебаний кантелевера АСМ. – 1 ч.

13. Электросиловая микроскопия (ЭСМ). – 1 ч.

14. Магнитно-силовая микроскопия (МСМ). Квазистатические Методики МСМ. Колебательные методики МСМ. Система управления АСМ, ЭСМ, МСМ (колебательные методики). – 1 ч.

15. Ближнепольная оптическая микроскопия (БОМ). Зонды БОМ на основе оптического волокна. «Shear-force» метод контроля расстояний зонд-поверхность в ближнепольном оптическом микроскопе. Конфигурации БОМ. – 1 ч.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Список рекомендованной литературы

Основная литература:

- Кобояси Н. Введение в нанотехнологию. М.: БИНОМ. 2005, -134 с.

- Головин Ю.И. Введение в нанотехнологию. М.: Машиностроение. 2007, -496 с.

- Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: КомКнига, 2006, -592 с. (Синергетика: от прошлого к будущему).

- Пул-мл. Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии, (Мир материалов и технологий). М.: Техносфера, 2006, -336 с.

- Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы. М.: «Академия», 2005, -192 с.

- Миронов В. Основы сканирующей зондовой микроскопии. М.: «Техносфера», 2005, 144 с.

- Сб. под ред. Мальцева П.П. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника. Мир материалов и технологий. М.: Техносфера, 2006, -152 с.

Дополнительная литература:

- Неволин В.К. Зондовые нанотехнологии в электронике, (Мир электроники). М.: Техносфера, 2006, -160 с.

- Сборник под ред. Мальцева П.П. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника, (Мир материалов и технологий. Мировые достижения за 2005 год). М.: Техносфера, 2006, -152 с.

- Под ред. Чаплыгина Ю.А. Нанотехнологии в электронике. М.: Техносфера, 2005, -448с.

- Андриевский Р.А. Наноматериалы: концепция и современные проблемы // Российский химический журнал. - 2002. - Т. 46. - № 5. - С. 50-56.

- Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований / Под ред. М. Роко, Р.С. Вильямса, П. Аливисатоса; Пер. С англ. под ред. Р.А. Андриевского. -М.: Мир, 2002. - 292 с.

- Структура и свойства малых металлических частиц / И.Д. Морохов, В.И. Петинов, В.Ф. Петрунин и др. // Успехи физических наук. 1981. - Т. 133. - № 4. - С. 653-692.

- Фейнман Р. Внизу полным полно места: приглашение в новый мир физики // Химия и жизнь. 2002. № 12. - С. 20-26.

- Харрис П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые материалы XXI века / Пер. с англ. под ред. Л.А.Чернозатонского. М.: Техносфера, 2003. - 336 с.

- Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. М.: Химия, 2000, -672 с.

- Сарсембинов Ш.Ш., Приходько О.Ю., Максимова С.Я. Физические основы модификации электронных свойств некристаллических полупроводников. Гл. Х. Модификация электронных свойств пленок аморфного алмазоподобного углерода. Алматы: Казак университетi, 2005, -341 с.

- Сарсембинов Ш.Ш., Приходько О.Ю., Мальтекбасов М.Ж., Рягузов А.П., Максимова С.Я. Структурная и примесная модификация электронных свойств халькогенидных стеклообразных полупроводников. Алматы: Казак университетi, 2015, -242 с.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ Политика курса

Все виды работ необходимо выполнять и защищать в указанные сроки. Студенты, не сдавшие очередное задание или получившие за его выполнение менее 50% баллов, имеют возможность отработать указанное задание по дополнительному графику. Студенты, пропустившие лабораторные занятия по уважительной причине, отрабатывают их в дополнительное время в присутствии лаборанта, после допуска преподавателя. Студенты, не выполнившие все виды работ, к экзамену  не допускаются. Кроме того, при оценке учитывается активность и посещаемость студентов во время занятий.

будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в корректной форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы подсказывание и списывание во время сдачи СРС, промежуточного контроля и финального экзамена, копирование решенных задач другими лицами, сдача экзамена за другого студента. Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, несанкционированном доступе в Интранет, пользовании шпаргалками, получит итоговую оценку «F».

За консультациями по выполнению самостоятельных работ (СРС), их сдачей и защитой, а также за дополнительной информацией по пройденному материалу и всеми другими возникающими вопросами по читаемому курсу обращайтесь к преподавателю в период его офис-часов.

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
| А- | 3,67 | 90-94 |  |
| В+ | 3,33 | 85-89 | Хорошо |
| В | 3,0 | 80-84 |  |
| В- | 2,67 | 75-79 |  |
| С+ | 2,33 | 70-74 | Удовлетворительно |
| С | 2,0 | 65-69 |  |
| С- | 1,67 | 60-64 |  |
| D+ | 1,33 | 55-59 |  |
| D- | 1,0 | 50-54 |  |
| F | 0 | 0-49 | Неудовлетворительно |
| I (Incomplete) | - | - | «Дисциплина не завершена» (не учитывается при вычислении GPA) |
| P (Pass) | - | - | «Зачтено» (не учитывается при вычислении GPA) |
| NP (No Рass) | - | - | «Не зачтено» (не учитывается при вычислении GPA) |
| W (Withdrawal) | - | - | «Отказ от дисциплины» (не учитывается при вычислении GPA) |
| AW (Academic Withdrawal) |  |  | Снятие с дисциплины по академическим причинам (не учитывается при вычислении GPA) |
| AU (Audit) | - | - | «Дисциплина прослушана» (не учитывается при вычислении GPA) |
| Атт. |  | 30-60 50-100 | Аттестован |
| Не атт. |  | 0-29 0-49 | Не аттестован |
| R (Retake) | - | - | Повторное изучение дисциплины |

Рассмотрено на заседании кафедры

протокол №37  от «21 » мая 2015 г.

Зав.кафедрой                                                                                         Яр-Мухамедова Г.Ш..

Лектор                                                                                                     Приходько О.Ю.