механоактивация упорных сульфидных руд безобжиговым способом

О.Ю. Головченко, О.С. Байракова, Б. Рахимова, А.Б. Рысбекова, С.Х. Акназаров

КазНУ им. аль-Фараби, Институт проблем горения,

Республика Казахстан, Алматы, 050012, Богенбай батыра 172, sestager@mail.ru

Аннотация

В работе приведены оптимальные условия активации арсенопирита с использование различных добавок (щелочь, поваренная соль с добавлением пиролюзита, гипохлорит натрия, сода), проведения процесса извлечения золота путем цианидного выщелачивания  и изучение физико-химических свойств полученных продуктов на всех этапах.

Подбор оптимального режима активации арсенопирита с добавлением NaОCl

Высокая степень диспергирования упорных руд может оказать влияние на извлечение золотин, расположенных в межкристаллических поверхностях сульфидов. Золото, находящееся в более тесной ассоциации с кристаллической решеткой сульфидов даже при очень высокой степени диспергирования, все еще остается недоступным для цианирования и поэтому необходимо более глубокое объемное энергетическое воздействие на кристалл, достигаемое совмещением активации с одновременной химической обработкой арсенопирита в барабанах планетарно-центробежной мельницы в водной среде. Вода является эффективным средством ускорения измельчения минералов и горных пород в различных аппаратах и механизмах. Введение в водную среду солей и совмещение планетарного измельчения с одновременной химической обработкой может позволить существенно повысить степень вскрытия упорного сырья к цианированию [1]. Посредством применения мокрой механоактивации с одновременным химическим воздействием возможно достичь результатов вскрытия как при известных методах окисления золотосодержащих сульфидов при обжиге или автоклавном выщелачивании [2]. В качестве химического реагента, используемого для вскрытия арсенопирита методом агрегатной активации в водной среде, использовался гипохлорит натрия, являющийся сильным окислителем. Известно, что окислительная активность гипохлоритов максимальна при таких значениях рН (близких к 7), когда в растворе одновременно имеются измеримые концентрации ОCl-. Вероятно, это объясняется по схеме: ОCl- +Н ОCl  ОClН + ОCl-,  хотя оно должно быть смещено влево, его существование все же обеспечивает постоянную возможность временного возникновения неустойчивых молекул изохлорноватистой кислоты (НClО), структура которых позволяет предполагать наличие у них повышенной тенденции к отделению активного атома кислорода [3], который играет роль окислителя при проведении механоактивации сульфидов в растворе гипохлорита.

С целью вскрытия арсенопирита, а также удаления из состава кека серы и связывания мышьяка проведены эксперименты с применением гипохлорита натрия.

О мере воздействия механоактивации арсенопирита в растворе гипохлорита натрия можно судить по фазовому составу кеков после активации и содержанию мышьяка в фильтрате. Чем длительнее время воздействия, тем больше вероятности окисления серы и образования арсената, тем меньше концентрация мышьяка в фильтрате, таблица 1. Увеличение соотношения жидкое: твердое, и как следствие, увеличение концентрации химического реагента влечет за собой ускорение окислительной деструкции арсенопирита. Элементный состав кек анализировали методом РСА.

Таблица 1 – Условия активации в растворе гипохлорита натрия и фазовый состав

| Соотношение жидкое:твердое | Время обработки, мин | Фазовый состав кеков | Концент. As в фильтрах, г/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 2:1 | 5 | FeAsS, SiO2, FeS | 0,25 |
| 2:1 | 10 | FeAsS, SiO2, Fe2О3, мало FeS | 0,20 |
| 2:1 | 15 | FeAsS, SiO2, Fe2 О3, FeAsО4 | 0,18 |
| 2:1 | 20 | FeAsS мало, SiO2, Fe2О3, FeAsО4 | 0,12 |
| 4:1 | 10 | FeAsS, SiO2, Fe2О3, FeAsО4 | 0,10 |
| 4:1 | 20 | FeAsS, SiO2, Fe2О3, FeAsО4 | 0,09 |

По результатам элементного состава, видно как изменяется содержание серы в кеке: при активации 5 минут содержание серы составляет 6,85%. При времени активации 20 минут – 0,333%.

При увеличении соотношения Ж:Т также ускоряется процесс деструкции арсенопирита, но такой вариант обработки влечет за собой увеличение длительности осветления пульпы в несколько раз.

Данные результатов экспериментов с применением в качестве реагента NaOCl при механохимической активации позволяют выбрать оптимальный режим активации для этой системы: время активации 20 минут, соотношение Ж:Т - 2:1 при соотношении мелющих тел с обрабатываемым минералом 4:1.

Оптимальные условия активации арсенопирита в растворе щелочи

На данном этапе проводились эксперименты по подбору оптимальных условий, обеспечивающих максимальное удаление серы из обрабатываемого арсенопирита и минимальное содержание мышьяка в фильтрате. Как уже говорилось ранее, проблема утилизации мышьяка является насущной экологической проблемой. Основным направлением в этом процессе является перевод его в труднорастворимые малотоксичные соединения. Навеску арсенопирита активировали в различных режимах в планетарно-центробежной мельнице. Вес арсенопирита составляли 25гр, соотношение мелющих тел и арсенопирита 2:1, 2:3, 2:4, время активации и концентрация щелочи приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты экспериментов активации арсенопирита в растворе гидрооксида натрия

| № п/п | Соотношение жидкой:твердой фазы | Соотношение твердое:шары | Время активации, мин | Концентрация щелочи, г/л | Содержание мышьяка в фильтрате г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2:1 | 1:2 | 10 | 100 | 0,20 |
| 2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 100 | 0,17 |
| 3 | 2:1 | 1:2 | 20 | 100 | 0,18 |
| 4 | 2:1 | 1:2 | 30 | 100 | 0,12 |
| 5 | 2:1 | 1:3 | 15 | 100 | 0,19 |
| 6 | 2:1 | 1:3 | 20 | 100 | 0,17 |
| 7 | 2:1 | 1:3 | 30 | 100 | 0,15 |
| 8 | 2:1 | 1:4 | 10 | 100 | 0,18 |
| 9 | 2:1 | 1:4 | 20 | 100 | 0,12 |
| 10 | 2:1 | 1:4 | 30 | 100 | 0,09 |
| 11 | 2:1 | 1:3 | 10 | 200 | 0,14 |
| 12 | 2:1 | 1:3 | 20 | 200 | 0,18 |
| 13 | 2:1 | 1:3 | 30 | 200 | 0,12 |
| 14 | 4:1 | 1:3 | 10 | 200 | 0,09 |
| 15 | 4:1 | 1:3 | 20 | 200 | 0,08 |
| 16 | 4:1 | 1:3 | 30 | 200 | 0,09 |

Фильтрат после отделения активированных твердых продуктов анализировался на содержание мышьяка. Увеличение концентрации щелочи приводит к уменьшению мышьяка в растворе. Заметного влияния на результаты увеличение количества шаров не оказало, но привело к увеличению времени отстаивания .

Элементный состав некоторых образцов после активации, определенный методом РСА приведен в таблице 3. Номера образцов в таблице 3 соответствуют номерам экспериментов в таблице 2.

Таблица 9 – Элементный состав образцов, активированных в водном растворе гидрооксида натрия

| № эксп- римента | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O | Na | Al | Si | S | Ca | Cr | Fe | Zn | As | Pb |
| 1 | 28,11 | 0,33 | 1,39 | 14,92 | 3,97 | 0,19 | 0,28 | 23,42 | 0,25 | 17,68 | 3,38 |
| 3 | 29,31 | 0,38 | 1,62 | 14,71 | 3,42 | 0,24 | 0,27 | 23,38 | 0,24 | 17,72 | 3,21 |
| 7 | 28,93 | 0,54 | 1,30 | 14,51 | 2,48 | 0,27 | 0,23 | 23,35 | 0,38 | 17,13 | 4,20 |
| 9 | 28,78 | 0,42 | 1,39 | 13,79 | 1,07 | 0,23 | 0,25 | 23,38 | 0,29 | 17,74 | 3,58 |
| 10 | 29,17 | 0,49 | 1,53 | 14,61 | 0,598 | 0,24 | 0,24 | 23,51 | 0,26 | 18,38 | 0,54 |
| 13 | 30,01 | 0,34 | 1,42 | 14,09 | 0,405 | 0,21 | 0,26 | 24,7 | 0,25 | 17,93 | 0,94 |
| 15 | 32,71 | 0,51 | 1,29 | 14,53 | 0,359 | 0,28 | 0,24 | 25,01 | 0,23 | 17,84 | 3,01 |

С увеличением времени активации концентрации щелочи в кеке снижается количество серы. Рентгенофазовый анализ образцов показал наличие фазы арсената железа.

Оптимальный режим обработки арсенопирита в щелочной среде, при концентрации реагентов 10г/л 30минут и при 200г/л, 20 мин. Эти условия активации обеспечивают получение кеков с наименьшим содержанием серы.

Оптимальные условия активации арсенопирита в растворе NаCl с добавлением MnO2

Проводили механоактивацию арсенопирита в водном растворе с добавлением пиролюзита, и в растворе поваренной соли с добавлением MnO2. Навески арсенопирита весом 25г активировались при различном времени, концентрация NaCl также варьировалась, варианты экспериментов даны в таблице 4. Концентрация пиролюзита во всех вариантах экспериментов составляла 1% от веса арсенопирита.

Последние два эксперимента в таблице 4 проведены в воде с добавлением 1% MnO2 от веса арсенопирита. Отстоявшиеся и промытые образцы сушились и анализировались методом РФА и РСА. Данные РФА приведены в таблице 4.

Анализируя полученные результаты можно заключить, что время обработки 10 минут приводит к образованию триоксида железа, пирита. При увеличении времени активации по данным РФА на дифрактограмме четко прослеживается фаза арсената.

Фильтрат после осветления анализировался на содержание мышьяка. Концентрация его составляет меньше предельно допустимых норм.

Элементный состав образцов после активации исследовался методом рентгеноспектрального анализа.

При всех вариантах обработки самое низкое содержание серы наблюдается при обработке 30 минут и составляет от 0,119-0,273 мг/л. Количество мышьяка в фильтрате при обработке с пиролюзитом меньше 0,1 – 0,8 мг/л.

Оптимальные условия активации: при концентрации NaCl 180 г/л с пиролюзитом 20минут, и при концентрациях 116 и 88 г/л 30 минут. Об эффективности применения метода «мокрой» агрегатной активации для вскрытия упорного сырья можно судить по полноте извлечения целевого элемента в процессе цианирования.

Таблица 4 – Условия активации арсенопирита в воде и растворах NaCl с добавкой MnO2

| Соотношение Ж:Т | Концентрация NaCl г/л | Продолжительность активации | Фазовый состав образцов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2:1 | 58 | 10 | FeAsS, FeS, Fe2O3, SiO2 |
| 2:1 | 58 | 20 | FeAsS, Fe2O3, SiO2 |
| 2:1 | 58 | 30 | FeAsS, Fe2O3, следы арсената |
| 2:1 | 88 | 10 | FeAsS, Fe2O3, SiO2 |
| 4:1 | 88 | 20 | FeAs, Fe2O3, SiO2, арсенаты мало |
| 2:1 | 88 | 30 | FeAsS, Fe2O3 мало, SiO2, арсенат |
| 2:1 | 116 | 10 | SiO2 , Fe2O3, FeAsS, Fe S |
| 2:1 | 116 | 20 | SiO2, FeAsS мало, Fe2O3 арсенат |
| 2:1 | 116 | 30 | SiO2, FeAsS мало, Fe2O3 арсенаты |
| 4:1 | 180 | 10 | SiO2 , Fe2O3, FeAsS, Fe S следы |
| 2:1 | 180 | 20 | SiO2 , Fe2O3, FeAsS следы арсената, Fe S |
| 2:1 | 180 | 30 | SiO2 , Fe2O3 арсенаты, FeAsS, |
| 2:1 | 0 | 10 | FeAsS следы, SiO2 , FeAsО4 |
| 2:1 | 0 | 20 | FeAsS следы, SiO2 , FeAsО4 |

Вскрытие упорных руд безобжиговым способом

Для этого было предпринято следующее: проводили эксперименты с арсенопиритом, входящим в состав сульфидного концентрата в растворе соды. Предполагалось, что при мокрой механоактивации в растворе соды произойдет вскрытие упорного золота за счет взаимодействия сульфида железа и присутствующего в составе сырья мышьяка под воздействием механических нагрузок. Возникновение новых активных центров и большей удельной поверхности вследствие механохимической активации в растворе Na2CO3 способствуют окислению серы и образованию сульфатных водорастворимых соединений, которые затем выводятся из кека фильтрацией.

Проведена механоактивация арсенопирита в растворе Na2CO3, концентрацией 100 г/л, 250 г/л и 500 г/л. Время активации всех образцов 10, 15, 20 минут, соотношение жидкость:твердое=2:1. Фильтраты после отделения от активированных твердых продуктов анализировали на содержание мышьяка, а кек на фазовый состав методом РФА.  Результаты экспериментов в таблице 5.

Увеличение времени активации влечет за собой снижение концентрации мышьяка в растворе. Повышение концентрации карбоната натрия также приводят к снижению растворимости мышьяка.

С целью интенсификации образования нерастворимых арсенатов кальция проведены эксперименты с добавкой кальцита. Концентрация Na2CO3, 200г/л с добавлением СaCO3, 5 г. Время активации 10 и 20 минут. Соотношение Ж:Т=2:1.

После активации пульпа осветлялась. Светлый раствор осторожно сливался и анализировался на содержание мышьяка. Содержание As после 10 минут активации составило 0,11 г/л, после 20 минут-0,09 г/л.

Все полученные кеки после активации отфильтровывали, промывали до нейтральной среды. Просушенные кеки анализировали на фазовый и элементный составы, таблица  14. В кеках после активации в растворе соды с добавлением кальцита содержание серы 0,28 – 0,23%.

Подготовка образцов к цианированию заключалась  в том, что образцы арсенопирита обрабатывались в том же режиме и при той же концентрации соды, но, после осветления и отделения кека от фильтрата, кек  не промывался. Это связано с тем, что среда обработки является щелочной, что не повредит последующему процессу цианирования и позволит снизить расход извести. Время осветления пульпы 7 часов.

Таблица 5 – Влияние концентрации соды и времени активации на фазовый состав кека и содержание мышьяка в фильтрате

| Конц. Na2CO3, г/л | Время активации мин. | Фазовый состав кека после активации | Конц. Мышьяка в фильтрате г/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10 | Fe1-хS, FeAsS, SiO2, Fe2O3, FeAsO4 | 0,52 |
|  | 15 | Fe2O3, FeAsO4, Fe1-хS, SiO2 | 0,18 |
|  | 20 | Fe2O3, следы пирротина FeAsO4, SiO2 | 0,15 |
| 250 | 10 | FeAsS мало, SiO2, Fe2O3, FeAsO4 | 0,14 |
|  | 15 | Fe2O3, FeAsO4, SiO2, следы сульфид | 0,13 |
|  | 20 | Fe2O3, арсенат, следы сод.сер. SiO2 | 0,12 |
| 500 | 10 | Fe 2O3, SiO2, арсенат, FeAsS мало | 10 |
|  | 15 | Fe 2O3, SiO2, арсенат | 10 |
|  | 20 | Fe2O3, SiO2, FeAsO4 | 0,9 |

Полученные образцы кеков, таблица 6, помещали в стеклянные стаканы, заливали содой и кеки распульповывали. Для повышения РН (ниже 10) добавляли известковое молоко до РН ~11. Соотношение Ж:Т=4:1. Смесь аэрировалась воздухом, после чего вводили цианид натрия. Концентрация цианида в растворе 0,05 %. Процесс проводился при постоянном перемешивании и регулярной аэрации, время цианирования 2,4,6,8 часов.

Содержание золота и серебра в кеках после активации ниже, чем в огарках. Это связанно с тем, что огарок состоит только из оксидов кремния и железа и незначительного количества примесей, а кеки разбавлены соединением мышьяка (арсенатом).

По окончанию цианирования пульпу осветляли и осветленный раствор декантировали. Затем в осадок добавляли раствор цианида концентрацией 0,01 % и вновь перемешивали, пульпу осветляли и сливали. Затем был проведен анализ растворов после первого декантирования атомно-абсорбционным способом. На рисунке 1 приведена кинетика выщелачивания золота из кеков, полученных активацией 20 минут при различных концентрациях Сa2CO3.

Таблица 6 – Состав кеков перед цианированием

| Конц. Na2CO3, г/л | Время акт. мин. | Содержание, % |  |  |  |  |  |  | Содержание г/т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СaO | Fe 2O3 | Al2O3 | SiO2 | Na2O3 | As | S | Ag | Au |
| 100 | 10 | ‹ 0,1 | 35,68 | 1,8 | 40,0 | 0,1 | 14,16 | 2,3 | 30,0 | 10,0 |
|  | 15 | 0,1 | 34,08 | 1,8 | 40,0 | 0,1 | 14,20 | 1,13 | 30,0 | 10,0 |
|  | 20 | 0,1 | 33,31 | 1,8 | 40,0 | 0,1 | 15,04 | 0,51 | 30,0 | 10,0 |
| 250 | 10 | 0,1 | 34,35 | 1,8 | 40,0 | 0,3 | 16,01 | 1,82 | 30,0 | 10,0 |
|  | 15 | 0,1 | 34,07 | 0,6 | 40,0 | 0,3 | 15,13 | 1,09 | 30,0 | 10,0 |
|  | 20 | 0,1 | 32,74 | 0,6 | 40,0 | 0,3 | 15,75 | 0,32 | 30,0 | 10,0 |
| 500 | 10 | 0,1 | 32,17 | 0,6 | 40,0 | 0,4 | 18,32 | 1,17 | 30,0 | 10,0 |
|  | 15 | 0,1 | 42,5 | 0,8 | 40,0 | 0,4 | 16,26 | 0,52 | 30,0 | 10,0 |
|  | 20 | 0,1 | 33,51 | 0,6 | 40,0 | 0,4 | 18,32 | 0,31 | 30,0 | 10,0 |

извлечение, %

0

2

4

6

8

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1

2

3

4

время, час

1-исходный, 2-активированный в соде, концентрация 100 г/л.

3-активированный в Na2CO3 концентрацией 500 г/л

Рис. 1 – Извлечение золота в зависимости от концентрации Na2CO3 при активации.

Время активации 20 минут

С увлечением концентрации соды при одинаковом времени обработки степень извлечения золота повышается. В сравнении с исходным неактивированным образцом за равное время выщелачивания, золото у активированных проб извлекается с большей скоростью.

Результаты опытов подтвердили возможность эффективной переработки арсенопирита безобжиговым способом.

Проведенные аналитические исследования образцов активированных кеков позволяют сделать вывод о том, что мокрая механоактивация арсенопирита с добавками химических реагентов позволяет разрушить первоначальную структуру материала и, в результате, вывести из кека серу, переведя ее в водорастворимые соединения.

Количество серы в кеке значительно ниже, чем при традиционном обжиговом способе без активации. Количество мышьяка в фильтрате указывает на то, что практически весь мышьяк остался в кеке в связанном труднорастворимом состоянии в виде арсенатов.

Кеки после механоактивации в растворе соды подвергали выщелачиванию 0,05 % раствором цианида натрия методом перемешивания. Выщелачивание проводили от 2 до 8 часов. Осветленные растворы анализировали на степень извлечения золота атомно-абсорбционным способом, результаты представлены в таблице 7.

Извлечение золота из кеков после мокрого механохимического вскрытия также превышает 90 %, скорость извлечения достаточно высока.

Результаты выщелачивания говорят о полном вскрытии упорного сырья.

Сравнительный анализ результатов выщелачивания арсенопирита вскрытого обжигом  и мокрой механохимической активацией, свидетельствует о возможности вскрытия упорного сырья безобжиговым способом.

Выводы

Таким образом, исследовано влияние агрегатной (мокрой) активации арсенопирита на его вскрытие без применения обжига. В качестве реагентов использовались гипохлорит натрия, щелочь, поваренная соль с добавлением пиролюзита и сода.

Таблица 7 – Извлечение золота из кеков после мокрой активации в. Na2CO3, время активации 20 минут

| исходный |  | конц. . Na2CO3 100 г/л |  | конц. Na2CO3 250 г/л |  | конц. Na2CO3 500 г/л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , час | извл., % | , час | извл., % | , час | извл., % | , час | извл., % |
| 2 | 30,5 | 2 | 45,3 | 2 | 60,9 | 2 | 72,4 |
| 4 | 38,9 | 4 | 72,4 | 4 | 84,6 | 4 | 89,4 |
| 6 | 44,9 | 6 | 85,7 | 6 | 89,2 | 6 | 92,4 |
| 8 | 50,1 | 8 | 88,4 | 8 | 92,1 | 8 | 94,4 |

Обработка проводилась в различных временных режимах с разной концентрацией реагентов, таблицы 6, 8, 10,13. Исследован элементный состав и фазовые составы кеков, таблица 6, 7, 9, 14, 15, 20, 22.

Наиболее эффективное связывание мышьяка и удаление серы из кека происходит при активации арсенопирита с  использованием гипохлорита натрия, процесс также проходит за более короткое время с раствором  NaCl концентрацией 180 г/л с добавлением пиролюзита и  при применении раствора соды с концентрацией 500 г/л.

Степень извлечения золота после мокрой механоактивации 92-94 %.

Литература

- Авакумов Е.Г. Механические методы активации химических процессов. -1979. -253 с.

- Коцарь М.Л., Болдырев В.А., Лазаренко В.В. и др. Применение механоактивации при вскрытии упорных ураново-золотых руд Эльконского рудного поля. //Цветные металлы. -2008. -№5.-С 11-14.

- Молчанов В.И., Селезнева О.Г., Жирнов Е.Н.. Активации минералов при измельчении.-. М.: «Недра» -1988 - 208 с.

- Возможности совершенствования технологии перерабтки минерального сырья на основе тонкого диспергирования и механической активации. С.Юсупов, С.И.Голосов, Т.М.Гусев, В.И.Молчанов. – Физико-химические проблемы разработки полезных ископаемых. -1972. -№4. -С104-110

- Лодейщиков В.В.. Извлечение золота из упорных руд и концентратов. -М.: Недра, 1968,  203 с

- Молчанов В.И., Юсупов Т.С. Физические и химические свойства тонкодиспергированных минералов. -М.: 1981. -162 с

- Лодейщиков В.В.. Извлечение золота из упорных руд и концентратов. -М.: Недра, 1968. -203 с

- Копылов Н.И. Калинский Ю.Д. Мышьяк -Новосибирск 2004. – 365 с

- Корчагин М.А., Григорьева Т.Ф., Бохонов В.В., Шарафутдинов М.Р., Баринов АЛ., Ляхов Н.З. Твердофазный режим горения в механически активированных СВС- системах. Влияние продолжительности механической активации на характеристики процесса и состав продуктов горения / ФГВ. -2003. -т.39, №21. -С. 51-59.

- Левашов Е.А.. Курбаткин В.В.. Колесниченко К.В. 3акономерности влияния предваритепредварительного механического активирования на реакционную способность СВС- смесей на основе титана.//Изв. Вузов. -Цв. Металлургия. -2000. -№ 6. -С 61-67

- Корнева Т.А., Селезнева О.Т.Исследование термических превращений активированного измельчением пирита. -Изв.СО АН.СССР,серия хим.наук,1983. -Вып.2. -С.67-71

- Зенин А.А. О микрообмене термопар в условиях горения конденсированных веществ. //ПНТФ.-1963. -№5. -С 125-131

- Головченко О.Ю., Байракова О.С., Акназаров С.Х. Окислительно-восстановительный обжиг механоактивированного арсенопирита // Алматы: Горение и плазмохимия. -2007. -т.5. -в. 4. -С 278-285

- Гусеев Г.М., Молчанов  В.И Поведение сульфидов тяжелых металлов при диспергировании. В СТ. Механохимические явления при сверхтонком измельчении. ИГиГ. -Новосибирск, 1971. -С 55-62

- Медведев А.С. Выщелачивание и способы его интенсификации. –М.: МИСИС, 2005

- Некрасов. Основы общей химии. -М.:1973. -Т1. -656 с

- Гаррельс Р.Г. Растворы, минералы, равновесия. -М.:«Мир».-1968.-368 с

- Маменовоский В.А. К вопросу об окислении сульфидных руд в процессе тонкого измельчения.//Цветные металлы. - 1933. -№4. -С 33-35

- Бочаров В.А., Голиков А.А., Митрофанов С.И. Кинетика окисления сульфидных минералов при измельчении – В кн.: Физико-химические основы комплексной переработки руд Средней Азии. Душанбе «Додиш». - 1970, С 235-239

- Форт Б.Н., Левченко А.П. Деструкция сульфидов и оксидов в процессе тонкого измельчения и механической активации. Водоподготовка. -М.: 2007. - 656 с.

21  Металлургия благородных металлов. Под ред. Чугаева. -М. -1987.-С 432

22  Кулебакин В.Г. Превращение сульфидов при активации. Новосибирск. -Наука -1983. -209 с

23 Смагунов В.М. Химические превращения благородных металлов. Огладков В.А. Влияние условий обжига мышьяковыстых руд на образование пленок на золоте и последующее поведение золота в процессе обработки труды Иркутского горнометаллургического института. Вып. 2. Изд-во ОГИЗ. –Иркутск.- 1940

24 Храпунов В.Е. Вакуумное выделение мышьяка из золотосодержащих концентратов Якутии. // Цветные металлы. -1993

25 Головченко О.Ю. Байракова О.С. Акназаров С.Х. Окислительно-восстановительный обжиг механоактивированного арсенопирита // Алматы: Горение и плазмохимия. -2007. -т 5 -в. 3 -С 221-228

26 Головченко О.Ю. Байракова О.С. Акназаров С.Х. Вскрытие природных минералов при изменении условий активации в механохимических реакторах и кинетики термитного СВС-процесса // Алматы: Горение и плазмохимия. -2007. -т 5. - в. 3. - С 221-228

27 Головченко О.Ю. Акназаров С.Х. Механоактивация арсенопирита //Вторая всероссийская конференция по наноматериалам. «Нано-2007», Новосибирск. 13-16 марта. -2007 -360 с

28 Бродский А.И. Физическая химия.-М.: Госхимиздат, 1944. -115 с

29 Рентголдьд Б.М. Молчанов В.И. Селунова  О.Г. Гидрометаллургическая переработка упорных золотосодержащих сульфидных концентратов с использованием метода механоактивации. Иркутск: ИРГИРЕДмет. -1980. -С 28-38

30 Смирнов В.И. Абдеев М.А. Худьяков И.Ф. Клюева А.В. Температура воспламенения сульфидов. //Цветные металлы.-1953. -№6 -С 24-29

31 В.В. Болдырев. Экспериментальные методы в механохимии в твердых неорганических веществах. -Новосибирск. -1983. -65 с

32 Майер К. Физико-химическая кристаллография. -М. «Металлургия» -1972. -462 с

33 Schrader R, Wegelt D. Das mechanochemische Gleichgewicht der phasen α-ud β-PbO2-“Z. anorg.allg. chem.” 1970. Bd 372/ S/ 225-235

34 Strid K/G. Ontlbt consept of mtchanochemical egluilibrum. @Acta chem.. scand.@ 1971, vol 25. P 1157-1159

35 Аввакумов Е.Г. Болдырев В.В. Кособудский И.Д. Механическая активация твердофазных реакций. Сообщение 1. О взаимодействии пирита с железами. -«Изд. Сиб. огц. АНСССР» №9. Сер. Хим. Наук, вып. 4. -С 45-50

36 Ушаков К.И. Фельдман Р.И. Гусельников М.Ю. Термические разложения пирита. -«Цветные металлы» -1969. -№6. -С 38-42

37 Молчанов В.И., Селезнева О.Г. Технические средства активации минеральных веществ при измельчении. – Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. -1979. -№6. -С 60-75