## Slide 1
ЛИТИЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА
Галеева А.К.

## Slide 2: Литиевый анод: преимущества
литий обладает самым отрицательным электродным потенциалом среди всех металлов:
  –3.055 В в воде
  –2.887 В в пропиленкарбонате
литий характеризуется высокой удельной энергией:
  11760 Вт·ч/кг

## Slide 3: Литий – очень активный металл
термодинамические расчеты показывают принципиальную возможность восстановления литием ВСЕХ мыслимых веществ, которые могли бы использоваться в качестве растворителя электролита
реакция с водой
реакция с пропиленкарбонатом
реакция с этиленкарбонатом
Li + H2O = Li+ + OH- + ½H2↑

## Slide 4: Пассивная пленка в неводных растворителях
на поверхности лития образуется защитная пленка из нерастворимых продуктов взаимодействия
  оксид лития Li2O
  карбонат лития Li2CO3
  галогениды лития
  другие соли лития
пленка нанометровой толщины обладает заметной ионной электропроводностью

## Slide 5: Требования к неводным растворителям
Устойчивость лития
Способность образовывать
  А) концентрированные
  Б) высокоэлектропроводные
  растворы литиевых солей

## Slide 6: Неводные растворители: проблема растворимости
Простые литиевые соли и основание (LiOH, LiNO3 и др.) не растворяются в неводных растворителях
  РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: применение комплексных солей (LiBH4, LiPF6, LiAsF6, LiClAl4)

## Slide 7: Неводные растворители: проблема низкой электропроводности
Пропиленкарбонат, этиленкарбонат:
(+) Высокая диэлектрическая проницаемость
соли хорошо диссоциируют
(-) Большая вязкость
  электропроводность очень низкая
  Диметоксиэтан:
(-) Низкая диэлектрическая проницаемость
соли диссоциируют плохо
(+) Низкая вязкость
  РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: применение смешанных растворителей

## Slide 8
Характеристики | Li/MnO2 | Li/SO2 | Li/SOCl2 | Li/CFx | Li/CuO | Li/I2
НРЦ | 3,5 | 3,0 | 3,67 | 3,3 | 1,6 | 2,8
Рабочее напряжение, В | 3,0 | 2,6-2,9 | 3,3-3,5 | - | 1,2-1,5 | -
Конечное напряжение, В | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 0,9-1,0 | 2,2
Удельная энергия: Весовая, Втч/кг Объемная, Втч/л | до 250 | 300-340 | до 600 | 250 | 300 | -
 | 500 | 500-560 | до 1100 | 600 | 600 | до 1000
Диапазон рабочих температур, °С | -20 - +55 | -60 - +70 | -50 - +70 (до 130) | -20 - +60 | -10 - +70 | -10 - +60
Саморазряд, % в год | 2-2,5 | 1-2 | 1,5-2 | 1-2 | 1-2 | 1
Литиевые элементы различных электрохимических систем

## Slide 9
Производители литиевых первичных батарей
SAFT (Франция)
Durasel (США)
Energazer (США)
Varta (Германия)
Tadiran (Sonnenschein Lithium) (Германия)
Greatbatch Ltd. (США)
Minamoto (Япония)
Kodak (США)
Great Power (GP) (Китай)
Renata (Швейцария)
EEMB (Китай)

## Slide 13: Циклирование аккумулятора: проблема дендритообразования

## Slide 14: Внутреннее короткое замыкание
M. Winter, Symposium on Large Lithium Ion Battery Technology and Application (AABC-06), Tutorial B, Baltimore, May 15, 2006

## Slide 15: Решение проблемы – интеркаляция на обоих электродах
Отрицательный электрод –
углеродная матрица, в которую ионы лития внедряются при заряде и извлекаются обратно при разряде
литий-кобальтовые - LiCoO2 + 6xC → Li1-xCoO2 + xLi+C6
литий-ферро-фосфатные - LiFePO4 + 6xC → Li1-xFePO4 + xLi+C6

## Slide 16: Литий-ионный аккумулятор
Выпуск ЛИА - 1990 г.
«SonyEnergytecInc.» и «MoliEnergyLtd»
основаны на системе углерод / LiCoO2 и углерод / LiNiO2

## Slide 17: Электрохимическая ячейка и реакции
(–) LixC | неводный электролит | Li1-xMO2 (+)
отрицательный электрод:
положительный электрод:
токообразующая реакция (перекачка ионов Li+):

## Slide 18: Электродные материалы
Анод
  графит, кокс

## Slide 19: Электродные материалы
Катод
литированные оксиды металлов
литий-кобальт-оксид (кобальтат лития) LiCoO2
литий-никель-оксид (никелат лития) LiNiO2
литий-марганец-оксид (манганит лития) LiMnO2, LiMn2O4
литий-фосфат железа LiFePO4
LiCoO2: 80-90% рынка
LiCo1-xMxO2: 5-7% рынка.
M = Ni, Mn, Al,…
LiMn2O4: 5-7% рынка.
LiFePO4: рынок зарождается.

## Slide 20: Структуры катодных материалов

## Slide 22: Электролит
Жидкий раствор комплексной соли лития в неводном растворителе
  Этиленкарбонат
  Пропиленкарбонат
  Диметилкарбонат
  Диэтилкарбонат
  Этилметилкарбонат
  Диметоксиэтан
Полимерный
  Сухой
  Гель-полимерный
  Микропористый

## Slide 23: Устройство аккумулятора

## Slide 24: Преимущества Li-ионных аккумуляторов
высокое напряжение в диапазоне 2.5-4.2 В
ресурс 500-1000 циклов и более
высокая удельная энергия и мощность
низкий уровень саморазряда
отсутствие эффекта памяти (*)
возможность эксплуатации в широком диапазоне температур
  заряд при t от 20 до 60 °С
  разряд при t от -40 до +65 °С

## Slide 25: Перезаряд
отрицательный электрод
  ионы Li+ восстанавливаются с образованием металлического лития, формируются дендриты, рост которых может привести к короткому замыканию
положительный электрод
  выделяется газообразный кислород
    повышается внутреннее давление
    электролит окисляется кислородом

## Slide 26: Переразряд
на положительных электродах могут быть сформированы неактивные фазы катодного материала, тем самым уменьшится содержание активных веществ и снизится мощность устройства
  эффект памяти

## Slide 27: Электронный контроллер
защищает аккумулятор от превышения напряжения заряда
контролирует температуру аккумулятора, отключая его при перегреве
ограничивает глубину разряда

## Slide 28: Применение и перспективы
Электропитание портативной электроники
  сотовых телефонов
  видео- аудио- фототехники
  ноутбуков
  беспроводного электроинструмента
Автомобильный транспорт

## Slide 29: Рынок военной, космической и спец. техники.
Батарея из 100 DD ячеек (по 7.5Aч, 320г.): 360В, 500А импульсы.
военные цели
Батарея для подводной техники: 924 ЛИА.
Широко распространена практика сборки батареи из сотен малых ЛИА (например, «18650» экономически целесообразно, безопасно).
Примеры:
Батареи для космических аппаратов: 8 ЛИА по 2 Ач.

## Slide 31
12000 USD

## Slide 33
Самый мощный из имеющихся аккумуляторов (85 кВт*ч) состоит из 7104 подобных батарей.
Вес - порядка 540 кг,
Габариты - 210 см в длину, 150 см в ширину и 15 см в толщину.