ЗМІСТ

3

Смалій В.В. Дослідження перспективи видобутку сланцевого газу на території України 7

Леоненко С. В.., Кисиль Т.В. Технология крекинга мазута с применением аэрозольного

нанокатализа ................................................................................................................................11

Луговской А.И., Медведев Е.Е. Получение этилена пиролизом пропан-бутановой смеси с

применением аэрозольного нанокатализа.................................................................................14

Dossumov K., Yergaziyeva G.Y., Churina D.Kh., Tayrabekova S. Cerium-containing catalysts

for converting ethanol into ethylene..............................................................................................16

Досумов К., Тельбаева М., Калиханов К., Ермешов Е. Влияние природы носителя в

кобальт содержащих катализаторах на процесс окисления метана .......................................16

Асанов Н., Ергазиева Г.Е., Мылтыкбаева Л.К, Суюнбаев У., Тайрабекова С. Влияние

температуры обработки на свойства никелевого катализатора..............................................17

Суюнбаев У., Чурина Д.Х., Асанов Н., Тельбаева М. Каталитическое гидрирование

диенонов для получения витаминов и душистых веществ .....................................................18

Приходько О.В. Восстановительное аминирование этанола аммиаком на новых

медь(цинк)содержащих катализаторах .....................................................................................

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА НИКЕЛЕВОГО

КАТАЛИЗАТОРА

Асанов Н., Ергазиева Г.Е., Мылтыкбаева Л.К, Суюнбаев У., Тайрабекова С.

Институт проблем горения (Алматы, Казахстан)

Влияние температуры обработки на текстурные характеристики и

каталитические свойства 3%Ni/γ - Al2O3 катализатора в реакции парциального

окисления метана было изучено в интервале температур 300 - 1000оС. Полученные

данные представлены в таблице. Как видно из таблицы повышение температуры

обработки влияет на величину удельной поверхности катализатора, последняя

снижается от 172 до 118 м2/г. Также происходит уменьшения удельного объема пор

от 0,084 до 0,059 см3/г, средний размер пор в катализаторах остается 1,98 и 1,99 нм.

Полученные катализаторы были исследованы в реакции окисления метана

кислородом в интервале температур 650-900оС и W=4500 ч-1. Резкое изменение

каталитической активности катализатора в исследуемом процессе наблюдалось после

его термообработки при 1000оС. Конверсия метана уменьшилось до 29 %, при этом

концентрация водорода и оксида углерода в продуктах реакции составила 6 и 7 об.%,

соответственно.

Таблица - Влияние температуры термообработки на текстурные характеристики и

каталитическую активность 3% Ni/ γ - Al2O3

№ Катали-

затор

ТоС,

обра-

ботки

Sуд.,

м2/г

Уд.

объем

пор, см3/г

Средний

размер пор,

нм

Х

сн4,

%

СН2 ,

об.%

ССО,

об.%

1 γ Al2O3 - 171 0,084 1,98 53 12 7.2

2 Ni/Al2O3 300 172 0,085 1,99 85 28 17

3 Ni/Al2O3 500 163 0,081 1,99 95 34 24

4 Ni/Al2O3 800 152 0,075 1,98 95 34 24

5 Ni/Al2O3 1000 118 0,059 1,99 29 6 7

Секція 1: Технологія органічних речовин та палива

18

Исследования катализаторов методами РФА и ПЭМ показали, что на образцах

обработанных при 500 и 800оС наблюдаются фазы металлического никеля и NiO, что

положительно повлияло на их каталитическую активность в реакции парциального

окисления метана кислородом. Снижение активности катализатора прокаленного при

1000оС объясняется образованием фазы NiAl2O4.