Солнечные элементы с красителем (DSC - Dye Solar Cell) называют первой настоящей революцией в солнечной энергетике с момента разработки кремниевых солнечных элементов около 40 лет назад. Эти новые элементы можно использовать на вертикальных поверхностях, внутри помещений или в затененных местах.

|  | DSC представляют собой третье поколение фотоэлектрических источников тока, основанное на принципе искусственного фотосинтеза и использующего нанотехнологию и молекулярный дизайн. Такие элементы особенно хорошо подходят для локального энергообеспечения военных объектов, так как они менее чувствительны к изменениям в освещенности и угле падения света и обладают более высокой эффективностью при малом освещении. |
| --- | --- |

Фотоэлектрические (ФЭ) элементы третьего поколения, DSC, можно изготавливать на подложках из стекла или метала. Они изготавливаются методом трафаретной печати, который позволяет непрерывно наносить слои на движущуюся ленту-подложку. Высокая площадь поверхности нано-композитов оксида титана позволяет этим элементам работать при высокой облачности или в затуманенной атмосфере, а не только при палящем солнце, как это имеет место в ФЭ системах предыдущих поколений. 

Общепризнано, что традиционные источники питания на батареях не отвечают требованиям современной армии. Обеспечение, стоимость, надежность и утилизация батарей являются значительной проблемой. Быстро развивающееся энергопотребление, и в особенности потребление электроэнергии, делает вопрос производства и накопления энергии важным фактором функционирования современных вооруженных сил.

  DSC это фотоэлектрохимический элемент: разделение заряда происходит на границе между полупроводником с широкой запрещенной зоной и электролитом.

  Это элемент с наночастицами оксида титана: пленка не плотная, как в случае аморфного кремния, а представляет собой "губку" для света.

  Это элемент, активированный красителем: солнечный свет сначала поглощается монослоем красителя, химически адсорбированного на поверхности полупроводника; свободные носители заряда генерируются посредством вызванной видимым излучением электронной инжекции из молекулы красителя в слой оксида.


Основу DSC элемента составляет сэндвич из слоев TiO2, красителя, электролита и катализатора, расположенный между двумя прозрачными проводящими электродами. При освещении элемента происходит разделение заряда благодаря инжекции из возбужденного состояния молекулы красителя в зону проводимости оксида титана. Упрощенно, свет возбуждает краситель, выбивая электрон, который захватывается полупроводниковым оксидом титана, генерируя при этом электрический ток. Краситель затем восстанавливается переносом электрона в окислительно-восстановительной паре. 


Структура солнечного элемента на оксиде титана

Простая конструкция 

Существует три основных конструкции DSC-систем. Первая представляет собой параллельный элемент, который требует объединения отдельных элементов в модуль. Эта конструкция имеет ряд ограничений с точки зрения технологии, поэтому она пока не является коммерческим продуктом. Два других дизайна, "интегрированный модуль" и "монолитная конструкция" различаются, в основном, только расположением противоэлектрода.

Конструкция "интегрированный модуль" включает в себя две пластины проводящего стекла с электродом на одной и противоэлектродом на противоположной пластине. Преимущества этой конструкции таковы:

  Используется полупроводниковая технология - методы для улучшения микроструктурных характеристик полупроводника для создания желаемой мезопористой структуры.

  Развиваются подходы к сокращению потерь из-за перепадов напряжения на границах материалов.

  Подходит для солнечного света высокой интенсивности.

  По желанию прозрачный или полупрозрачный элемент.

  Годится для встраивания в здания.

  Элемент можно герметично запечатать для обеспечения очень длительного срока службы.

В монолитной конструкции элементы расположены последовательно на одной стеклянной подложке. В таком модуле одна пластина проводящего стекла используется как для электрода, так и для противоэлектрода. У этой конструкции имеются следующие достоинства:

  Более низкая стоимость производства.

  Потенциал для создания элементов большого размера.

  Более дешевые материалы.

  Технология пригодна для непрерывного производства.


Черты процесса производства DSC-элементов включают в себя:

  Материалы, которые необходимы в значительных количествах, можно производить недорого и в большом масштабе.

  "Простые" производственные процессы, используется стандартное оборудование.

  Низкие энергозатраты в процессе производства.

  Производственные процессы, сходные с гибридными процессами получения толстых покрытий и ламинированных стекол, пригодны для автоматизации.


Преимущества DSC 

Солнечные элементы на оксиде титана имеют, в сравнении с другими типами солнечных элементов, следующие преимущества:

  Существенно снижена зависимость работы элемента от угла падения света - возможна работа в преломленном или отраженном свете.

  Элементы работают в значительно более широком интервале освещенности благодаря высокой внутренней поверхности оксида титана ("световая губка") - возможна реализация элементов для очень слабой освещенности.

  Возможна реализация элемента, работающего эффективно в широком интервале температур.

  Элементы менее чувствительны к частичному затенению.

  Возможно создание прозрачных модулей - для дневного освещения, потолочного освещения, дисплеев.

  Производство не требует дорогого вакуумного оборудования, что значительно сокращает капитальные расходы производства.

  Для производства требуется существенно меньше энергии, чем при изготовлении любых других типов солнечных элементов.

http://winews.ru