Лекция 2 . Электродная поляризация, виды поляризации.

Цель: обосновать и объяснить суть электродной поляризации, виды и причины.

Электродная поляризация - это отклонение значения электродного потенциала от равновесного при пропускании через электрохимическую систему постоянного электрического тока.

В электрохимии существуют понятие об идеально не поляризуемых и поляризуемых электродах.

Если пропускаемый через электрохимическую систему постоянный ток расходуется только на электрохимическую реакцию и не нарушает строение двойного электрического слоя, то такие электроды называют идеально не поляризуемыми.

Если же пропускаемый ток расходуется на изменение строения двойного электрического слоя и самой электрохимической реакции – то такие электроды называются поляризуемыми.

В общем случае – все электроды подвергаются в той или иной степени поляризации.

Зависимость значения электродного потенциала от величины пропускаемого тока (i) называют поляризационной кривой (рисунок 1).

i

E

Рисунок 1 Общий вид поляризационной кривой.

Если поляризации подвергается катод – этот процесс называют катодной поляризацией, и значение электродного потенциала смещается в более отрицательную область потенциалов и поляризация .

Если поляризации подвергается анод – анодная поляризация и потенциал смещается в более положительную область:  .

Поляризация очень сильно зависит от плотности тока и чем выше i, тем выше η.

Любой электродный процесс состоит из нескольких стадии:

1.Транспорт потенциал определяющих частиц  к поверхности электрода или продуктов реакции в объем раствора.

2. Собственно электрохимическая реакция  разряда или ионизации.

3. Фазовые превращения (появление новой твердой или газовой фазы и т.д.)

4. Предшествующие или последующие химические реакции основному электродному процессу.

Каждая из этих стадии может быть лимитирующей и в целом поляризацию связывают с тормозящим эффектом самой медленной стадии. В зависимости от этих стадий различают четыре вида поляризации:

- Концентрационная или диффузионная поляризация, если лимитирующей стадией   является транспорт частиц и обозначают ηд.

- Электрохимическая поляризация, если лимитирующая стадия сама электрохимическая реакция. ηэ.

- Фазовая поляризация, если медленная стадия образование новой фазы, ηф.

- Реакционная поляризация, если медленной стадией являются какие–то побочные процессы, ηр.

В целом поляризацию электродного процесса представляют как :

η = ηд+ ηэ+ ηф+ ηр

В каждом конкретном случае может быть преобладание одной из них, которое и отвечает в целом за поляризацию всего процесса, но на практике в основном используются теоретические основы концентрационной и электрохимической поляризаций.

Поляризация играет большую роль в электродных процессах и  во многом определяет электрохимические характеристики реальных процессов.

В некоторых случаях под влиянием различных факторов может увеличиваться скорость лимитирующий стадии, что приводит к понижению потенциала электрода и это явление называют деполяризацией (это может быть Т, Р и т.д.)