## Slide 1
Лекция 9. Молекулярно-кинетические свойства наночастиц. Диффузия наночастиц
Броуновское движение. Наночастицы как высокодисперсные системы характеризуются молекулярно-кинетическими явлениями, такими как броуновское движение, диффузия и осмос.
Эти явления обусловлены молекулярной природой газовых и жидких дисперсионных сред и кинетической энергией молекул.
Adilbekova A.O

## Slide 2
Среднее смещение xavr., т.е. среднее значение координаты x частицы за конкретное время τ равно :
, (1)
где, R – универсальная газовая постоянная;
T –абсолютная температура;
–число Авогадро;
τ –время;
– вязкость дисперсной среды; r – радиус частиц дисперсной фазы.

## Slide 3
Помимо поступательного движения частиц, для наночастиц наблюдается также вращательное движение. Это связано с геометрической неоднородностью наночастиц, особенно для кристаллических и двумерных наночастиц. Среднее квадратическое смещение поступательного броуновского движения равно:
xavr.2 = 2D (2)
где, D - коэффициент диффузии поступательного движения.
Стандартное угловое смещение:
avr.2 = 2Dr. (3)
где, Dr. коэффициент диффузии вращательного движения.

## Slide 4
Коэффициенты диффузии D и Dr характеризуют поступательное и вращательное броуновское движение в жидкой и газовой среде. Большинство наночастиц имеют неправильную форму: выступы и углубления на их поверхности способствуют формированию вращательного броуновского движения. Оно определяется углом 𝜃, среднеквадратичное значение которого равно:
, (3)
где средний квадратный угол вращательного броуновского движения относительно выбранной оси во времени; постоянная Больцмана; вращательная подвижность, которая зависит от массы наночастицы и равна:
B = I/, (4)
где I – количество оборотов вращательного движения; плотность наночастиц; диаметр наночастиц.

## Slide 5
Скорость броуновского движения для наночастиц в газовой среде
(5)
1/2, (6)
где m – масса наночастиц, – средняя энергия частиц в газовой среде.

## Slide 6
Диффузия. Диффузия - это самопроизвольный процесс распределения вещества (ионов, атомов, молекул, высокодисперсных частиц, включая наночастицы) из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией. Диффузия характеризуется законом Фика:
(7)
где коэффициент диффузии;
градиент концентрации ( – разница концентраций на расстоянии x от объекта;
– по этой причине в правой части уравнения ставится знак минус (поскольку диффузия всегда положительна);
S – площадь поперечного сечения;
время диффузии;
коэффициент диффузии (м2/с) количественно определяет эффективность диффузии, когда градиент концентрации, площадь сечения потока и время равны единице.

## Slide 7
Тип диффузии | Ионный | Молекулярный | Наночастицы
Коэффициент диффузии, м2/с | 10-8 | 10-9 | 10-10
Диффузия наночастиц проявляется в разных случаях:
в случае наночастиц как дисперсной фазы в дисперсионной среде;
при легировании, то есть введении в наночастицы некоторых веществ для придания определенных свойств;
диффузия наночастиц внутрь кристаллических наночастиц.

## Slide 8
Температурная зависимость коэффициента диффузии определяется уравнением Аррениуса следующим образом:
(8)
где – кажущийся коэффициент диффузии, численно равный коэффициенту диффузии при бесконечно большой температуре;
– энергия активации процесса диффузии;
постоянная Больцмана; T – температура.

## Slide 9
Диффузия наночастиц проявляется в разных случаях: в случае наночастиц как дисперсной фазы дисперсионной среды; при легировании, то есть введении в наночастицы некоторых веществ для придания определенных свойств; диффузия наночастиц внутрь кристаллических наночастиц.
Рисунок. Схема различных типов диффузии применительно к кристаллическим наночастицам (c - кристаллическое зерно наночастицы, s - поверхность, контактирующая с наночастицами); типы диффузии: 1 - объемная, 2 - зернограничная, 3 - поверхностная, 4 - граничная.

## Slide 10
Для кристаллических наночастиц существуют четыре различных типа диффузии:
1 - объемная, в объеме кристалла поликристаллического тела;
2 - зернограничная на границе между зернами кристаллов; 3 – на поверхности кристалла;
4 - граничная диффузия на границе кристалла с и контактирующей поверхности s.
Поверхностная диффузия происходит в результате движения атомов или молекул по поверхности кристалла внутри молекулярного слоя.

## Slide 11
Осмос - явление, когда молекулы растворителя 1 (дисперсионной среды) имеют тенденцию проходить через полупроницаемую мембрану 2 в раствор 3 (дисперсная система) или из более разбавленного раствора 1 в более концентрированный 3.
Осмотическое давление (𝜋) для обычного (молярного) раствора по уравнению Вант-Гоффа равно:
, (9)
для наночастицы в виде коллоидного раствора:
(10)
где C – концентрация раствора; массовая концентрация наночастиц kg/m3; – радиус наночастиц; – плотность наночастиц; – число Авогадро.
Зависимость осмотического давления от размеров наночастиц: , то есть чем меньше размер частиц, тем больше осмотическое давление.

## Slide 12
Вопросы?
Спасибо за внимание!
Akbota.Adilbekova@kaznu.kz