## Slide 1: Лекция 7. Поверхностные свойства наночастиц.

## Slide 2: Поверхностная энергия и ее составляющие
Поверхностная энергия является частью свободной энергии системы в целом. В самопроизвольных процессах эта энергия может быть снижена либо за счет уменьшения площади поверхности и изменения ее формы, либо за счет снижения поверхностного натяжения:
ΔG=σ*S

## Slide 3: Поверхностная энергия наночастиц
Нанодисперсные системы
Огромная поверхность раздела фаз
Дополнительный избыток поверхностной энергии
ΔGнч= ΔG + ΔGдоп

## Slide 4
Выражение для свободной энергии Гиббса имеет вид
∆G ≤ -S∆T + υdp + Σµi∆ni + σ∆S + φ∆q.
здесь, S – энтропия, µі – химический потенциал, nі – число молей і-го компонета, σ – поверхностное натяжение, φ, q –электрический потенциал и заряд межфазной поверхности, T – температура, υ –объем, p – давление.

## Slide 5: Изменение энергии Гиббса

## Slide 6
В изотермическом-изохорном процессе с постоянным давлением и температурой
ΔG <0 (I) - необратимые самопроизвольные процессы, при ΔG = 0 (II) процессы являются равновесными и обратимыми, ΔG 0 (III) - несамопроизвольные процессы.

## Slide 7
Равновесные и обратимые процессы могут быть охарактеризованы энергией Гельмгольца (dF) в изохорно-изотермическом состоянии:
dF ≤ -SdT - рdυ + Σµidni + σdB + φdq
Энергию Гиббса можно рассчитать на моль или на единицу массы.
Таким образом, для наночастиц алмаза, насыщенных водяным паром, энергия Гиббса составляет при 130 нм – (1480 кДж-моль) и 8 нм – (3100 кДж / моль), в зависимости от размера частиц. Для наночастиц алмаза 20 нм изменение энергии Гиббса при 100 К и 200 К соответственно составляет 4,3 кДж / кг и 22,6 кДж / кг соответственно. В зависимости от особых свойств наночастиц дополнительная поверхностная энергия проявляется в виде энергии Гиббса.

## Slide 8
Дополнительная энергия зависит от:
• отношение числа поверхносных атомов к объемным размерный эффект;
• зависимость размера наночастиц от структуры наночастиц;
• дефекты кристаллической структуры наночастиц;
• специфика кристаллических структур наночастиц;
• квантовый эффект;
• неравновесные состояния;
• дополнительные эффекты.
∆G = ∆Gр + ∆Gυ + ∆G∂ + ∆Gl + ∆Go +∆Gc + ∆Gд.п

## Slide 9: Поверхностное натяжение наночастиц
Наиболее важной характеристикой поверхности является поверхностное натяжение
Поверхностное натяжение – это избыточная энергия, приходящаяся на единицу площади поверхности: σ=ΔG/S
Физическая природа поверхностного натяжения в нескомпенсированности поля межмолекулярных сил на межфазных поверхностях.
Поверхностное натяжение характеризует различия в интенсивности межмолекулярных взаимодействий граничащих фаз. Чем сильнее межмолекулярные связи в веществе, тем больше поверхностное натяжение на его межфазной поверхности.
С термодинамической точки зрения, поверхностное натяжение определяется частной производной от любого термодинамического потенциала по величине площади межфазной поверхности при постоянстве других параметров.

## Slide 10: Факторы, влияющие на поверхностное натяжение
Поверхностное натяжение на границе раздела фаз между жидкостью и газом определяют следующие факторы: химическая природа вещества, температура, природа граничащих фаз, наличие примесей, заряд поверхности, кривизна поверхности жидкости.
Энергия межмолекулярных взаимодействий зависит от температуры, а значит, имеет выраженную температурную зависимость.

## Slide 11
Следует отметить также, что в ряде исследований было обнаружено некоторое снижение σs (иногда в пределах ошибки измерений) с уменьшением размера кристаллитов, что может быть объяснено прогрессирующим разрыхлением поверхностного слоя с уменьшением L. Полезно коротко рассмотреть существующие представления о термодинамике изолированных наночастиц. По мнению А.И. Русанова, для частиц размером более 10 нм традиционные понятия о поверхностной энергии вполне приемлемы. При диаметре менее 1 нм практически вся частица может приобретать свойства поверхностного слоя, т. е. особого состояния, пo сравнению с объемной фазой, и этот случай требует специального подхода. Область размеров 1–10 нм является, таким образом, промежуточной и в каждом конкретном случае требует обсуждения. В первом приближении эти соображения применимы и для термодинамики консолидированных наноматериалов, имея в виду и соображения о минимальном размере нанокристаллов в связи с потерей трансляционной симметрии.

## Slide 12
Подавляющее большинство наноматериалов, за немногим исключением (например, супрамолекулярные структуры), по своей природе неравновесны. Удаление от равновесия в самом общем случае могут обусловливать следующие основные причины:
− обилие поверхностей раздела, что обусловливает избыточную свободную поверхностную энергию;
− наличие в структуре неравновесных фаз, пересыщенных твердых растворов, пограничных сегрегаций, пор и межзеренных несплошностей;
− избыточная концентрация дефектов кристаллического строения; − наличие остаточных напряжений, связанных с условиями получения. В табл. 3.1 приведены значения поверхностного натяжения на границах зерен σs, оцененные из калориметрических данных. С учетом точности измерений эти данные находятся на уровне таковых для обычных металлов и сплавов (σs = 0,3–1,5 Дж/м2 ), но обращают на себя внимание более низкие значения, полученные для образцов, изготовленных контролируемой кристаллизацией из аморфного состояния (Ni – P и Se). Значительно меньшее количество деформационных искажений в этих образцах делает указанные результаты наиболее надежными и представительными.

## Slide 13: Значения поверхностного натяжения на границах зерен некоторых наноматериалов
Объект | Метод изучения | L, нм | σs, Дж/м2
TiO2 | Рекристаллизация | 34–76 | 1,28–1,75
Pt | Рекристаллизация | 8–50 | 1,00–1,10
Сu | Рекристаллизация | 40–300 | ~ 0,72
Ni – P | Кристаллизация | 6,5–60 | 0,16–0,47
Se | Кристаллизация | 9–22 | 0,27–0,32

## Slide 14: Адсорбция наночастиц
В связи с большой удельной поверхностью и избытком поверхностной знергии наночастицы обладают значительной адсорбцией. Особенности адсорбции наночастиц определяются размерным эффектом, кристаллической структурой поверхности, преобладанием химической адсорбции над физической.

## Slide 15: Формы адсорбционного состояния полимеров
а – горизонтальная, б- вертикальная,
в – с образованием петель

## Slide 16: Адгезия наночастиц
Экспериментальное измерение адгезии наночастиц сопряжено с некоторыми трудностями. Эксперименты показывают, что на адгезию наночастиц влияет размерный эффект. Поэтому адгезия наночастиц определяется моделированием и непрямым трением. Если сила адгезии препятствует отрыву наночастиц, то сила трения, наоборот, препятствует взаимному перемещению наночастиц по поверхности. Связь силы трения с силой адгезии отдельных наночастиц можно записать следующим образом:
где µ – коэффициент внешнего трения.

## Slide 17
По теории Джонсона-Кендела-Робертса, сила F притяжения (адгезии) шарообразной частицы одной фазы и бесконечной по протяженности плоской поверхностью другой или той же фазы выражается формулой
,
где А – константа Гамакера для данной системы (константа дисперсионного взаимодействия молекул фаз), r – радиус частицы, h – расстояние между поверхностью сферической частицы и плоской поверхностью.

## Slide 18: Смачивание и адгезия нанокапель
Равновесная работа адгезии определяется следующим уравнением:
Уравнение теряет смысл для наноразмерных капель.
Это зависит от размера капли, которая воздействует на поверхность. Для нанокапель уравнение Юнга можно выразить следующим образом :
где r – радиус капли; R — радиус площади капли, контактирующей с твердой поверхностью, производные поверхностного натяжение по радиусу капли, контактирующей с твердой поверхностью, характеризующие размерный эффект.

## Slide 19
Смачивание лиофильной поверхности наноразмерными каплями.
Угол смачивания определяется следующим образом:
,
где θ — равновесный краевой угол смачивания, ᴂ — линейное натяжение, σ — поверхностное натяжение на границе раздела жидкость-газ, r — радиус капли.

## Slide 20: Зависимость величины краевого угла смачивания частиц порошка кремнезема диаметром 12 нм от энтальпии иммерсионного смачивания
cosθ | 141 | 118 | 94 | 72
∆Н, Дж/м2 | -0,09 | +0,04 | +0,02 | -0,03