ЛЕКЦИЯ
Особенности горения порошков металлов

Введение

Металлические порошки (алюминий, магний, бор) широко применяются в энергетических и пиротехнических системах благодаря высокой теплоте сгорания и химической активности. 
В отличие от углеводородных топлив, металлические порошки способны гореть не только в кислороде, но и в азоте, водяном паре и диоксиде углерода.

Это свойство определяет их высокую пожаровзрывоопасность и требует глубокого понимания механизмов горения.

Физико-химические особенности металлических порошков

Ключевые свойства металлических порошков:
- высокая удельная поверхность;
- наличие оксидной пленки;
- высокая температура воспламенения (выше 1000 К);
- значительное тепловыделение;
- гетерогенный характер реакций.

Оксидная пленка оказывает существенное влияние на кинетику воспламенения и горения частиц.

Горение металлов в воздухе

Основная реакция горения металлов в воздухе:
Me + O₂ → MeO + Q

Однако при недостатке кислорода горение продолжается за счёт реакции металлов с азотом воздуха.

Реакция азотирования

При коэффициенте избытка воздуха α < 0,2 реализуется экзотермическая реакция азотирования:

2Al + N₂ → 2AlN + Q

Азот перестаёт быть инертным газом и активно участвует в процессе горения, что принципиально отличает металлические порошки от углеводородных топлив.

Скорость распространения пламени

Экспериментальные данные показывают, что максимальная скорость распространения пламени в металловоздушных смесях достигается при α < 1.

Причины:
- реакция азотирования;
- автотурбулизация потока;
- неоднородность распределения частиц.

Пределы воспламенения

Металлические порошки обладают чрезвычайно широкими пределами воспламенения.

Для алюминия диапазон коэффициента избытка воздуха превышает аналогичный параметр керосина более чем в 25 раз.

Горение металлов в воде и водяном паре

Основные реакции:
2Al + 3H₂O → Al₂O₃ + 3H₂ + Q
Mg + H₂O → MgO + H₂ + Q

В результате образуется водород — взрывоопасный газ.

Особенности водяной среды

Водяной пар разрушает оксидные пленки, снижая температуру воспламенения металлов.
Во влажной среде скорость горения алюминия и магния возрастает в 4–5 раз по сравнению с воздухом.

Горение в диоксиде углерода

Металлы активно реагируют с CO₂:
2Al + 3CO₂ → Al₂O₃ + 3CO + Q

В продуктах горения присутствует угарный газ (CO), обладающий высокой токсичностью.

Сравнительный анализ сред

Воздух — поддержание горения за счёт O₂ и N₂.
Вода — образование H₂.
CO₂ — образование CO.
Каждая среда существенно влияет на механизм и параметры горения.

Практическое значение

Результаты исследований применяются при проектировании газогенераторов, пиротехнических составов, систем пожарной безопасности и аддитивных технологий.

Заключение

Металлические порошки представляют собой особый класс горючих веществ с уникальными механизмами горения.
Их поведение существенно отличается от традиционных органических топлив и требует специализированных мер безопасности.