Төменде сіз сұраған тақырып бойынша лекцияға дайын, құрылымдалған материал берілді. Мәтін ғылыми стильде, химия-технология және жану физикасы курстарына толық сәйкес келеді.

# **Металл ұнтақтарының классификациясы: микро-, ультрадисперсті және наноөлшемді ұнтақтар.

Бөлшек өлшемі, меншікті бет ауданы және оксид қабатының әсері**

## 1. Металл ұнтақтары туралы жалпы түсінік

Металл ұнтақтары — қатты металдардың немесе қорытпалардың микро- және наноөлшемді дисперсті бөлшектер түріндегі күйі. Олар келесі салаларда кеңінен қолданылады:

- пиротехника және газогенераторлық құрамдар

- қатты отын және жанғыш қоспалар

- аддитивті өндіріс (3D-басып шығару)

- катализ

- энергетикалық материалдар

- нанотехнология

Металл ұнтақтарының қасиеттері негізінен бөлшек өлшеміне, пішініне, меншікті бет ауданына және оксид қабатының құрылымына тәуелді.

## 2. Металл ұнтақтарының дисперстілік бойынша классификациясы

Металл ұнтақтары бөлшек өлшеміне байланысты үш негізгі топқа бөлінеді:

### 2.1 Микроұнтақтар (micropowders)

| Параметр | Сипаттама |
| --- | --- |
| Бөлшек өлшемі | 1–100 мкм |
| Меншікті бет ауданы | 0.01–1 м²/г |
| Негізгі күйі | тұрақты |
| Реакциялық қабілеті | төмен–орташа |
| Қауіпсіздігі | салыстырмалы жоғары |

Мысалдар:

- алюминий (Al, 10–50 мкм)

- магний (Mg, 30–100 мкм)

- темір (Fe, 20–80 мкм)

Қолданылуы:

- өнеркәсіптік пиротехника

- металлургия

- термиттік қоспалар

- дәнекерлеу материалдары

### 2.2 Ультрадисперсті металл ұнтақтары (УДМҰ)

| Параметр | Сипаттама |
| --- | --- |
| Бөлшек өлшемі | 100 нм – 1 мкм |
| Меншікті бет ауданы | 1–20 м²/г |
| Реакциялық қабілеті | жоғары |
| Тұтану температурасы | төмендеген |
| Энергия бөліну жылдамдығы | жоғары |

Ерекшеліктері:

- жану жылдамдығы бірнеше есе артады

- беткі атомдардың үлесі өседі

- диффузиялық шектеулер азаяды

Қолданылуы:

- газогенераторлар

- жылдам жанатын энергетикалық құрамдар

- детонация алдындағы дефлаграциялық жүйелер

- металдандырылған қатты отындар

### 2.3 Наноөлшемді металл ұнтақтары (nanopowders)

| Параметр | Сипаттама |
| --- | --- |
| Бөлшек өлшемі | 1–100 нм |
| Меншікті бет ауданы | 20–200 м²/г |
| Атомдардың беткі үлесі | 30–60 % |
| Реакциялық қабілеті | өте жоғары |
| Термиялық тұрақтылығы | төмен |

Мысалдар:

- нано-Al (40–80 нм)

- нано-Mg (60–100 нм)

- нано-Fe, Ni, Cu

Артықшылықтары:

- өте төмен тұтану температурасы

- жанудың жарылыс тәрізді сипаты

- энергия бөлінуінің жоғары қарқыны

Кемшіліктері:

- агломерацияға бейімділік

- оксид қабатының үлкен үлесі

- сақтау кезіндегі тұрақсыздық

- қауіпсіздік мәселелері

## 3. Бөлшек өлшемінің жану процесіне әсері

Металл бөлшегінің диаметрі жану механизмін түбегейлі өзгертеді.

### Бөлшек өлшемі азайған сайын:

- меншікті бет ауданы өседі

- реакция жылдамдығы артады

- тұтану температурасы төмендейді

- жану уақыты қысқарады

### Классикалық тәуелділік:

[
t_{burn} \propto d^2
]

мұнда:

- ( t_{burn} ) — жану уақыты

- ( d ) — бөлшек диаметрі

👉 бөлшек диаметрі 10 есе азайса, жану уақыты 100 есе қысқарады.

## 4. Меншікті бет ауданы (Specific Surface Area, SSA)

Меншікті бет ауданы:

[
S = \frac{6}{\rho \cdot d}
]

мұнда:

- ( \rho ) — металл тығыздығы

- ( d ) — бөлшек диаметрі

### Маңызы:

- беткі атомдар саны көбейеді

- оттегімен жанасу аймағы ұлғаяды

- тотығу және жану кинетикасы жылдамдайды

- жылу беру қарқындылығы артады

### Мысал (алюминий):

| Бөлшек өлшемі | SSA |
| --- | --- |
| 30 мкм | ~0.2 м²/г |
| 1 мкм | ~6 м²/г |
| 80 нм | ~30–40 м²/г |

## 5. Оксид қабатының әсері

Металл ұнтақтарының бетінде әрдайым оксид қабаты (MeO) болады.

### Алюминий үшін:

- Al₂O₃ қабатының қалыңдығы: 2–10 нм

### Оксид қабатының рөлі:

#### 🔹 Теріс әсері:

- оттегінің металлға диффузиясын тежейді

- реакцияны индукциялық кезеңге ұшыратады

- металл үлесін азайтады

#### 🔹 Оң әсері:

- бөлшектердің тұрақтылығын арттырады

- өздігінен тұтанудан қорғайды

- сақтау қауіпсіздігін жоғарылатады

### Наноұнтақтардағы ерекше жағдай

Наноалюминийде:

- оксид қабатының үлесі → 20–40 % масс.

- металл ядросы кішірейеді

- жылу шығымы төмендеуі мүмкін

Сонымен бірге:

- оксид қабаты аморфты

- балқу температурасы төмен

- жану кезінде қабықша жарылып, реакция күрт үдейді

## 6. Салыстырмалы кесте

| Параметр | Микро | Ультрадисперсті | Нано |
| --- | --- | --- | --- |
| Бөлшек өлшемі | 1–100 мкм | 0.1–1 мкм | 1–100 нм |
| SSA (м²/г) | 0.01–1 | 1–20 | 20–200 |
| Тұтану температурасы | жоғары | орташа | өте төмен |
| Жану жылдамдығы | төмен | жоғары | өте жоғары |
| Тұрақтылығы | жоғары | орташа | төмен |
| Қауіпсіздігі | жоғары | орташа | төмен |

## 7. Қорытынды

- Металл ұнтақтарының дисперстілік дәрежесі — олардың жану кинетикасын анықтайтын негізгі фактор.

- Бөлшек өлшемі кішірейген сайын:

  - меншікті бет ауданы өседі

  - жану жылдамдығы артады

  - тұтану температурасы төмендейді

- Наноөлшемді ұнтақтар — ең реакциялық қабілетті, бірақ ең тұрақсыз жүйелер.

- Оксид қабаты жануды тежеуші де, тұрақтандырушы да рөл атқарады.

Егер қаласаңыз, мен осы материалды:

✅ Word форматта (лекция конспектісі)
✅ PowerPoint (15–20 слайд)
✅ магистр / PhD курсына бейімделген нұсқа
✅ формулалар + суреттермен (SEM, схема)
✅ қазақ–орыс–ағылшын үштілді нұсқада

дайындап бере аламын.

Қай формат керек екенін айтыңыз, Сабит мырза.