Статистическая карта

На экзаменационные вопросы по дисциплине «Химическая технология переработки полимеров»

| Общее число вопросов | 1-2 уровень сложности | 3-4 уровень сложности | 5 уровень сложности |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 18 | 32 | 10 |
| 100% | 30% | 53% | 17% |

Преподаватель, к.х.н., доцент	____________________Токтабаева А.К.

Утверждаю

Декан факультета химии и

химической технологии

_______________ Онгарбаев Е.К.

«__»_______2014г.

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Химическая технология переработки полимеров» специальности «5В072100 – ХТОВ»

| № | Наименование вопроса | Уровень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дайте определение и классифицируйте полимерные материалы: по области применения и по свойствам. Опишите особые свойства полимерных материалов. | 1 |
| 2 | Опишите технологическую схему с открытой цепью получения полиметилметакрилата. 1 – реактор; 2 – станок для получения крупки; 3 – шкаф для термообработки; 4 – ларь для крупки ПММА; 5 – мерник для инициатора; 6 – мерник метилметакрилата; 7 – мерник для пластификатора; 8 – вакуумизатор; 9 – формы; 10 – обогреваемая камера; 11 – фильтрующая перегородка; 12 – вакуум-насос | 1 |
| 3 | Опишите циклическую технологическую схему получения полиэтилена высокого давления. 1, 14 – ресиверы этилена; 2 – компрессор промежуточного давления; 3 – компрессор реакционного давления; 4 – трубчатый реактор; 5 – отделитель промежуточного давления; 6, 12 – холодильники; 7, 13 – циклоны; 8 – емкость для инициатора; 9 – дозировочный насос; 10 – отделитель низкого давления; 11 – экструдер; 15 – емкость для модификатора; 16 – бустерный компрессор | 1 |
| 4 | Опишите технологические схемы производства поливинилового спирта периодическим и непрерывным методом. | 1 |
| 5 | Опишите основные технологические узлы химических производств. Сборники и насосы. 1 – напорный бачок; 2 – насосы; 3 – обратные клапаны; 4 – гребенки регулирующих кла-панов; 5 – диафрагма расходомера; 6 – уровнемер; 7 – термопара; 8 – манометр; 9 – объект | 1 |
| 6 | Опишите узел компримирования в технологическом процессе производства полимеров. Принципиальная схема дозирования кислорода на всасывание компрессора промежуточного давления (а) и на всасывание компрессора реакционного давления (б): 1, 11 – буферные емкости; 2 – расходомер кислорода; 3, 7, 12 – регулирующие клапаны; 4 – устройство для отсечки подачи кислорода от системы; 5 – расходомер этилена; 6 – регулятор соотношения потоков этилена и кислорода; 8 – емкость для приготовления этилен-кислородной смеси; 9 – дозировочный компрессор; 10 – регулятор давления; 13 – регулятор расхода | 1 |
| 7 | Опишите узел реактора в технологическом процессе производства полимеров. 1 – реактор; 2 – рубашка; 3 – задвижки с электроприводом; 4 – клапан регулятора темпе-ратуры; 5 – мешалка; 6 – смеситель | 1 |
| 8 | Опишите узел фильтрации в технологическом процессе производства полимеров. 1 – циклон; 2 – бункер; 3 – сетчатый фильтр; 4 – манометры; 5 – продувочные краны | 1 |
| 9 | Опишите узел обвязки абсорбера в технологическом процессе производства полимеров. 1 – абсорбер; 2 – насос; 3 – холодильник абсорбента | 1 |
| 10 | Опишите узел обвязки ректификационной колонны в технологическом процессе производства полимеров. 1 – промежуточный сборник; 2 – насос; 3 – теплообменник; 4 – подогреватель; 5 – ректификационная колонна; 6 – выносной кипятильник; 7 – дефлегматор; 8 – сепаратор | 1 |
| 11 | Дайте определение химическим волокнам и классифицируйте их. Опишите виды волокон, выпускаемых в промышленности. | 1 |
| 12 | Объясниет полимеризацию винильных мономеров в растворе, приведите пример. Укажите особенности процесса и типы используемых реакторов. | 1 |
| 13 | Объясните полимеризацию винильных мономеров в массе, приведите пример. Укажите типы реакторов, используемых при полимеризации в массе. | 1 |
| 14 | Объясните особенности поликонденсации в расплаве, приведите пример | 1 |
| 15 | Объясните суть метода поликонденсации в твердой фазе, приведите пример. | 1 |
| 16 | Опишите основные типы сложных полиэфиров, получаемых в промышленности. Объясните особенности образования полиэтилентерефталата. | 1 |
| 17 | Опишите теоретические и технологические основы переработки эфиров целлюлозы | 1 |
| 18 | Опишите общие принципы получения химических волокон. Приведите пример технологии получения химического волокна. | 1 |
| 19 | Классифицируйте методы переработки полимерных материалов и выберите способы переработки термопластов в готовые изделия. | 2 |
| 20 | Применяя многообразие методов формования, классифицируйте переработки пластмасс, применяемых в промышленности. Дайте определение каландровании, экструзии, литье под давлением. | 2 |
| 21 | Используя знания о химических свойствах эпоксидных смол предложите реакцию их отверждения. Дайте характеристику основных технических достоинств эпоксидных смол. | 2 |
| 22 | Выберите необходимое оборудование заключительной операции в синтезе поликарбоната. | 2 |
| 23 | Выберите необходимое оборудование для сушки как заключительной операции в синтезе полимеров. | 2 |
| 24 | Найдите необходимое количество экстракторов непрерывного действия, установленных на производстве поликапроамидной нити, при условии, что: Полезная емкость экстрактора, (м3) Продолжительность экстракции, (ч) Насыпная масса крошки поликапроамида, (кг/м3) Масса крошки, поступающей на экстракцию, (кг/сут) 4,6 10,0 650 26 000 | 2 |
| 25 | Найдите необходимое количество полупродукта (вискозы), поступающего на формование нити, при условии, что: Производительность предприятия, (кг/сут) Содержание, ( %) основного вещества целлюлозы в вискозе влаги, замасливателя и красителя в нити Потери основного вещества на стадиях формования и последующих, (%) 25 000 8,35 11,4 2,2 | 2 |
| 26 | Найдите необходимый расход эмульсии замасливателя при формовании полиамидной нити, при условии, что: Количество свежесформованной нити, (кг/сут) Содержание замасливателя в нити, ( %) Потери эмульсии, (%) Концентрация замасливателя в эмулсии, (%) 18 000 1,2 4,3 2,5 | 2 |
| 27 | Найдите теоретический расход пропилена, необходимого для обеспечения сырьем производства волокна нитрон, при условии, что: Производительность предприятия, (кг/сут) Содержание, ( %) акрилонитрила в сополимере влаги и замасливателя в волокне Потери основного вещества, (%) 100 000 93,0 3,0 7,0 | 2 |
| 28 | Найдите необходимый объем перерабатываемого раствора, необходимого для производстве ацетатной нити, при условии, что: Производительность предприятия, (кг/сут) Концентрация формовочного раствора, (%) Плотность раствора, (кг/м3) Содержание, влаги и замасливателя в нити, ( %) Потери основного вещества, (%) 18 000 25,0 980,0 5,6 2,1 | 2 |
| 29 | Найдите необходимое количество перерабатываемой щелочной целлюлозы, необходимой в производстве вискозной нити, при условии, что: Производительность предприятия, (кг/сут) Содержание, ( %) основного вещества в щелочной целлюлозе влаги, диоксида титана и замасливателя в нити Потери основного вещества, (%) 15 000 32,0 14,2 2,3 | 2 |
| 30 | Определите суточную производительность предприятия по производству ПВХ – волокна, при условии, что: Расход диметилформамида на растворение, (кг/сут) Концентрация формовочного раствора, (%) Содержание замасливателя в волокне, ( %) Потери основного вещества, (%) 98 000 21,0 2,1 3,2 | 2 |
| 31 | Найдите производительность предприятия по производству вискозного волокна, при условии, что: Расход абсолютной целлюлозы, (кг) Содержание, ( %) основного вещества в целлюлозе влаги, замасливателя и матирующего вещества в волокне Потери основного вещества, (%) 74 500 93,0 14,5 2,1 | 2 |
| 32 | Найдите общий расход сополимера и теоретический расход ацетилена, необходимого для обеспечения сырьем производства волокна нитрон, при условии, что: Производительность предприятия, (кг/сут) Содержание, ( %) акрилонитрила в сополимере влаги, красителя и замасливателя в волокне Потери основного вещества, (%) 75 000 92,1 4,2 3,9 | 2 |
| 33 | Найдите количество экстракторов непрерывного действия, установленных на производстве поликапроамидной нити, при условии, что: Полезная емкость экстрактора, (м3) Продолжительность экстракции, (ч) Насыпная масса крошки поликапроамида, (кг/м3) Масса крошки, поступающей на экстракцию, (кг/сут) 4,6 10,0 650 26 000 | 2 |
| 34 | Найдите количество адсорберов для улавливания ацетона в производстве ацетатного волокна, при условии, что: Количество ацетона, используемого на растворение, (кг/сут) Регенерируемый ацетон, от используемого на растворение, (%) Масса активированного угля в адсорбере, (кг) Динамическая активность угля по ацетону, (%) Цикл работы адсорбера, (ч) 15 000 90,0 7 000 20,0 12,0 | 2 |
| 35 | Найдите количество баков для приготовления раствора щелочи в производстве вискозной нити, при условии, что: Расход раствора щелочи, (м3/сут) Полезная емкость бака, (м3) Продолжительность, (ч) циркуляция раствора отстоя спуска отстоя из конуса бака Емкость конуса, (м3) 260 200 5 36 1,5 13 | 2 |
| 36 | Найдите количество установок непрерывного обезвоздушивания (УНО) в производстве ацетатного волокна, при условии, что: Производительность предприятия, (кг/сут) Содержание добавок в волокне, (%) Потери основного вещества, (%) Концентрация формовочного раствора, (%) Производительность УНО, (м3/ч) Плотность формрвочного раствора, (кг/м3) 56 000 4,8 3,9 24 5,0 1050 | 2 |
| 37 | Найдите теоретический расход пропилена, необходимого для обеспечения сырьем производства волокна нитрон, при условии, что: Производительность предприятия, (кг/сут) Содержание, ( %) акрилонитрила в сополимере влаги и замасливателя в волокне Потери основного вещества, (%) 92 000 90,5 2,0 6,3 | 2 |
| 38 | Найдите удельный расход сероуглерода в производстве вискозного волокна, при условии, что: Расход сероуглерода при ксантогенировании, от основного вещества, (%) Удельный расход основного вещества – целлюлозы, кг/кг Количество регенерируемого сероуглерода, (%) Потери сероуглерода при хранении и использовании, (%) 35 0,96 72,0 1,06 | 2 |
| 39 | Найдите расход товарной терефталевой кислоты в производстве полиэфирного волокна при условии, что: Производительность предприятия, (кг/сут) Содержание, ( %) влаги, и замасливателя в волокне основного вещества в целлюлозе влаги в товарной продукции Потери основного вещества, (%) 85 000 12,7 93,2 10,8 1,2 | 2 |
| 40 | Сравните основные критерии непрерывного и периодического производства на примере получения поливинилового спирта, опираясь на схемы: | 2 |
|  | Непрерывный метод: 1 – аппарат для омыления; 2,4 – дробилки ножевого типа; 3 – отжимной аппарат; 5 – шнековый транспортер; 6 – бункер; 7 – сушилка; 8 – вакуум-насос | Периодический метод: 1 – реактор омыления; 2 – холодильник; 3 – центрифуга; 4 – сушилка |  |
| 41 | Опишите свойства пенополистирола и области его использования. Сравните получение пенополистирола прессовым и беспрессовым методами. | 2 |
| 42 | Критически оцените производство поливинилхлорида полимеризацией в массе или в блоке с учетом достоинств и недостатков данного производства. | 2 |
| 43 | Объясните различие композиционных материалов на основе поливинилхлорида (винипласт и пластикат). | 2 |
| 44 | Сравните свойства химически не модифицированной и модифицированной целлюлозы. Определите основные закономерности образования сложных эфиров целлюлозы. | 2 |
| 45 | Объясните различия способов переработки полимеров, таких как: экструзия и литье под давлением. | 2 |
| 46 | Назовите промышленные методы синтеза полимеров. Сравните различные способы полимеризации. | 2 |
| 47 | Укажите особенности эмульсионной полимеризации и механизм процесса, приведите пример. Дайте сравнительную характеристику различных способов полимеризации. | 2 |
| 48 | Укажите особенности суспензионной полимеризации и механизм процесса, приведите пример. Дайте сравнительную характеристику различных способов полимеризации. | 2 |
| 49 | Укажите особенности поликонденсации в растворе, приведите примеры. | 2 |
| 50 | Укажите особенности эмульсионной и межфазной поликонденсации, объясните различия. | 2 |
| 51 | Разработайте технологический процесс производства полиэтилентерерфталата. | 3 |
| 52 | Разработайте технологию получения и выделения латекса СКС, опираясь на следующие схемы: | 3 |
|  | Получение латекса СКС: 1 — аппарат для приготовления водной фазы, 2 — аппарат для приготовления углеводородной фазы, 3 — смеситель фаз, 4 — батарея полимеризаторов, 5 — фильтр, 6 — колонна предварительной дегазации (отгонки бутадиена), 7, 9 — газоотделители (сепараторы), 8 — колонна дегазации (отгонки стирола), 10 — емкость для латекса, 11 — система очистки возвратного бутадиена, 12 — система ректификации возвратного стирола, 13 — холодильник | Выделение СКС из латекса: 1 — усреднительная емкость, 2 — фильтр, 3 — смеситель латекса и коагулянта, 4 — аппараты коагуляции, 5 — вибросито, 6 — сборник серума, 7 — промывной аппарат, 8 — барабанный вакуум-фильтр, 9 — дробилка, 10 — конвейерная сушилка |  |
| 53 | Разработайте технологический процесс производства полистирола в массе опираясь на схему: 1 – емкость для стирола; 2 – теплообменник; 3,4,5 – каскад реакторов полимеризации; 6 – холодильники; 7 – насосы; 8 – вакуум-камера; 9 – экструдер с гранулятором; 10 – вакуум-насос | 3 |
| 54 | Разработайте технологический процесс производства полистирола в растворе, опираясь на схему: 1 – насос; 2,3,4 – реакторы полимеризации, 5 – испаритель, 6 – экструдер; 7 – водяная ванна; 8 – дробилка; 9 – бункер; 10 – фасовочная машина; 11 – насосы | 3 |
| 55 | Разработайте технологический процесс получения полистирола в эмульсии периодическим методом по приведенной схеме. | 3 |
| 56 | Разработайте технологический процесс получения суспензионного полистирола согласно приведенной схеме. | 3 |
| 57 | Разработайте технологию производства поливинилхлорида полимеризацией в суспензии на основании известных основных стадий процесса: Подготовка исходного сырья Приготовление реакционной смеси Полимеризация Центрифугирование Сушка Просев и упаковка | 3 |
| 58 | Разработайте технологию производства полипропилена с учетом влияния технологических параметров процесса получения на строение полипропилена. | 3 |
| 59 | Разработайте технологическую схему получения капронового волокна. | 3 |
| 60 | Разработайте технологический процесс получения целлулоида. | 3 |

Председатель Методического бюро

факультета, к.х.н., ст. преподаватель		_______________	Рахметуллаева Р.К.

Зав. кафедрой химии и технологии

органических веществ, природных

соединений и полимеров, д.х.н., профессор	_______________	Мун Г.А.

Преподаватель, к.х.н., доцент		________________________Токтабаева А.К.