## Slide 1
Галеева А.К.
Первичные источники тока

## Slide 2
Типы первичных Химических Источников Тока
1800 г. - А. Вольта, "вольтов столб"
1865 г. - Ж. Л. Лекланше - марганцево-цинковый элемент с солевым электролитом
1880 г. Ф. Лаланд - марганцево-цинковый элемент с загущенным электролитом
В 50-х годах XX в. - марганцево-цинковые источники тока с щелочным электролитом
Mn-Zn с щелочным электролитом в 2001 г. - 28 млрд шт. (61% от всех первичных источников тока).
Суммарный выпуск всех марганцево-цинковых источников тока в 2001 г. - примерно 46 млрд шт., что составляет 90% штучного выпуска всех химических источников тока.

## Slide 3
Марганцево-цинковые источники тока с солевым электролитом (эл-т Лекланше).
Марганцево-цинковые источники тока с щелочным электролитом.
Ртутно-цинковые источники тока.
Ртутно-кадмиевые источники тока.
Серебряно-цинковые первичные источники тока.
Медно-цинковые источники тока.
Воздушно-цинковые первичные источники тока.
Литиевые первичные источники тока с твердыми катодами и апротонным электролитом.
Литиевые источники тока с жидким или растворенным окислителем.
Йодно-литиевые источники тока с твердым электролитом.
Типы первичных Химических Источников Тока

## Slide 4
Система | Напряжение, В, среднее/конечное | Удельная энергия*, Вхч/кг / Вхч/л | Удельная мощность | Рабочая температура, °С | Саморазряд при 20 °С, % в год
Zn¦ZnCl2, NH4Cl¦MnO2 | 1,25-1,1/0,9 | 65/100 | Низкая | -5 - 45 | 10
Zn¦ZnCl2¦MnO2 | 1,25-1,1/0,9 | 85/165 | От низкой до средней | -10 - 50 | 7
Zn¦КОН¦МnО2 | 1,25-1,15/0,9 | 125/330 | Средняя | -20 - 50 | 4
Zn¦КОН¦HgO | 1,3-1,2/0,9 | 105/325 | Средняя | 0 - 55 | 3
Zn¦КОН¦Ag2O | 1,6-1,5/1,0 | (120/500)** | Средняя | 0 - 55 | 6
Zn¦КОН¦воздух | 1,3-1,1/0,9 | (340/750)** | Низкая | 0 - 50 | 2
Li¦LiClO4,ДОЛ¦ CuO2 | 1,5-1,4/0,9 | 285-300/480-600 | Низкая | -20 - 60 | 1 - 2
Li¦LiClO4,ПК,ДМЭ¦MnO2 | 3,0-2,7/2,0 | 230/550 | Средняя | -20 - 55 | 1- 2
Li¦LiBF4,БЛ+ТГФ¦(CF)n | 2,7-2,6/2,3 | 220/410 | От низкой до средней | -20 - 50 | 0,5 - 1
Li¦LiBr,AH¦SO2 | 2,9-2,7/2,0 | 300/415 | Высокая | -55 - 70 | 2
Li¦LiAlCl4,SOCl2 ¦SOCl2 | 3,5-3,2/3,0 | 320-650/700-1000 | От средней до высокой | -55 - 85 | 1 - 6
Li¦LiCl¦I2,ПВП | 2,8-2,6/2 | 300/900 | Очень низкая | 0 - 200 | 1
* - для цилиндрических элементов ** - для дисковых элементов

## Slide 5
Разрядные кривые источников тока при 20 °С: 1- Zn|NH4Cl|MnO2, 2- Zn/воздух,
3-Zn|КОН|МnО2, 4-Li/FeS2,
5- Zn/Ag2O, 6- Li/(CF)n, 7- Li/MnO2,
8- Li/SO2, 9- Li/SOCl2

## Slide 6
Зависимость потери емкости источников тока от температуры: 1-Li/MnO2, 2-Li/SO2, 3-Li/SOCl2,
4-Zn|КОН|МnО2, 5-Zn/Ag2O,
6-Zn|NH4Cl|MnO2

## Slide 7
с солевым
с щелочным электролитом
Солевые батарейки
Марганцево-цинковые батареи

## Slide 11
Марганцево-цинковые источники тока с солевым электролитом
н а а н о д е:
Zn (тв.) = Zn2+ (водн.) + 2e
При использовании хлорида аммония общее уравнение:
2MnO2 + 2NH4Cl + Zn → ZnCl2· 2NH3 + H2O + Mn2O3
При использовании хлорида цинка уравнение:
8MnO2 + 4Zn + 2ZnCl2 + 9H2O → 8MnOOH + ZnCl2 · 4ZnO · 5H2O
н а к а т о д е:
2NH4+ (водн.) + 2MnO2 (тв.) + 2e =
Mn2O3 (тв.) + 2NH3 (водн.) + H2O (ж.).

## Slide 15
Недостатки солевых батарей: - резкое падение напряжения в течении разряда; - значительное снижение отдаваемой емкости при увеличении разрядных токов до значений, необходимых для современных устройств; - резкое ухудшение характеристик при отрицательных температурах; - маленький срок хранения (порядка двух лет).

## Slide 17
Марганцево-цинковые источники тока с щелочным электролитом

## Slide 20
Порошковый цинковый электрод обеспечивает существенное увеличение коэффициента использования активного материала в сравнении с солевыми элементами. При беспрерывном разряде средними и повышенными токами щелочные элементы обеспечивают емкость большую (до 7-10 раз), чем солевые элементы тех же габаритов.
Скорость саморазряда щелочных марганцево-цинковых элементов меньше: после 1 года хранения при +20 °С или 3 месяцев при +50 °С потери емкости составляют примерно 10 % начальной емкости.

## Slide 21
Разрядные кривые марганцево-цинкового элемента при разных токах разряда:
а-солевого, б-щелочного