## Slide 1
Современные первичные химические источники тока
Галеева А.К.

## Slide 2
Как устроены современные первичные химические источники тока:
  с цинковым анодом
    солевые марганцево-цинковые элементы
    щелочные марганцево-цинковые элементы
    щелочные ртутно-цинковые элементы
    щелочные серебряно-цинковые элементы
  с литиевым анодом
    марганцево-литиевые элементы

## Slide 3: Первичный химический источник тока
= «первичный элемент»
= «гальванический элемент»
  одноразового использования
  содержит ограниченный запас окислителя и восстановителя
  после полного израсходования активных веществ становится неработоспособным и требует замены новым

## Slide 4: Схема типичного гальванического элемента

## Slide 5: 1. Солевой марганцево-цинковый (МЦ) элемент
Устройство первого элемента с жидким электролитом
Ж. Лекланше
(–) Zn | NH4Cl | MnO2 (+)

## Slide 6: 1. Солевой марганцево-цинковый элемент
Современное устройство элемента с «сухим» электролитом
(–) Zn | NH4Cl | MnO2 (+)

## Slide 7: Электрохимические реакции
анодная:
Zn (тв) → Zn2+ (р-р) + 2e–
катодная:
2MnO2(тв) + 2NH4+(р-р) + 2e– → 2MnOOH(тв) + 2NH3(р-р)
токообразующая реакция (в грубом приближении)
Zn(тв) + 2MnO2(тв) + 2NH4+(р-р) + 2Cl–(р-р) → 2MnOOH(тв) + Zn(NH3)2Cl2(тв)
напряжение 1.5 – 1.6 В

## Slide 8: Побочные реакции
анодный и катодный материалы не устойчивы в кислых водных растворах электролита
цинк подвергается коррозии
  выделяется водород
диоксид марганца восстанавливается
  выделяется кислород
решение
  добавление ZnCl2 (повышает рН)
  органические противокоррозионные добавки
  добавление Hg (увеличивает перенапряжение водорода)

## Slide 9: Разрядная кривая

## Slide 10: 2. Щелочной марганцево-цинковый элемент
(–) Zn | KOH | MnO2 (+)

## Slide 11: Удельная электропроводность водных растворов

## Slide 12: Электрохимические реакции
анодная:
Zn(тв) + 2OH–(р-р) → ZnO(тв) + H2O(ж) + 2e–
катодная:
2MnO2(тв) + 2H2O(ж) + 2e– → 2MnOOH(тв) + 2OH–(р-р)
токообразующая реакция
Zn(тв) + 2MnO2(тв) + H2O(ж) → 2MnOOH(тв) + ZnO(тв)
напряжение 1.5 – 1.6 В

## Slide 13: Побочные реакции
коррозия цинка
пассивация цинка

## Slide 14: Разрядные кривые щелочного МЦ-элемента
солевой элемент (для сравнения)

## Slide 15: Видео
Щелочная марганцево-цинковая батарейка. Как это сделано
http://youtu.be/GkO11q7EFjo

## Slide 16: Другие щелочные элементы с цинковым анодом
анодная реакция:
Zn(тв) + 2OH–(р-р) → ZnO(тв) + H2O(ж) + 2e–
катодные реакции:
HgO(тв) + H2O(ж) + 2e– → Hg(ж) + 2OH–(р-р)
Ag2O(тв) + H2O(ж) + 2e– → 2Ag(тв) + 2OH–(р-р)
токообразующие реакции
HgO(тв) + Zn(тв) → Hg(ж) + ZnO(тв)
Ag2O(тв) + Zn(тв) → 2Ag(тв) + ZnO(тв)
(–) Zn | KOH | HgO (+)
ртутно-цинковый (РЦ)
(–) Zn | KOH | Ag2O (+)
серебряно-цинковый (СЦ)

## Slide 17: Цинковый дисковый элемент («таблетка»)

## Slide 18: Типичные разрядные кривые (схема)

## Slide 19: Литиевые гальванические элементы
Преимущества лития
самый отрицательный электродный потенциал среди металлов
высокая удельная энергия
Недостатки лития
несовместимость металлического лития с водой и с большинством других жидкостей - растворителей

## Slide 20: Пассивация лития в неводных растворах
на поверхности лития образуется защитная пленка из нерастворимых продуктов взаимодействия
  оксид лития Li2O
  карбонат лития Li2CO3
  галогениды лития
  другие соли лития
пленка нанометровой толщины обладает ионной электропроводностью
выполняет роль сепаратора

## Slide 21: Компоненты марганцево-литиевого гальванического элемента
Анод
  металлический литий
Электролит
  неводный раствор солей лития
Катод
  диоксид марганца MnO2

## Slide 22: Дисковый марганцево-литиевый элемент

## Slide 23: Электрохимические реакции
(–) Li | LiClO4 | MnO2 (+)
анодная:
Li(тв) → Li+(р-р) + e–
катодная:
MnO2(тв) + Li+(р-р) + e– → ½ Li2Mn2O4(тв)
токообразующая реакция
Li(тв) + MnO2(тв) → ½ Li2Mn2O4(тв., интеркалят)

## Slide 24: Интеркалят Li2Mn2O4

## Slide 25: Разрядные кривые марганцево-литиевого элемента

## Slide 26: Литий-иодный элемент
(–) Li | LiI | I2 (+)
анодная реакция Li → Li+ + e-
йод находится в форме его токопроводящего аддукта с поли-2-винилпиридином [CH2CH(C5H5N)]n = P2VP
катодная реакция
P2VP · mI2 + 2уLi+ + 2ye– → P2VP · (m – y)I2 + 2уLiI
токообразующая реакция
2Li(тв) + I2(тв) → 2LiI(тв)

## Slide 27: Литий-иодный элемент

## Slide 28: Задание
Запишите анодную, катодные и токообразующую реакции в меднооксидном элементе:
(-) Zn | KOH | CuO (+)