## Slide 1: Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы
Галеева А.К.

## Slide 2: Предшественники: никель-кадмиевый и никель-железный аккумуляторы
Ni-Cd; Ni - Fe
Вальдемар Юнгнер (Швеция, 1899 г.)
Ni - Fe
Томас Эдисон (США, 1901 г.)

## Slide 3: Компоненты НК- и НЖ-аккумуляторов
Положительный электрод – NiOOH
  с добавкой графита
Отрицательный электрод – Cd или Fe
  в отличие от кадмия железо подвергается коррозии
Электролит
  20-22% водный раствор KOH
Электрохимическая система
(–) Cd или Fe | KOH | NiOOH (+)

## Slide 4: Электрохимические процессы
Электродные реакции:
на положительном оксидно-никелевом электроде:
  Ni(OH)2 + OH- → NiOOH + H2O + e- (заряд) NiOOH + H2O + e- → Ni(OH)2 + OH- (разряд) (E0 = 0.49 B)
На отрицательном кадмиевом электроде:
  Cd(OH)2 + 2e- → Cd + 2OH- (заряд) Cd + 2OH- → Cd(OH)2 + 2e- (разряд) (ECd0 = -0.81 B, EFe0 = -0.88 B)
Суммарная токообразующая реакция
  2NiOOH + 2H2O + Me = 2Ni(OH)2 + Me(OH)2
  Me = Cd или Fe

## Slide 6
Разрядные характеристики никель-кадмиевого аккумулятора (Ni-Cd) при различных токах разряда
Номинальное напряжение герметичных Ni-Cd аккумуляторов - 1,2 В. Номинальный (стандартный) режим заряда никель-кадмиевого аккумулятора - током 0,1 С в течение 16 ч. Номинальный режим разряда никель-кадмиевого аккумулятора - током 0,2 С до напряжения 1 В.

## Slide 7: Применение НК-аккумуляторов: первые компактные компьютеры
Предок нынешних сверхкомпактных
персональных компьютеров –
Epson HX-20 (1981 г.)

## Slide 8: Применение НК-аккумуляторов: первые мобильные телефоны
Первый «народный» GSM-телефон Nokia 1011 (1992 г.)

## Slide 9: Применение НЖ-аккумуляторов
Первые электромобили
1915 Detroit Electric Model 61
Электровозы, электропогрузчики

## Slide 10: Эффект памяти
Структура электрода нового NiCd аккумулятора
Структура электрода NiCd аккумулятора после систематического недоразряда

## Slide 11
Параметры | Ni-Cd | Ni-MH
Номинальное напряжение, В | 1,2 | 1,2
Ток разряда, максимальный | 10С | 4С
Удельная энергия: Втч/кг Втч/л | 20-40 | 50-80
 | 60-120 | 100-270
Срок службы: годы циклы | 1-5 | 1-5
 | 500-1000 | 500-2000
Саморазряд, % | 20-30 (за 28 сут.) | 20-40 (за 28 сут.)
Рабочая температура, °С | -50 - +60 | -40 - +60
Сравнительные характеристики щелочных аккумуляторов

## Slide 12: Конструкция Ni-MH-аккумулятора
Положительный электрод
  NiOOH
Отрицательный электрод
  Металлический сплав (M), который может обратимо поглощать водород (образуя гидрид MH) и десорбировать его
    Примеры сплавов: LaNi5; TiFe; Mg2Ni
Электролит
  26-31 % водный раствор KOH
Электрохимическая система
(–) MH| KOH | NiOOH (+)
http://www.youtube.com/watch?v=NV_CBLxIczc

## Slide 13: Электрохимические процессы
Электродные реакции
На положительном оксидно-никелевом:
  Ni(OH)2 + OH- → NiOOH + H2O + e- (заряд) NiOOH + H2O + e- → Ni(OH)2 + OH- (разряд) (E0 = 0.49 B)
На отрицательном электроде металл с абсорбированным водородом превращается в металлгидрид:
  M + H2O + e- → MH + OH- (заряд) MH + OH- → M + H2O + e- (разряд) (E0  -0.9 B)
Суммарная токообразующая реакция
  NiOOH + MH = Ni(OH)2 + M

## Slide 14: Схема работы Ni-MH-аккумулятора

## Slide 15: Побочные процессы: перезаряд аккумулятора
реакция на положительном электроде:
  следствие: повышается внутреннее давление, рабочая температура устройства, высыхает электролит
  как предотвратить: количество активного материала на отрицательном электроде больше, чем на положительном
  при этом выделяющийся на положительном электроде кислород поглощается отрицательным электродом:
4MH + O2 = 4M + 2H2O
O2 + 2H2O + 4e– = 4OH–

## Slide 16: Побочные процессы: глубокий разряд аккумулятора
1) Истощение материала положительного электрода
  NiOOH + H2O + e = Ni(OH)2 + OH-
  2H2O + 2e– = H2 + 2OH–

## Slide 18: Побочные процессы: глубокий разряд аккумулятора
1) Истощение материала положительного электрода
  NiOOH + H2O + e = Ni(OH)2 + OH-
  2H2O + 2e– = H2 + 2OH–
2) Истощение материала отрицательного электрода
MH + OH- = M + H2O + e-
  4OH– = O2 + 2H2O + 4e–
Следствия:
интенсивное газовыделение на электродах,
резкое повышение внутреннего давления

## Slide 19: Саморазряд
Причины:
  коррозия отрицательного электрода
  высыхание электролита
  рекристаллизация активных масс (эффект памяти)

## Slide 20: Применение
Аккумуляторы высокой емкости
устройства с высоким потреблением энергии в течение короткого времени
  электроинструмент
  фотоаппарат
  плеер
  радиоуправляемые модели
Аккумуляторы низкой емкости
устройства периодического использования
  ручные фонари
  GPS-навигаторы
  игрушки
  рации

## Slide 21
Правила эксплуатации NiCd/NiMh аккумуляторов
Старайтесь использовать только штатные зарядные устройства
При использовании неавтоматических зарядных устройств, не заряжайте аккумулятор больше времени, указанного в инструкции. Перезаряд значительно ускоряет процесс старения аккумулятора
Не оставляйте разряженный аккумулятор во включенной аппаратуре. Дальнейший бесконтрольный разряд* полностью выводит аккумулятор из строя.
Избегайте зарядки не полностью разряженного аккумулятора.
Каждые 3-4 недели производите полную разрядку* аккумулятора в аппаратуре
Соблюдайте температурный диапазон эксплуатации
Перед хранением более 1 месяца NiCd аккумулятор необходимо разрядить*. NiMh аккумулятор хранить при 30-50% уровне заряда. Храните при температуре +5°С...+20°С. Срок хранения - до 4 лет.
Каждые 6 месяцев для NiMh и 12 месяцев для NiCd хранения рекомендуется сделать не менее 3 циклов заряда-разряда в стандартном режиме.
*Примечание: Аккумулятор является полностью разряженным, когда его напряжение падает до 83% от номинального. Например, аккумулятор с номиналом 1,2В будет полностью разряжен, когда при работающей аппаратуре напряжение на нем станет равным 1 В. Обычно этот уровень напряжения совпадает с порогом отключения аппаратуры.