## Slide 1
Аккумуляторы для крупномасштабного хранения энергии. Проточные аккумуляторы
Галеева А.К.

## Slide 2: Проблема стабильности энергообеспечения

## Slide 3: Жидкометаллические аккумуляторы

## Slide 4: Натрий-серный аккумулятор
Схема
Электрохимическая ячейка
(–) Na | β-Al2O3 | S (+)
Анод:
расплав натрия (tпл = 98 °С)
Катод:
расплав серы (tпл = 115 °С)
Керамический сепаратор = твердый электролит:
бета-глинозем (tпл = 2072 °С)
Рабочая температура t = 300-400 °С

## Slide 5: Ионный перенос через твердый электролит
11 Al2O3 - x Na2O (x = 1.0 - 1.6)
http://iopscience.iop.org/0953-8984/6/7/005/pdf/0953-8984_6_7_005.pdf
Na
Al
O

## Slide 6: Электродные процессы
(–) Na (ж) = Na+ (сепаратор) + e–
(+) 2Na+ (сепаратор) + 5S (ж) + 2e– = Na2S5 (ж)
Первоначальная токообразующая реакция:
2Na(ж) + 5S(ж) = Na2S5(ж)
Напряжение 2.08 В

## Slide 7: Дополнительная токообразующая реакция
После формирования Na2S3 разряд аккумулятора следует прекратить,
так как если будут сформированы Na2S2 и Na2S, они могут кристаллизоваться,
что нарушит работу устройства.

## Slide 8: Аккумулятор ZEBRA (ZEolite Battery Research Africa)
Устройство
Электрохимическая ячейка
(–) Na | β-Al2O3 | NaAlCl4, NiCl2, NaCl, Ni (+)
Анод:
расплав натрия
Катод:
смесь порошка никеля, хлоридов, алюминиевой пудры и расплавленного хлороалюмината
Сепаратор = твердый электролит:
бета-глинозем
t = 250 °С

## Slide 9: Рабочее напряжение и процессы

## Slide 10: Жидкометаллический магний-сурьмяной аккумулятор
Видео
http://www.ted.com/talks/donald_sadoway_the_missing_link_to_renewable_energy?language=ru

## Slide 11: Жидкометаллический магний-сурьмяной аккумулятор: опытный образец
dx.doi.org/10.1021/ja209759s | J. Am. Chem.Soc. 2012, 134, 1895−1897
соли MgCl2−KCl−NaCl (50:30:20 мол %), tпл = 396 °C
tпл = 396 °C
tпл = 396 °C
Рабочая температура устройства – 700 °С

## Slide 12: Жидкометаллический магний-сурьмяной аккумулятор: процессы
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja209759s

## Slide 13: Жидкометаллический магний-сурьмяной аккумулятор: процессы

## Slide 14: Проточные аккумуляторы

## Slide 15: Проточный аккумулятор
это электрохимическое устройство, которое преобразует химическую энергию электрохимически активных веществ непосредственно в электрическую энергию, подобно обычному аккумулятору.
Электрохимически активные вещества в проточном аккумуляторе хранятся, в основном, вне устройства и вводятся в него с электролитом только во время работы

## Slide 16: Проточный аккумулятор
Схема
Процессы
разряда →
и заряда ←
(-) Red2 – ne ↔ Ox2
(+) Ox1 + ne ↔ Red1
Токообразующая реакция
Ox1 + Red2 ↔ Red1 + Ox2

## Slide 17: Типы проточных аккумуляторов
Редокс-аккумулятор
система, в которой все электрохимически активные вещества растворены в жидком электролите
Гибридный аккумулятор
система, в которой один или более электроактивных компонентов хранятся внутри устройства

## Slide 18: Схема редокс-аккумулятора
http://tech-24.ru/img/03-2014/redoks_akkumuljator.jpg
Ванадиевая редокс-батарея – наиболее распространенный тип перезаряжаемой проточной
батареи, которая использует ионы ванадия в различных степенях
окисления для хранения химической энергии

## Slide 19: Ванадиевый редокс-аккумулятор: процессы

## Slide 20: Ионообменная мембрана - твердополимерный электролит

## Slide 21: Гибридный проточный аккумулятор система цинк-бром

## Slide 22: Гибридный проточный аккумулятор система цинк-иод

## Slide 23: Задание
I. Рассчитайте стандартное напряжение ванадиевого редокc-аккумулятора
II. Запишите 1) уравнение токообразующей реакции и 2) уравнение Нернста:
а) для магний-сурьмяного жидкометаллического аккумулятора
б) для ванадиевого проточного редокс-аккумулятора