МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЭВМ РАДИАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ   В ТИТАНЕ И ЖЕЛЕЗЕ, ОБЛУЧЕННОМ ИОНАМИ УГЛЕРОДА

Ефимов А.К., Купчишин А.А., Купчишин А.И., Шмыгалев Е.В.,  Шмыгалева Т.А.

При взаимодействии частиц с веществом и образования радиационных дефектов часто в качестве мишени рассматриваются титан и железо, вольфрам, кремний, медь, графит и др.    В качестве налетающей частицы возьмем углерод. Рассмотрим закономерности, возникающие при взаимодействии углерода с титаном и железом.

Работа проведена в рамках каскадно-вероятностного метода [1].  В работе произведен подбор аппроксимационных коэффициентов для выражений,  описывающих сечения взаимодействия, рассчитаны каскадно-вероятностные функции,  концентрации радиационных дефектов при энергиях налетающей частицы 100, 200, 300, 500, 700, 800, 900, 1000 КэВ.  В таблице 1 выборочно приведены аппроксимационные параметры для углерода в железе, на рисунке  1 представлена зависимость (h) для углерода в титане.

Таблица 1. Аппроксимационные значения для углерода в железе

| Ε0 | σ0×107 | α | Ε0' | k | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | 0.296 | 0.256 | 0.65384 | 796.29934 | 0.99882 |
| 700 | 0.333 | 0.230 | 0.64938 | 954.75536 | 0.99887 |
| 300 | 0.236 | 0.103 | 0.51248 | 1475.26 | 0.979 |

Рис.1. Аппроксимация модифицированного сечения каскадно-вероятностной функции для углерода в титане Е0= 900(1), 700(2), 300(3) кэВ.

Результаты расчетов каскадно-вероятностных функций от числа взаимодействий и глубины проникновения частиц  для углерода в титане приведены на рисунках 2,3.

Рис. 2.   Зависимость  КВФ для  углерода в титане от числа взаимодействий при Е0= 900 кэВ и h=1, 2, 3 (*10-4) (см) (1-3).

Рис. 3. Зависимость  КВФ для  углерода в титане от h при Е0= 300 кэВ,     n= 215; 347; 498; 673 (1-4).

Результаты расчетов позволили выявить необходимость нахождения области результата,  которая в зависимости от числа взаимодействий сужается и смещается влево в зависимости от глубины проникновения, первоначальной энергии первичной частицы. При расчетах КВФ в зависимости от глубины проникновения область результата смещается вправо и сужается.

Концентрация радиационных дефектов при облучении железа ионами углерода представлена на рисунке 4.

Рисунок 4.  Зависимость концентрации радиационных дефектов от глубины при облучении железа ионами углерода  при Еc= 100, Е0= 1000 (1), 800 (2), 500 (3), 200 (4) кэВ.

Результаты расчетов показывают, что

1. С уменьшением первоначальной энергии первичной частицы интервал области результата смещается вправо, значения концентрации радиационных дефектов возрастают.

2. В зависимости от глубины проникновения начальное и конечное значения числа взаимодействий увеличиваются, интервал области результата (n0 n1) также увеличивается и смещается вправо.

3. С увеличением атомного номера мишени происходит также незначительное возрастание значений концентрации.

Литература

1. А.А.Купчишин, А.И.Купчишин, Т.А.Шмыгалева и др. Моделирование на ЭВМ и экспериментальные исследования радиационных процессов в железе и твердых сплавах. Монография. Алматы. 2010 г. – 263 с.