Materials of the XII International scientific and practical conference

SOLID-STATE PHYSICS

Жанділдаева Ш.Е., Алдабергенова С.Б., Байганатова Ш.Б., Диханбаев К.К.,

Таурбаев Т.И.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ ДИОКСИДА ТИТАНА

С ПОМОЩЬЮ ХИМИЧЕСКОГО ПАРООСАЖДЕНИЯ

ИЗ РАСТВОРА TiCl4

Введение

В  последнее  время  полупроводник  TiO2  рассматривается  в  качестве отличного фотокаталитического  материала  из-за  его  долговременной термодинамической  стабильности,  сильной  мощности  окисления  и нетоксичности соединения, что привлекает особое внимание ученых [1].

Но из за того, что окись титана (TiO2)  является  широкозонным полупроводником, например для структуры анатаза 3,2 эВ, а для рутила 3,0 эВ, его  диапазон  поглощения  света  расположен  только  в  ультрафиолетовым  (УФ) диапазоне  длине  волны.  Исходя  из  этого,  для  эффективного  использования солнечного света в видимой области образец TiO2  вводят  для  легирования различных  металлических  и  неметаллических  [2]  элементов,  это  улучшает фоточувствительность образца, а также повышает высокую фотокаталитическую активность пленки в видимой области[3].

В  мире  проводятся  активные  поиски  конструирования  высокоэффективного фотокатализатора  научными  обществами,  из  них  одним  из  многообещающих подходов является формирование наноструктуры, зарядное разделение частиц TiO2 в пространстве и поглощение солнечного света в широком диапазоне [4].

Здесь, в качестве перспективного покрытия используется наноструктурный  диоксид  титана,  из- за  его  сравнительной  дешевизны,  широкой поверхности и высокой степени окисления биологическими или органическими веществами [5]. Также  из  за  повышения  рекомбинационной  скорости  электронно-дырочной  фотогенерации  в  легированных  TiO2  частицах  уменьшается фотокатализная квантовая эффективность и прекращается выделение водорода [6]. Поэтому в данной работе чистая TiO2 пленка формируется на поверхности стекла и обсуждается ее оптоэлектронные характеристики.

Методика проведения эксперимента

В  качестве  образцов  использовались  подложки  из  кварцевого  стекла  и кремния.  Поверхности  образцов  предварительно  очистили  в  ацетоне и в перекисно-аммиачном растворе, затем тщательно промывались в дионизированной воде и высушивались. Таким образом, приготовленные образцы были помещены в рабочую зону кварцевого реактора.

Процесс проведения химического пароосаждения показаны на рисунке 1. Процесс осаждения диоксид титана реализовывался в термическом кварцевом реактора. В качестве источника титана использовался жидкообразный TiCl4. Его пары поставлялись в реактор с помощью потока аргона.