О ВОЗМОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ ДЕПРЕССИИ ГАЛЕНИТА С ПОМОЩЬЮ ПРИРОДНОГО, ПОРОШКООБРАЗНОГО И НАНОРАЗМЕРНОГО ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тусупбаев Н.К., Семушкина Л.В., Турысбеков Д.К., *Калугин С.Н., Ержанова Ж.А.,

Билялова С.М.

АО «Центр наук о земле, металлургии и обогащения»

*Казахский национальный университет им. аль-Фараби

В настоящее время для разделения коллективного медно-свинцового концентрата существует несколько распространенных методик, промышленное применение среди которых нашли только цианидная и сульфитная технологии [1-4]. Однако цианидная технология является экологически нецелесообразной, а при сульфитном методе селекции отмечается большой расход сульфита натрия (3-4 кг/т) и железного купороса (5-6 кг/т). Поэтому разработка новых способов разделения коллективных концентратов с применением новых реагентов-депрессоров является важной задачей при флотационном обогащении руд цветных металлов.

Существующие методы селективного разделения коллективного медно-свинцового концентрата не удовлетворяют требованиям комплексного использования сырья и экологической безопасности[2,4]. Поэтому исследования, направленные на комплексное использование минерального сырья по бесцианидной технологии разделения коллективного медно-свинцового концентрата с применением нового депрессора галенита, позволяющего сократить расход дорогостоящих реагентов и получить при этом высококачественные разноименные концентраты с их высоким извлечением, являются актуальными и экономически целесообразными.

Для исследования депрессирующего влияния природного ферромагнитного материала (ПФМ) на мономинеральную флотацию галенита применялись ПФМ различного вида и состава: №1, №2, №3 (табл. 1). Из таблицы 1 видно, что наилучшие результаты по депрессии галенита были получены при применении ПФМ №1. Поэтому дальнейшие исследования по изучению влияния ПФМ на флотируемость сульфидных минералов меди и свинца проводились только в присутствии ПФМ №1.

Таблица 1 - Результаты депрессии галенита в присутствии природного парамагнитного материала различного вида и состава при различных рН среды

| рН среды | Природный ферромагнитный материал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 |
| 5,0 | 71,2 | 70,6 | 71 |
| 5,5 | 18,1 | 20,3 | 25,1 |
| 6,0 | 17,5 | 21,1 | 25,7 |
| 6,5 | 62,9 | 65,8 | 66,4 |
| 7,0 | 72,8 | 73,6 | 73,9 |
| 8,0 | 77,6 | 75,7 | 76,9 |
| 10,0 | 66,7 | 69,5 | 65,9 |
| 12,0 | 63,1 | 62,5 | 64,9 |

При флотируемости сульфидных минералов большую роль играет время перемешивания в присутствии ПФМ. Агитацию перед проведением флотационных опытов галенита проводили продолжительностью: 1, 3, 5, 10 мин. Результаты флотируемости галенита в присутствии ПФМ №1 при разных значениях рН среды и времени перемешивания приведены на рисунке 1. Установлено, что оптимальным временем агитации перед мономинеральной флотацией галенита является 5 мин. При этом выход галенита в узком рН среды от 5,5 до 6,0 составил от 18,1 до 17,5 %. Далее проведены исследования по влиянию площади поверхности ПФМ №1 на флотационную способность галенита.

Рисунок 1 – Влияние времени агитации в присутствии ПФМ №1 на флотируемость галенита при различных рН среды. 1 – 1 мин; 2 – 3 мин; 3 – 5 мин; 4 – 10 мин.

При флотации галенита были применены ПФМ с площадью поверхности 3,0; 7,0; 15,0 и 30,0 см2, результаты которых приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Влияние площади поверхности ПФМ на флотируемость галенита при различных рН среды. 1 – 3,0 см2; 2 - 7,0 см2; 3 - 15,0 см2; 4 - 30,0 см2.

Из анализа полученных результатов по нахождению влияния площади поверхности ПФМ на флотацию галенита при различных рН среды следует, что ПФМ №1 с максимальной площадью поверхности 30 см2 обеспечивает наилучшую депрессию галенита в узком рН среды от 5,5 до 6,0 с выходом его от 18,1 до 17, 5 %. Это показывает, что поверхность ПФМ оказывает влияние на депрессию галенита при мономинеральной флотации только при узком рН среды, а в широком рН среды от 7,0 до 12,0 никакого влияния не имеет.

Для изучения селективного воздействия ПФМ на поверхность сульфидных минералов меди и свинца были проведены опыты по флотируемости галенита и халькопирита по сульфитной технологии и  ПФМ №1, результаты которых приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Влияние ПФМ и сульфитной технологии на флотируемость галенита и халькопирита при различных рН среды. 1 – галенит в присутствии ПФМ; 2 – галенит по сульфитной технологии; 3 – халькопирит по сульфитной технологии; 4 – халькопирит в присутствии ПФМ.

Из рисунка 3 следует, что по сравнению с сульфитной технологией депрессия галенита в присутствии ПФМ является более эффективной, так как в узком рН среды 5,5 – 6,0 наблюдается уменьшение выхода галенита от 7,9 до 5,5 %. Кроме того, в присутствии ПФМ наблюдается активная флотируемость халькопирита по сравнению с сульфитной технологией. При этом в узком рН среды 5,5 – 6,0 увеличивается выход халькопирита от 0,9 до 2,8 %.

Как известно, в качестве депрессоров галенита при разделении коллективного медно-свинцового концентрата по сульфитной технологии при узком рН среды рН=5,6-5,8 совместно с железным купоросом FeSO4 применяется сульфит натрия Na2SO3 расходом 3-4 кг/т. В связи с этим  были проведены исследования по замене железного купороса ПФМ №1, имеющим в своем составе ионы железа, при мономинеральной флотации галенита в присутствии сульфита натрия расходом 150 (37,5 мг/л), 300 (75 мг/л), 750 (187,5 мг/л), 1500 (375 мг/л), 3000 (750 мг/л) г/т концентрата. Результаты по замене железного купороса ПФМ №1 при мономинеральной флотации галенита приведены на рисунке 4.

Из рисунка 4 видно, что в процессе мономинеральной флотации при узком рН среды рН=5,5-6,0 выход галенита в присутствии только ПФМ №1 составил от 17,5 до 18,1 %. При совместной же подаче сульфита натрия различного расхода с ПФМ результаты по выходу галенита при узком рН среды рН=5,5-6,0 составили от 41,5 до 69,7 %. Это показывает, что наилучшие результаты по депрессии галенита в узком рН среды могут быть достигнуты без подачи сульфита натрия в присутствии только ПФМ.

Исследования по использованию предлагаемого ПФМ были проведены также на коллективном медно-свинцовом концентрате, имеющем следующий состав: 16,3% меди, 25,1% свинца, 6,2% цинка, полученном из руды Артемьевского месторождения, в котором медные и свинцовые минералы представлены в основном халькопиритом и галенитом. Для сравнения была проведена селекция коллективного медно-свинцового концентрата по сульфитной технологии и предлагаемому способу селекции в присутствии ПФМ. Получены следующие результаты: содержание меди в медный концентрат и его извлечение составило, соответственно, 26,7 и 88,8 %; содержание свинца в свинцовом концентрате и его извлечение, соответственно, 41,1 и 30,2 %.

Рисунок 4 – Влияние сульфита натрия различного расхода на флотируемость галенита в присутствии ПФМ при различных рН среды. 1 – в отсутствии Na2SO3 ;  2  – 37,5 мг/л; 3 -  75 мг/л; 4 - 187,5 мг/л;  5 - 375  мг/л; 6 - 750 мг/л.

По предлагаемому способу селекции в присутствии ПФМ содержание меди в медный концентрат составило 30,8 % при извлечении его 82,4 %; содержание свинца в свинцовом концентрате - 51,08 % при его извлечении 74,0 %. Сравнительный анализ результатов сульфитной и предлагаемой технологии показал, что с применением ПФМ улучшено качество медного концентрата на 4,1 %, свинцового концентрата - на 9,98 %. Кроме того, в отличие от сульфитного способа в предлагаемом способе селекции отсутствует контрольная флотация.

Влияние ПФМ на процесс разделения медно-свинцового концентрата можно описать следующим образом. При столкновении частиц минерала с поверхностью ПФМ, сконцентрировавшего вокруг себя кислород, происходит одновременный контакт системы: растворенный кислород – частицы сульфидного минерала – катализирующий агент-ПФМ, где протекает окислительно-восстановительная реакция, в результате которой происходит гидрофилизация (депрессия) свинцового минерала. При этом депрессия галенита в присутствии ПФМ может идти следующими реакциями: PbS + 0,5O2  = PbО + S;  PbS + 1,5O2  = PbSO3;  PbSO3 + S  = PbS2O3;  PbS + 2O2  = PbSO4. Эти реакции обычно идут в слабокислой среде (5,5-6,0). Следует отметить, что из этих  соединений более устойчивыми и труднорастворимыми являются PbО и PbS2O3, что касается соединения  PbSO4, то оно образуется при сильном окислении, поэтому его содержание на поверхности галенита наверняка будет незначительным. С другой стороны, анионы атома кислорода (О2-) и тиосульфата (S2O32-) не способны обмениваться на ионы ксантогената. Поэтому депрессия галенита в указанной среде в присутствии ПФМ может быть обусловлена покрытием его поверхности труднорастворимыми и гидрофильными соединениями  PbО и PbS2O3. Ухудшение селекции при дальнейшем увеличении рН может быть связано с усилением окислительной способности ПФМ.   В самом деле, в результате окисления с помощью ПФМ на поверхности галенита образуются смешанные поверхностные соединения типа «сульфидо-сульфатов», сульфат -анион которых способен обмениваться на ион ксантогената. В результате на поверхности образуются сульфидо-ксантогенаты, обеспечивающие необходимую для флотации гидрофобизацию поверхности. При этом смешанные поверхностные соединения сульфидо-ксантогенаты прочно связаны  с кристаллической решеткой минерала.

Для подтверждения высказанных выше соображений были исследованы электрокинетические свойства коллективного медно-свинцового концентрата и  концентратов (медного и свинцового) после селекции методом сульфитной технологии и с помощью  ПФМ.

На рисунках 5,6 представлены результаты электрокинетических измерений частиц медно-свинцового концентрата и частиц разноименных концентратов (медного и свинцового), разделенных методом сульфитной технологии (рис.5) и с помощью ПФМ (рис.6). Как видно из рисунка 5 при рН 5,5-5,8 для частиц свинцового (кривая 3) концентрата наблюдается максимум, где происходит резкое увеличение электрокинетического потенциала. Это означает, что в этой области рН происходит депрессия галенита за счет адсорбции комплекса (FeSO3SO4)2-, который при повышении концентрации ионов SO32-  переходит в дисульфитоферрит (Fe(SO3)2)2-, как известно в литературе [2], то есть в основе лежит окислительно-восстановительная реакция.

Рисунок 5 - Изменение электрокинетического потенциала медно-свинцового концентрата (1), медного концентрата (2) и свинцового концентрата (3), разделенных методом сульфитной технологии в зависимости от рН среды

В случае частиц медного концентрата (рис.5, кривая 2) при рН 5,5-5,8 не происходит изменения ξ - потенциала, а при дальнейшем увеличении рН системы наблюдается монотонное уменьшение электрокинетического потенциала, обусловленного образованием  на поверхности частиц минералов гидроксил- и карбонатсодержащих соединений. На рисунке 6 в присутствии ПФМ наблюдается совершенно другая картина, т.е. в области рН 5,5-5,8 для частиц свинцового концентрата имеется резко выраженный максимум, соответствующий положительным значениям ξ - потенциала, в отличие от частиц свинцового концентрата, полученного методом сульфитной технологии. Это объясняется тем, что в этой области  рН практически полностью происходит окисление поверхности галенита, при этом окисленные анионы переходят в раствор, заряжая поверхность галенита положительно. При этом происходит депрессия галенита и гидрофилизация его поверхности. Что касается частиц медного концентрата, то можно сказать следующее: в области рН 5,5-5,8 наибольшее значение электрокинетического потенциала равно (-12 ÷ -14 мВ), т.е создается благоприятные условия для флотации, так как в этом случае происходит частичное окисление поверхности медного минерала.

Рисунок 6 - Изменение электрокинетического потенциала медно-свинцового концентрата (1), медного концентрата (2) и свинцового концентрата (3), разделенных с помощью ПФМ в зависимости от рН среды

Проведены исследования по изучению возможности селекции коллективного медно-свинцового концентрата, полученного из руды Артемьевского месторождения, в присутствии порошкообразного ферромагнитного материала (ПКФМ )[5,6].

Порошкообразный ферромагнитный материал был получен из FeCl3·6H2O и FeSO4·7H2O, взятых в соотношении 4:1, при температуре 700С в присутствии 15%-ного раствора аммиака.

Коллективный медно-свинцовый концентрат, содержащий 14-16 % меди и 23-25 % свинца при извлечении меди и свинца 70-75 %, подвергался селективному разделению на медный и свинцовый концентраты. Содержание цинка в медно-свинцовом концентрате составило 7-9 %.

Коллективный концентрат после десорбции сернистым натрием подвергался обработке серной кислотой в узком рН среды (5,6-5,8) в присутствии ПКФМ  в течении 10 минут во флотокамере лабораторной флотационной машины. Схема селективной флотации включала в себя основную медную флотацию, две перечистки и контрольную флотацию. Были проведены опыты для установления оптимального расхода собирателя и вспенивателя в цикле селекции. В основную медную флотацию подавали бутиловый ксантогенат - 10 г/т и вспениватель Т-80 - 5 г/т. В контрольную флотацию подавали  бутиловый ксантогенат - 5 г/т и вспениватель Т-80 - 5 г/т. Перечистки проводились в присутствии ПКФМ.

Опыты проводились при разном расходе ПКФМ и разном рН среды. Расход ПКФМ меняли от 200 г/т до 5000 г/т.

Проводились опыты по установлению влияния рН среды на селекцию медно-свинцового концентрата в присутствии ПКФМ. Изменение рН среды проводили в пределах 5,6 – 8,5. Оптимальным рН среды при разделении коллективного медно-свинцового концентрата с применением ПКФМ в данном реагентном режиме является 5,6-6,5. Оптимальным расходом ПКФМ является 3000 г/т.

В результате селекции с применением ПКФМ был получен медный концентрат с содержанием меди 30,8 %, свинца – 5,3 % при извлечении меди и свинца, соответственно 82,4 и 8,5 % и свинцовый концентрат с содержанием свинца – 51,0 %, меди 1,58 %  при извлечении свинца и меди, соответственно 74,1 и 3,8 %. Содержание цинка в медном концентрате составило 2,41 % при извлечении 16,6 %, содержание цинка в свинцовом концентрате составило 9,4 % при извлечении 58,7 % [7,8].

Использование ПКФМ при разделении медно-свинцового концентрата позволяет исключить из процесса флотации железный купорос и сульфит натрия. Полученные результаты показали, что применение ПКФМ существенно улучшает показатели селективного разделения коллективного медно-свинцового концентрата на медный и свинцовый концентраты по сравнению с сульфитной технологией.

Далее проводились исследования с применением нового пенообразователя КСК-6 (синтезирован в КазНУ им.аль-Фараби) в селективном цикле флотации. Подавались различные расходы бутилового ксантогената, Т-80 и КСК-6. Перечистки проводились в присутствии ПКФМ. Все операции проводились при рН =5,6-6,5. Результаты флотационных опытов цикла селекции медно-свинцового концентрата с применением Т-80 и КСК-6 в присутствии ПКФМ представлены в таблице 2. Результаты опытов в цикле селекции коллективного медно-свинцового концентрата показывают возможность замены традиционного пенообразователя Т-80 на новый синтезированный флотореагент КСК-6. Расход ПКФМ в цикле селекции составил 3 кг/т коллективного концентрата. Из-за того, что КСК-6 обладает частично собирательными свойствами расход бутилового ксантогената сокращается на 30 %. При использовании Т-80 с расходом 10 г/т и бутилового ксантогената – 15 г/т медный концентрат содержит 30,8 % меди; 5,3 % свинца при извлечении меди 82,4 %. В свинцовом концентрате содержание свинца составляет 51,08 %, содержание меди – 1,57 % при извлечении свинца – 74,0 %.

Таблица 2 - Результаты флотационных опытов по разделению медно-свинцового концентрата с применением Т-80 и КСК-6 (в цикле селекции) в присутствии ПКФМ

| аименование продуктов | Вы- ход, % | Содержание, % |  |  |  | Извлечение, % |  |  |  | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Fe | Cu | Pb | Zn | Fe |  |
| Cu концентрат | 43,1 | 30,8 | 5,3 | 2,41 | 26,51 | 82,4 | 8,5 | 16,6 | 63,4 | БКс-15 г/т Т-80-10 г/т |
| Пром. прод. 2 | 5,75 | 18,3 | 18,8 | 8,6 | 20,32 | 6,5 | 3,8 | 7,7 | 6,4 |  |
| Пром. прод. 1 | 11,6 | 10,1 | 32,2 | 9,1 | 15,1 | 7,3 | 13,6 | 17,0 | 9,8 |  |
| Pb концентрат | 39,55 | 1,58 | 51,08 | 9,4 | 9,3 | 3,8 | 74,1 | 58,7 | 20,4 |  |
| Исх. кол. к-т | 100,0 | 16,13 | 27,2 | 6,27 | 18,06 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Cu концентрат | 47,4 | 31,41 | 3,8 | 0,96 | 28,1 | 85,7 | 6,7 | 10,4 | 70,7 | БКс -15 г/т КСК-6-10 г/т |
| Пром. прод. 2 | 5,3 | 18,08 | 15,19 | 5,81 | 20,5 | 5,3 | 3,1 | 6,9 | 5,7 |  |
| Пром. прод. 1 | 9,3 | 8,5 | 37,4 | 6,8 | 13,4 | 4,6 | 12,8 | 14,2 | 6,5 |  |
| Пен.контр. фл. | 2,8 | 9,71 | 36,7 | 7,3 | 13,5 | 1,6 | 4,1 | 4,9 | 2,1 |  |
| Pb концентрат | 35,2 | 1,4 | 55,5 | 8,1 | 8,1 | 2,8 | 73,3 | 63,6 | 15,0 |  |
| Исх. кол. к-т | 100,0 | 17,4 | 26,7 | 4,4 | 18,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Cu концентрат | 49,14 | 31,0 | 2,7 | 2,0 | 27,4 | 83,9 | 5,2 | 19,4 | 73,5 | БКс -10 г/т КСК-6 -7 г/т |
| Пром. прод. 2 | 5,59 | 18,6 | 18,2 | 7,4 | 19,9 | 5,7 | 4,0 | 8,1 | 6,0 |  |
| Пром. прод. 1 | 9,77 | 7,6 | 41,8 | 8,1 | 11,2 | 4,1 | 16,2 | 15,4 | 5,9 |  |
| Pb концентрат | 35,5 | 3,19 | 53,0 | 8,0 | 7,5 | 6,3 | 74,6 | 57,1 | 14,6 |  |
| Исх. кол. к-т | 100,0 | 18,15 | 25,2 | 5,06 | 18,38 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

При применении вместо Т-80 – КСК-6 с расходом 7 г/т и бутилового ксантогената 10 г/т медный концентрат содержит 31% меди; 2,7 % свинца при извлечении меди 83,9 %. В свинцовом концентрате содержание свинца составляет 53,0 %, содержание меди – 3,19 % при извлечении свинца – 74,6 % (табл.2).

Далее нами сделана попытка использовать в качестве депрессора галенита наноразмерный  ферромагнитный материал (НФМ). Этот депрессор был получен путем диспергирования порошкообразного ферромагнитного материала ультразвуком и с последующей стабилизацией поверхностно-активными веществами. Пробы НФМ исследовались на электронно-зондовом микроанализаторе JXA-8230 фирмы JEOL. Пробы размещались на двусторонней клейкой электропроводящей углеродной ленте фирмы NISSHIN EM Co. LTD. После расчета РЭМ-снимка при увеличении Х2000 обнаружен факт наличия 2 пиков распределения частиц по размерам: 35 % 0,02 мкм (20 нм) и 17% 0,1 мкм (100 нм).

### Таблица 3 – Результаты селективной флотации коллективного медно-свинцового концентрата с использованием парамагнитного наномодификатора при различном расходе

| Наименование продуктов | Выход, % | Содержание, % |  |  |  | Извлечение, % |  |  |  | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Fe | Cu | Pb | Zn | Fe |  |
| Cu концентрат | 30,2 | 27,1 | 6,0 | 6,1 | 29,2 | 68,2 | 9,0 | 15,5 | 45,6 | Na2SO3 – 3 кг/ т FeSO4 – 6 кг/т Сульфитная технология |
| Pb концентрат | 38,9 | 3,6 | 41,2 | 18,6 | 15,3 | 11,7 | 79,4 | 61,0 | 30,8 |  |
| Пром. прод. 2 | 5,59 | 9,8 | 6,9 | 10,6 | 16,4 | 4,6 | 1,9 | 5,0 | 4,7 |  |
| Пром. прод. 1 | 13,3 | 9,0 | 9,1 | 8,4 | 15,8 | 10,0 | 6,0 | 9,4 | 10,9 |  |
| Пен.контр.фл. | 12,0 | 5,5 | 6,3 | 8,9 | 12,9 | 5,5 | 3,8 | 9,0 | 8,0 |  |
| Исх. кол. к-т | 100 | 11,9 | 20,2 | 11,9 | 19,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cu концентрат | 19,6 | 26,0 | 8,1 | 5,5 | 26,1 | 43,9 | 8,0 | 8,7 | 28,8 | Расход НФМ 100 г/т |
| Pb концентрат | 45,4 | 8,6 | 27,4 | 14,3 | 12,3 | 33,6 | 62,9 | 52,6 | 31,4 |  |
| Пром. прод. 2 | 1,88 | 12,4 | 13,3 | 9,65 | 24,7 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 2,6 |  |
| Пром. прод. 1 | 22,8 | 7,3 | 16,1 | 12,8 | 22,5 | 14,3 | 18,5 | 23,6 | 28,8 |  |
| Пен.контр.фл. | 10,2 | 7,05 | 17,8 | 16,5 | 14,5 | 6,2 | 9,2 | 13,7 | 8,3 |  |
| Исх. кол. к-т | 100 | 11,6 | 19,9 | 12,4 | 17,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cu концентрат | 29,6 | 28,6 | 4,9 | 4,7 | 30,3 | 71,5 | 6,9 | 12,7 | 48,0 | Расход НФМ 150 г/т |
| Pb концентрат | 39,3 | 5,0 | 45,3 | 10,8 | 11,6 | 16,6 | 85,3 | 38,6 | 24,4 |  |
| Пром. прод. 2 | 7,27 | 5,3 | 4,1 | 13,6 | 21,6 | 3,3 | 1,4 | 9,0 | 8,4 |  |
| Пром. прод. 1 | 15,5 | 3,6 | 5,2 | 16,8 | 16,3 | 4,7 | 3,9 | 23,7 | 13,5 |  |
| Пен.контр.фл. | 8,32 | 5,6 | 6,3 | 21,1 | 12,9 | 3,9 | 2,5 | 16,0 | 5,7 |  |
| Исх. кол. к-т | 100 | 11,8 | 20,9 | 11,0 | 18,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cu концентрат | 25,4 | 24,6 | 8,6 | 6,5 | 27,3 | 55,3 | 10,4 | 14,0 | 37,9 | Расход НФМ 200 г/т |
| Pb концентрат | 43,2 | 5,9 | 37,6 | 12,1 | 16,2 | 22,6 | 77,8 | 44,3 | 38,3 |  |
| Пром. прод. 2 | 7,17 | 13,2 | 9,3 | 11,9 | 17,9 | 8,4 | 3,2 | 7,2 | 7,0 |  |
| Пром. прод. 1 | 11,7 | 5,35 | 8,7 | 14,1 | 13,1 | 5,6 | 4,9 | 14,0 | 8,4 |  |
| Пен.контр.фл. | 12,5 | 7,3 | 6,1 | 19,3 | 12,3 | 8,1 | 3,6 | 20,4 | 8,4 |  |
| Исх. кол. к-т | 100 | 11,3 | 20,9 | 11,8 | 18,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cu концентрат | 24,1 | 26,4 | 10,3 | 7,7 | 30,1 | 54,4 | 11,7 | 15,8 | 39,0 | Расход НФМ 300 г/т |
| Pb концентрат | 39,7 | 8,1 | 34,3 | 13,6 | 15,8 | 27,5 | 64,5 | 46,0 | 33,8 |  |
| Пром. прод. 2 | 10,8 | 7,7 | 11,4 | 10,9 | 13,5 | 7,1 | 5,8 | 10,0 | 7,8 |  |
| Пром. прод. 1 | 14,4 | 5,5 | 13,6 | 14,2 | 15,2 | 6,8 | 9,3 | 17,4 | 11,7 |  |
| Пен.контр.фл. | 11,1 | 4,4 | 16,5 | 11,4 | 12,9 | 4,2 | 8,7 | 10,8 | 7,7 |  |
| Исх. кол. к-т | 100 | 11,6 | 21,1 | 11,7 | 18,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Установление оптимальных условий селекции коллективного медно-свинцового концентрата с применением полученного НФМ проводилось на полиметаллической руде Артемьевского месторождения.

Перед селекцией коллективный медно-свинцовый концентрат подвергался десорбции сернистым натрием. Расход сернистого натрия составлял 6 кг/т. Схема селекции включала в себя основную медную флотацию, контрольную флотацию и две перечистки медного концентрата.

После десорбции проводилась обработка коллективного концентрата в присутствии депрессора галенита НФМ при различном его расходе и разном рН среды. Основную медную флотацию проводили в течение 9 минут и использовали в качестве собирателя – бутиловый ксантогенат; вспенивателя – Т-80. В первую и вторую перечистки медного концентрата подавали новый НФМ при рН 5,6-6,5. В контрольную медную флотацию подавали собиратель и вспениватель для доизвлечения медных минералов.

Результаты селективной флотации коллективного медно-свинцового концентрата с использованием разного расхода депрессора галенита НФМ представлены в таблице 3.

Как видно из представленных данных оптимальным расходом нового депрессора галенита для наилучшего разделения меди и свинца является расход 15 г/т коллективного концентрата. При этом получен медный концентрат с содержанием меди 28,6 % при извлечении 71,5 % и свинцовый концентрат с содержанием свинца 45,3 % при извлечении 85,3 %. Содержание свинца в медном концентрате и меди в свинцовом концентрате не превышает 5 %.

Анализ проведенных лабораторных исследований показал, что введение во флотационный процесс нового НФМ позволяет улучшить селекцию коллективного медно-свинцового концентрата, при этом существенно на 10-30 раз сокращается расход нового НФМ депрессора, что доказывает экономическую целесообразность проведенных исследований.

Список использованных источников

- Кошербаев К.Т. Технология селективной флотации минералов из коллективных сульфидных концентратов //Труды КазПТИ, вып.2. Металлургия и металловедение. - Алматы, 1975. - С.114-119.

- Бакинов К.Г. Разработка и исследование бесцианидной технологии разделения свинцово-медных концентратов (с применением Na2SO3 и FeSO4)//Канд. диссертация.- Ленинград, 1964. – 165 с.

- Кошербаев К.Т., Брискман Б.Ш. К вопросу изучения флотируемости сульфидов под воздействием сернокислого железа и сульфит иона // Сб. Металлургия и металловедение, Алма-Ата, КазПТИ, 1974.- С.18-20.

- Бакинов К.Г. Исследование устойчивости системы Fe2+-SO2-3, применяемый для селекции сульфидов // Цветные металлы, 1974.- №7- С.93-96.

- Тусупбаев Н.К. О возможном механизме депрессии галенита с помощью парамагнитного материала //Комплексное использование минерального сырья, 2008.- № 6.- С. 49-55.

- Бектурганов Н.С., Тусупбаев Н.К., Турысбеков Д.К., Семушкина Л.В., Муханова А.А., Қалдыбаева Ж. А. «Способ разделения медно – свинцового концентрата» - Предпатент РК № 20209 – от 17.11.2008. – Бюл. № 11. – 6 с.

- Бектурганов Н.С., Тусупбаев Н.К., Турысбеков Д.К., Семушкина Л.В., Муханова А.А. Влияние  парамагнитных  материалов  на селекцию коллективного медно-свинцового концентрата //Цветные металлы,  2010.-№ 4. – С. 26-28.

- Тусупбаев Н.К., Семушкина Л.В., Ержанова Ж.А., Билялова С.М. Новый парамагнитный депрессор для селекции медно-свинцового концентрата полиметаллической руды Артемьевского месторождения. - Труды Международной научно-практической конференции «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья», Екатеринбург.  2010.- С.166-169.