Секция 9 - Самораспространяющийся высокотемпературный синтез

СВС-ТЕПЛОИЗОЛЯТОРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО АКТИВИРОВАННОМ МИНЕРАЛЬНОМ СЫРЬЕ

Н.Н. Мофа,  Б.С. Садыков, Сабаев Ж.Ж., Досалиев М.Т., С.Х. Акназаров

Институт проблем горения, Алматы, Республика Казахстан, Nina.Mofa@Kaznu.kz

На сегодняшний день разработан широкий ассортимент теплозащитных пористых и огнеупорных материалов, полученных в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), в диапазоне плотностей 0,2-1,2 г/см3. Они используются на различных объектах металлургического и машиностроительного комплекса и, более всего, на различных тепловых агрегатах в теплоэнергетике. Алюмосиликатные огнеупорные и теплоизоляционные СВС-материалы, основными компонентами, которых являются алюминий и диоксид кремния, представляющие значительный интерес своей дешевизной и широкой распространённостью, занимают особое место среди этой категории теплоизоляторов. Применение их в несколько раз увеличивает срок службы футеровки и значительно повышает физико-механические характеристики синтезируемых изделий по сравнению со стандартными [1,2]. При получении высокотемпературных теплоизоляторов расширяется диапазон используемых исходных  минеральных соединений. Система CaO-SiO2-Al2O3 для синтеза в режиме СВС представляет особенно большой интерес, т.к. позволяет получать композиты, содержащие волластонит, анортит и геленит, которые обеспечивают повышение прочности и термической стойкости материала при его достаточно высокой пористости, а, следовательно, низкой теплопроводности.

В работе в качестве исходного сырья использовались кварц, мрамор и волластонит. Для направленного синтеза СВС-композиционных материалов проводилась предварительная механохимическая обработка (МХО) компонентов шихты. Активация и модифицирование поверхности частиц шихтовой смеси обеспечивают изменение кинетических параметров технологического горения, направленных на формирование наноразмерных  составляющих структуры СВС-композитов и определяющих высокий уровень прочностных и теплофизических свойств [3].  В результате проведенных экспериментов установлено, что введение волластонита  в шихтовую смесь обеспечивает  протекание очагового горения по объему образца на фоне общей волны горения. При очаговом горении происходит  формирование ультрадисперсных соединений, равномерно распределенных по объему  синтезируемого образца, и образование микропор. В зависимости от времени МХО и вида модификатора в значительной мере изменяются показатели теплопроводности синтезированного материала (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение теплопроводности СВС-образцов

от времени МХО шихты, полученные на основе систем: [SiO2+5% CaSiO3] (1), [(SiO2+5% C4H6O4)+5% CaSiO3 ] (2), [(SiO2+5%(C2H3OH)n +5% CaSiO3] (3)

При модифицировании шихты особенно поливиниловым спиртом значения теплопроводности образца устойчиво снижаются до 0,15 – 0,12 Вт/мК.

Использование спиртов в качестве модифицирующей добавки при МХО шихты, а также содержания в смеси карбида кальция до 50% усиливают роль газофазных реакций в процессе горения активированной системы, обусловленных образованием в процессе нагрева системы синтез газа, который активно участвует в процессе горения системы, изменяя ее термокинетические характеристики и повышая пористость образцов. В таблице 1 приведены результаты по измерению плотности и теплопроводности СВС-образцов в зависимости от состава шихты и условий МХО с различным g. Значения теплопроводности изменяются в пределах от 0,20 до 0,06 Вт/мК.

Таблица 1  - Результаты измерения плотности (ρ) и теплопроводности (λ) СВС-образцов, синтезированных на основе модифицированной в течение 20 минут шихтовой смеси (кварц+кальцит) в планетарно-центробежных мельницах с различным g

| Система | g, cм/cек2 | ρ,кг/м3 | λ , Вт/мК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [(70%SiO2+30%CaCO3)+5%В*+ 5%Я.К**]мхо+5%Висх. | 20 | 1679 | 0,140 |  |
| [(70%SiO2+30%CaCO3)+5%В+ 5%Я.К] мхо +5%Висх.+5%Н.С*** | 20 | 1702 | 0,200 |  |
| [(50%SiO2+50%CaCO3)+5%В+ 5%Я.К] мхо +5%Висх | 20 | 1440 | 0,129 |  |
| [(50%SiO2+50%CaCO3)+5%В.+ 5%Я.К] мхо +5%Висх+5%Н.Сисх | 20 | 1625 | 0,192 |  |
| [(70%SiO2+30%CaCO3)+5%В+ 5%Я.К] мхо +5%Висх | 40 | 1781 | 0,133 |  |
| [(50%SiO2+50%CaCO3)+5%В+ 5%Я.К] мхо +5%Висх | 40 | 1699 | 0,060 |  |
| [(70%SiO2+30%CaCO3)+5%В+ 5%ПВС] мхо +5%Висх | 40 | 1464 | 0,153 |  |
| [(50%SiO2+50%CaCO3)+5%В+ 5%ПВС****] мхо +5%Висх | 40 | 1394 | 0,186 |  |
| *В – волластонит, **ЯК-янтарная кислота, ***НС-нашатырный спирт, ****ПВС-поливиниловый спирт |  |  |  |  |

Добавки нашатырного спирта, увеличивая пористость, снижают теплопроводность СВС-образцов. Эффективность в снижении теплопроводности показала обработка шихты на мельнице с более высоким значением ускорения (40g). Для системы, содержащей 50%CaCO3, волластонит в активированном и исходном состоянии, а также модифицированной янтарной кислотой,  образцы показали снижение теплопроводности до 0,06Вт/мК.

Кроме того, получено, что МХО шихты способствует повышению прочности СВС-образцов от 30 до 80 МПа. Повышение прочности образцов коррелирует с увеличение в продуктах синтеза геленита, образованием нитрида алюминия и  FeAl3Si2. Модифицирование шихты как органическими добавками, так и волластонитом приводит к повышению прочностных свойств синтезированных образцов. Причем, при введении дополнительно нашатырного спирта в состав предварительно активированной шихты повышается пористость образцов и снижается их прочность. Резкое падение прочности отмечается на образцах предварительно активированных в течении 20 минут и более. Однако при одновременном введении в модифицированную в течение 20-30 минут шихтовую смесь нашатырного спирта с волластонитом в исходном состоянии прочность образцов повышается, изменяясь в пределах 42-57МПа.  Таким образом, вариацией вводимых модифицирующих добавок и условий МХО можно регулировать прочностные свойства синтезируемого материала.

Чтобы обеспечить многофункциональное действие материала: теплоизолятор и прочное соединение с металлической основой − были подобраны составы шихты по слоям. Прежде всего, это для материала с максимальной пористостью и переходящими от него слоями в направлении к приварочному к металлу и к внешнему плотному слою. Определены наиболее эффективные режимы МХО для шихтовых смесей каждого слоя, которые позволяют целенаправленно регулировать термокинетические характеристики процесса горения и фазообразование при получении  керамических композитов с повышенной термической и механической устойчивостью. В конечном итоге синтезированы покрытия, состоящие из 3 - 5 слоев, включая приварочный слой, и представляющие собой монолитное изделие.

Так, проводя синтез покрытия на металлической подложке из шихтового материала состава №6, согласно таблице 1, разной толщины и со связующим железосодержащим слоем толщиной 1-2мм, были получены образцы с хорошими теплоизоляционными свойствами (рисунок 2).

Рисунок 2 – Изменение теплопроводности изоляционных покрытий на металлической подложке  от высоты  слоя

Синтезированное покрытие показало, что с увеличением  высоты слоя  теплопроводность его снизилась почти на порядок (до 0,028 Вт/мК).  Полученные значения характеризуют  синтезированный материал, как хороший теплоизолятор  и уже при толщине в 20 мм он обеспечивает малые потери тепла от нагретой поверхности, сопоставимые с показателями при использовании в качестве теплоизолятора вспученного перлита.

Литература

[1] Ладыгичев М.Г., Гусовский В.Л., Кащеев И.Ю. Огнеупоры для нагревательных и термических печей. –М.: Теплотехника, 2004.- 253с.

[2] Варрава С.Н., Жмылева В.М., Зебрева В.М., Шкарупа И.Л. Алюмосиликатная керамика с пониженной плотностью//Конструкции из композиционных материалов.-2001, №4.– С.25-29.

[3] Ляхов Н. З., Талако Т.Л., Григорьева Т.Ф. Влияние механоактивации на процессы фазо- и структурообразования при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе. –Новосибирск: Паралель, 2008. – 168 с.